Изменение параметров упруго-пластического деформирования в процессе испытаний на МЦУ  при жестком нагружении жаропрочного сплава ВЖ175

Беляев М.С., к.т.н.;  Горбовец М.А.,  Бакрадзе М.М., к.т.н.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», 105005, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация:

Исследована малоцикловая усталость жаропрочного никелевого сплава ВЖ175 при заданной полной деформации и асимметрии цикла R = 0, амплитуде деформации εа = 0,4–0,6% и температурах 20 и 6500С. Рассмотрены параметры циклического упруго-пластического деформирования сплава при выбранных условиях.

Ключевые слова:

малоцикловая усталость, кривые циклического изменения напряжений, упруго-пластический гистерезис, никелевый сплав ВЖ175.

Abstract:

The LCF behavior for Ni-base superalloy VZH175 was investigated. Controlled parameters were strain, ratio R=0 and stain amplitude εa = 0,4–0,6% at test temperature  20 и 6500С. Parameters of elastic-plastic strain were observed in this article.

Keywords:

low-cycle fatigue (LCF), curves of cyclic stress alteration, elastic-plastic hysteresis, Ni-base superalloy VZH175

.

Введение

Исследование сопротивления малоцикловой усталости (МЦУ) проводят для конструкционных материалов, подвергающихся в процессе эксплуатации усталостному нагружению. В качестве характеристики прочности материала МЦУ востребована с различными целями – при разработке материала, квалификации серийно производимого сплава, при расчетах деталей конструкции на прочность и ресурс [1-8]. Отличительной чертой испытаний на малоцикловую усталость является то, что в процессе испытаний прикладываемые нагрузки превышают предел текучести материала, реализуется циклическое упруго-пластическое деформирование. Для аналитического описания такого процесса используют два параметра – напряжения и деформации (σ–ε). Один из них выбирают в качестве независимого при проведении испытаний. Независимый параметр задается, контролируется и поддерживается постоянным (или изменяемым по некоторой программе), а другой изменяется в процессе испытаний сложным образом, особенно в условиях действия высокой температуры. В настоящей работе в условиях испытаний на малоцикловую усталость при независимой заданной общей деформации никелевого жаропрочного сплава ВЖ175 проведено исследование изменения напряжений в образце, петли упруго-пластического гистерезиса.

Отметим, что в отечественной литературе недостаточно публикаций по исследованию малоцикловой усталости в условиях заданной деформации [4,9]. В то же время, за рубежом имеется достаточно много публикаций по малоцикловой усталости сплавов на никелевой основе [10 - 14] .

Материалы  и методы

В качестве материала для исследования использован жаропрочный никелевый сплав ВЖ175 применяемый для изготовления дисков турбин и других деталей газотурбинных двигателей (ГТД) и стационарных газотурбинных установок (ГТУ). Сплав ВЖ175 представляет собой дисперсионно-твердеющий сплав на никелевой основе со сложной системой легирования (кобальт, хром, вольфрам, молибденом, алюминий, титан и др.) [15 - 18]. Упрочнение сплава осуществляется интерметаллидной  - фазой, а также карбидными (Nb, Тi)С и боридными фазами (типа Ме3В2). Для достижения высоких механических свойств разработан многоступенчатый технологический процесс производства [19, 20]. Основные механические свойства сплава ВЖ175 приведены в табл.1.

Таблица 1

Механические свойства сплава ВЖ175

| Сплав ВЖ175 | Температура испытания, 0С | Предел прочности σв, МПа | Предел текучести σ0,2, МПа | Удлинение δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 1600 | 1190 | 14 |
|  | 650 | 1530 | 1080 | 12 |

Испытания на малоцикловую усталость проведены на сервогидравлических испытательных машинах LFV-100 фирмы «walter+bai» в условиях постоянной общей (упругой и пластической) деформации за цикл нагружения εа. Управление процессом испытания и запись параметров (величина напряжений, петли механического гистерезиса) проводилась при помощи экстензометра фирмы «Epsilon» с базой 12,5 мм, замерялась общая деформация. Были испытаны гладкие цилиндрические образцы с длиной рабочей части 15 мм и диаметром 5,0 мм, частота составляла 1 Гц, цикл нагружения асимметричный (циклическое растяжение), коэффициент асимметрии цикла Rε = 0. Испытания проведены при различных значениях амплитуды заданной деформации (εа = 0,4÷0,6%), при температурах 200С и 6500С, долговечность до разрушения изменялась в интервале 103÷1,3х104 циклов.

Результаты

Для исследования параметров упруго-пластического деформирования проведены испытания шести образцов на малоцикловую усталость при различных температурах, количестве циклов до разрушения и заданной общей деформации (табл. 2).

Таблица 2

Результаты испытаний сплава ВЖ175 на малоцикловую усталость

| №№ п/п | Температура испытания, ТºС | Амплитуда деформации, % | Количество циклов до разрушения, N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0,6 | 2483 |
| 2 | 20 | 0,4 | 10251 |
| 3 | 650 | 0,5 | 894 |
| 4 | 650 | 0,5 | 1040 |
| 5 | 650 | 0,4 | 4222 |
| 6 | 650 | 0,4 | 13063 |

В процессе испытаний каждого образца при заданном значении амплитуды деформации были записаны петли упруго-пластического гистерезиса от первого до последнего цикла испытания. Это дало возможность проанализировать изменение петель гистерезиса, а также максимальных и минимальных напряжений цикла в ходе испытаний. Установлено, что при заданной знакопостоянной циклической деформации растяжения (Rε = 0) происходит знакопеременное изменение  цикла напряжений.

На рис. 1 и 2 приведены петли упруго-пластического гистерезиса, полученные в ходе испытаний при εa = 0,4% и температурах 200С и 6500С. На рис. 1 приведены петли для пятого цикла испытаний. Видно, что при обеих температурах напряжения растяжения существенно (в 3,5 – 5 раз) превосходят напряжения сжатия. Однако, по мере увеличения числа циклов испытания соотношение меняется. На рис. 2 приведены типичные петли механического гистерезиса при числе циклов испытания N = 0,5 Nр (Nр – число циклов до разрушения). Отметим, что различие по числу циклов испытания N является небольшим. Рисунок показывает, что при обеих температурах испытания напряжения растяжения больше, чем напряжения сжатия, но различие это значительно меньше, чем на пятом цикле испытания. Значения напряжений растяжения-сжатия в цикле составляют при температуре 200С

1100÷–500 МПа, а при температуре 6500С  900÷–600 МПа.

Рис. 1. Влияние температуры испытания на параметры петли гистерезиса в пятом цикле деформирования при εa = 0,4%

а – Т = 200С,     б – Т = 6500С

Напряжение [МРа]

Деформация [%]

Рис. 2.

Петли упруго-пластического гистерезиса при εа = 0,4% и долговечностях N = Nр/2.

1 – Т = 200С,  N = 5100 ц.;  2 – Т = 6500С,  N = 6500 ц.

а

б

Рис. 3

Изменение напряжений в образце в зависимости от числа циклов N при испытаниях

в условиях циклической деформации . εа = 0,4%

1 – максимальные напряжения (растяжение);   2 – минимальные напряжения (сжатие)

а – Т = 200С,     б – Т = 6500С

Рис. 4

Изменение напряжений в образце в зависимости от числа циклов N при испытаниях

в условиях циклической деформации .

1 – максимальные напряжения (растяжение);   2 – минимальные напряжения (сжатие)

а – εа = 0,6%,  Т = 200С,     б – εа = 0,5%   Т = 6500С

Обсуждение и заключения

В целом процесс изменения напряжений при испытаниях на МЦУ в условиях заданной общей деформации следует описать следующим образом. В течение первых 100 циклов испытания (возможно несколько менее) осуществляется нестационарный процесс одновременного нарастания напряжений растяжения и сжатия в каждом цикле испытаний. После достижения максимальных значений напряжений растяжения и сжатия (в последнем случае по абсолютной величине) реализуется стационарный режим испытаний либо режим с плавным изменением напряжений растяжения и сжатия. Максимальное, минимальное и среднее значение цикла напряжений существенно не меняются в течение испытаний до, примерно, 0,7 Nр. Для всех испытанных образцов среднее напряжение цикла является напряжением растяжения, т.е. имеет положительную величину. Численные значения величин напряжений зависят  от величины заданной деформации, температуры испытания и изменяются в интервале +1400÷ –1000 МПа.

Когда число циклов испытания превышает  0,7 Nр, начинается снижение напряжений растяжения и увеличение по абсолютной величине напряжений сжатия, что продолжается до разрушения. По мере приближения к разрушению образца этот процесс нарастает (рис. 3, 4).

Эта схема не всегда жестко реализуется в описанном виде. На стабильном участке возможно плавное изменение напряжений растяжения и сжатия (рис. 4). Однако, этот участок всегда качественно отличается от двух других тем, что характеризуется более низкой скоростью изменения напряжений  в зависимости от числа циклов испытания.

Анализ показал, что на стабильном участке испытаний параметры петли упруго-пластического гистерезиса – максимальное и минимальное напряжение, ширина петли εн - существенно не изменяются. Видно, что при комнатной температуре величина накопленной деформации εн больше и составляет 0,03%, тогда как при 6500С εн= 0,02%. Большого различия по углу наклона петли к оси числа циклов нет, хотя угол наклона несколько больше при комнатной температуре (рис. 2). Циклическое накопление остаточной деформации в процессе испытаний, характеризуемое шириной петли гистерезиса, определяет усталостное повреждение материала. Отметим, что у отечественного сплава ВЖ175 ширина петли гистерезиса, примерно, на порядок меньше, чем у зарубежных никелевых жаропрочных сплавов [10, 13].

Представляет интерес определение влияния температуры испытания – 200С и 6500С на величину и изменение напряжений в образце в процессе испытаний на МЦУ при равных значениях амплитуды деформации εа. Образцы испытаны при εа= 0,4% и прошли до разрушения соизмеримое и достаточно большое число циклов - N = 10500 ц. при 200С, N = 13000 ц. при 6500С (табл. 3).

Таблица 3

Влияние температуры испытания на величину напряжений, возникающих в образце,

при амплитуде заданной деформации εа= 0,4%

| Т - ра испытания, 0С | Напряжение σ, МПа | Число циклов испытания N (N х103 циклов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| 20 | Растяжение | 1150 | 1150 | 1140 | 1130 | 1120 | 1120 | 1025 | обр. разрушен |  |  |  |  |
|  | Сжатие | 460 | 480 | 480 | 485 | 485 | 490 | 500 | обр. разрушен |  |  |  |  |
| 650 | Растяжение | Везде 930 |  |  |  |  |  |  |  | 920 |  |  | 910 |
|  | Сжатие | Везде 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |

В зависимости от температуры испытания напряжения в образцах после прохождения начального участка нагружения (примерно, 100 циклов) различаются по размаху и величине. Различие по размаху относительно небольшое – 1610 МПа при 200С и 1530 МПа при 6500С. Различие максимальных напряжений растяжения и сжатия более значительное, чем различие по размаху. Максимальные напряжения растяжения выше на 200 МПа при комнатной температуре. Тогда как максимальные напряжения сжатия выше на 115 МПа температуре 6500С. Среднее напряжение в обоих случаях положительное и составляет, соответственно, 325 МПа и 115 МПа.

Установлено, что при заданной знакопостоянной циклической деформации растяжения (Rε = 0) происходит знакопеременное изменение  цикла напряжений, при обеих температурах испытания напряжения растяжения несколько превышают напряжения сжатия. Циклическое накопление остаточной деформации в процессе испытаний, характеризуемое шириной петли упруго-пластического гистерезиса, определяет усталостное повреждение материала. На стабильном участке испытаний параметры петли гистерезиса – максимальное и минимальное напряжение, ширина петли εн - существенно не изменяются. Величина накопленной деформации εн  имеет более высокое значение при  комнатной температуре 0,03%, тогда как при температуре 6500С εн= 0,02%.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-08-12084

Литература

| 1 | Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 36–51. |
| --- | --- |
| 2 | Биргер И.А., Балашов Б.Ф., Дульнев Р.А. и др. Конструкционная прочность материалов и деталей газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение. 1981. 222 с. |
| 3 | Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17. |
| 4 | Иноземцев А.А., Ратчиев А.М., Нихамкин М.Ш. и др. Малоцикловая усталость и циклическая трещиностойкость никелевого сплава при нагружении, характерном для дисков турбин //Тяжелое машиностроение. 2011. №4. С. 30–33. |
| 5 | Schijve J. Fatigue of structures and materials. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2009. 185 с. |
| 6 | Каблов Е.Н., Ломберг Б.С., Оспенникова О.Г. Создание современных жаропрочных материалов и технологий их производства для авиационного двигателестроения //Крылья Родины. 2012. №3–4. С. 34–38. |
| 7 | Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С., Сидоров В.В. Приоритетные направления развития технологий производства жаропрочных материалов для авиационного двигателестроения //Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. №3. С. 47–54. |
| 8 | Способ получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава: пат. 2387733 Рос. Федерация; опубл. 31.03.2009 (Каблов Е.Н., Кучеряев В.В., Бубнов М.В., Некрасов Б.Р.) |
| 9 | Голубовский Е.Р., Светлов И.Л., Петрушин Н.В., Черкасова С.А., Волков М.Е. Малоцикловая усталость монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при повышенных температурах //Деформация и разрушение материалов. 2009. № 8. С. 41-48. |
| 10 | Tobias J., Chlupova A., Petrenec M. et. al. Low Cycle Fatigue and Analysis of the Cyclic Stress-Strain Response in Superalloy Inconel 738LC /In: 18-th International Conference «Engineering Mechanics 2012». Svratka. 2012. P. 1407–1411. |
| 11 | Nagesha A., Goyal Sunil, Nandagopal M. at.al. Dynamic strain ageing in Inconel Alloy 783 under tension and low cycle fatigue //Mater. Sci. and Eng. A. 2012. V. 546. P. 34–39. |
| 12 | Levkovitch V., Sievert R., Svendsen B. Simulation of deformation and lifetime behavior of a FCC single cristal superalloy at high temperature under low-cycle fatigue loading //Int. J. Fatigue. 2006. V. 28 (12). P. 1791–1802. |
| 13 | Wright J.K., Carroll L.J., J.A. Simpson J.A. et.al. Low Cycle Fatigue of Alloy 617 at 850°C and 950°C //J. of Eng. Mat. and Tech. 2013. V. 135. №7. P. 031005-1–031005-8. |
| 14 | Subramanya Sarma V., Sundararaman M., Padmanabhan K.A. Effect of γ size on room temperature low cycle fatigue behavior of a nickel base superalloy //Material Science and Technology. 1998. V. 14. №7. P. 669–675. |
| 15 | Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. и др. Высокотемпературные жаропрочные никелевые сплавы для деталей газотурбинных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 52–57. |
| 16 | Бакрадзе М.М., Овсепян С.В., Шугаев С.А., Летников М.Н. Влияние закалки на структуру и свойства поковок никелевого жаропрочного сплава ЭК151-ИД //Труды ВИАМ. 2013. №9. Ст. 01 (viam-works.ru). |
| 17 | Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. Особенности легирования и термической обработки жаропрочных никелевых сплавов для дисков газотурбинных двигателей нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2010. №2. С. 3–8. |
| 18 | Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из супержаропрочных сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 117–129. |
| 19 | Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М., Мазалов И.С. Высокотемпературные жаропрочные никелевые сплавы для деталей газотурбинных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 52–57. |
| 20 | Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Литейные жаропрочные никелевые сплавы для перспективных авиационных ГТД //Технология легких сплавов. 2007. №2. С. 6–16. |