Сорбция и диффузия влаги в углепластике с деструктированной поверхностью

Панин С.В., Старцев О.В., д.т.н.

gcki@viam.ru

Геленджикский центр климатических испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова

Введение

Для изготовления элементов внешнего контура летательных аппаратов широко применяются углепластики, стеклопластики и другие полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе термореактивных и термопластичных связующих. В самолетах и вертолетах доля применяемых ПКМ колеблется от 5 до 60%.

Современные ПКМ должны обладать не только начальным высоким уровнем механических свойств, но и сохранять этот уровень при длительной эксплуатации. Известно, что  пребывание ПКМ в открытых климатических условиях вызывает их старение – совокупность физико-химических и структурных процессов, происходящих в материалах, под воздействием внешней среды.

Для авиастроения важны материалы, уровень прочностных свойств которых за 30 и более лет эксплуатации снизился бы не более чем на 10–20%. Под воздействием температуры, влажности, ультрафиолетового компонента солнечной радиации, ветровых нагрузок, температурных перепадов и других факторов внешней среды за первые 1–3 года пребывания образцов композита в открытых климатических условиях поражается сравнительно тонкий поверхностный слой (50–150 мкм). После 5–10 лет экспозиции повреждения распространяются на глубину образцов ПКМ до 1–2 мм.

Деструктивные процессы, развивающиеся на поверхности, не оказывают значимого влияния на величину контролируемых деформационно-прочностных показателей. Поэтому для диагностики начальной стадии старения ПКМ использование широко распространенных деформационно-прочностных методов измерений не эффективно.

Для этой цели перспективны показатели, обладающие чувствительностью к физико-химическим превращениям в поверхностном слое. Одним из таких перспективных показателей является коэффициент диффузии влаги, характеризующий кинетику процессов «сорбции–десорбции» воды в ПКМ.

Экспериментальная часть

Известно, что временна́я зависимость относительного влагосодержания для наиболее простого случая определяется по второму закону Фика. Но обычно диффузия влаги в ПКМ на основе эпоксисоединений носит нефиковский характер, обусловленный пластифицирующим действием молекул воды на матрицу, химическими реакциями гидролиза и доотверждения связующего, релаксацией напряжений, образованием и развитием микроповреждений.

Эти превращения, активируемые влагой, учтены в аддитивной модели влагопереноса - анизотропный композит заменяется двухфазной системой с неизменной эффективной однородной гомогенной средой с классической диффузией низкомолекулярного вещества и дефектной кромкой, изменяющей свое состояние под воздействием внешних факторов (постоянное разрушение поверхностного слоя композита в климатических условиях).

Рисунок 1. Поврежденная кромка в плоскости листа образца

Оценку чувствительности коэффициента диффузии влаги к начальной стадии климатического старения выполнили на примере образцов однонаправленного углепластика на основе препрега Hexel после 0, 6, 12 и 24 месяцев экспозиции на открытом атмосферном стенде в Геленджикском центре климатических испытаний им. Г.В Акимова – филиале ВИАМ [1,2].

До и после экспозиции образцы были высушены в течение 2 недель до стабилизации массы при 60°С. После этого все образцы выдерживались в воздушной среде с относительной влажностью 98(+-)2% и температурой 60°С в течение 120 суток (стадия «сорбция») с периодическим контролем их массы и толщины. Затем влагонасыщенные образцы были высушены на воздухе при той же температуре в течение 50 суток (стадия «десорбция»).

Далее по 2-му закону Фика в трехмерном случае были получены следующие результаты (рис. 2).

Рис. 2. Корреляция модели 2-го закона Фика в 3-х мерном случае на стадии десорбции

Корреляция фиковской модели с результатами эксперимента оказалась удовлетворительной, но продемонстрировала типичную нелинейность (s-образная форма на рис. 2). Нелинейный характер влагопереноса может быть учтен моделью транспорта воды, находящейся в двух состояниях: мобильной воды и воды, связанной активными группами связующего ПКМ (модель Ленгмюра [3-5]). В трехмерном варианте эта модель имеет следующий вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

где n – концентрация мобильной влаги в единице объема образца; N – концентрация связанной влаги в единице объема образца; m0 – значение концентрации влаги на границах образца; x,y,z – координаты, вдоль которой диффундирует влага, мм; L, W, H – геометрические размеры образца, мм (рис. 1); t – время, сут.; Di – компоненты  коэффициента диффузии вдоль основных направлений i = {x,y,z}, мм2/сут.; γ - вероятность в единицу времени превращения связанной воды в мобильную; β - вероятность в единицу времени превращения мобильной воды в связанную. При математической обрабоке экспериментальных результатов вычисляются параметры фиковской диффузии в одномерном приближении (предельное изменение массы, коэффициент диффузии) для каждого образца [6]:

,		(2)

где MF(t) - моделируется вторым законом Фика в трехмерном приближении с постоянными граничными условиями [7]; М0 – предельное изменение массы; dxt=Dxt/L2 dyt=Dyt/W2 dzt=Dzt/H2 влажностные аналоги числа Фурье [8] вдоль длины (L), ширины (W) и толщины (H), где D – коэффициент диффузии, мм2/сут.; t – время увлажнения или сушки, сут.; L, W, H – геометрические размеры образца, мм.

Di=Di0+2DipsL+WLW+Diτ,  i=x,y,z	(3)

M0=M00+M0LL+M0WW+M0HH+M0τ,	(4)

=0+2psL+WLW+τ, 	(5)

=0+2psL+WLW+τ, 	(6)

Вычисленные параметры модели, характеризирующие влагоперенос в углепластике при климатическом старении, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Параметры модели диффузии образцов на стадии увлажнения углепластика на основе препрега Hexel

| Обозна-чение | Параметр, размерность | Резуль-тат |
| --- | --- | --- |
| Dx0 | Слагаемое коэффициента диффузии вдоль оси x, не зависящее от наличия поврежденной кромки, мм2/сут | 0,123 |
| Dxps | Поправочный множитель в коэффициент диффузии вдоль оси x, обусловленный наличием поврежденной кромки, мм3/сут | 0,111 |
| Dxτ | Поправочный множитель в коэффициент диффузии вдоль оси x, обусловленный влиянием климатического старения, мм2/сут2 | 0,106 |
| Dy0 | Слагаемое коэффициента диффузии вдоль оси y, не зависящее от наличия поврежденной кромки, мм2/сут | 0,117 |
| Dyps | Поправочный множитель в коэффициент диффузии вдоль оси y, обусловленный наличием поврежденной кромки, мм3/сут | 0,112 |
| Dyτ | Поправочный множитель в коэффициент диффузии вдоль оси y, обусловленный влиянием климатического старения, мм2/сут2 | 0,102 |
| Dz0 | Слагаемое коэффициента диффузии вдоль оси z, не зависящее от наличия поврежденной кромки, мм2/сут | 0,221 |
| Dzps | Поправочный множитель в коэффициент диффузии вдоль оси z, обусловленный наличием поврежденной кромки, мм3/сут | 0,232 |
| Dzτ | Поправочный множитель в коэффициент диффузии вдоль оси z, обусловленный влиянием климатического старения, мм2/сут2 | 0,438 |
| M00 | Предельное влагосодержание неповрежденной части образцов, % | 0,771 |
| M0L | Поправочный коэффициент в предельное влагосодержание, обусловленный дефектной кромкой вдоль длины образца, мм ∙ % | -0,218 |
| M0W | Поправочный коэффициент в предельное влагосодержание, обусловленный дефектной кромкой вдоль ширины образца, мм ∙ % | -0,103 |
| M0H | Поправочный коэффициент в предельное влагосодержание, обусловленный дефектной кромкой вдоль толщины образца, мм ∙ % | 0,655 |
| M0τ | Поправочный множитель в предельное влагосодержание, обусловленный влиянием климатического старения, % /сут | -0,0056 |
| β0 | вероятность в единицу времени превращения связанной воды в мобильную, не зависящая от наличия поврежденной кромки | 0,0973 |
| βps | вероятность в единицу времени превращения связанной воды в мобильную, зависящая от наличия поврежденной кромки | 0,116 |
| βτ | вероятность в единицу времени превращения связанной воды в мобильную, обусловленная влиянием климатического старения | 0,0009 |
| γ0 | вероятность в единицу времени превращения мобильной воды в связанную, не зависящая от наличия поврежденной кромки | 0,57 |
| γps | вероятность в единицу времени превращения связанной воды в мобильную, зависящая от наличия поврежденной кромки | -0,51 |
| γτ | вероятность в единицу времени превращения связанной воды в мобильную, обусловленная влиянием климатического старения | 0,013 |
| R2 | Коэффициент детерминации | 0,967 |

На рис. 3 показана корреляция модели (2) с экспериментальными данными для разных сроков экспозиции образцов на стадии сорбции.

Рис. 3 Корреляция модели диффузии с экспериментом на стадии сорбции

Для доказательства влияния формирующегося деструктированного слоя на поверхности пластин углепластика при экспозиции в натурных климатических условиях был проведен анализ изменения профилей поверхности указанных образцов с помощью конфокального сканирующего лазерного микроскопа Olympus LEXT. Измерительная система микроскопа предназначена для анализа структуры материалов и позволяет производить неразрушающие измерения 2D и 3D объекта с высокой точностью (разрешение по горизонтали – до 120 нм, по вертикали – до 10 нм), с возможностями измерения: глубины, объема и площади поверхности, линейных размеров, а также величины частиц с автоматической обработкой и анализом изображения.

С помощью снимков поверхности получена матрица высот на равномерной прямоугольной сетке hij, где i =1, 2, ..., 768 – число ячеек с шагом 1 мкм в направлении оси x, совпадающей с направлением расположения углеродных волокон в поверхностном слое углепластика; j = 1, 2, ..., 1024 – число ячеек с шагом 1 мкм в направлении оси y, перпендикулярной оси x.

Из полученных множеств вычислены средние значения высоты поверхности в направлениях осей x и y для лицевых и оборотных сторон образцов аналогично [9].

После этого определены средние размеры (размахи) неоднородностей поверхности в направлениях осей x и y от срока экспозиции на открытой площадке в месяцах и сделан прогноз размаха отклонения для образцов после 24 месяцев экспозиции на открытой площадке от линейной модели (M=b0+b1*t), построенной по первым трем срокам экспозиции (0, 6, 12 мес).

Таблица 2.

Средние размахи отклонения от полиномиальной зависимости

| Степень полинома | Сторона Пластины ПКМ | Срок, t (месяцы) |  |  |  |  | Отклонение | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 6 | 12 | 24 | 24* | (E24-M24) | b1 | b0 |
| -1 | Лицевая | 9.1 | 14.9 | 21.1 | 30.2 | 33,0 | -2.8 | 0.998 | 9.05 |
| -1 | Оборотная | 6.5 | 10.1 | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 0.07 | 0.516 | 6.69 |
| 0 | Лицевая | 9.1 | 14.9 | 21.1 | 30.2 | 33.0 | -2.8 | 0.998 | 9.05 |
| 0 | Оборотная | 6.5 | 10.1 | 12.7 | 19.1 | 19.1 | 0.07 | 0.516 | 6.69 |
| 1 | Лицевая | 7.9 | 14.0 | 20.2 | 29.2 | 32.4 | -3.3 | 1.02 | 7.88 |
| 1 | Оборотная | 4.5 | 8.4 | 11.8 | 18.3 | 19.3 | -1.0 | 0.616 | 4.54 |
| 2 | Лицевая | 6.6 | 14.0 | 20.3 | 28.8 | 34.2 | -5.4 | 1.14 | 6.79 |
| 2 | Оборотная | 4.0 | 7.8 | 11,0 | 18.6 | 18.1 | 0.49 | 0.581 | 4.11 |

* M24=b0+b1*24 – линейная модель по первым трем точкам

Рис. 4.  Эксперимент и линейный прогноз точки размаха после 24 месяцев

Данные, полученные экспериментально, показали, что эксперимент полностью соответствует (строго в пределах погрешности) прогнозным значениям, соответствующим линейной модели, построенной по трем первым точкам,

Выводы

- Выявлена s-образная линия  корреляции модели 2-го закона Фика в 3-х мерном случае. Для учета нелинейности влагопереноса и времени экспонирования в натурных климатических условиях использована модель Ленгмюра.

- Показано, что модель  Ленгмюра достоверно описывает экспериментальные результаты для в трехмерного случаея с тремя коэффициентами диффузии и значениями  предельного влагосодержания, зависящими от геометрии образцов.

- Впервые в модели Ленгмюра учтен эффект кромки, связанный с дефектами на границах образца из-за резки или климатического воздействия. Предложена линейная зависимость параметров диффузии от периметра образца.

- Впервые в модели Ленгмюра выполнен учет климатического старения, то есть  времени экспозиции материала в натурных климатических условиях.

- Показано, что весть набор экспериментальных данных по определению влагонасышения углепластика в исходном состоянии и после экспонирования в условиях Геленджика в течение 6, 12, 24 месяцев достоверно описывается линейной моделью.

- Наборы образцов с варьруемыми размерами позволили оценить анизотропию влагонасыщения с высокой достоверностью (коэффициент детерминации R2=0,968) и подтвердить возрастающую роль деструкции связующего на поверхности углепластика вод действием внешних климатических факторов.

- Исследования профиля поверхности методом 3D-микроскопии подтвердили развитие деструкции связующего на поверхности пластин под действием климатических факторов. Средний размер поверхностной неоднородности прямо пропорционален времени экспонирования в натурных климатических условиях.

Литература

1. Соколов И.И., Раскутин А.Е. Углепластики и стеклопластики нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. No4 (viam-works.ru).

2. Каблов Е.Н., Кириллов В.Н., Жирнов А.Д., Старцев О.В., Вапиров Ю.М. Центры для климатических испытаний авиационных ПКМ //Авиационная промышленность. 2009. No4. С. 36–46.

3. Bonniau P. and Bunsell A. R. A comparative study of water absorption theories applied toglass epoxy composites // J. Composite Materials. — 1981. — Vol. 15. — P. 272—293.

4. Carter H. G., Kibler K. G. Langmuir-type model for anomalous moisture diffusion in composite resins // J. Composite Materials. — 1978. — Vol. 12. — P. 118—131.

5. Glaskova T.I., Guedes R.M., Morais J.J., Aniskevich A.N. A comparative analysis of moisture transport models as applied to an epoxy binder // Mech. Compos. Mater. 2007;43(4):P.377–388.

6. Grace L.R., Altan M.C. Characterization of anisotropic moisture absorption in polymeric composites using hindered diffusion model // Composites: Part A 43 (2012) 1187–1196.

7. Crank J. The mathematics of diffusion.Second edition. Clarendon press. Oxford, 1975, 414.

8. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М. – изд-во «Высшей школы», 1967, 600 с.

9. Панин С.В., Старцев О.В., Кротов А.С., Медведев И.М., Фролов А.С. Коррозия и старение поверхности конструкционных материалов по данным 3D микроскопии//Труды ВИАМ, 2014. №12. Ст.  12 (viam-works.ru).

10. Кириллов В.Н., Старцев О.В., Ефимов В.А. Климатическая стойкость и повреждаемость полимерных композиционных материалов, проблемы и пути решения //Авиационные материалы и технологии. 2012, №S, с. 412-423.

11. Старцев О.В., Медведев И.М., Курс М.Г. Твердость как индикатор коррозии алюминиевых сплавов в морских условиях //Авиационные материалы и технологии,  2012, №3, с. 16-19.

12. Титарева А.С., Кириллов В.Н., Старцев О.В. Поведение материалов в элементах конструкций авиационной техники, изготовленных с применением ПКМ и систем ЛКП в условиях умеренно теплого климата //Авиационные материалы и технологии. 2013. №S2. С. 81–85.

13. Каблов Е.Н. Стратегические направления  развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 7-17.

14. Столянков Ю.В., Исходжанова И.В., Антюфеева Н.В. К вопросу о дефектах образцов для испытаний углепластиков //Труды ВИАМ. 2014. №10. Ст. 10 (viam-works.ru).

15. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. I. Механизмы старения //Деформация и разрушение материалов, 2010, № 11, с. 19–26.

16. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. II. Релаксация исходной структурной неравновесности и градиент свойств по толщине //Деформация и разрушение материалов, 2010, № 12, с. 40–46.

17. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения //Деформация и разрушение материалов, 2011, № 1, с. 34–40.

18. Startsev O.V., Krotov A.S., Startseva L.T. Interlayer Shear Strength of Polymer Composite Materials During Long Term Climatic Ageing //Polym. Degrad. and Stab., 1999, v. 63, p. 183-186.

19. Startsev O.V., Isupov V.V., Nikishin E.F. The Gradient of Mechanical Characteristics Across the Thickness of Composite Laminates After Exposure to a Low Earth Orbit Environment //Polymer Composites. 1998. V. 19. No 1. p. 65-70.

20. Панин С.В., Старцев О.В., Кротов А.С. Диагностика начальной стадии климатического старения ПКМ по изменению коэффициента диффузии влаги //Труды ВИАМ, 2014, №7, Ст. 06 (viam-works.ru).