УДК 621.384.

Разработки ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» для применения в области аддитивных технологий

Ризаханов Р. Н., к.ф.-м.н.

rn_rizakhanov@kerc.msk.ru,

Государственный научный центр Российской  Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие «Исследовательский  центр имени М.В. Келдыша» (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»)

Аннотация:

Рассмотрены возможности электронно-лучевых и плазменно-кластерных технологий применительно к решению задач аддитивных технологий. Представлено оборудование и описаны процессы, которые дополняют и расширяют возможности методов, основанных на лазерной обработке.

Ключевые слова:

электронно-лучевая обработка, плазменно-кластерное осаждение, вакуумные технологии.

Abstract:

Possibilities of technologies electron-beam and plasma-clustered spraying for solving the problems of additive technology are discussed. The equipment and the processes that complement and extend the capabilities of the laser treatment methods are presented.

Keywords:

Electron beam treatment, plasma-cluster deposition, vacuum technology.

Введение

Важнейшим элементом большинства установок для реализации аддитивных технологий является источник концентрированной энергии, в качестве которого используют лазер. Лазерный луч, перемещаясь по заданной программе, оплавляет порошковую массу, формируя слой за слоем требуемое изделие. Мощности лазера должно быть достаточно, чтобы прогреть и проплавить материал за относительно короткое время. Низкая теплопроводность порошковой массы способствует эффективному расплавлению достаточно тонкого слоя материала, что позволяет обойтись малыми энергозатратами. Малый размер пятна лазерного луча на обрабатываемой поверхности (20…100 мкм) дает возможность формирования изделия с высокой точностью, иметь при этом относительно низкую мощность лазера – до 200…1000 Вт в зависимости от требуемой производительности.

Большие преимущества перед традиционной механообработкой (высокая энергоэффективность изготовления, малоотходное производство, возможность изготовления сложных изделий и т.д.) привело к быстрому распространению аддитивных технологий в мире. Можно привести ряд компаний (Consept Laser, SLM Solution, EOS (Германия), Phenix Sistems, Trepa Laser (Франция), Renishaw (Великобритания), 3D Systems (США) и др.), серийно выпускающих оборудование для аддитивных технологий.

В данной работе рассматриваются два метода реализации аддитивных технологий: применение электронно-лучевых систем в качестве источников концентрированной энергии,  плазменно – кластерное осаждение материала в динамическом вакууме, анализируются их особенности.

Электронно-лучевые источники

В ряде случаев, когда к качеству поверхности изделия не предъявляются высокие требования и допустима финишная обработка, электронный пучок может оказать серьезную конкуренцию лазерному лучу. Сопоставим эти два источника энергии в рамках их применения в аддитивных технологиях.

Размер пятна. Размер пятна электронного луча в зоне расплава составляет 0,2…1,0 мм, что на порядок выше, чем у лазерного пятна. Это означает, что примерно той же будет и точность соблюдения размеров изделия. Для мелких деталей 10…100 мм данная погрешность может оказаться фатальной. Это означает, что для малоразмерных изделий установки должны быть снабжены лазерными источниками.

Эффективность преобразования электрической энергии. У лазерных систем эффективность преобразования электрической энергии («от розетки») в световую низка. Современные лазеры на диодной накачке достигают КПД до 30% (хотя еще лет 20 назад эта величина едва составляла 3%). Другим каналом потерь является отражение лазерного луча от поверхности. Металлическая поверхность отражает более 95% мощности света с длиной волны 10,6 мкм и около 50% в коротковолновом диапазоне (0,45-0,5 мкм) [1]. Это означает, что в лучшем случае поверхность поглощает 15% первичной электрической энергии.

В случае электронного пучка в энергию ускоренных электронов преобразуется более 90% первичной электрической энергии. Поверхность поглощает более 80% подающей мощности. Эффективность поглощения первичной энергии составляет более 70%, что существенно выше, чем у лазеров.

Мощность источника концентрированной энергии. Современные установки для формирования изделий из металлов снабжены лазерными источниками с энергией 0,2…1,0 кВт. Источники электронных пучков обладают существенно большей мощностью – от 2 до 40 кВт при достаточно компактном исполнении [2].

Данное обстоятельство позволяет с помощью электронно-лучевых систем достичь производительности до 60…80 см3/ч против 2…10 см3/ч у установок с лазерным источником.

Рабочая среда. Лазерная обработка порошкового массива может быть осуществлена на воздухе. Это несомненное преимущество перед электронно-лучевым методом. Последний требует обеспечения вакуума в рабочем объеме. В противном случае за счет эффектов рассеяния электронов на частицах газа поперечные размеры пучка могут возрасти до неприемлемых значений.

Однако тот же вакуум (давление не хуже 10-2 Па) обеспечивает высокое качество изделий, особенно из титана и его сплавов, позволяет создавать изделия из тантала, вольфрама. Вакуумная переплавка существенно улучшает характеристики многих металлов и изделий, изготовленных из них.

Управление пучком. В лазерных системах сканирование луча по поверхности осуществляется электромеханическими методами, а в электронно-лучевых – магнитными полями. Последние способны обеспечить большие скорости перемещения электронного луча.

Проведенный анализ показывает, что в некоторых случаях электронно-лучевая система имеет преимущество перед лазерной, а именно: при изготовлении крупногабаритных изделий, допускающих последующую обработку. Тогда производительность процесса может быть увеличена на порядок и более как за счет более эффективного преобразования электрической энергии в тепловую, так и за счет применения источника большей мощности.

Более перспективным представляется совместное применение электронно-лучевых и лазерных систем. В подобных установках электронный пучок осуществляет предварительный прогрев окрестностей предполагаемого к расплавлению участка. Догрев до получения расплава производит лазером. Данный метод имеет следующие преимущества:

- лазерный луч быстрее осуществляет переплавку нагретого участка, т.е. повышает производительность процесса,

- переплавленный участок не испытывает быстрых изменений температуры от точки плавления до комнатной температуры, т.е. в конечном изделии снижены деформационные напряжения,

- бомбардировка электронами активизирует поверхностные процессы и улучшает взаимосцепление расплавленных фрагментов.

Технологическая реализуемость метода не вызывает сомнений с использованием отечественных разработок.

В качестве электронно-лучевых источников могут быть использованы генераторы, разработанные в ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Их характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование установки | Мощность, кВт | Направление исследований |
| --- | --- | --- |
| М – 13 | 35 | Поверхностное упрочнение |
| М - 1 | 2 | Плазмохимические процессы |

Генераторы  имеют одинаковые схемы (рисунок 1). Основными элементами схемы являются:

- блок первичного питания - 1,

- трансформаторно-выпрямительный блок - 2,

- электронная пушка - 3,

- система сканирования – 4,

- блок управления – 5

Блок первичного питания представляет собой преобразователь частоты, который трансформирует стандартное трехфазное напряжение сети 380 В, 50 Гц в регулируемое напряжение частотой 1000 Гц. В малогабаритном трансформаторно-выпрямительном блоке происходит повышение этого напряжения до требуемой величины (не более 100 кВ), его выпрямление и фильтрация. Таким образом, на электронную пушку подается постоянное напряжение, регулируемое с помощью блока первичного питания. Электронный луч формируется в электронной пушке.

Отклонение пучка и его сканирование по поверхности производится системой сканирования, алгоритм управления (либо программно, либо вручную) осуществляется с помощью блока управления.

Рисунок 1. Схема электронно-лучевой установки.

Имеются варианты компоновки, когда вместо системы сканирования устанавливается выводное устройство и электронный пучок выпускается в плотную газовую среду, в частности в воздушную атмосферу. В установках аддитивных технологий электронная пушка может стать частью рабочей полости, куда выводится электронный луч.

Плазменно-кластерное осаждение

Перспективной является технология плазменно-кластерного осаждения материала из пароплазменной фазы. Особенность данного процесса состоит в возможности распыления и осаждения практически любых материалов (металлов, их сплавов, в том числе тугоплавких, керамик и т.д.). В основе метода лежит сильный нагрев частиц осаждаемого материала до температур плавления и даже кипения, их ускорение до скорости 2…10 км/с и осаждение на формируемой детали.

Схема работы установки показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема осаждения плазменно-кластерным методом.

В сопле плазмотрона между электродами горит дуга, разогревающая газовый поток и содержащие в нем частицы до нескольких тысяч градусов. В рабочей камере в условиях динамического вакуума (10…100 Па) находится подложка,  формирующая будущую деталь. В процессе распространения от плазмотрона до детали частицы испытывают различные теплофизические превращения: плавление, диспергирование, испарение, кластеризацию и т.д. Образующаяся субстанция, попадая на подготовленную поверхность нужной конфигурации и застывая, формирует изделие. Материал детали образован тугоплавкими частицами, покрытыми тонким слоем второго менее тугоплавкого материала. В качестве примера такой смеси может быть рассмотрена система Ni+WC (смесь металлического никеля и карбида вольфрама).

На последнем этапе  легкоплавкая подложка удаляется (например, плавлением или травлением). Следует признать, что эта операция является отступлением от принципов аддитивности. На рисунке 3 представлен макет жидкостного ракетного двигателя малой тяги, полученного плазменно-кластерным методом путем последовательного осаждения оксида циркония, никеля и карбида вольфрама, т.е. с образованием слоистой структуры.

Рисунок 3. Макет жидкостного ракетного двигателя малой тяги.

Данная технология по основам реализации ближе к процессам в той группе машин, в которых строительство детали осуществляется путем подачи материала непосредственно в зону расплава. Поэтому сравнение этих технологий с плазменно-кластерным методом представляется более корректным. Недостатками плазменно-кластерного метода на данном этапе его развития являются низкое разрешение отдельных фрагментов, возможность создания преимущественно оболочечных  структур (трубы, сопла, листы, сферы и т.д.), больший расход материала (повторное использование не перешедшего в деталь материала нежелательно), необходимость обеспечения интенсивного охлаждения подложки и, впоследствии, его травление.

Вместе с тем плазменно-кластерное осаждение материалов может найти свою нишу в аддитивных технологиях, когда нужны высокопроизводительные процессы при изготовлении относительно простых по конфигурации изделий из тугоплавких и/или высокотвердых материалов.

Литература

1. Григорянц А.Г., Сафонов А.Н. Методы поверхностной лазерной обработки. М. Высшая школа, 1987.

2. Горшков О.А., Ризаханов Р.Н. Поверхностное термоупрочнение металлов концентрированным пучком электронов низких энергий в воздухе атмосферного давления. Известия РАН, Энергетика. 2004, № 1.
с. 137-146.