УДК  621.762

Разработки по получению мелкодисперсных порошков сложнолегированных и химически активных материалов

Иванов В.Б., д.т.н, Орлов В.К., д.т.н., Сафронов Б.В., Чуканов А.П., 
Иванов С.И.

post@bochvar.ru

ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт

неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара», 123098, г.Москва

Аннотация:

Проведена теоретическая и экспериментальная оценка метода центробежного распыления расплава металлов для получения  мелкодисперсных порошков с размером частиц 5-80 мкм. Уточнены функциональные зависимости размера  частиц от скорости вращения и параметров распылителя для высоких скоростей вращения. На основе результатов экспериментальных работ предпочтение для получения мелкодисперсных порошков отдано разработанному в ОАО «ВНИИНМ» процессу, в котором путем центробежного распыления расплава получают порошок чешуйчатой формы, полученный порошок измельчают до требуемого размера дроблением в инертной атмосфере в высокоэнергетических шаровых мельницах,  а получаемый мелкодисперсный порошок сфероидизируют  методом пролетной термической сфероидизации.

Такой процесс получения мелкодисперсных порошков отличается высокой производительностью,  гибок, позволяет легко получать порошки практически любых металлов и сплавов требуемой дисперсности  в диапазоне от 5 мкм и выше.

В настоящее время не существует единых общепринятых требований к металлическим порошкам, используемым в производстве деталей методом послойного лазерного синтеза. Размер частиц порошка по оценкам различных потребителей может находиться в диапазоне  от 10 до 80 мкм, однако уже практически всеми признано, что оптимальным порошком является  сфера  диаметром 40 - 60 мкм. При этом очевидно, что  частицы не должны отличаться друг от друга по химическому составу, поверхность  частиц должна быть чистая, свободная от окисных пленок и других загрязнений, в материале частицы не должно быть газовых или усадочных пор.

Более 90 % порошков, применяемых в аддитивных технологиях, получают  различными методами диспергирования расплавов, используя для воздействия на струю расплава центробежные силы или потоки жидкости или газа.

Процессы распыления отработаны в промышленных масштабах и в основном позволяют получать порошки требуемого качества.

Вместе  с тем, каждому из методов получения порошков присущи свои особенности, которые накладывают определенные ограничения на возможности процесса и определяют качество получаемых порошков.

Характерной чертой распыления газовым потоком является возможность образования газовой пористости в порошке, рисунок 1, появление которой обусловлено «захлопыванием» газа в объеме частицы при ее затвердевании, а также загрязнение поверхности порошка оксидами и продуктами испарения компонентов сплава.

Рисунок 1- Пористость в сферических частицах порошка ферритно-мартенситной стали при распылении газом

Так как при газовом распылении плавление исходного материала осуществляется в тигле, то это накладывает ограничения на химический состав обрабатываемого  материала и его температуру плавления. Таким методом очень сложно, а зачастую и невозможно, получить порошки химически активных материалов типа циркония или титана, а также тугоплавких материалов - молибдена, ниобия и их сплавов. Не исключается также загрязнение металла порошка материалом тигля.

Наиболее качественные порошки для аддитивных технологий  получают при использовании  методов центробежного распыления, при этом центробежному распылению подвергают как вращающуюся стержневую заготовку, так и расплав из вращающегося тигля. Процесс проводят в атмосфере защитного газа (аргон, гелий, азот или их смеси), обеспечивая тем самым высокую сферичность получаемых частиц и чистоту их поверхности.

Размер частиц порошка при центробежном распылении является сложной функцией множества факторов – плотности расплавленного материала, поверхностного натяжения расплава, скорости вращения распылителя, диаметра распылителя, вязкости расплава т. п.

Экспериментально установленные зависимости  среднего размера частиц от скорости вращения распылителя диаметром 40 мм для различных материалов при их распылении в атмосфере гелия  представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость среднего размера частиц порошка от скорости вращения распылителя при центробежном распылении циркония, титана, нержавеющих сталей, кремния для распылителя диаметром 40 мм

В реальной практике для определения размера частиц при центробежном распылении удобно пользоваться экспериментально установленной формулой 1, в соответствии с которой размер частиц определяется в основном скоростью вращения распыляемой заготовки или распылителя и их диаметром, а совокупное влияние свойств материала и условий распыления обобщено в эмпирическом коэффициенте К [1]:

d= Kn √ D  ,                                         [1]

где –

d – средний диаметр частицы порошка, мм;

D – диаметр распылителя (заготовки), мм;

n -  скорость вращения распылителя (заготовки), об/мин;

K – эмпирический коэффициент, обобщающий свойства расплава

газовой среды, тепловые характеристики процесса.

Для большинства металлов и сплавов значение коэффициента К находится в пределах от 1,2 – 1,6 · 104. Для получения порошка со средним размером частиц 50 мкм необходимо выдерживать соотношение между диаметром заготовки и скоростью ее вращения, приведенное в таблице 1 и представленное графически на рисунке 3, при этом

для приемлемого диаметра распылителя минимальная скорость его вращения должна быть не менее 25000 об/мин.

Таблица 1

Соотношение между скоростью вращения распылителя и его диаметром для получения мелкодисперсных частиц при центробежном распылении металлических материалов

| Диаметр частицы, d. мкм | Скорость вращения распылителя, об/мин для распылителей разного диаметра (D) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D = 50 мм | D = 80 мм | D = 100 мм |
| 10 | 170000 | 134000 | 120000 |
| 30 | 56600 | 44600 | 40000 |
| 50 | 34000 | 26800 | 24000 |

Рисунок 3 – Расчетное соотношение между скоростью вращения распылителя и его диаметром для получения мелкодисперсных частиц  при  центробежном распылении металлических материалов

Необходимость использования таких высоких скоростей предопределяет жесткие требования к геометрии распыляемой заготовки и приводу механизма вращения, что значительно усложняет процесс и ухудшает его экономические показатели.

Кроме того, при центробежном распылении вращающейся заготовки из сложнолегированных сплавов с большим содержанием избыточных тугоплавких фаз, практически невозможно получить порошок, частицы которого были бы однородны по химическому составу. Наглядно это хорошо иллюстрируется на примере стали с высоким содержанием бора. В структуре исходной заготовки из этой стали присутствуют труднорастворимые бориды железа и хрома. В условиях центробежного распыления с оплавлением торца плазменной дугой бориды из исходной заготовки практически в неизменном виде переходят в порошок, рисунок 4а,в,  а в структуре компактного прутка, полученного горячим прессованием  распыленных порошков, помимо крупных боридов явно наблюдается полосчатость структуры, обусловленная отличиями в химическом составе отдельных частиц, рисунок 4г.

Метод центробежного распыления расплава с вращающихся поверхностей позволяет повысить гомогенность частиц по химическому составу, однако ему также присущи все отрицательные факторы, свойственные проведению процесса на высоких скоростях вращения.

В ОАО «ВНИИНМ» разработан и применен в опытно-промышленном масштабе способ центробежного распыления расплава из вращающегося гарниссажного тигля, рисунок 5, обеспечивающий получение однородного по химическому составу порошка сложнолегированных сплавов и мелкодисперсных частиц сферической формы из него без необходимости использования высоких скоростей вращения распылителя [2].

Расплав образуется  непосредственно во вращающемся гарниссажном тигле при плавлении непрерывно поступающей в него крупки обрабатываемого материала под действием тепла плазменной дуги. Плазменная дуга  горит между внутренней частью тигля и плазмотроном (на схеме условно не показаны). Крупка в тигель подается с постоянным расходом, который обеспечивается питателем–дозатором. На ряде установок в тигель с заданной скоростью подают уже сформированный расплав, который получают путем оплавления стержневой заготовки, располагаемой над вращающимся тиглем. Расплав под действием центробежных сил отрывается с кромки тигля в виде отдельных жидких капель, которые затвердевают в форме растекающейся капли или «чешуек» на водоохлаждаемом экране, вращающимся соосно вместе с тиглем, рисунок 6.

а                                                                     б

в                                                                     г

а – исходная стержневая заготовка, х250; б, в – распыленный порошок,  х1000; 
г – прессованный пруток из распыленных порошков, х250

Рисунок 4 – Микроструктура исходной заготовки, распыленных порошков  и порошкового горячепрессованного прутка из аустенитной

нержавеющей стали с 2,0 мас.% бора

а

б

Рисунок 5 – Схема процесса (а) и внешний вид (б) установки  центробежного распыления расплава из вращающегося гарниссажного тигля для получения порошка с чешуйчатой формой частиц

Отличительной положительной чертой процесса является его осуществление при скоростях вращения распылителя не более 3000 об/мин. Толщина чешуйки, как правило, составляет 10-30 мкм, длина 10-15 мм, ширина – 1,5-2 мм.

Присутствие в тигле постоянного объема расплавленного металла значительно увеличивает время пребывания материала в жидком состоянии, способствует полному растворению избыточных фаз, усреднению состава расплава, и как следствие получению частиц порошка однородных по химическому составу. Высокая однородность частиц по составу неоднократно подтверждена в условиях выпуска опытно-промышленных партий  порошков из сложнолегированных сплавов различного типа – высокобористые нержавеющие стали, циркониевые сплавы, порошки для дисперсно-упрочняемых сталей ферритно-мартенситного, мартенситного и аустенитного  классов, магнитные сплавы системы неодим-железо-бор, высокопрочные алюминиевые сплавы, сложнолегированные сплавы вольфрама, сверхпроводящие материалы сложного состава, сплавы урана, интерметаллические соединения  и т. п.

Рисунок 6 – Внешний вид порошка с чешуйчатой формой частиц, получаемой в условиях центробежного распыления с кристаллизацией на охлаждаемой поверхности

а                                                              б

1 - силовой корпус; 2 - герметичная капсула; 3 - порошок стали; 4 - массивные стальные шары; 5 - пружины подвески; 6 - высокооборотные вибраторы.

Рисунок 7 -  Схема (а) и внешний вид (б) высокоэнергетической вибрационной шаровой  мельницы  для обработки чешуйчатого порошка

Для придания порошку сферической формы, требующейся в аддитивных технологиях, полученный порошок измельчают до требуемого размера дроблением в инертной атмосфере в высокоэнергетических шаровых мельницах, рисунок 7, до размера 40 – 100 мкм, а затем сфероидизируют методом плазменной сфероидизации или разработанным в ОАО «ВНИИНМ» методом термической пролетной сфероидизации [3].

Внешний вид  получаемого сфероидизированного порошка и порошка после дробления показан на рисунке 8.

Разработанный процесс позволяет при низких затратах и без предъявления специальных требований к исходному материалу и технологическому оборудованию легко получать порошки практически любых металлов и сплавов сферической формы в широком диапазоне размеров от нескольких до десятков микрометров однородных по химическому составу.

Способ производителен. На его основе может быть создано отечественное производство высококачественных порошков из сложнолегированных и химически активных металлов сплавов для аддитивных технологий.

а                                                                    б

Рисунок 8 -  Внешний вид порошка после дробления (а) и мелкодисперсного сферического порошка из него (б)

Выводы

- Проведен анализ существующих методов получения мелкодисперсных порошков сферической формы для производства изделий методом послойного лазерного синтеза. Для получения  качественных сферических порошков размером до 60 мкм наиболее предпочтительны методы центробежного распыления расплава.

- Экспериментально установлены зависимости среднего размера частиц от скорости вращения и диаметра распылителя для получения частиц диаметром менее 100 мкм для различных материалов.

- ОАО «ВНИИНМ» предложен и экспериментально обоснован  процесс, в котором мелкодисперсный сферический порошок получают постадийно: первоначально путем центробежного распыления расплава получают порошок чешуйчатой формы, полученный порошок измельчают до требуемого размера дроблением в инертной атмосфере,  а получаемый мелкодисперсный порошок сфероидизируют  методом пролетной термической сфероидизации.

- Метод обеспечивает изготовление порошка однородного по химическому составу из сложнолегированных и химически активных металлов и сплавов, а также интерметаллических соединений с размером частиц в диапазоне от нескольких до десятков микрометров.

- Предложенный процесс гибок, технологичен, производителен и может послужить основой создания отечественного производства высококачественных порошков для аддитивных технологий.

Литература:

- Дружинин Л.К., Сафронов Б.В., Шлепов И.А. – В кн.: Химия плазмы, вып. 5, М., Атомиздат, 1978, с.280-327.

- Патент РФ, № 2111088 от 31.01.1997.

- Патент РФ,  №2469817 от 27.06.2011.