УДК 534.83

Новые пористые материалы для снижения шума в салонах летательных аппаратов

Зверев А.Я., д.ф.-м.н.

zverev@dubna.ru

ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского (ФГУП ЦАГИ)

Аннотация:

В статье дан краткий обзор современного состояния в области создания новых пористых материалов, которые являются неотъемлемой частью бортовой конструкции и обеспечивают акустический комфорт пассажиров в салонах летательных аппаратов.

Ключевые слова:

Шум в салоне; звукоизоляция; поглощающие материалы; аэрогель.

Abstract:

In the paper the short review of a current state in the field of creation of new porous materials which are an integral part of an onboard design of aircraft and spacecraft. These provide comfort of passengers in aircraft salons and improvement of operating conditions of an equipment in space-rocket compartments.

Keywords:

Interior noise; sound insulation; sound absorbing materials; aerogel.

Для улучшения акустических свойств салонов и отсеков летательных аппаратов промежуток между внешней обшивкой и внутренней поверхностью интерьера заполняется, как правило, пористым материалом. Это заполнение, с одной стороны, приводит к увеличению поглощающих свойств интерьера, и, с другой стороны, способствует затуханию звука, прошедшего через обшивку. Значительный прогресс в материаловедении, химии, нанотехнологиях, который наблюдается в науке и промышленности все последние годы, привел к существенному изменению в составе, конструкции и применении акустических материалов по сравнению с теми традиционными материалами, которые использовались в авиационной и космической технике 15 – 20 лет назад. Появились рыхловолокнистые материалы на натуральной основе, биополимеры, пористые металлы, новые композиционные материалы, материалы с памятью формы и т.п. В статье дан краткий обзор современного состояния дел в этой области.

Пористые звукопоглощающие материалы можно условно разделить на три группы в соответствии с их микроскопической структурой – волокнистые, ячеистые и гранулированные [1].

Из рыхловолокнистых материалов, предлагаемых на рынке в настоящее время, наиболее известными являются материалы, выпускаемые фирмой «Johns Manville» под маркой «Microlite» (Микролайт). Ассортимент этих материалов весьма широк как в плане объемной плотности, так и толщины. Объемная плотность материалов Микролайт изменяется в пределах 9 – 48 кг/м3, а толщина изменяется от 6 мм до 102 мм.

Примерами ячеистых материалов являются пористый пенополиуретан, меламин или подобные пенообразные конструкции. В настоящее время такие материалы применяются для изготовления т.н. «умной пены» (smart foam) при снижении шума в салонах и отсеках летательных аппаратов методом активно-пассивного контроля.

Относительно новыми материалами являются металлические пены, изготовленные на основе алюминия, никеля, стали, титана, меди [2,3]. Они обладают большой жесткостью, малым весом, негорючи и плохо впитывают влагу. Применяются, в основном, в качестве звукопоглощающей облицовки каналов двигателей. Необходимо также отметить высокий потенциал использования металлических пен при решении задач снижения уровня вибраций авиационных и космических конструкций. Этот потенциал обусловлен тем, что демпфирующая способность металлической пены на порядок выше демпфирующей способности металла; панель из пены имеет более высокие частоты собственных колебаний, чем сплошная панель той же поверхностной массы; металлическая пена обладает способностью демпфировать удары при разрушающей нагрузке [4].

Близкими по структуре к металлическим пенам являются материалы из металлических нанотрубок [5], поглощающие свойства которых еще не до конца исследованы.

Наряду с исследованием металлических пен, ведутся исследования керамических пен. Обычно они изготовлены на основе кремния, но возможно появление пен на основе циркония, титана и бора. Керамическая пена на основе кремния имеет пористость 80 – 90 % и может использоваться при температурах до 15000С. Новые керамические пены, изготовленные на основе окиси алюминия имеют пористость более 94 %. В авиации керамические пены могут использоваться и используются в качестве акустической облицовки двигателей [6].

Одним из перспективных путей повышения эффективности звукоизолирующей конструкции, расположенной между двумя стенками, является использование суперлегких пористых материалов, само название которых – аэрогели – говорит о том, что они могут в перспективе заменить традиционные рыхловолокнистые теплозвукоизоляционные материалы.

Аэрогели относятся к классу мезопористых материалов, в которых полости занимают 90 – 99.8% объёма, а плотность составляет от 2 до 150 кг/м³ [7]. Наряду с рекордно низкой плотностью такие материалы обладают рядом уникальных свойств – жаропрочностью, огнестойкостью, чрезвычайно низкой теплопроводностью, экологичностью, гидрофобностью и долговечностью, поскольку не реагируют с атмосферной влагой. Благодаря этим свойствам аэрогель нашел применение в космических технологиях. В частности, NASA разработала технологию применения аэрогелей для теплоизоляции космических аппаратов и скафандров.

Как показано на рисунке 1 [8], аэрогели можно разделить на две категории – однокомпонентные и композитные. Однокомпонентные аэрогели можно подразделить на оксидные (кварцевые и некварцевые), органические (на основе смол или целлюлозы), углеродные (карбонизированные пластики, углеродные нанотрубки и графены), халькогенидные (соединения элементов шестой группы периодической системы – халькогенов, к которым относятся сера, селен, теллур, полоний, с металлами) и другие виды. Композитные аэрогели могут быть многосоставными, градиентными и микро-/нано- композитами на основе волокон, порошков или полимеров.

О том, какое внимание в мире уделяется в настоящее время этой отрасли знаний, можно судить по приведенному на рисунке 2 графику, показывающему количество публикаций, посвященных аэрогелям, начиная с момента их открытия. На конец 2012 года по ключевому слову «аэрогель»  Science Citation Index (SCI) выдавал список из 3612 статей.

Рисунок 1 – Классификация аэрогелей.

Рисунок 2 – Количество ежегодных публикаций, имеющих отношение к аэрогелям

До последнего времени применение аэрогелей вне космической индустрии во многом сдерживалось, помимо стоимости производства, их высокой хрупкостью. Однако недавно удалось создать гибкий и эластичный аэрогель, гораздо более прочный, чем созданные ранее [9]. Для создания эластичного материала могут быть использованы различные технологии. В первом варианте основа традиционного кварцевого аэрогеля покрывается полимером, который лишает материал избыточной хрупкости и придает ему прочность. Во втором варианте аэрогель создается на основе гибкого полимера (полиимида), молекулы которого дополнительно сшиваются между собой в плотную сеть. Третий вариант соответствует случаю, когда процесс гелеобразования происходит непосредственно внутри ячеек сотовой конструкции из полимера [10].

Создание прочных и эластичных аэрогелей открывает широкие возможности для их применения в авиации, так как эти материалы обладают прекрасными тепло и звукоизолирующими свойствами. Так, по заявлению производителей, лист аэрогеля толщиной в пять миллиметров способен сохранять тепло так же, как слой стекловаты толщиной в шесть сантиметров, будучи во много раз легче последнего. Акустические свойства аэрогелей аналогичны их теплоизоляционным свойствам и зависят от плотности материала и его структуры [11]. Низкая плотность и специфическая пористая структура аэрогеля приводят к большим потерям энергии, передающейся из воздушной среды в твердую решетку материала и, соответственно, к уменьшению амплитуды и скорости распространения звуковой волны [12]. Скорость продольной звуковой волны в кремниевом аэрогеле является наименьшей среди известных твердых тел и изменяется в пределах 80 – 220 м/с при изменении плотности в диапазоне 60 – 270 кг/м3 (рисунок 3а) [13]. В слое гранул аэрогеля малого диаметра скорость звука еще в несколько раз меньше (рисунок 3б) [14].

Благодаря уникальным свойствам аэрогелей, на их основе могут быть созданы эффективные звукопоглощающие и звукоизолирующие покрытия. На рисунке 4 представлены значения коэффициента поглощения звука, измеренные в трубе Кундта на образцах различных материалов толщиной 20 мм [15].

а)                                                     б)

Рисунок 3 – Скорость звука в сплошных (а) и гранулированных (б) материалах на основе SiO2 аэрогеля

Рисунок 4 – Значения коэффициентов звукопоглощения и теплопередачи для различных материалов.

Можно видеть, что слой гранулированного аэрогеля (диаметр частиц 0.5 – 2 мм) и особенно слой композита на основе аэрогеля с примесью винилацетат-этиленовой дисперсии в качестве связующего в области частот ниже 800 Гц имеют гораздо более высокие значения коэффициента поглощения, чем слой минерального волокна, показывающий хорошие характеристики в области высоких частот. Здесь необходимо отметить, что именно этот низкочастотный диапазон является наиболее сложным с точки зрения удовлетворения требований норм по шуму в салоне самолета.

Возможность изменения импеданса материала, изготовленного на основе аэрогеля, путем варьирования его плотности, открывает путь к практической реализации идеи градиентного звукопоглотителя. Идея его состоит в том, чтобы его коэффициент отражения был минимальным, а коэффициент поглощения максимальным. Для решения этой задачи необходимо создать такую конструкцию, входной импеданс которой близок импедансу окружающей среды, а затем постепенно изменяется с толщиной, приближаясь к импедансу хорошо поглощающего материала. В качестве прототипа такого градиентного звукопоглотителя можно рассмотреть многослойную конструкцию с импедансом, изменяющимся от слоя к слою.

На рисунке 5, в качестве иллюстрации потенциальных возможностей градиентного звукопоглотителя, приведены значения снижения уровней звукового давления плоской звуковой волны при ее прохождении в импедансной трубе через три слоя гранулированного аэрогеля с различным диаметром гранул (3 мм, 1 мм, 0.08 мм) при толщине слоев соответственно 20 мм, 20 мм и 30 мм [16].

Рисунок 5 – Уменьшение уровней звукового давления в плоской волне при ее прохождении через слоистую звукопоглощающую конструкцию из гранулированного аэрогеля

Можно видеть, что наилучшие результаты соответствуют случаю постепенного уменьшения диаметра гранул (1 – 2 – 3), что соответствует модели градиентного звукопоглотителя. При этом измеренные величины снижения уровней звукового давления во всем частотном диапазоне, включая самые низкие частоты, колеблются в переделах 50 – 60 дБ. Это весьма обнадеживающие результаты для того, чтобы продолжить работы в направлении создания градиентных звукопоглощающих конструкций с применением аэрогелей.

Еще большие возможности в создании градиентных звупопоглощающих конструкций появляются в связи с открытием в конце 2012 года нового материала, названного аэрографитом. Плотность этого материала в несколько раз меньше плотности самого легкого аэрогеля и достигает 0.16 – 0.2 кг/м3, что позволяет ему сжиматься в тысячу раз, а затем возвращаться к изначальному состоянию. При этом аэрографит значительно прочнее хрупкого аэрогеля.

Таким образом, можно ожидать появления в обозримом будущем более легких звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкций, созданных с использованием новых технологий и применением современных пористых материалов, что приведет к повышению степени комфорта пассажиров в салонах самолетов.

Литература:

- Arenas J. P., Crocker M. J. Recent trends in porous sound-absorbing materials //Sound & vibration. – 2010. – Т. 44. – №. 7. – С. 12-18

- Jiejun W. et al. Damping and sound absorption properties of particle reinforced Al matrix composite foams //Composites Science and Technology. – 2003. – Т. 63. – №. 3. – С. 569-574.

- Hao G. L. et al. Processing and damping behaviour of porous copper //Powder Metallurgy. – 2009. – Т. 52. – №. 2. – С. 145-150

- Ashby M. F., Lu T. Metal foams: A survey //Science in China Series B: Chemistry. – 2003. – Т. 46. – №. 6. – С. 521-532

- Robinson R., Micro-Honeycomb Material Wears Out Engine Noise //AerospaceEngineering & Manufacturing, p. 10, Nov/Dec 2008

- Scheffler, M., and Colombo, P. Cellular Ceramics: Structure, Manufacturing, Properties and Applications// Wiley-VCH, Weinheim, 2005

- Aegerter M.A. et al. (eds.), Aerogels Handbook, Advances in Sol-Gel Derived Materials and Technologies, Springer Science+Business Media, LLC 2011, 932pp

- Du A. et al. A Special Material or a New State of Matter: A Review and Reconsideration of the Aerogel //Materials. – 2013. – Т. 6. – №. 3. – С. 941-968.

- Del Corso J.A. et all. Flexible Thermal Protection System Development for Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerators// 9th International Planetary Probe Workshop, 16-22 June 2012, Toulouse

- Kahkit Chan, Polymer nanoencapsulated surfactant templated aerogel core composites for multifunctional application// Thesis for the Degree of MASTER OF SCIENCE, Oklahoma State University, 2009

- Forest L., Gibiat V., Woignier T. Biot's theory of acoustic propagation in porous media applied to aerogels and alcogels //Journal of non-crystalline solids. – 1998. – Т. 225. – С. 287-292

- Conroy J. F. T. et al. Evaluation of the acoustic properties of silica aerogels //MD (Am Soc Mech Eng). – 1999. – Т. 82. – С. 25-33

- Nagahara H., Suginouchi T., Hashimoto M. P1M-8 Acoustic Properties of Nanofoam and its Applied Air-Borne Ultrasonic Transducers //Ultrasonics Symposium, 2006. IEEE. – IEEE, 2006. – С. 1541-1544

- Forest L., Gibiat V., Hooley A. Impedance matching and acoustic absorption in granular layers of silica aerogels //Journal of non-crystalline solids. – 2001. – Т. 285. – №. 1. – С. 230-235

- Schmidt M., Schwertfeger F. Applications for silica-based aerogel products on an industrial scale //MATERIALS RESEARCH SOCIETY SYMPOSIUM PROCEEDINGS. – Materials Research Society, 1998. – Т. 521. – С. 179-184

- Ricciardi P., Gibiat V., Hooley A. Multilayer absorbers of silica aerogel //Proceedings of Forum Aucusticum, Sevilla. – 2002