Пористо-волокнистый металлический материал для звукопоглощающих конструкций авиационных ГТД

Фарафонов Д.П.1; Мигунов В.П., к.т.н.1; Серов М.М., д.т.н., профессор2

admin@viam.ru

1 ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов

2 ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский Государственный Технологический Университет имени К.Э. Циолковского»

Аннотация:

Представлены результаты проведенных во ФГУП «ВИАМ» научно-исследовательских работ, направленных на создание эффективного звукопоглощающего материала из металлических волокон для высокотемпературных звукопоглощающих конструкций авиационных газотурбинных двигателей.

Ключевые слова:

пористо-волокнистый металлический материал, звукопоглощающие конструкции,  газотурбинный двигатель.

Abstract:

Results of the research works carried out to FSUE “VIAM” directed on creation of effective sound-proof material from metal fibers for high-temperature sound-proof designs of aviation gas turbine engines are provided.

Keywords:

porous and fibrous metal material, sound-proof designs, gas turbine engine.

Пористые металлические материалы давно получили широкое применение в энергомашиностроении, авиационной, химической, нефтяной, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности. Благодаря своим поглощающим свойствам за счет проницаемой структуры они активно используются в качестве глушителей шума. В звукопоглощающих конструкциях широко применяют пористые слои из перфорированных листов с плотно прилегающими к ним густыми металлическими сетками. Однако в акустическом отношении такие пористые слои уступают пористым металлам из волокон, обладающим высокими поглощающими свойствами, которые практически не зависят от уровня звукового давления в потоке и обеспечивают снижение шума в широкой области частот благодаря эффекту вязкого трения.

В силу привлекательности пористо-волокнистых материалов по звукопоглощающим свойствам делались неоднократные попытки их внедрения в систему шумоглушения авиационного двигателя. Практическое их применение, однако, наталкивается на сложности с обеспечением требуемых эксплуатационных характеристик – температуры эксплуатации, прочности, коррозионной стойкости, пожаробезопасности и т. д. [1, 2]. Кроме того, большое значение имеет вес ЗПК авиационного двигателя, это также накладывает определенные требования при выборе звукопоглощающего материала. В силу указанных причин, для снижения шума, распространяющегося по каналам авиационного двигателя, в основном применяются ЗПК, включающие перфорированный лист и воздушную полость за ним с сотовым заполнителем. Такие конструкции относятся к резонансному типу глушителей шума. Обычно они имеют высокую акустическую эффективность в довольно узком диапазоне частот, не превышающем одной октавы, в отличие от пористых гомогенных материалов.

Во ФГУП «ВИАМ», совместно с ФГНУ «Научный центр порошкового материаловедения» (г. Пермь) и ФГБОУ ВПО «МАТИ – РГТУ им. К.Э. Циолковского» проведен ряд научно-исследовательских работ, посвященных разработке звукопоглощающих пористо-волокнистых металлических материалов для высокотемпературных ЗПК авиационных ГТД. По сравнению с другими пористыми материалами (из металлических порошков, керамики, минеральной ваты, полимерной и металлической пены и пр.) пористо-волокнистые металлические материалы обладают оптимальным сочетанием свойств, требующихся для гомогенного глушителя шума ЗПК авиационного двигателя. Помимо высокой акустической эффективности они характеризуются высокой прочностью, сочетающейся с пластичностью, высокой пористостью (до 98 %), низким удельным весом. Благодаря использованию волокон из жаростойких и коррозионностойких сплавов, пористо-волокнистые металлические материалы могут длительно использоваться при температурах до 700°С и выше [3-5].

При разработке этих материалов исследовалась их жаростойкость, коррозионная стойкость, плотность, пористость и коэффициент звукопоглощения. Во ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова» и в НИМК ФГУП «ЦАГИ» проводились стендовые испытания их акустической эффективности в условиях, близких к реальным.

Характерной особенностью пористо-волокнистых материалов является их сильно развитая поверхность. Площадь поверхности данных материалов количественному определению практически не поддается. Поэтому существующие методы оценки жаростойкости к этим материалам не применимы [6].

Методика определения жаростойкости пористо-волокнистых материалов основана на определении относительного изменения массы образца при воздействии на него температуры в течение определенного промежутка времени в присутствии воздуха.

Исследования коррозионных свойств ПВММ включали испытания в камерах солевого тумана и тропического климата, испытания на сульфидно-оксидную, хлоридную коррозию и др.

Определение коэффициента звукопоглощения () проводили двух микрофонным методом, называемым также методом передаточной функции с помощью импедансной трубы в диапазоне частот от 500 Гц до 6300 Гц

Используя технологии, применяемые в порошковой металлургии, из волокон из нержавеющей стали толщиной 20-40 мкм и длиной 20-500 мм был получен пористый материал для ЗПК на рабочие температуры 400-500С.

Технологическая схема получения ПВММ включала:

- изготовление металлического волокна;

- формирование заготовок в прессформах;

- спекание заготовок в вакуумных печах;

- резка заготовок;

- пайка заготовок к металлической основе.

По приведенной схеме были изготовлены панели из ПВММ размером 250х400 мм, толщиной 2, 6 и 10 мм и пористостью 70 и 90 %. Результаты исследований свойств этих панелей представлены в таблице 1

Таблица 1

Свойства панелей из ПВММ из волокон нержавеющей стали

| № п/п | Свойства | Ед. измерения | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | плотность | г/см3 | 0,8-2,0 |
| 2 | пористость | % | 70-90 |
| 3 | максимальный коэффициент звукопоглощения в диапазонах частот 50-1600 Гц и 500-5400 Гц |  | 0,8-0,9 |
| 4 | Жаростойкость (привес) при Т=500С и выдержке 100 часов | % | 0,7 |
| 5 | Коррозионная стойкость по методике ускоренных циклических испытаний ММ 1.2.010-2002 |  | удовлетворительный |

Для исследования акустической эффективности панелей на основе ПВММ из волокон нержавеющей стали были проведены испытания во ФГУП «ЦИАМ» на стенде У-96Т, в диапазоне частот 800-10000 Гц и при уровне звукового давления от 110 до 150 дБ, т.е. в условиях, близких к существующим в натурных каналах турбореактивных двигателей (ТРДД). В результате исследований показано, что панели из ПВММ на основе волокон нержавеющей стали являются достаточно широкополосными с равномерным спектром поглощения. Так в диапазоне частот шириной 3 октавы (1000-6300 Гц) средняя эффективность на один калибр двухсторонней облицовки составляет 1,1-2,2 дБ.

Разработанный ПВММ на основе волокон нержавеющей стали имеет ограничение по температуре использования до 500С. Для рабочих температур до 600С и выше был разработан ПВММ для ЗПК на основе волокон из нихрома (Х20Н80) толщиной 20-40 мкм и длиной не менее 500 мм.

Для получения ПВММ из волокон нихрома, совместно с ФГНУ «Научный центр порошкового материаловедения», была разработана технология получения панелей с использованием методов расчеса, иглопробивки волокновой массы и последующего спекания.

Предложенная технология позволяет получать проницаемые материалы с заданной пористостью и параметрами поровой структуры, исключив процесс прессования, а использование иглопробивки, осуществляемой на иглопробивном устройстве, обеспечивает высокую механическую прочность готового материала за счет дополнительного скрепления ПВММ отдельными составляющими его волокнами, а также позволяет осуществлять крепление одного холста к другому, тем самым увеличивая толщину конечного листа и послойно изменять его плотность.

Панели ПВММ из волокон сплава Х20Н80 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Панели ПВММ из волокон Х20Н80

Полученный по этой технологии материал может подвергаться механической обработке и калибровке на прессе под необходимые размеры при сохранении равномерной структуры. Может крепиться к металлическим листам с помощью пайки.

Были проведены всесторонние исследования физических и акустических свойств образцов такого материала с пористостью от 85 до 95 %, в том числе с градиентной пористостью и в сочетании с металлическими сотами. Проведено исследование его коррозионной стойкости.

На основе результатов испытаний различных типов конструкционных образцов на жаростойкость, твердость, плотность, пористость и коэффициент звукопоглощения был получен вывод, что оптимальными свойствами обладают образцы на основе гомогенных однослойных ПВММ, которые имеют наиболее высокий коэффициент звукопоглощения, наибольшую жаростойкость, самую низкую плотность и максимальную пористость (95%).

На рисунке 2 представлены частотные зависимости звукопоглощения конструкционных образцов ЗПК трех типов на основе ПВММ из волокон нихрома. Коэффициент звукопоглощения α конструкционных образцов определяли на интерферометре при расположении образца по отношению к жесткой стенке с воздушным зазором 0 мм.

f, кГц

α

Рисунок 2 – Коэффициент звукопоглощения образцов ЗПК на основе ПВММ

На стенде У-96Т (ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова») были проведены экспериментальные исследования акустических характеристик канала, облицованного четырьмя панелями ЗПК на основе ПВММ из волокон нихрома. Исследования проводились в диапазоне частот 800-10000 Гц, при числе М = 0,35-0,40 (число Маха – отношение скорости потока к скорости звука) и уровне звукового давления 110-150 дБ, то есть в условиях, близких к существующим в каналах натурных реактивных двигателей.

По результатам проведенных исследований, было установлено, что ЗПК на основе ПВММ являются существенно более широкополосными по сравнению с резонансными конструкциями и характеризуется равномерным спектром поглощения на частотах выше 1,6 кГц с эффективностью 6-8 дБ.

По весовым характеристикам ПВММ из волокон нихрома соответствует металлическому сотовому заполнителю (вес 1 м2 такого материала с пористостью 95 % при толщине 10 мм составляет 4 кг).

Как показали дальнейшие исследования, с использованием технологии получения волокон методом экстракции висящей капли расплава (ЭВКР), осуществляемой в МАТИ, возможно создание пористо-волокнистого металлического материала из волокон жаростойких сплавов с еще меньшим удельным весом и с необходимыми для применения его в качестве наполнителя высокотемпературных ЗПК авиационных двигателей свойствами.

Метод ЭВКР позволяет получать непрерывное волокно, из которого возможно формирование холста непосредственно после его отрыва от рабочей поверхности диска теплоприемника. При этом формирующийся на принимающей поверхности холст, при оптимально подобранных параметрах процесса, имеет равномерную волокнистую структуру при средней плотности около 0,05 г/см3 и достаточную для его дальнейшей обработки механическую прочность, которая обеспечивается за счет механического сцепления волокон вследствие их перегибов и за счет образования очагов припекания волокон из-за наличия на их поверхности расплава (рисунок 3).

Рисунок 3 – Холст из волокон сплава типа Х23Ю5, полученный методом ЭВКР, и его микроструктура

По результатам проведенных испытаний коррозионной стойкости и жаростойкости ПВММ со сверхнизкой плотностью из сплава системы Fe-Cr-Al может эксплуатироваться при рабочей температуре до 700С и выше – привес образцов этого материала не превышает 1,1 % за 100 часов при температуре 700С.

Для получения из холстов ПВММ наполнителя ЗПК сверхнизкой плотности в виде матов заданной толщины использовалась технология прокатки заготовок, собранных из нескольких волокнистых холстов. Прокатка ПВММ на двухвалковом каландре позволила получить маты толщиной до 20 мм с плотностью 0,2-0,3 г/см3 и пористостью более 95 %.

Такой материал при малом удельном весе имеет достаточную прочность и упругость для применения его в качестве наполнителя высокотемпературных ЗПК авиационного двигателя. Материал легко обрабатывается, а его высокая пластичность и упругость обеспечивают  возможность заполнения рабочего пространства ЗПК любой конфигурации и радиуса и исключение необходимости припаивания или крепления наполнителя к металлической основе.

В НИМК ФГУП «ЦАГИ» проведены исследования акустических характеристик (коэффициента звукопоглощения  и импенданса Re(Z) и Im(Z)) образцов, вырезанных из матов с различной плотностью. Испытания выполнены на интерферометре высоких уровней в диапазоне частот     f = 500-5000 Гц при нормальном падении на поверхность образца звуковых волн в виде белого шума с уровнем звукового давления L  120 дБ. Значения и частотный диапазон коэффициента звукопоглощения  для образцов толщиной 20 мм представлены в таблице 2.

Таблица 2

Акустические характеристики образцов ПВММ толщиной 20 мм из волокон сплава системы Fe-Cr-Al

| № образца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  | 0,4 |  |  |
|  | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,6-0,75 | 0,6-0,75 | 0,6-0,75 |
| f, кГц | 3-5 | 3-5 | 2,8-5 | 2,8-5 | 2,6-5 | 2,8-5 | 2,5-5 | 2,8-5 | 2,8-5 |

Из таблицы следует, что образцы обеспечивают максимальное значение коэффициента звукопоглощения   0,5-0,7, в основном, в области высоких частот f  3-5 кГц.

Результаты последующих испытаний на акустическую эффективность образцов ЗПК на основе матов сверхнизкой плотности с использованием перфорированных и сетчатых слоев, которые были проведены в НИМК ФГУП «ЦАГИ» на установке «Канал с потоком», показали, что использование металлической сетки в большинстве случаев не приводит к сколько-нибудь заметному изменению эффективности ЗПК. Вместе с тем влияние входного перфорированного покрытия даже с большим процентом перфорации при наличии высокоскоростного потока оказывает заметное влияние на входное сопротивление конструкций, особенно на частотах вблизи максимума затухания, и его необходимо учитывать при конструировании глушителя с использованием пористо-волокнистого металлического материала. Конструкции на основе матов сверхнизкой плотности с входным перфорированным слоем обеспечивают снижение шума в диапазоне частот от 500 до 10000 Гц при максимальном затухании 14-17 дБ на частотах 2000-2500 Гц. В области частот ниже 1000 Гц затухание не превышает 4 дБ. В области высоких частот выше 5000 Гц затухание составляет 5-6 дБ.

Заключение

По результатам проведенных ФГУП «ВИАМ» научно-исследовательских работ, направленных на разработку пористо-волокнистого металлического материала для ЗПК авиационных ГТД можно сделать следующие основные выводы:

- ПВММ и ЗПК на основе ПВММ обладают высокой акустической эффективностью в широком диапазоне частот и превосходят по эффективности традиционные конструкции на основе сотовых заполнителей и конструкции активно-резонансного типа, сочетающие слои из пористого материала с металлическими сотами;

- оптимальным сочетанием свойств обладают конструкции на основе гомогенных однослойных ПВММ с пористостью 95 % и плотностью       0,4 г/см3;

- по уровню коррозионной стойкости и жаростойкости разработанные во ФГУП «ВИАМ» ПВММ могут применяться в ЗПК авиационных ГТД с рабочими температурами до 700-750°С;

- применение метода ЭВКР для получения металлических волокон позволяет изготавливать ПВММ со сверхнизкой плотностью от 0,3 г/см3 и ниже, обладающих необходимым комплексом свойств для создания эффективных ЗПК.

В сотрудничестве с МАТИ и ОАО «НИИНМ» (г. Серпухов) в ВИАМ изготовлена опытная партия матов из ПВММ сверхнизкой плотности (0,2-0,3 г/см3), предназначенных для проведения испытаний в составе глушителя ВСУ самолета МС-21, однако испытания пока не были проведены.

Литература

- Соболев А.Ф., Ушаков В.Г., Филиппова Р.Д. Звукопоглощающие конструкции гомогенного типа для каналов авиационных двигателей // Акустический журнал. 2009. Т.55. № 6. С. 749-759.

- Халецкий Ю.Д. Эффективность комбинированных глушителей шума авиационных двигателей // Акустический журнал. 2012. Т.58. № 4.   С. 556-562.

- Мигунов В.П., Ломберг Б.С. Пористоволокнистые металлические материалы для звукопоглощающих и уплотнительных конструкций// В сб.: 75 лет. Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932-2007. М. ВИАМ. 2007. с. 270-275.

- Мигунов В.П., Фарафонов Д.П., Деговец М.Л. Пористоволокнистый материал сверхнизкой плотности на основе металлических волокон // Авиационные материалы и технологии. 2012. № 4.      С. 38-41.

- Фарафонов Д.П., Мигунов В.П. Изготовление пористоволокнистого материала сверхнизкой плотности для звукопоглощающих конструкций авиационных двигателей // Авиационные материалы и технологии. 2013. № 4. С. 26-30.

- Мигунов В.П., Фарафонов Д.П. Исследование основных эксплуатационных свойств нового класса уплотнительных материалов для проточного тракта ГТД.// Авиационные материалы и технологии. 2011. № 3. С. 15-20.