УДК 534.2

Исследование влияния вибропоглощающего материала с армирующим слоем на звукоизоляцию фюзеляжной панели

Зверев А.Я., д.ф.-м.н.; Черных В.В., к.ф.-м.н.

zverev@dubna.ru

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского (ФГУП ЦАГИ)

Аннотация:

В статье приведены результаты определения эффектов повышения звукоизоляции типовой фюзеляжной панели, возбуждаемой диффузным звуковым полем, при различных вариантах ее облицовки новым вибропоглощающим материалом с металлическим армирующим слоем.

Ключевые слова:

Звукоизоляция; вибропоглощение.

Abstract:

The results of effects definition of sound insulation increase of a standard fuselage panel excited by a diffusion sound field at various variants of its facing by new vibrodamping material with the metal reinforcing layer are presented.

Keywords:

Sound insulation, vibrodamping.

Основным источником шума в салоне самолета являются резонансные колебания обшивки под действием пристеночной турбулентности или акустической нагрузки от двигателя. Поэтому для достижения целевых показателей по шуму в салоне необходимо разрабатывать пассивные и активные методы снижения уровня вибраций обшивки.

Развитие пассивных методов снижения вибраций и шума, излучаемого бортовыми самолетными конструкциями, непосредственно связано с разработкой и применением новых вибропоглощающих материалов и систем, чему уделяют постоянное внимание ведущие авиастроительные корпорации. Ослабление колебаний конструкции при ее облицовке вибропоглощающим материалом происходит за счет увеличения потерь энергии в покрытиях, обладающих высоким внутренним трением. При механических колебаниях таких систем часть колебательной энергии переходит в рассеиваемое тепло, благодаря чему уменьшается доля энергии, приходящаяся на излучение.

До начала 80-х годов вибропоглощающие покрытия (ВПП), в основном, использовались в виде слоев, наклеиваемых на всю или почти всю площадь панели, колебания которой требуется уменьшить. Как правило, применение распределенных вибропоглощающих покрытий приводит к снижению шума в салоне большого реактивного самолета от 3 до 8 дБ на частотах выше 800 Гц. Однако использование таких покрытий приводит к существенному увеличению веса конструкции и трудозатрат.

Начиная с начала 80-х годов у фирмы Боинг появился целый ряд патентов, связанных с увеличением эффективности демпфирования колебаний элементов бортовой конструкции за счет применения т.н. балочных демпферов, отстоящих демпферов и мозаичных демпферов [2] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Балочные демпферы(а), демпферы на подложке(б) и мозаичные демпферы(в)

Суть балочных демпферов состоит в том, что на слой вибродемпфирующего материала наклеивается жесткий линейный стержень малой массы. Увеличение эффективности демпфирования происходит вследствие того, что деформации слоя по его толщине в этом случае существенно увеличиваются по сравнению со сдвиговыми деформациями, что приводит к увеличению потерь энергии в слое.

Суть отстоящих демпферов состоит в нанесении ВПП не непосредственно на колеблющуюся конструкцию, а на некоторый промежуточный слой – подложку. Это приводит к удалению вибропоглощающего слоя от нейтральной плоскости изгиба, в результате чего увеличивается колебательная энергия слоя и потери энергии в слое и во всей конструкции. Демпферы на относе могут применяться как для демпфирования обшивки, так и ее подкрепляющих элементов – стрингеров и шпангоутов. Для демпфирования мод колебаний с низкими собственными частотами применяется одновременное демпфирование шпаций, стрингеров и шпангоутов.

Для демпфирования стрингеров применяются также мозаичные демпферы. Кроме внешнего демпфирования, когда вибропоглощающее покрытие наносится на внешнюю поверхность конструкции, рассматриваются и варианты с внутренним демпфированием конструкций (рисунок 1в).

Одним из перспективных видов систем с демпфированием является конструкция с применением вибропоглощающего материала, армированного жестким слоем. Впервые подобные конструкции были рассмотрены в работах отечественных [2,3] и зарубежных [4] исследователей около полувека назад и в настоящее время переживают свое второе рождение. В данной статье представлены результаты исследования одного из вариантов такого покрытия, разработанного ФГУП ВИАМ.

Экспериментальные работы проводились в реверберационных камерах стенда АК-11 ЦАГИ с использованием стандартной методики определения звукоизоляции конструкции. В экспериментах использовалась типовая цилиндрическая самолётная панель, установленная в проеме 1.5х1.5м2. Радиус панели 1.43м, толщина обшивки 1.2мм. Панель подкреплена тремя шпангоутами и 10-ю стрингерами. Шаг между шпангоутами 0.5м, шаг между стрингерами 0.13м. Суммарная поверхностная масса панели 4.9 кг/м2.

Вибропоглощающий материал состоит из вибродемпфирующего слоя термопластичного полиуретана ВТП-1В толщиной 1,5 мм и армирующего слоя из алюминиевого сплава толщиной 0,5 мм. Поверхностная плотность вибропоглощающего материала составляет 2,8 кг/м². Коэффициент механических потерь вибропоглощающего материала, наклеенного на подложку из алюминиевого сплава размером 80×10×1 мм, определённый по методу динамического механического анализа в условиях трёхточечного изгиба при t=20°C и частоте 100 Гц, составляет 0,19. Модуль Юнга – 0,85×108 Н/м². Для проведения исследований были использованы опытные образцы ВПП виде полосок шириной 20 мм (массой ~25 г каждая) и шириной 40 мм (массой ~50 г каждая). Длина полосок составляет 470 мм.

Проведены испытания как при непосредственном креплении вибропоглощающего материала на структурные элементы бортовой конструкции (шпации, шпангоуты, стрингеры), так и на относе на разных расстояниях от обшивки. В качестве подложки при экспериментах с ВПП на относе использовались бруски из пенопласта с плотностью 23 кг/м³. Ширина подложки была одинакова с шириной полосок. Толщина подложки для полосок шириной 20 мм равнялась 10 мм, а для полосок шириной 40 мм - 25 мм и 50 мм. Массы брусков приблизительно равнялись соответственно 2 г, 11 г, 22 г.

Эффективность применения армированного ВПП при наклеивании его непосредственно на обшивку продемонстрирована на рисунке 2. Здесь показаны эффекты увеличения ЗИ панели при изменении площади облицовки шпаций панели (увеличения ее поверхностной массы).

Рисунок 2 – Эффекты увеличения звукоизоляции фюзеляжной панели по мере облицовки шпаций вибропоглощающим материалом.

Добавленная поверхностная масса для рассмотренных вариантов  приблизительно составила от 10% до 29% суммарной поверхностной массы панели без покрытия, что соответствует от 17% до 50% площади покрытия панели материалом. Величина максимального эффекта составляет 8.4дБ в полосе со средней частотой 630 Гц.

На рисунке 3 приведена частотная зависимость эффекта увеличения ЗИ панели при наклеивании в шпации полосок ВПМ шириной 40 мм без подложки (H=0мм) и на подложке высотой 25 мм и 50 мм. Можно видеть, что хотя применение подложки практически не изменило величину максимального эффекта, который наблюдается в полосе со средней частотой 630 Гц, эффективность применения ВПМ в низкочастотной области заметно увеличилась.

Рисунок 3 – Иллюстрация влияния толщины подложки на эффект увеличения ЗИ панели.

Так как исследуемое армированное покрытие обладает довольно большой поверхностной массой, целесообразно оценить его эффективность в низкочастотной области при облицовке силовых элементов.

На рисунке 4 представлены эффекты повышения звукоизоляции голой панели при облицовке стрингеров полосками шириной 20 мм. Из рисунка видно, что облицовка стрингера эффективно демпфирует его колебания и, как следствие повышает звукоизоляцию панели в полосе 250 Гц. Полоска на верхней полке более эффективна, чем на боковой. Облицовка стрингера двумя полосками приводит к увеличению звукоизоляции в полосе 250 Гц на 3.5 дБ.

Рисунок 4 – Эффекты повышения звукоизоляции панели за счет облицовки стрингеров армированным ВПП.

Эффекты облицовки шпангоутов на голой панели приведены на рисунке 6. Видно, что в данном случае эффекты проявляются в полосах частот 250 Гц и 315 Гц. При этом одна узкая полоска на верхней полке шпангоута более эффективна, чем широкая полоска на боковой стенке (с массой вдвое большей). Последовательная облицовка одной боковой стороны, второй стороны и, далее, верхней полки шпангоута приводит, по-видимому, к смещению резонансной частоты за счет увеличения массы из полосы 315 Гц в полосу 250 Гц. Поэтому эффекты облицовки, более явно выраженные в полосе 315 Гц при малой добавочной массе, начинают сильнее проявляться в полосе 250 Гц при большой массе облицовки.

Рисунок 5 – Эффекты повышения звукоизоляции панели за счет облицовки шпангоутов армированным ВПП.

По результатам проведенных испытаний можно сделать вывод о том, что применение вибродемпфирующего материала с армирующим слоем обеспечивает повышение звукоизоляции панели в области традиционно проблемных частот  250 – 800 Гц на 3 – 8 дБ, что свидетельствует о его высокой эффективности. При облицовке шпаций более предпочтительной  является схема размещения ВПП на относе в сравнении со схемой непосредственного крепления ВПП на конструкцию.

Литература

- Rao M. D. Recent applications of viscoelastic damping for noise control in automobiles and commercial airplanes //Journal of Sound and Vibration. – 2003. – Т. 262. – №. 3. – С. 457-474

- Н.И.Наумкина, Б.Д.Тартаковский, М.М.Эфрусси. Экспериментальное исследование некоторых вибропоглощающих материалов, Акуст. ж., 1959, 5, 2, 196-201.

- В.И.Кашина, В.В.Тютекин. Экспериментальное исследование армированных вибродемпфирующих конструкций, Акуст. ж., 1967, 13, 2, 887-890.

- Edward M., Kerwin J. Damping of flexural waves by a constrained viscoelastic layer. J.Acoust.Soc.America, 1959, 31, 9, 1183-1201.