Звукопоглощающий материал с расширенным частотным диапазоном эффективного поглощения для перспективных двигательных установок.

Шульдешов Е.М., к.х.н. Платонов М.М.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов

Аннотация:

В данной статье рассмотрены проблемы борьбы с шумом двигательных установок гражданских воздушных судов, являющие крайне актуальными в свете  планируемого с 2017 года ужесточения к требованиям по шуму на местности воздушных судов. Для решения данной задачи предложен звукопоглощающий материал, обладающий высокими показателями звукопоглощения (0,8-0,99) в широком диапазоне акустических частот (1500 – 5000 Гц), низкой гигроскопичностью и поверхностной плотностью, а так же высокой прочностью на сжатие, необходимой для изготовления и эксплуатации звукопоглощающих конструкций с применением данного материала.

Ключевые слова:

Звукопоглощающий материал, коэффициент звукопоглощения, частотный диапазон, прочность на сжатие, гигроскопичность, поверхностная плотность.

Abstract:

In this article problems of noise abatement of propulsion units of the civil air vehicles, showing the extremely actual in the light of toughening planned since 2017 to requirements for noise of districts of air vehicles are considered. For the solution of this task the sound-proof material possessing high rates of sound absorption (0,8-0,99) with the broad range of acoustic frequencies (1500-5000 Hz), by low hygroscopicity and surface density, and as high strength on the compression, necessary for manufacturing and operation of sound-proof designs using this material is offered.

Keywords:

Sound-proof material, factor of sound absorption, frequency range, durability on compression, hygroscopicity, surface density.

Во второй половине ХХ века в связи с бурным развитием авиационного транспорта была организована Международная организация гражданской авиации (ИКАО), основной задачей которой является обеспечение упорядоченного и безопасного развития гражданской авиации. В этой области, на данный момент, требования соответствия уровня шума, находятся на втором месте после обеспечения безопасности полета [1]. Вопросами регламентирования уровня шума в ИКАО занимается комитет по защите окружающей среды от воздействия авиации (КАЕП), определяющий, в том числе, нормы шума пассажирских самолетов на местности. Нормы, выраженные в эффективных уровнях воспринимаемого шума EPNL, устанавливаются в зависимости от максимальной взлетной массы самолета в трех фиксированных контрольных точках, расположенных вблизи взлетно-посадочной полосы (ВПП), и характеризующие основные этапы полета самолета:

- взлет (контрольная точка расположена сбоку от ВПП на расстоянии 450 м);

- набор высоты (контрольная точка расположена за ВПП на расстоянии 6500 м);

- снижение на посадку (контрольная точка расположена перед ВПП на расстоянии 2000 м) [2]. Регламентируется сумма уровней шума в трех точках, а так же предельно допустимые уровни шума в отдельно взятой точке.

В настоящее время, дополнительно к сертификации, при продвижении воздушных судов (ВС) на мировые рынки, проводят регистрацию в базах данных ИКАО. В случае с уровнем шума на местности данные вносятся в базу летно-технических и шумовых характеристик – ANP (Aircraft Noise and Performance). Данные передаются фирмой производителем и используются, в том числе, при расчете зон зашумленности в окрестностях аэропортов с заданным расписанием полетов, которые, как правило, регламентируются муниципальными властями [3]. Отсутствие в базах данных значений уровня шума или их не соответствие требованиям ИКАО создают серьезные затруднения при продвижении ВС на мировые рынки.

В феврале 2013 года прошло очередное совещание КАЕП ИКАО, на котором была принята рекомендация ввести более жесткие нормы по шуму самолетов, ужесточив действующую на данный момент Главу 4 на 7 EPNdB. Новые нормы отражены в главе 14 Приложения 16, том 1, которые будут введены до 31 декабря 2017 года для самолетов взлетной массой выше 55 т и до 31 декабря 2020 года для самолетов взлетной массой менее 55 т [3]. Следует отметить, что в нашей стране, на данный момент, ни один из эксплуатируемых самолетов не обладает требуемым запасом по шуму на местности[1]. В связи с чем разработка различных технологий снижения шума для перспективных и существующих самолетов является актуальной задачей.

На данный момент основными составляющими, определяющие шум пассажирского самолета в целом является шум двигателя, шум обтекания элементов планера, влияние компоновки на отдельные источники, шум в кабине [1]. В данном списке шум двигателя не случайно стоит на первом месте т.к. он вносит наибольший вклад с создаваемый шум, в связи с чем решение задачи снижение шума, генерируемого двигательной установкой (ДУ) ВС является приоритетной задачей широкого круга акустиков нашей страны. На практике применяют два основных подхода в борьбе с шумом ДУ:

- Снижение шума в источнике, что зачастую связано со снижением других характеристик ДУ таких как ресурс, расход топлива, снижение КПД, уменьшение мощности, увеличение веса и др..

- Снижение шума распространяющегося шума, путем использования звукопоглощающих конструкций (ЗПК).

В настоящее время в нашей стране, для решения задачи снижения шума двигательной установки,  в основном применяются двухслойные резонансные ЗПК, которые позволяют выполнять требования действующей главы 4, однако не имеют запаса, необходимого для выполнения главы 14. Логичным развитием двухслойных резонансных ЗПК являются трехслойные резонансные ЗПК, однако они обладают слишком большой поверхностной плотностью, тредоемки в изготовлении, а так же не являются оптимальными с точки зрения звукопоглощения.

Основной проблемой ЗПК резонансного типа является относительно небольшой частотный диапазон эффективной работы конструкции. Расширение частотного диапазона, для ЗПК является первоочередной задачей, однако она является трудновыполнимой без применения новых материалов и концепций. В связи с чем в последнее врем активно стали рассматриваться варианты размещения в ЗПК пористоволокнистых материалов или воздухопроницемых мембран, позволяющих повысить звукопоглощение в широкой полосе частот.

Были разработаны различные пористые материалы, а так же воздухопроницаемые мембраны, которые при использовании взамен внутренних перфорированных обшивок или вместо одного из слоев двух- трехслойных ЗПК расширяли частотный диапазон эффективного звукопоглощения [4, 5]. Однако применение данных материалов в реальных изделиях было затруднено за счет снижения прочности конструкции, в которых применяются ЗПК.

Таким образом, принимая во внимание все вышеописанные факторы, ЗПК должны удовлетворять следующим требованиям:

- широкий диапазон эффективной работы ЗПК (коэффициент звукопоглощения не менее 0,8 в диапазоне частот от 1000 до 5000 Гц);

- низкая поверхностная плотность;

- прочность на сжатие не хуже, чем у традиционных резонансных ЗПК;

- низкое влагопоглощение.

Для решения описанной задачи во ФГУП ВИАМ был разработан звукопоглощающий материал для предназначенный для применения в ЗПК ДУ ВС, состоящий из сот стеклосотопласта марки ССП-1-8Т и звукопоглощающего элемента, пропитанного гидрофобизирующим составом, расположенным внутри сот таким образом, чтобы достичь максимальных акустических характеристик при минимальной поверхностной плотностью.

Структура предложенного звукопоглощающего материала пояснена на рисунке 1 (изометрическая проекция) и рисунке 2 (вид сбоку). Цифры на фигурах обозначают:

1 – наполнитель;

2 – слой ячеистой структуры (сотопласт);

3, 4 – воздушные полости.

Рисунок 1. Изометрическая проекция звукопоглощающего материала.

Рисунок 2. Звукопоглощающий материал вид сбоку.

Данная структура  позволяет повысить прочностные характеристики и снизить плотность, а также добиться эффективного звукопоглощения в широком диапазоне частот.  Снижение плотности достигается за счет уменьшения толщины звукопоглощающего наполнителя при сохранении заданной строительной высоты, что так же положительно сказывается на влагопоглощении материала.

Следует отметить, что основным плюсом разработанной во ФГУП «ВИАМ» технологии, является широкая вариативность параметров. Изменяя такие характеристики как: толщина слоя, толщину фронтальной или тыльной воздушной полости, состав  и концентрацию пропиточного раствора, количество звукопоглощающих наполнителей в ячейке возможно варьирование акустических и физических характеристик, что дает возможность разработки широкой гаммы материалов, настроенных под определенные задачи.

Во ФГУП «ВИАМ» были проведены исследования разработанного материала толщиной 30 мм. По результатам исследований установлено:

- рабочая температура 150 °С;

- материал является трудносгорающим, что удовлетворяет требованиям АП-25;

- поверхностная плотность 3300-4200 г/м2;

- коэффициент звукопоглощающего материала в диапазоне частот от 1250 до 6000 Гц составляет 0,8 – 0,99, причем на частотах от 2000 до 5000 Гц значение коэффициента звукопоглощения не ниже 0,95;

- влагопоглощение материала при φ = 98% составило в среднем 3,9%;

- привес от воздействия паров агрессивных жидкостей всех описанных видов составил 0%;

- после помещения и выдержки материала в воду при последующим кондиционировании характеристики восстанавливаются до первоначальных значений;

- после помещения и выдержки материала в агрессивные жидкости (бензин, керосин, мало, НГЖ-5У) при кондиционировании характеристики восстановились после воздействия бензина. В остальных случаях это происходило при промывке к ацетоне.

Таким образом, можно сделать вывод, что данный звукопоглощающий материал удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ЗПК и сохраняет свои свойства при проведении стандартных процедур по обслуживанию ЗПК. Данная технология и вид материалов является перспективной заменой существующим резонансным ЗПК, превосходя их по показателями звукопоглощения и веса, не уступая в показателях прочности. Материал может найти широкое применение в мотогондолах и первой температурной ступени двигателей экспуатируемых, а так же разрабатываемых пассажирских и транспортных ВС в нашей стране и за рубежом. Большой опыт работы с материалам, а так же технологическое оборудование  ФГУП «ВИАМ» позволяет создавать различные модификации представленного материала, что позволит расширить спектр применения как в авиации (за счет повышения рабочей температуры) так и в других отраслях помышленности.

Литература

- Копьев В.Ф. Проблемы авиационной акустики, критичные при создании перспективных ВС с улучшенными экологическими характеристиками. Тезисы докладов третьей открытой всероссийской конференции по аэроакустике. Москва, 2013. С. 5-8.

- Кузнецов В.М. Проблемы снижения шума пассажирских самолетов (обзор). Акустический журнал. 2003. Том 49, №3, с. 293-317.

- Величко С.А., Остриков Н.Н., Копьев В.Ф. Опыт представления самолета ТУ-204 в международную базу данных ANP ICAO. Тезисы докладов третьей открытой всероссийской конференции по аэроакустике. Москва, 2013. С.235-237.

- Платонов М.М., Железина Г.Ф., Нестерова Т.А. Пористоволокнистые полимерные материалы для изготовления широкодиапазонных ЗПК и исследование их акустических свойств //Труды ВИАМ. 2014. №6. Ст. 09 (viam-works.ru).

- Железина Г.Ф., Бейдер Э.Я., Раскутин А.Е., Мигунов В.П., Столянков Ю.В. Материалы для звукопоглощающих конструкций самолетов //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2012. №4. С. 12–16.