УДК 534.8

Низкочастотные звукопоглощающие конструкции резонансного типа на основе вискозной углеродной ткани

Щелоков Ю.А.

info@acoustic-services.ru

ООО “Акустические расчеты”, г. Санкт-Петербург

Аннотация:

В рамках данной работы исследованы звукопоглощающие свойства металлических сеток, полимерных пленок и резонансных конструкций на основе углеродного волокна. Проведены измерения коэффициентов поглощения звука резонансных ЗПК в диапазоне частот от 200 Гц до 1600 Гц.

Ключевые слова:

Звукопоглощающая конструкция, коэффициент механических потерь, авиационный шум, углеродное волокно.

Abstract:

Acoustics properties of metal grids, polymer films and resonant structure based on carbon fiber are investigated. The normal incidence acoustic absorption coefficient of resonant sound absorbing structure was measured using a sound impedance tube in frequency range from 100 Hz up to 1.6 kHz.

Keywords:

sound absorption structures, mechanical loss factor, aircraft noise, carbon fiber.

Актуальность. В настоящее время важной проблемой авиационной акустики является решение задач снижения шума на местности в окрестностях аэропортов и обеспечение акустического комфорта в салонах и кабинах самолетов. Особое значение при борьбе с авиационным шумом имеют различного рода звукопоглощающие конструкции (ЗПК), обеспечивающие необходимый процесс диссипации акустической энергии, что обуславливает актуальность работы.

Новизна. Несмотря на большое количество работ посвященных перфорированным резонансным конструкциям и волокнисто-пористым звукопоглощающим материалам, недостаточное внимание уделено   экспериментальным и теоретическим исследованиям поглощения звука пленочными резонансными системами и их разновидностями. В настоящей работе проведено сравнение эффективности 3-х типов пленочных поглощающих систем: сетчатой, пленочной и тканной.

Методы. 2-х микрофонный метод измерения нормальных коэффициентов поглощения звука в импедансных трубах, разработка  комбинированных пленочных звукопоглощающих конструкций.

Трудности. Существенной особенностью является чувствительность пленочных систем к методам закрепления и натяжения. В зависимости от граничных условий частотная характеристика звукопоглощения может сильно меняться.

Применение. Результаты работы могут быть использованы при проектировании систем снижения низкочастотных шумов в конструкциях авиационного транспорта и гражданском строительстве.

Введение.

Широкое применение для снижения шума от силовых установок самолетов получили сотовые и перфорированные резонансные конструкции. Применение сотовых конструкций позволяет достигать эффективности на частотах от 1500 Гц до 2500 Гц. Для снижения шума в салонах, как правило, применяют пористые и волокнистые теплоизоляционные материалы. Базальтовые и стекловолокнистые материалы, используемые в обшивке фюзеляжа эффективны в области частот выше 1500 Гц.

Однако существуют ситуации, когда максимум в спектрах авиационного шума смещен в область низких частот 300-500 Гц [1]. В этом случае, ни сотовые, ни волокнистые или ячеистые ЗПК не подходят из-за требуемой большой толщины.

Перспективным направлением по снижению низкочастотных шумов является разработка резонансных ЗПК пленочного типа.

В данной работе исследуется процесс поглощения акустической энергии на металлических сетках, полимерных пленках и углеродных тканях, а также рассматриваются варианты создания резонансной звукопоглощающей конструкции на их основе.

Исследования образцов проводилось 2-х микрофонным методом в импедансной трубе Bruel&Kjaer 4206 A совместно с многоканальным анализатором спектра PULSE типа 3560 при комнатной температуре и нормальном давлении.

За основу звукопоглощающих конструкций были взяты металлические сетки саржевого плетения, закрепленные по краям на обечайке из капролона (рис. 1).

Рис. 1. Образец звукопоглощающей конструкции

Результаты измерений

Как показали результаты измерений, коэффициент звукопоглощения одиночной сетчатой конструкцией представляет собой набор резонансных пиков, смещающихся в область высоких или низких частот, в зависимости от расстояния между сеткой и неподвижной абсолютно жесткой стенкой (см. рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Коэффициент звукопоглощения металлическими сетками, установленными на расстоянии 100 мм от неподвижной стенки

1-7: сетки с различными размерами ячеек и диаметром проволоки

Рис. 3. Коэффициент звукопоглощения металлическими сетками, установленными на расстоянии 200 мм от неподвижной стенки

1-7: сетки с различными размерами ячеек и диаметром проволоки

Частотная характеристика коэффициента звукопоглощения металлических сеток аналогична частной характеристике звукопоглощения полимерных пленок (см. рис.4);

Рис. 4. Коэффициент звукопоглощения лавсановой пленкой, устанавливаемой на разных расстояниях от неподвижной стенки

Однако совершенно неожиданно повели себя комбинированные слоистые резонансные конструкции, представляющие собой полимерные пленки, закрепленные между двумя ткаными сетками - коэффициент звукопоглощения не только вырос, но и увеличилась ширина резонансной кривой (см. рис.5).

Рис. 5. Коэффициент звукопоглощения комплексных резонансных конструкций, устанавливаемых на расстоянии 100 мм от неподвижной стенки

Также были исследованы различные ткани, помещаемые между металлическими сетками. Лучший результат показала углеродная ткань Урал Т-22 (см. рис.6), уложенная между двумя сетками из нержавеющей стали. При этом металлические сетки имели саржевое плетение со следующими геометрическими размерами: размер ячейки – 0,2 мм, диаметр проволоки – 0,4 мм.

Рис. 6 Состав тканевой ЗПК

Как и со случаем сеток и пленок, частотный диапазон коэффициента звукопоглощения может быть отрегулирован выбором воздушного промежутка между стеной и ЗПК.

Результаты испытаний углеродной ткани с металлическими сетками представлен на рис. 7.

Рис.7 Коэффициент звукопоглощения тканевой ЗПК

Воздушный зазор:1 – 20 мм; 2 – 40 мм; 3 – 60 мм; 4 – 80 мм; 5 – 100 мм;

Результаты измерений коэффициента звукопоглощения углеродной ткани приведены без металлических сеток на рис. 8.

Рис. 8 Коэффициент звукопоглощения карбоновой конструкции без сеток:

Воздушный зазор:1 – 20 мм; 2 – 40 мм; 3 – 60 мм; 4 – 80 мм; 5 – 100 мм;

Как видно из рис. 7 и рис.8, применение тканных сеток не только защищает ЗПК от внешнего воздействия, но и расширяет ширину резонансной кривой звукопоглощения.

Таким образом, в работе проведены экспериментальные исследования резонансных ЗПК на основе металлических сеток, пленок и тканей.

Разработана конструкция резонансного ЗПК, имеющего достаточно широкую резонансную кривую и высокий коэффициент поглощения звука на низких частотах. При этом, существует возможность регулировки частотного диапазона в область высоких или низких частот, выбором глубины воздушного зазора между конструкцией и неподвижной абсолютно твердой стенкой.  Конструкция имеет простую технологию монтажа. Может применяться в условиях повышенных температур.

Проведенные исследования показали перспективность создания низкочастотных ЗПК на основе комбинированных слоев металлических сеток, углеродных тканей или пленок.

Литература

- Кузнецов В.М.. Актуальные проблемы снижения авиационного шума / Сб. Трудов XI сессии Росс. Акустического общества. Т.4. М.: НИИ СФ РААСН, 2001. С. 128-133.

- Соболев А.Ф., Соловьева Н.М., Филиппова Р.Д. Расширение частотной полосы звукопоглощения облицовок силовых установок самолетов // Акуст. журн. 1995. Т.41. № 1. С. 146-152.

- Легуша Ф.Ф., Щелоков Ю.А. Диссипация акустической энергии на металлических сетках // Распространение и дифракция волн. Сборник трудов Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXIV сессия Российского акустического общества". Т. I. - М.: ГЕОС, 2011. 211-215 с.