Термостойкие связующие для звукопоглощающего материала пониженной горючести

Ямщикова Г.А.,  Чурсова Л.В., Нестерова Т.А.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов

Аннотация:

Рассмотрены термостойкие кремнийорганические олигомеры с низким содержанием органической части (углерода и водорода) в молекуле для звукопоглощающего материала  с рабочей температурой до 3500С, удовлетворяющего требованиям АП-25 по пожаробезопасности.

Ключевые слова:

звукопоглощающие материалы, горючесть, кремнийорганические олигомеры, термоокислительная деструкция, воздухопроницаемость.

Abstract:

The heat-resistant organic silicon oligomers with the low content of organics (by C and H) for development of sound absorbing material recommended  temperature up to 350 °C according to requirements of AП-25 for fire safety.

Задачи снижения шума на местности являются одними из приоритетных в области развития современной авиации. Для решения этих проблем в России была принята «Комплексная программа работ  по снижению шума» отечественных самолетов в обеспечение требованиям норм ИКАО и ЕС. Основным источником  возникновения шума являются двигательные установки. Температура на поверхности двигателя может достигать высоких значений. Поэтому, при создании звукопоглощающих материалов (ЗПМ), снижающих уровень шума, необходимо учитывать высокую температуру, при которой будет работать материал. Температура 3500С является критической для многих полимеров, выдерживать которую могут только высокотермостойкие олигомеры и полимеры. Кремнийорганические олигомеры разветвленной структуры, которые при отверждении могут образовывать лестничные структуры, являются одними из наиболее широко применяемых при разработке материалов, способных длительно выдерживать воздействие повышенных температур. Они используются при создании термостойких клеев, герметиков, а также стеклопластиков работающих при температурах до 3500С.

Данная работа посвящена разработке связующего для звукопоглощающих материалов с пониженной горючестью и термостойкостью  до 3500С на основе нетканого органического наполнителя.

Необходимость создания новых негорючих полимерных материалов диктуется ужесточением норм пожарной безопасности в современной технике. За последние годы пожароопасность стала существенным фактором, способным ограничить применение ряда полимеров (в том числе и кремнийорганических), выпускаемых химической промышленностью. Перспективным направлением для создания термостойких полимерных связующих, обладающих пониженной горючестью является применение полимеров с неорганическими главными цепями молекул (полиорганосилоксанов), с возможно более низким содержанием органической части (углерода и водорода) в молекуле и соответственно – с высоким содержанием коксового остатка при термодеструкции. При воздействии пламени на олигомеры  с малым содержанием углерода горючие газы образуются в незначительном количестве или не образуются совсем, что положительно сказывается на показателе по горючести как самих полимеров, так и материалов на их основе.

В данной работе были рассмотрены и исследованы термостойкие кремнийорганические олигомеры, содержащие до 90% неорганических звеньев SiО2 -К-101- олигоорганометилсилоксан, и ЭС-1 (ГС-20П-промышленная марка) - гидролизованный этилсиликат.

Исследование физико-химических свойств приведенных олигомеров показало, что все они хорошо растворимы в обычных растворителях (толуол, ацетон, этиловый спирт, этилацетат) и содержат до 90% неорганического остатка. Концентрация разрабатываемых композиций составляла от 20% до 25,1%, что является оптимальным для данных полимеров и обеспечивает необходимую воздухопроницаемость звукопоглощающих материалов.

Термоокислительная деструкция при Т=350°С отвержденного полимерного материала (трех марок  -  К-101, ЭС-1 и ГС-20П) определялась по потере массы образцов связующих при выдержке в термошкафу при 3500С в течение 20 часов. Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1

Термоокислительная деструкция при температуре 3500С кремнийорганических полимеров

| Марка полимера | Потери веса образцов после выдержки при Т=3500С, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 час. | 10 час | 15 час. | 20 час. |
| К-101 | 4,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| ЭС-1 | 19,7 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| ГС-20П | 16,7 | 18,2 | 18,3 | 18,3 |

Как видно из таблицы 1, основные потери массы приходятся на первые 5 часов температурного воздействия и составляют от 4,7 % - (К-101) до 19,7 % - (ЭС-1).

Из перечисленных выше олигомеров были приготовлены композиции кремнийорганических связующих определенной концентрации для получения материалов с требуемой воздухопроницаемостью.

Для изготовления звукопоглощающих материалов нетканые полотна из полиимидного волокна и волокна арселон были пропитаны оптимальными составами кремнийорганических связующих на основе смолы К-101, а также олигомера ГС-20П.

Полученные образцы материалов на лабораторной установке были испытаны на горючесть и воздухопроницаемость. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты испытаний  ЗПМ на основе нетканых наполнителей и кремнийорганических связующих.

| Состав ЗПМ | Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | Воздухопроницаемость, дм3/м2сек | Обьемная плотность, г/см3 | Горючесть |  |  |
|  |  |  |  | Время остаточного горения, тления,сек. | Высота прогорания, мм | Классификация |
| Нетканое полотно из волокна арселон, связующее на смоле К-101 | 2.28 | 287 | 0,27 | Не горит, не тлеет | 22 | Трудносгорающий |
| Нетканое полотно из полиимидного волокна, связующее на смоле К-101 | 2,82 | 255 | 0,18 | Не горит, не тлеет | 38 | Трудносгорающий |
| Нетканое полотно из волокна арселон, связующее на олигомере ГС-20П | 2,59 | 278 | 0,25 | Не горит, не тлеет | 8 | Трудносгорающий |
| Нетканое полотно из полиимидного волокна, связующее на олигомере ГС-20П | 3,38 | 265 | 0,15 | Не горит, не тлеет | 5 | Трудносгорающий |

Как видно из табл.2, звукопоглощающие материалы на основе смолы 
К-101 и гидролизованного этилсиликата ГС-20П относятся к классу трудносгорающих материалов с хорошей воздухопроницаемостью (255-287 дм3/м 2сек).

Исследование микроструктуры приведенных выше материалов в исходном состоянии и после термостарения при температуре 350°С (10ч.) показало, что поверхность волокон, пропитанных связующим на смоле    К-101, покрыта сплошной пленкой матрицы, которая сохраняется после термостарения   материала при 3500С в течение 10 часов. Звукопоглощающий материал   на связующем ГС-20П имеет более жесткую структуру с мелкими трещинами на поверхности волокна.

Изготовленные образцы звукопоглощающего  материала на основе арселона и кремнийорганических связующих на смоле ГС-20П и К-101, которой присвоена марка ВСК-1205, были испытаны на горючесть  по нормам АП-25 Приложение F часть 1(Рисунок 1).

Рисунок 1 Образцы ТЗПМ после испытания  на горючесть

1 – на основе связующего ГС–20П

2 – на основе связующего ВСК–1205

По результатам испытаний эти материалы относятся к классу II (самозатухающий), остаточное горение 4-5 с, что удовлетворяет требованиям АП-25.

В результате проведенной работы были разработаны и опробованы кремнийорганические связующие с малым содержанием органических групп, которые позволяют без применения антипиренов получать звукопоглощающие материалы, работающие в теплонагруженных участках с температурой до 350°С и удовлетворяющие требованиям АП-25 по пожаробезопасности.

Разработана рецептура и технология получения термостойкого кремнийорганического связующего марки ВСК-1205.

Рекомендуемое применение - использование связующих ВСК-1205 и ГС-20П позволяет получать  методом пропитки нетканых полотен звукопоглощающие материалы с рабочей температурой до 350°С, удовлетворяющие требованиям АП-25 по пожаробезопасности (самозатухающие материалы), взамен ранее разработанного  материала ВТИ-7 на аналогичном наполнителе и  кремнийорганической смоле К-9 (с антипиреном) с рабочей температурой до 200°С.

Литература:

- Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России// Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10-15

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // 
Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7-17.

- Кузнецов В.М, Мунин А.Г. Проблемы борьбы с шумом летательных аппаратов. Юбилейный журнал 80 лет ЦАГИ.

- Михайлин Ю.А. Специальные полимерные композиционные материалы. СПб.: Научные основы и технологии, 2008. 660 с.

- Иванов П.В., Чернышев Е.А. Химия элементорганических соединений на рубеже XXI века: Аналит. Обзор. М.: ВНТИЦ, 2001. 
60 с.

- Pat. 5,552,466 US. Processable silicon composite materials having high temperature resistance / Don A. Beckley, J. Stites // Опубл. 
03. 09. 1996.

- Соболевский М.В., Музовская О.А., Попелева Г.С. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов. М.: Химия, 1975. 
296 с.