УДК 621.452.322:678:534.83

Диссипативные звукопоглощающие конструкции на основе применения пористых высокотемпературных металлокерамоматричных композиционных материалов

Низовцев В.Е.1 к.т.н., Халецкий Ю.Д.1, Климов А.К.2, Климов Д.А.1, Бортников А.Д.1, Почкин Я.С.1

3991258@mail.ru

1 ФГУП ГНЦ "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"

2 ООО "Диапром"

Аннотация:

Получены акустические характеристики образцов для глушителей шума из пористых высокотемпературных металлокерамоматричных композиционных материалов путем интерферометрии. Показано влияние толщины, плотности и величины пор композиционного материала на коэффициент звукопоглощения. На основании полученных экспериментальных данных указываются основные направления дальнейших исследований по шумоглушению.

Ключевые слова:

пористый высокотемпературный металлокерамоматричный композит, глушитель шума, диссипативные звукопоглощающие конструкции.

Abstract:

Acoustic characteristics of the specimens for silencers of porous high-temperature metal-ceramic-matrix composite materials by interferometry were obtained. The influence of porosity, pore diameter, thickness and density of the composite material on the sound absorption coefficient are shown. Based on the experimental data indicate the main directions of further research on noise suppression.

1. Введение

С начала 70-х годов в связи с массовым распространением газотурбинных двигателей в гражданской авиации к ним стали предъявлять требования по экологическим характеристикам, прежде всего по шуму на местности, затем по эмиссии вредных веществ. Наиболее жестко выставлялись требования по шуму. В 1972 г. была введена Глава 2 ИКАО, регламентирующая шум самолета на местности в трех точках для каждого из режимов – на взлете, пролете и при посадке. Создаваемые самолеты для получения сертификации летной годности должны были удовлетворять этим нормам. Введение норм стимулировало работы, направленные на снижение шума. На рисунке 1 показана тенденция изменения суммарного шума самолета в трех точках относительно регламентированным в Главе 3 ИКАО, введенной в 1977 г., в зависимости от года сертификации самолета.

Как видно из рассмотрения рисунка 1, уровень шума самолета за десятилетие снижается примерно на ~10 EPN дБ, причем более ~90% шума самолета составляет шум двигателей. Снижению уровня шума способствовало внедрение двигателей с большой степенью двухконтурности (1970-1980-е годы), что позволило резко уменьшить шум струи, а также разработка эффективных звукопоглощающих покрытий. В 1990-2000-е годы основной источник шума – это лопаточные машины, прежде всего вентилятор. В настоящее время при изготовлении двигателей разрабатываются и внедряются конструкционные мероприятия в целях снижения уровня шума в источнике (снижение уровня окружных скоростей, специальное профилирование лопаточных машин, учет нестационарных взаимодействий в венцах лопаточных машин и др.).

Все эти мероприятия для создаваемых самолетов обеспечили снижение уровня шума на -20 EPN дБ по сравнению с действующими в настоящее время нормами Главы 4 ИКАО, что делает актуальным введение в ближайшее время нового уровня требований - Главы 5 ИКАО (рис. 1).

Следует отметить, что в нормах по шуму не только выдвигаются в нескольких аэропортах требования к экологическим характеристикам разрабатываемых самолетов, но и стимулируется обновление парка эксплуатируемых самолетов. Так, ИКАО в 1995 г. дало рекомендации на постепенный вывод из эксплуатации воздушных судов, не отвечающих нормам Главы 3. С апреля 2002 г. их эксплуатация запрещена. С 2003 г. Европейским Сообществом введены ограничения на использование самолетов, не удовлетворяющих нормам Главы 3 ИКАО - 5 EPN дБ. В ближайшее время, по-видимому, ограничения будут расширяться и ужесточаться.

Рис.1 – Изменение шума самолетов по годам

2. Шум реактивного двигателя

Основной шум производят двигатель и планер самолётов. При разбеге и взлёте доминирует шум двигателя. При крейсерском полёте и посадке шум, вызываемый обтеканием воздухом элементов планера, по уровню приближается к шуму двигателя.

Большие резервы по снижению шума дала замена обычного турбореактивного двигателя (ТРД) двухконтурным турбореактивным двигателем (ТРДД). Вентилятор в переднем отделе ТРДД подаёт часть воздуха в компрессор, а часть пускает вокруг него по второму внешнему контуру. Струя воздуха на выходе из сопла первого контура смешивается с более холодным воздухом второго контура, снижает свою скорость, температуру и соответственно турбулентность.

Современные ТРДД могут иметь воздухозаборник диаметром около 3 м, в котором размещён многолопастный вентилятор с лопатками очень сложной конфигурации. Уровень шума удается снизить подбором закрутки лопаток, их количества и расстояния между ними.

Для успешного продвижения в области акустического совершенствования авиадвигателей требуется детальное понимание процессов, приводящих к генерации шума, и выявление основных факторов, определяющих его уровень. Это невозможно без проведения детального численного анализа и экспериментальных исследований.

При повышенных ценах на топливо становится привлекательной схема двигателя с открытым ротором. Исследователи пытаются оценить возможность поддержания уровня шума в пределах Главы 4 путем проектирования лопаток, но при этом использовании новых более совершенных способов сохранить или даже превзойти ранее полученный уровень экономической эффективности.

Главным источником шума в ТРДД является вентилятор [1], [2]. В настоящее время разработаны следующие основные способы снижения шума одноступенчатого вентилятора: отказ от ВНА вентилятора, пониженная окружная скорость рабочего колеса, оптимальное соотношение чисел лопаток СА и рабочего колеса, увеличенное расстояние между ними. Следует отметить, что, с одной стороны применение турбовентиляторов с высокой частотой вращения позволяет снизить массу двигателя, с другой требование по уровню шума заставляет ограничивать частоту вращения значениями, соответствующими окружным скоростям 400 - 450 м/с. Решение этого противоречия возможно путем применения редуктора между валом вентилятора и валом турбины. Уменьшение частоты вращения вентилятора приводит к уменьшению уровня шума. Фирма Пратт-Уитни, базируясь на своем более чем 20-летнем опыте, вложив более $ 1 млрд, разработали ТРДД с редуктором. Среди других способов снижения шума вентилятора является способ снижения шума в процессе распространения его из воздухозаборника и выходного устройства. Этот способ включает облицовку стенок проточной части звукопоглощающими конструкциями (ЗПК). Применение ЗПК важно и тем, что при этом в конструкцию двигателя никаких изменений не вносится.

Шум вентилятора также можно снизить, если воздухозаборник сделать скошенным, чтобы его нижняя часть выступала вперёд, то звуковая волна от работающего вентилятора пойдёт вверх и не будет достигать земли, так называемая «губа».

Сегодня разработка ЗПК – самостоятельная область акустики. По принципу работы звукопоглощающие конструкции, выполняющие функции звуковых фильтров, разделяют на два типа: резонансные и диссипативные (с рассеиванием энергии). В резонансных ЗПК энергия падающей звуковой волны гасится за счёт возбуждения вынужденных колебаний воздуха в замкнутых объёмах резонаторов. В диссипативных ЗПК потеря акустической энергии происходит за счёт трения частиц в пористых структурах из гомогенного материала.

Резонансные ЗПК, применяемые в системах шумопоглощения авиационных двигателей, представляют собой одно- или двухслойные сотовые конструкции. Свойства звукопоглощающих материалов и устройств основаны на многократном отражении звуковых волн от большого числа стенок открытых сообщающихся между собой пор, выполненных, например, в виде многослойных панелей из неметаллических перфорированных обшивок с сотовым заполнителем.

Пример размещения звукопоглощающих конструкций в ТРДД с высокой степенью двухконтурности приведен на рис. 2.

Рис. 2 – Примеры применения звукопоглощающих конструкций

Двухслойные ЗПК могут быть настроены не на одну, а на две частоты, но у обоих типов полоса гасимых частот достаточно узкая. На рис. 3 показан пример двухслойного ЗПК для большого ТРДД.

Рис. 3 – Пример двухслойного ЗПК для большого ТРДД

Предполагается, что двухслойные звукопоглощающие конструкции смогут обеспечить запас по уровню шума относительно новых норм ИКАО по шуму. Возможно решение задачи звукопоглощения через динамическое поведение конструкции с нахождением спектра собственных частот и форм колебаний конструкции. Зная частоты свободных и вынужденных колебаний конструкции, можно прогнозировать явление резонанса. При резонансе звукопоглощающая конструкция сама станет источником сильных звуковых волн. Используя различные наполнители, различное объемное содержание наполнителей и применяя гибридные схемы армирования, можно изменять спектр частот, выдаваемых конструкцией и таким образом выбирать наилучший вариант конструкции, при котором число критических частот в рабочем диапазоне будет минимально.

Из всех усовершенствований, которые имели место в ТРДД за последние тридцать лет, половину снижения шума дало применение звукопоглощающей акустической облицовки в каналах силовой установки. Обычно, при правильном проектировании, ЗПК в воздухозаборнике обеспечивают снижение шума на 5 EPNдБ. Облицовка выходных каналов ТРДД – горячего и холодного – дает в 2 раза большее снижение шума. Если учесть, что пригодные для размещения ЗПК площади в ТРДД весьма ограничены, а звукопоглощающие конструкции должны быть легкими и надежно работать в предельно неблагоприятной окружающей среде (широкий диапазон температур, высокие скорости потока, присутствие влаги), то по акустическим меркам этот результат является уникальным.

К сожалению, применение звукопоглощающих конструкций не только удорожает самолет, но утяжеляет его конструкцию и соответственно ухудшает экономические показатели из-за повышенного расхода топлива.

Анализ современных технологий показывает, что практически невозможно создать шумоглушащее сопло, которое обеспечивало бы снижения шума струи более 10 дБ при приемлемых потерях тяги на крейсерском режиме. Сопло должно работать как шумоглушитель на режиме взлета и трансформироваться в обычное сужающееся-расширяющееся сопло на крейсерском режиме. Примерами могут быть разработанные в ЦАГИ и ЦИАМ схемы миксера-эжектора (плоского и осесимметричного), изображенные на рис. 4, [3].

Рис. 4 – Схемы регулируемых сопл типа «миксер-эжектор»: а — плоское сопло; б — осесимметричное сопло

Задачей проведенных исследований была разработка технологии пористых высокотемпературных металлокерамоматричных композитов (ВМПКМ) и влияние плотности, толщины и размеров пор ЗПК на акустические характеристики.

Для получения акустических характеристик образцов материалов был использован интерферометр типа 4206 фирмы Брюль&Къер (Дания). Прибор соответствует требованиям международных стандартов ISO 10532-2 и ASTM 1080-98. Интерферометр использует двухмикрофонный метод измерения акустических параметров образцов, включая коэффициент поглощения звука, коэффициент отражения и импеданс в частотном диапазоне от 500 Гц до 6,4 кГц. В основе лежит измерение падающей и отражённой составляющих случайного шума, генерируемого с помощью расположенного на стенке импедансной трубы источника звука. Измерения внутри трубы выполняются с помощью 1/4″ конденсаторных микрофонов типа 4187. Частотная характеристика таких микрофонов (при заделке заподлицо) составляет ±1 дБ на частотах от 1 Гц до 8 кГц. Толщина тестируемых образцов не должна превышать 200 мм, а их диаметр должен быть не более 29 мм (рис. 5).

Рис. 5 – Конфигурация системы измерения акустических характеристик образцов материалов

Для проведения испытаний пористого высокотемпературного металлокерамоматричного композиционного материала «Диарсик» было изготовлено 283 образца 66-ти типоразмеров с варьируемыми параметрами по плотности, размеру пор и толщине (таблица 1).

#### Образцы со средним диаметром пор равным 1 мм

Рис. 6 – Образцы для измерения шумопоглощения на интерферометре,

плотностью 0,73 г/см3 со средним размером отверстий 1 мм

Рис. 7 – Образцы для измерения шумопоглощения на интерферометре,

плотностью 0,73 г/см3 со средним размером отверстий 1 мм

Таблица 1

Параметры образцов для акустических измерений

| Диаметр пор (мм) | Плотность образцов (г/см3) | Высота образцов (мм) | Количество образцов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,84 | 10 | 10 |
|  |  | 15 | 10 |
|  |  | 20 | 10 |
|  | 0,56 | 10 | 10 |
|  |  | 15 | 10 |
|  |  | 20 | 10 |
| 1 | 0,73 | 10 | 11 |
|  |  | 15 | 12 |
|  |  | 20 | 11 |
|  | 0,6 | 10 | 10 |
|  |  | 15 | 10 |
|  |  | 20 | 10 |
| 0,5 | 0,3 | 10 | 11 |
|  |  | 15 | 7 |
|  | 0,64 | 10 | 9 |
|  |  | 15 | 10 |
|  | 0,75 | 10 | 10 |
|  |  | 15 | 10 |
|  | 0,95 | 10 | 11 |
|  |  | 15 | 11 |
|  | 1,02 | 10 | 10 |
|  |  | 15 | 10 |
|  | 0,45 | 10 | 12 |
|  |  | 15 | 11 |
| 0,35 | 0,75 | 15 | 10 |
|  |  | 20 | 10 |
|  | 1,07 | 10 | 10 |
|  |  | 20 | 10 |
|  | 1,37 | 10 | 10 |
|  |  | 15 | 10 |
|  |  | 20 | 10 |

На рис. 8-9  и 10-11 приведены коэффициент поглощения, действительная и мнимая части импеданса образцов пористого материала, имеющих средний диаметр пор 1 мм. Плотность пористого материала составляла 0.60 и 0.73 г/см3. Видно, что для образцов плотностью 0.60 г/см3 коэффициент поглощения составляет 0.5-0.7, а для образцов плотностью 0.73 г/см3  он равен 0.45-0.6. Эти результаты показывают, что данные образцы не будут выбраны для дальнейшего исследования.

На рис. 12-13  и 14-15 приведены коэффициент поглощения, действительная и мнимая части импеданса образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор составлял d=0.5 мм, толщина образцов  - h=10 и 15 мм. Плотность материала варьировалась в пределах 0.3 – 1.02 г/см3. Видно, что плотность образца материала оказывает наибольшее воздействие на коэффициент поглощения. При плотности равной 0.3 г/см3 коэффициент поглощения едва превышает значение 0.5. При повышении плотности от 0.45 до 0.75 г/см3 коэффициент поглощения сначала растет и достигает максимума α=0.97 при значении плотности равного 0.75 г/см3, а затем снижается до α=0.75 при значениях плотности 0.95 и 1.02 г/см3.

Рис.8 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала. Плотность ρ=0.60 г/см3, средний диаметр пор d=1 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 9 – Импеданс образцов пористого материала плотностью 0.60 г/см3, диаметром пор 1мм.

Рис. 10 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала. Плотность ρ=0.73 г/см3, средний диаметр пор d=1 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | Мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 11 – Импеданс образцов пористого материала плотностью 0.73 г/см3, диаметром пор 1мм.

Рис. 12 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала различной плотности Средний диаметр пор d=0.5 мм, толщина образцов h=10 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | Мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 13 – Импеданс образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.5 мм, толщина образцов h=10 мм.

Рис. 14 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала различной плотности Средний диаметр пор d=0.5 мм, толщина образцов h=10 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | Мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 15 – Импеданс образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.5 мм, толщина образцов h=15 мм.

На рис. 12 и 14 показано, что коэффициент поглощения превышает величину 0.8 у образцов диаметром пор 0.5мм, имеющих плотность 0.64; 0.75; 0.95 г/см3, причем αmax , достигающая значения 0.98, наблюдается у образца плотностью 0.75.

На рис. 16-21 приведены коэффициент поглощения, действительная и мнимая части импеданса образцов пористого материала различной плотности, средний диаметр пор которых составлял d=0.35 мм, толщина образцов  - h=10, 15 и 20 мм. Плотность материала варьировалась в пределах 0.75 – 1.37 г/см3.

В результате исследований получено, что при толщине 10 мм образцы материала, имеющие плотность 1.07 и 1.37 г/см3, имеют высокий коэффициент поглощения равный 0.94-0.98 (рис. 16). При толщине 15 мм образцы с плотностью 1.37 г/см3 достигают максимально возможного коэффициента поглощения равного 0.99-1.0, а образцы с плотностью 0.75 г/см3 достигают лишь значений в районе 0.7 (рис. 18). Коэффициент поглощения образцов толщиной 20 мм также превышает величину 0.9 при плотности 1.07 и 1.37 г/см3, а при плотности равной 0.75 г/см3 коэффициент поглощения не превышает значения 0.7 (рис. 20).

Рис. 16 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.35 мм, толщина образцов h=10 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | Мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 17 – Импеданс образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.35 мм, толщина образцов h=10 мм.

Рис. 18 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.35 мм, толщина образцов h=15 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | Мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 19 – Импеданс образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.35 мм, толщина образцов h=15 мм.

Рис. 20 – Коэффициент поглощения (α) образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.35 мм, толщина образцов h=20 мм.

| Действительная часть импеданса (Re Z) | Мнимая часть импеданса (Im Z) |
| --- | --- |

Рис. 21 – Импеданс образцов пористого материала различной плотности. Средний диаметр пор d=0.35 мм, толщина образцов h=20 мм.

На рис. 18 и 20 также можно отметить, что для образцов с одинаковым диаметром пор и при одинаковой толщине частота, на которой достигается максимум коэффициента поглощения, зависит от плотности материала, причем с увеличением плотности частота αmax смещается в сторону низких частот.

Для нескольких сочетаний диаметра пор и плотности были испытаны по 2 или 4 образца, что позволило судить о повторяемости результатов. В результате можно говорить о довольно хорошей степени отработки технологии изготовления образцов пористого материала, позволяющей производить материал со стабильными параметрами.

4. Заключение

На интерферометре проведено экспериментальное исследование акустических характеристик 283 образцов материала ВМПКМ. Получены частотные зависимости коэффициента поглощения и импеданса при варьировании толщины, среднего диаметра пор и толщины ЗПК. Для более точных оценок при дальнейших исследованиях необходимо отработать методики определения объемной пористости и сопротивления продуванию материала ВМПКМ.

Образцы со средним диаметром пор 1 мм имеют коэффициент поглощения, не превышающий 0.7. Довольно высокий коэффициент поглощения α≥0.8 получен у образцов, имеющих средний диаметр пор 0.5 мм и плотность 0.60; 0.75 г/см3. Самые высокие значения коэффициента поглощения α≥0.95 были получены у образцов, имеющих средний диаметр пор 0.35 мм и плотность 1.07 и 1.37 г/см3. Дальнейшее исследование целесообразно проводить с таким сочетанием диаметра пор и плотности материала в реверберационной камере в канале с потоком стенда У-96Т ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

Для образцов с одинаковым диаметром пор и при одинаковой толщине частота, на которой достигается максимум коэффициента поглощения, зависит от плотности материала, причем с увеличением плотности частота αmax смещается в сторону низких частот. Поэтому для более детальных выводов по оптимальному значению коэффициента поглощения в широком диапазоне частот (от 1 до 10 кГц) необходимы дальнейшие исследования по влиянию плотности и пористости ВМПКМ на шумоглушение.

Литература

1 Acoustics Technical Working Group. NASA Partnerships and Collaborative. Research on Ultra High Bypass Cycle Propulsion Concepts. Meeting September 23-24, 2008.

2 Brailko I., Krasheninnikov M., Mironov A. Correlation of Acoustic and Thrust Characteristics of the Chevron Nozzles / Twelfth International Congress on Sound and Vibration. ICSV12, 11 – 14 July 2005. – Lisbon, Portugal, 2005.

3 Krasheninnikov S. J u., Mironov A. K., Vasiliev V. I., Zakotenko S. N. An Analysis of Efficiency of Mixer/Ejector for Aircraft Jet Noise Suppression / International EAA/EEAA Symposium. – Tallin, 1998.