Акустические полимерные материалы нового поколения

Платонов М.М., Шульдешов Е.М., Нестерова Т.А., Сагомонова В.А.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва, Россия

Аннотация:

Статья посвящена вопросам применения и описанию характеристик новых полимерных материалов с акустическими свойствами разработанными во «Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов» в последние годы. Рассматриваются звукопоглощающие пористоволокнистые полимерные материалы ВТИ-7 и ВТИ-12, а также сотовая акустическая конструкция ВЗМК-1 на их основе. Описаны свойства вибропоглощающих материалов марок ВТП-В предназначенных для уменьшения отрицательного воздействия вибрации и структурного шума на пассажиров, пилотов и микроэлектронику. Рассмотрены свойства теплозвукоизоляционного материала ВПП-1 на основе полиимида, являющегося на сегодняшний день материалом, по свойствам превосходящим, ранее широко используемый материал АТМ-1.

Ключевые слова:

Звукопоглощающие материалы, пористоволокнистые материалы, коэффициент звукопоглощения, вибропоглощающие материалы,  термоэластопласты, теплозвукоизоляция, пенополиимид.

Проблема снижения авиационного шума на местности при взлете, наборе высоты и посадке самолета является одной из основных экологических проблем защиты окружающей среды от воздействия авиации. Решения Комитета по охране окружающей среды от воздействия авиации ИКАО принятые в феврале 2013 г. существенно ужесточили международные экологические требования, предъявляемые  к авиационной технике,  в частности, нормы по шуму самолетов на местности.

Пассивные способы снижения шума вентилятора и двигателя в целом связаны с использованием в газовоздушных каналах различного рода звукопоглощающих конструкций (ЗПК), структура которых оптимизирована для поглощения и гашения специфических звуковых частот. Степень снижения шума зависит от общей площади ЗПК и акустической эффективности ЗПК в каждой температурной зоне двигателя. Применение ЗПК на двигателе позволяют снизить акустическую эмиссию примерно на 20 ЕPN dB.

В авиастроении находят применение ЗПК следующего строения: резонансные однослойные, резонансные многослойные и пористые.

Однослойные ЗПК резонансного типа относятся к звукопоглощающим конструкциям первого поколения. В состав таких конструкций входят следующие элементы: входная перфорированная панель, сотовый  заполнитель высотой 15-25 мм и непроницаемое жесткое основание. Однослойные ЗПК работают в условиях высоких уровней звука (до 150-160 дБ) и высокоскоростного потока (М=0,3-0,5). Основный эксплуатационный недостаток однослойных резонансных ЗПК – это возможность гашения шума в узкой полосе частот (1500-3000 Гц). Кроме того, акустические характеристики таких конструкций (коэффициент звукопоглощения и импеданс) изменяются в зависимости от режима работы двигателя.

Расширение диапазона звукопоглощения и повышение эффективности резонансных ЗПК может быть достигнуто путем использования многослойных ЗПК, содержащих нескольких слоев резонансного заполнителя, каждый из которых обеспечивает звукопоглощение в определенной полосе частот.  Недостатком многослойных ЗПК является высокая удельная масса и высокая трудоемкость изготовления.

Новым и перспективным направлением по снижению шума авиационных двигателей является разработка пористых материалов и создание на их основе акустических конструкций обеспечивающих широкий частотный диапазон эффективного звукопоглощения и технологичность применения данных акустических конструкций в ЗПК. Наиболее эффективно использование пористоволокнистых материалов, такие материалы представляют собой композиты на основе волокнистых нетканых полотен из полиэфирных, полиамидных, полиоксадиазольных, арамидных или других волокон с полимерным связующим [1-5], при высоких температурах используются пористоволокнистые материалы из металлических волокон [6-15].

В последние годы в ВИАМ были разработаны пористоволокнистые материалы ВТИ-7 и ВТИ-12 [16].

Звукопоглощающий материал марки ВТИ-7 на основе волокон полиоксадиазола и кремнийорганического связующего. Свойства материала представлены в таблице 1. Материал изготавливают методом прямого прессования на ограничительных упорах.

Таблица 1

Свойства звукопоглощающего полимерного пористоволокнистого материала марки ВТИ-7

| Наименование свойств | Значение |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 0,19-0,36 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 500±100 |
| Разрывная нагрузка полоски шириной 50 мм, Н | 470 (по длине) 590 (по ширине) |
| Коэффициент звукопоглощения (толщина 5±0,5мм) в диапазоне частот 1000 – 5000 Гц | 0,6-1,0 |
| Максимальная температура эксплуатации, 0С | 200 |
| Горючесть | трудносгорающий |

Материал ВТИ-7 устойчив к воздействию влаги: уровень сохранения механических свойств материала составляет 67% после выдержки в камере тропического климата в течение двух месяцев и 85% - после выдержки в условиях повышенной влажности (φ=98%, 30 суток). Акустические свойства материала ВТИ-7 также стабильны при действии на материал климатических факторов.

Материал ВТИ-7 рекомендован для изготовления сотовых акустических конструкций. Толщина слоя из материала ВТИ-7 выбирается в соответствии с требованиями к акустическим характеристикам ЗПК.

На рабочую температуру 3000С разработан и паспортизован звукопоглощающий пористоволокнистый материал марки ВТИ-12 на основе нетканого полотна из полиимидных волокон и полиимидного связующего СП97с. Свойства материала представлены в таблице 2.

Таблица 2

Свойства звукопоглощающего пористоволокнистого материала марки ВТИ-12

| Наименование свойств | Значение |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 0,23+0,05 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 600±100 |
| Разрывная нагрузка полоски шириной 50 мм, Н | 470 (по длине) 590 (по ширине) |
| Коэффициент звукопоглощения (2 слоя, суммарная толщина 3,2±0,5мм) в диапазоне частот 1,5-5 кГц; отн. Ед. | 0,60-0,99 |
| Максимальная температура эксплуатации, 0С | 300 (при Т=3000С – 1000 час.) |
| Горючесть | самозатухающий |

Материал ВТИ-12 изготавливают методом прямого прессования на ограничительных упорах. Предварительно проводят пропитку нетканого материала из полиимидных волокон полиимидным связующим СП-97с с последующей сушкой. Прессовое формование материала проводят по ступенчатому режиму с максимальной температурой нагрева 3000С.

Материал ВТИ-12 устойчив к термостарению при Т=300оС. Коэффициент звукопоглощения двухслойных образцов после термостарения при Т=300оС в течение 1000 часов составил 0,60-0,81 (в диапазоне частот соответственно 1580 -3700 Гц). Коэффициент звукопоглощения  трехслойного образца после 1000 часов термостарения при Т=300оС  составил 1400 – 4200 Гц.

Сохранение прочности материала ВТИ-12 составляет 70% после термостарения при Т = 300оС, 1000 часов. Разрывное удлинение после термостарения материала не изменяется.

На основе пористоволокнистого материала ВТИ-7 был разработан материал-конструкция ВЗМК-1 нового комбинированного типа, сочетающий в себе преимущества резонансных и пористых звукопоглощающих материалов. Материал представляет собой промышленно выпускаемый стеклосотопласт в который определенным образом внедрены звукопоглощающие элементы из пористоволокнистого материала. Элементы дополнительно обработаны термостойким пленочным клеем обеспечивающим надежную фиксацию элемента на заданной глубине. Кремнийорганическая пропитка пористоволокнистого материала ВТИ-7 обеспечивает гидрофобизирующие свойства, что снижает влагопоглощение материала.  Структура и внешний вид звукопоглощающего материала пояснена на рисунке 1, где 1 это сотопласт, 2 –пористоволокнистый материал.

Рисунок 1. Звукопоглощающий сотовый материал ВЗМК-1

Данная структура позволяет повысить прочностные характеристики и снизить плотность, а также добиться эффективного звукопоглощения в широком диапазоне частот (таблица 3).  Снижение плотности достигается за счет уменьшения толщины звукопоглощающего наполнителя при сохранении заданной строительной высоты, что так же положительно сказывается на влагопоглощении материала.

Таблица 3

Коэффициент звукопоглощения материала ВЗМК-1

| Частота f (HZ) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент звукопоглощения | 0,62 | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,88 |

Материал ВЗМК-1 имеет следующий комплекс свойств: диапазон рабочих температур -60 ÷ 150 °С; поверхностная плотность 3,7-4,0 кг/м2; влагопоглощение материала при φ = 98% ≈ 5 %; после помещения и выдержки материала в воде при последующим кондиционировании характеристики восстанавливаются до первоначальных значений; после помещения и выдержки материала в агрессивные жидкости (бензин, керосин, мало, НГЖ-5У) при кондиционировании характеристики восстановились после воздействия бензина. В остальных случаях это происходило при промывке к ацетоне.

Таким образом, материал ВЗМК-1 и его модификации могут найти широкое применение в зонах двигательных установок с температурой до 150 0С таких как корпус воздухозаборника, панели ЗПК, створки реверсивного устройства, кожухи, обшивки газогенератора и др. На базе ФГУП «ВИАМ» проводиться дальнейшее развитие направления создания комбинированных звукопоглощаюших материалов-конструкций, связанное с защитой данных материалов от воздействия эксплуатационных факторов, снижения массы, увеличения технологичности.

Для защиты пассажиров и экипажа от воздействия аэродинамического шума, шума двигательных установок и перепада температур в конструкции летательных аппаратов используются теплозвукоизоляционные материалы. В настоящее время в отечественной авиакосмической технике применяются теплозвукоизоляционные материалы типа АТМ (авиационные теплоизоляционные материалы), представляющие собой рубленное стекловолокно, упакованное в мешки-пакеты из тканепленочного полотна.

Материалы АТМ не соответствуют современным требованиям по звукоизоляции, плотности, теплопроводности (>0,06 Вт/(м∙К)), толщине (≥10 мм) и имеют высокое влагопоглощение. За рубежом при создании теплозвукоизоляции все больше внимания уделяется полимерным газонаполненным материалам (пенопластам). Например материалам на основе полиимидов. Полиимиды относятся к классу полимерных материалов, обладающих комплексом уникальных эксплуатационных свойств: диапазоном рабочих температур – от -196 до +250–350°С, пожаробезопасностью, коррозионной инертностью и грибстойкостью, устойчивостью к радиационному воздействию и УФ лучам, прекрасными диэлектрическими свойствами, низкой газопроницаемостью и т. д. Для теплозвукоизоляции используют эластичные полиимиды. Эластичные пенополиимиды (ЭППИ) являются уникальным материалом, отличающимся низкими плотностью и теплопроводностью, высоким звукопоглощением, огнестойкостью, широким диапазоном рабочих температур, эластичностью, химической стойкостью.

На основе ЭППИ за рубежом выпускается теплоизоляционный материал, который состоит из листового гибкого вспененного полиимида марки «Солимид» (фирма Jenier, США), облицованного с одной стороны полиимидной пленкой. За рубежом теплоизоляционные материалы на основе пенополиимида «Солимид» используются практически во всех самолетах фирмы Boeing, начато его применение в аэробусах фирмы «Аэрбас».

Во ФГУП «ВИАМ» был разработан эластичный пенополиимид не уступающий по свойствам зарубежным аналогам [17-18]. Важно отметить, что,  в рецептуре материале предусмотрены исключительно отечественные компоненты. В настоящее время в «ВИАМ» разработана технология получения трудносгорающего эластичного пенополиимида марки ВПП-1. Свойства материала в сравнении с аналогами представлены в таблице 4.

Таблица 4

Сравнительные свойства гибких полиимидных пенопластов

| Свойства | Значения свойств пенопластов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПУ-107 | «Солимид» | ВПП-1 |
| Плотность, кг/м3 | 19–21 | 7–10 | 7–10 |
| Теплопроводность, Вт/(м∙К), при °С: 20 150 | 0,057 - | 0,046 0,072 | 0,043 0,051 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60÷+200 | -190÷+200 | -60÷+250 |
| Время остаточного горения, с | 14 | 0 | 0 |
| Категория горючести | Самозатухающий | Трудносгорающий |  |
| Эластичность | Жесткий | Эластичный |  |

Таким образом, эластичный пенополиимид ВПП-1 не уступает по физическим свойствам и характеристикам пожарной опасности зарубежному аналогу марки «Солимид» (США). Материал паспортизован и рекомендован для теплоизоляции пневмо-, гидро- и маслосистем авиакосмической техники, в том числе трубопроводов сложной конфигурации, элементов системы кондиционирования воздуха (СКВ) летательных аппаратов.

Материал ВПП-1 был опробован в качестве звукопоглощающих вкладышей сотопласта, по аналогии с материалом ВЗМК-1. Для этого исходный форполимер с использованием специальной оснастки, был вспенен в сотопласте толщиной 30 мм, дополнительно оснастка предусматривала удаление образующихся при вспенивании корок и расположение материала на заданной глубине 8 мм с обеих сторон, при толщине пенопласта ≈ 14 мм. При вспенивании пенопласт приклеился к внутренней поверхности стенок сот. Коэффициент звукопоглощения полученного комбинированного звукопоглощающего материала-конструкции на основе сотопласта и пенополиимида представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Коэффициент звукопоглощения материала-конструкции на основе сотопласта и пенополиимида

Другим эффективным способом снижения уровня шума и вибрации в кабине экипажа и пассажирском салоне является применение вибропоглощающих материалов в виде покрытий, которые наклеиваются на внутреннюю поверхность панелей фюзеляжа, перегородки и другие конструкции самолета, испытывающие повышенный уровень виброакустических нагрузок.

Наиболее эффективными вибропоглощающими материалами (ВПМ) являются полимерные материалы, обладающие способностью к диссипации внешней энергии, обусловленной особенностями их молекулярного и надмолекулярного строения. В основном, в авиации для демпфирования применяются каучуки, резины и слоистые материалы на их основе.

Уровень вибропоглощения характеризуется коэффициентом механических потерь (или тангенсом угла механических потерь – tgδ). Основополагающими параметрами любого полимерного вибропоглощающего материала являются tgδ и температура, соответствующая максимальному значению этой характеристики (Тtgδmax). Коэффициент механических потерь полимеров значительно зависит от температуры и частоты колебаний. В связи с этим значения tgδ принято приводить при определенной температуре и частоте.

Максимальные потери механической энергии (tgδmax) в полимерах проявляются в области перехода из стеклообразного состояния в высокоэластическое, т. е. в области размораживания сегментальной подвижности, положение которой на шкале температур определяется температурой стеклования. При частотах >1 Гц значения Тtgδmax, как правило, лежат выше Тс [19-22].

Кроме высокого коэффициента механических потерь, вибропоглощающие материалы, предназначенные для применения в авиации, должны иметь минимальную поверхностную плотность, хорошую адгезию, стойкость к воздействию повышенной влажности и температуры, низкое водопоглощение, отвечать требованиям пожарной безопасности

В ВИАМ разработаны листовые вибропоглощающие материалы марок ВТП-1В, ВТП-2В [23] на основе термоэластопластов и ВТП-3В на основе термостойких полимерных волокон и термопластичного связующего [4].

Вибропоглощающий листовой материал ВТП-1В получают методом экструзии расплава композиции на основе термоэластопласта со специальными добавками, повышающими атмосферостойкость и пожаробезопасность. Материал ВТП-1В рекомендуется для применения в качестве покрытий, эластичных имитаторов силовых элементов фюзеляжа и вибродемпфирующих прокладок, работающих в диапазоне температур от -60 до +80°С.

Слоистый вибропоглощающий листовой материал ВТП-2В состоит из слоя листового материала ВТП-1В, адгезионного слоя из модифицированного поливинилацетата ВПС-2,5 и армирующего слоя алюминиевой фольги, усиленной стеклосеткой. Материал ВТП-2В предназначен для работы в интервале температур от -60 до +80°С и рекомендуется для применения в качестве покрытий панелей фюзеляжа в местах повышенной виброакустической нагрузки.

Коэффициент механических потерь вибропоглощающих материалов определяли на динамическом механическом анализаторе DMA/SDTA 861 фирмы «Mettler Toledo» в условиях динамического сдвигового нагружения в диапазоне температур от -60 до +80°С при частоте 100 Гц, а также в условиях трехточечного изгиба комбинированных образцов ВПМ, наклеенных на металлическую подложку из алюминиевого сплава толщиной 1 мм. На рис. 2 приведены температурные зависимости коэффициентов механических потерь вибропоглощающих материалов ВТП-1В и ВТП-2В при частоте 100 Гц в условиях сдвигового нагружения. На рис. 3, а наблюдается один пик при температуре около -15°С, на рис. 1, б ‒ два пика при температурах около -15 и +38°С.

Рисунок 3. Температурная зависимость коэффициента механических потерь вибропоглощающих материалов ВТП-1В (а) и ВТП-2В (б) в условиях сдвигового нагружения при частоте 100 Гц

Введение поливинилацетата (ПВА) в состав материала ВТП-2В повышает диссипативные свойства материала в области повышенных температур. Такой эффект объясняется тем, что первый из пиков, лежащий в области отрицательных температур, соответствует температуре стеклования полиуретанового слоя (-25°С), а второй пик относится к области стеклования слоя на основе ПВА (28°С), за счет чего и повышается коэффициент механических потерь материала ВТП-2В в области повышенных температур.

Разработанные вибропоглощающие материалы ВТП-1В и ВТП-2В имеют водопоглощение <2%, являются грибостойкими, не вызывают коррозии алюминиевых сплавов.

Материал ВТП-3В рекомендуется для применения в качестве вибропоглощающего покрытия потолочных панелей вертолетов, воздуховодов различных транспортных средств, и других конструкций работающих одновременно при воздействии вибрации и температур до 180 0С.

Таким образом, в ВИАМ разработана серия полимерных материалов с акустическими свойствами, которые могут использоваться как в составе звукопоглощающих конструкций двигательных установок, так и для защиты пассажиров и экипажа от воздействия шума и вибраций. Комплексное применение данных материалов может способствовать повышению экологичности летательных аппаратов и как следствие повышение акустической комфортности в кабине экипажа и пассажирском салоне, что является одним из факторов, определяющих конкурентоспособность отечественного авиапрома.

Литература

1. Сытый Ю.В., Сагомонова В.А., Максимов В.Г., Бабашов В.Т. Звукоизолирующий материал градиентной структуры ВТИ-22 //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 47–49.

2. Каблов Е.Н. Материалы для изделия «Буран» – инновационные решения формирования шестого технологического уклада //Авиационные материалы и технологии. 2013. №S1. С. 3–9.

3. Кондрашов Э.К., Кузьмин В.В., Минаков В.Т., Пономарева Е.А. Нетканые материалы на основе термостойких полимерных волокон и межплиточные уплотнения //Авиационные материалы и технологии. 2013. № S1. С. 51–55.

4. Сытый Ю.В., Кислякова В.И., Сагомонова В.А., Антюфеева Н.В. Перспективный вибропоглощающий материал ВТП-3В //Авиационные материалы и технологии. 2012. №3. С. 47–49.

5. Каблов Е.Н. Химия в авиационном материаловедении // Российский химический журнал. 2010. Т. LIV. № 1. С. 3-4.

6. Фарафонов Д.П., Мигунов В.П. Изготовление пористоволокнистого материала сверхнизкой плотности для звукопоглощающих конструкций авиационных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2013. №4. С. 26–30.

7. Sun F.G., Chen H.L., Wu J.H., Feng K. Sound absorbing characteristics of fibrous metal materials at high temperatures //Appl. Acoust. 2010. V. 711. Р. 221–235.

8. Мигунов В.П., Фарафонов Д.П. Исследование основных эксплуатационных свойств нового класса уплотнительных материалов для проточного тракта ГТД //Авиационные материалы и технологии. 2011. №3. С. 15–20.

9. Мигунов В.П., Ломберг Б.С. Пористоволокнистые металлические материалы для звукопоглощающих и уплотнительных конструкций /В сб.: 75 лет. Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932–2007: Юбилейный науч.-технич. сб. М.: ВИАМ. 2007. С. 270–275.

10. Серов М.М., Борисов Б.В. Получение металлических волокон и пористых материалов из них методом экстракции висящей капли расплава //Технология легких сплавов. 2007. №3. С. 62–65.

11. Борисов Б.В. Разработка технологии получения волокон и пористых материалов из жаростойких сплавов методом экстракции висящей капли расплава: Автореф. дис. к.т.н. М.: МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского. 2011. 19 с.

12. Мигунов В.П., Фарафонов Д.П., Деговец М.Л. Пористоволокнистый материал сверхнизкой плотности на основе металлических волокон //Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 38–41.

13. Zhengping X., Jilei Z., Huiping T., Qingbo A., Hao Z., Jianyong W., Cheng L. Progress of application researches of porous fiber metals //Materials. 2011. №4. Р. 816–824.

14. Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 157–167.

15. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

16. Платонов М.М., Железина Г.Ф., Нестерова Т.А. Пористоволокнистые полимерные материалы для изготовления широкодиапазонных ЗПК и исследование их акустических свойств //Труды ВИАМ. 2014. №6. Ст. 09

17. Бейдер Э.Я., Гуреева Е.В., Петрова Г.Н. Пенополиимиды //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2012. №6. С. 2–8.

18. Э. Я. Бейдер, Г. Н. Петрова, Т. Ф. Изотова, Е. В. Гуреева Композиционные термопластичные материалы и пенополиимиды // Труды ВИАМ», №11, 2013 г.

19. Черкасов В.Д., Юркин Ю.В., Надькин Е.А. Вибропоглощающие материалы экстра-класса. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та. 2007. 
С. 17-19.

20. Мясникова М.П., Позамонтир А.Г., Громов В.В. Методы регулирования вибропоглощающих свойств полимерных материалов /Материалы семинара «Вибропоглощающие материалы и покрытия и их применение». 1974. С. 41–45.

21. Смотрова С.А. Анализ вибропоглощающих свойств полимерных материалов с целью оценки возможного их применения в конструкциях демпферов и динамически подобных моделей //Пластические массы. 2002. №3. С. 39–45.

22. Ионов А.В. Средства снижения вибрации и шума на судах. С-Пб.: ГНЦ РФ ЦНИИ им. А.Н. Крылова. 2000. 123 с.

23. Ю. В. Сытый, В. А. Сагомонова, В. И. Кислякова, В. А. Большаков Вибропоглощающие материалы на основе термоэластопластов // Труды ВИАМ», №3, 2013 г.