УДК 678

Влияние состава вибропоглощающих материалов на коэффициент механических потерь

Сагомонова В.А., Кислякова В.И., Большаков В.А.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов

Аннотация:

В данной статье приведено исследование коэффициента механических потерь (tgδ) вибропоглощающих материалов различного состава: в виде вибропоглощающего покрытия и с металлическим и композиционным армирующими слоями, а также клеевыми слоями различной толщины и химической природы. Показано, что химическая природа и толщина клеевого слоя оказывают влияние на демпфирующие свойства, а наличие армирующего слоя приводит к увеличению коэффициента механических потерь.

Ключевые слова:

вибрация, вибропоглощение, вибропоглощающие материалы, динамический механический анализ (ДМА), коэффициент механических потерь.

Abstract:

This paper deals with mechanical loss factor (tgδ) investigation of different composition vibration damping materials: extensional damping material, materials with metallic and composite constraining layers and ones with different thickness and chemical nature adhesive layers. It’s has been shown that chemical nature and thickness of adhesive layer alters its damping properties and existence of constraining layer leads to increasing of mechanical loss factor.

Keywords:

vibration, vibration damping, vibration damping materials, dynamic mechanical analysis (DMA), mechanical loss factor.

Введение

Проблема вибрации является актуальной для многих сфер жизнедеятельности человека, начиная от производства спортивного инвентаря, обуви и ручного инструмента до изделий автомобильной и авиакосмической отрасли.

В ответ на сложившийся спрос ежегодно в мире производится, выпускается и патентуется большое количество разнообразных вибропоглощающих материалов (ВПМ), которые могут быть условно разделены на следующие группы: однослойные и многослойные вибропоглощающие покрытия, вибропоглощающие материалы, содержащие внутренние и внешние армирующие слои, вибропоглощающие мастики и битумные материалы, а также устройства для гашения вибраций транспортных средств и механизмов, реализующие принцип "материал-технология-конструкция" [1-15].

Наиболее распространенными группами являются вибропоглощающие покрытия и армированные вибропоглощающие материалы (в зарубежной литературе известные как extensional или free layer damping и constrained layer damping materials соответственно). В работах советских ученых, современных зарубежных исследователей и технической информации производителей вибропоглощающих материалов постулируется, что вибропоглощающие полимерные слои в них подвергаются различным видам деформации [16-18], и лишь в некоторых работах приводится расчетное обоснование данного явления, например модель Росса-Кервина-Унгара [19, 20].

Демпфирование по первому типу осуществляется нанесением покрытия из ВПМ на вибрирующую поверхность, при этом в вибропоглощающем материале реализуются деформации растяжения-сжатия.

Армированные ВПМ включают армирующий слой (или два внешних слоя с прослойкой из полимерного материала), нанесенный на вязкоупругий полимерный слой, расположенный на вибрирующем субстрате. Очевидно, что армирующие слои имеют значение модуля упругости, превосходящее модуль полимерной прослойки. Механизм диссипации энергии в данном случае значительно отличается от предыдущего – наличие армирующего слоя вызывает относительно большие сдвиговые деформации в вязкоупругом полимерном слое, чем обусловлена их большая эффективность по демпфирующим свойствам.

Широкое распространение получили также демпфирующие материалы с липким слоем (damping tapes with pressure sensitive adhesive), состоящие из вибропоглощающего адгезионного слоя (или вибропоглощающего и адгезионного слоев сопоставимых толщин) с защитной антиадгезионной пленкой с одной стороны и армирующего слоя, например, из фольги с противоположной стороны. Подобные материалы выпускают различные зарубежные компании – 3М (Damping foil 2552), Polymer Technologies Inc. (линейка продуктов под маркой Polydamp), MontBlanc Technologies Groupe (Smacsonic), Roush (линейка продуктов под маркой Damping Adhesive RA) и др.

Специфика применения подобных материалов заключается в том, что, во-первых, толщины вибропоглощающего, адгезионного и армирующего слоев уже заранее четко определены фирмой-производителем. Во- вторых, если вибропоглощающий слой одновременно является адгезионным, то такой ВПМ эффективен только в соответствующем температурном интервале (например, большинство клеев для высокотемпературного применения проявляют демпфирующие свойства в области высоких температур), определяемом его термодинамическими характеристиками, что необходимо учитывать для требуемых условий работы [20].

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является исследование влияния состава (наличие и состав армирующего слоя, химическая природа и толщина клеевых слоев) на демпфирующие свойства (коэффициент механических потерь) вибропоглощающих материалов на основе термопластичного полиуретана методом динамического механического анализа (ДМА).

Методы исследования

Исследование демпфирующих свойств образцов проводили на динамическом механическом анализаторе DMA/SDTA861е фирмы Mettler Toledo (в статической воздушной среде) в условиях трехточечного изгиба в диапазоне температур от 20 °С до +100 °С (скорость нагрева 3 °С/мин.) и при частоте 100 Гц по методике, разработанной ФГУП "ВИАМ". Образец располагался на двух призматических опорах, переменная нагрузка прикладывалась к его середине посредством подвижной призматической опоры.

Объектами исследования данной работы являются образцы разработанного ФГУП «ВИАМ» листового вибропоглощающего материала марки ВТП-1В на основе термопластичного полиуретана с различными армирующими слоями - металлическим и композиционным.

Для исследования влияния химической природы клея на коэффициент механических потерь изготовленные образцы вибропоглощающего материала ВТП-1В с армирующим слоем из металла приклеивали на подложку (размерами 10×80×1 мм) из алюминиевого сплава при помощи клеев холодного отверждения на основе бутадиен-нитрильного, полиуретанового, силоксанового каучуков, разработанных во ФГУП «ВИАМ», –  ВКР-27 (Тст= -32,2 …-18,3 °С), ВКР-24 (Тст= -31,0 … -25,0 °С) и ВКР-86 (Тст= -48 … -44 °С) соответственно [21, 22]. Склеивание с подложкой осуществляли со стороны вибропоглощающего слоя.

Результаты и их обсуждение

Уровень вибропоглощения демпфирующих материалов характеризуется коэффициентом механических потерь (или тангенсом угла механических потерь tgδ).

Известно, что коэффициент механических потерь полимеров, определяющий эффективность гашения вибраций, не является константой и в значительной степени зависит от температуры и частоты колебаний. Максимальные потери механической энергии (tgδmax) в полимерах проявляются в области перехода из стеклообразного состояния в высокоэластическое, т.е. в области размораживания сегментальной подвижности, положение которой на шкале температур определяется температурой стеклования [23, 24].

В качестве контрольных будем рассматривать значения коэффициента механических потерь (tgδ) при температуре 20 °С и повышенной температуре 100 °С. Значения при нормальной температуре, как правило, приводятся для всех вибропоглощающих материалов, а при 100 °С необходимы поскольку ВТП-1В является вибропоглощающим материалом авиационного назначения, а температура акустически нагруженных поверхностей, например, в области двигателя, может достигать подобных значений.

Контрольные значения коэффициента механических потерь образцов вибропоглощающего материала ВТП-1В без армирующего покрытия и с армирующим слоем из металла в диапазоне температур от 20 до 100 °С приведены в таблице 1.

Из представленных данных видно, что коэффициент механических потерь образцов ВТП-1В со слоем из металла больше, чем у образцов ВТП-1В без армирующего покрытия как при нормальной, так и при повышенной температурах в 2 и 3,5 раза соответственно. Таким образом, подтверждается упомянутое выше предположение о большей эффективности армированных вибропоглощающих материалов по сравнению с однослойными вибропоглощающими покрытиями.

Контрольные значения коэффициента механических потерь вибропоглощающего материала ВТП-1В с композиционным армирующим слоем на основе углеткани (с углами выкладки наполнителя 0° и 90° соответственно) и эпокси-каучуковой клеевой пленки также представлены в таблице 1: полученные результаты превышают значения tgδ образцов ВТП-1В без армирующего покрытия в 1,5-2 раза при Т=20 °С и в 5 раз при 100 °С.

Увеличение коэффициента механических потерь (как относительно значений образцов ВТП-1В без армирующего слоя, так и для аналогичных образцов с металлическим армирующим слоем) при Т=100 °С может быть объяснено влиянием связующего армирующего слоя. Как было упомянуто выше, максимальные механические потери в полимерах наблюдаются выше их температуры стеклования в зоне наиболее сильно развитых релаксационных явлений [25]. Температура стеклования использованной в качестве связующего эпокси-каучуковой клеевой пленки, согласно данным термомеханического анализа (ТМА), находится в области 90-110 °С. Следовательно, можно предположить, что связующее армирующего слоя вносит свой вклад в величину tgδ.

Очевидно, что направление выкладки наполнителя также оказывает влияние на величину коэффициента механических потерь (см. таблицу 1). В зарубежной литературе этому обстоятельству уделяется значительное внимание, в особенности при разработке полимерных композиционных материалов с повышенными вибропоглощающими свойствами [26-33].

Таблица 1

Значения коэффициента механических потерь исследованных образцов при контрольных температурах.

| Состав образцов на подложке | Направление выкладки наполнителя | tgδ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольное значение температуры |  |
|  |  | 20 ºС | 100 ºС |
| ВТП-1В в виде однослойного покрытия | - | 0,07 | 0,02 |
| ВТП-1В с армирующим слоем из металла | - | 0,15 | 0,07 |
| ВТП-1В с композиционным армирующим слоем из углеродной ткани | 0º | 0,12 | 0,10 |
|  | 90º | 0,14 | 0,11 |

Из представленных данных следует, что в данном случае предпочтительнее использовать угол выкладки наполнителя армирующего слоя 90°, так как ему соответствуют большие значения коэффициента механических потерь.

Также следует отметить, что по величине коэффициента механических потерь образцы ВТП-1В с композиционным армирующим слоем превосходят аналогичные образцы ВТП-1В с металлическим армирующим слоем при Т=100 °С, а при 20 °С - наблюдается обратная картина. Таким образом, вибропоглощающие материалы с композиционными армирующими слоями целесообразно использовать в условиях высоких температур, например, для снижения вибрации от двигателей, воздуховодов-отопителей и т.п.

Результаты исследования коэффициента механических потерь образцов вибропоглощающего материала ВТП-1В с армирующим слоем из металла при частоте 100 Гц и в диапазоне температур от -60 до 80 °С с различным количеством слоев клеев приведены на рис. 1–3.

Следует отметить, что приведенные кривые зависимости tgδ от температуры для клеев ВКР-24 и ВКР-27 (независимо от числа слоев клея) проходят через максимум (от -10 до 5 °С), соответствующий Тtgδmax вибропоглощающего материала ВТП-1В, имеющего Тст в области -35 °С. Однако исследованные образцы с клеем ВКР-24 имеют узкий температурный интервал эффективного вибропоглощения с высокими значениями tgδ, тогда как для образцов с ВКР-27 наблюдается расширение Тtgδmax с одновременным снижением значений коэффициента механических потерь.

Величина tgδ образцов с клеем ВКР-86 значительно ниже по сравнению с аналогичным показателем образцов с ВКР-24 и ВКР-27, но для них также наблюдается широкий интервал Тtgδmax.

Полученный эффект можно объяснить тем, что клеи ВКР-24 и ВКР-27 несмотря на различный химический состав, имеют близкие температурные области стеклования как между собой, так и с базовым материалом вибропоглощающего слоя – термопластичным полиуретаном, в то время как температура стеклования многокомпонентного клея ВКР-86 находится в температурной области почти на 20 °С ниже.

Из представленных на рисунках данных также видно, что, судя по характеру расположения кривых зависимости tgδ от температуры, толщина клеевой прослойки каждого исследованного клея оказывает влияние на демпфирующие свойства образцов вибропоглощающего материала ВТП-1В с армирующим слоем на металлической подложке.

Например, с увеличением числа слоев клея ВКР-24 от одного до трех в области температур выше 0 °С величина коэффициента механических потерь возрастает, а в области отрицательных температур наибольшее значение tgδ соответствует двум слоям клея.

Аналогичная зависимость наблюдается при использовании клея ВКР-27, однако tgδ достигает наибольших значений, соответствующих двум слоям клея, во всем исследованном диапазоне температур.

Иная картина наблюдается при склеивании поверхностей ВТП-1В и подложки клеем ВКР-86: большему числу слоев клея (два и три) соответствуют меньшие значения коэффициента механических потерь, что может быть связано с многокомпонентным составом клея.

Выводы

1. Наличие армирующего слоя приводит к повышению коэффициента механических потерь, т.е. армированные вибропоглощающие материалы по демпфирующим свойствам являются более эффективными по сравнению с однослойными вибропоглощающими покрытиями.

2. При Т=100 °С большие значения коэффициента механических потерь по сравнению с аналогичными образцами ВТП-1В с металлическим армирующим слоем имеют образцы ВТП-1В с композиционным армирующим слоем, а при нормальной температуре - наоборот.

3. На величину коэффициента механических потерь вибропоглощающих материалов с композиционным армирующим слоем оказывает влияние направление выкладки наполнителя армирующего слоя.

4. При выборе клея для соединения вибропоглощающего материала с вибрирующей поверхностью необходимо не только учитывать его эксплуатационные характеристики (рабочую температуру, адгезию к соединяемым поверхностям), но и термодинамические свойства (Тст).

5. Количество слоев клея определенной химической природы, наносимого при соединении вибропоглощающего материала с вибрирующей поверхностью, по-разному влияет на коэффициент механических потерь результирующей составной конструкции. В связи с этим при осуществлении склеивания следует руководствоваться рекомендациями технической документации на проведение соответствующих процессов и учитывать, что с увеличением числа слоев клея возрастает привес на единицу площади поверхности.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Каблов Е.Н. Химия в авиационном материаловедении //Российский химический журнал. 2010. T. LIV. №1. С. 3–4.

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

- Каблов Е.Н. Авиационное материаловедение: итоги и перспективы //Вестник российской Академии наук. 2002. Т. 72. №1. С. 3–12.

- Вибропоглощающий материал: пат. 2148497 Рос. Федерация; oпубл. 10.05.2000.

- Теплоизолирующий и вибропоглощающий листовой материал: пат. 2456178 Рос. Федерация; oпубл. 20.07.2012.

- Герметизирующая мастика и вибропоглощающий полимерный материал на ее основе: пат. 2421497 Рос. Федерация; опубл. 27.12.2011.

- Виброшумопоглощающий звукоизолирующий материал: пат. 2340640 Рос. Федерация; опубл. 10.12.2008.

- Конструкционный слоистый изолирующий материал: пат. 2159185 Рос. Федерация; опубл. 20.11.2000.

- Вибропоглощающий материал: пат. 2035256 Рос. Федерация; опубл. 20.05.1995.

- Устройство для гашения вибраций трубопроводов: пат. 2234024 Рос. Федерация; опубл. 10.08.2004.

- Вибропоглощающее устройство: пат. 2117336 Рос. Федерация; опубл. 10.08.1998.

- Устройство крепления авиационных двигателей: полезная модель 18091 Рос. Федерация; опубл. 20.05.2001.

- Вибропоглощающий материал: пат. 2235106 Рос. Федерация; опубл. 27.08.2004.

- Теплоизолирующий и вибропоглощающий листовой материал: полезная модель 102567 Рос. Федерация; опубл.10.03.2011.

- Rongong J.A., Goruppa A.A., Buravalla V.R. Plasma deposition of constrained layer damping coatings //Journal of Mechanical Engineering Science. Part C. 2004. V. 218. P. 669–679.

- Sperling L.H. Sound and Vibration Damping with Polymers: Basic Viscoelastic Definitions and Concepts /In: American Chemical Society Symposium Series. Washington D.C. 1990. P. 5–23.

- Никифоров А.С., Бурдин С.В. Комбинированное вибропоглощающее покрытие и его применение /В сб. к краткосрочному семинару «Вибропоглощающие материалы и покрытия и их применение». Л. 1974. С. 15–19.

- Gallimore C.A. Passive viscoelastic constrained layer damping application for a small aircraft landing gear system /In: Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Insitute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in mechanical Engineering. Blackburg. VA. 2008. P. 1–102.

- Jones D.I.G. Shock and Vibration Handbook. NY: McGrow-Hill. 5-th edition. Chapter 37. 2011. (электронная версия).

- Лукина Н.Ф., Дементьева Л.А., Петрова А.П., Тюменева Т.Ю. Свойства клеев и клеящих материалов для изделий авиационной техники //Клеи. Герметики. Технологии. 2009. №1. С. 14–24.

- Тюменева Т.Ю., Жадова Н.С., Лукина Н.Ф. Разработки ФГУП «ВИАМ» в области клеев резинотехнического назначения и самоклеящихся материалов // Тр. ВИАМ. 2014. №7. Ст. 04 (viam-works.ru).

- Аскадский А.А., Лучкина Л.В., Никифорова Г.Г. Вибропоглощающие градиентные полимерные материалы // Пласт. массы. 2007. №4. С. 30–33.

- Rao M.D. Recent applications of viscoelastic damping for noise control in automobiles and commercial airplanes //J. Sound and Vibration. 2003. N 262. Р. 457–474.

- Gandhi F., Austruy J. Constrained-layer damping with gradient polymers for effectiveness over broad temperature ranges //The American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal. 2007. V. 45. №8. P. 1885–1893

- Fotsing E.R., Sola M., Ross A., Ruiz E. Lightweight damping of composite sandwich beams: Experimental analysis //Journal of Composite Materials. 2012. (электронная версия) http://jcm.sagepub.com/content/early.

- Systems and methods for reducing noise in aircraft fuselages and other structures: pat. 8042768 US; publ. 25.10.2010.

- Improved composite materials: pat. 0268945 US; publ. 03.11.2011.

- Structural composite material with improved acoustic and vibrational damping properties: pat. 8450225 US; publ. 28.05.2013.

- Multilayer and composition gradient structures with improved damping properties: pat. 0164907 US; publ. 28.06.2012.

- Polymer composites possessing improved vibration damping: pat. 0313307 US; publ. 13.12.2012.

- Composite components and heat-curing resins and elastomers: pat. 0034833 (US), publ. 09.02.2012.

- Nagasankar S., Balasivanandha P., Velmurugan R. Influence of the Different Fiber lay-ups on the Damping Characteristics of the Polymer Matrix //Journal of Applied Sciences. 2012. V. 12(10). P. 1071–1074.