УДК 534.833.53

Исследование акустических характеристик различных пористых металлов

Сафин А.И.,Афанасьев К.М., Иголкин А.А. к.т.н., Прокофьев А.Б. д.т.н.

artursafin1988@gmail.com

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет), Самара, Россия

Аннотация:

Рассматривается возможность применения пористых металлов в качестве элемента звукопоглощающей конструкции. Описаны преимущества и свойства пористых металлов. Исследован коэффициент звукопоглощения пористых металлов.

Ключевые слова:

шум, акустика, звукопоглощение, импедансная труба.

Abstract:

This article studies the possibility of using porous metals as sound-absorbing structure element. Porous metals advantages and properties are described. Porous metals sound absorption coefficient was investigated.

Keywords:

sound, acoustic, sound absorption, impedance tube.

Для снижения шума в газотурбинном двигателе (ГТД) широко используются резонансные звукопоглощающие конструкции (ЗПК). Их недостатком является то, что они эффективны в достаточно узком частотном диапазоне. Такого недостатка лишены ЗПК, в которых в роли основного звукопоглощающего элемента выступают пористые металлы.

Для расширения частотного диапазона ЗПК можно использовать пористые металлы, но в условиях эксплуатации ГТД необходимы пористые металлы, выдерживающие высокие температуры, вибрацию, загрязнение продуктами сгорания и при этом сохраняющие свои акустические характеристики. К данным условиям эксплуатации подходят пористые металлы, некоторые характеристики которых представлены в таблице 1 [1].

Таблица 1

Некоторые характеристики пористых металлов для применения в ЗПК ГТД

| Основные характеристики | Материал МР | Пористый алюминий | Спеченная бронза |
| --- | --- | --- | --- |
| Пористость | 0,13…0,95 | 0,78…0,81 | 0,26…0,4 |
| Удельный вес | 390-6786 кг/м3 | 500-600 кг/м3 | 4680-5772 кг/м3 |
| Преимущества | Высокий коэффициент звукопоглощения в широком диапазоне частот | Отсутствие ограничения по размерам, возможность обработки материала | Возможность обработки материала |
| Недостатки | Низкая технологичность | Узкий температурный диапазон эксплуатации | Низкая технологичность, неустойчив к вибрации |
| Внешний вид |  |  |  |

Исследование нормального коэффициента звукопоглощения проводились в импедансной трубе [2,3,4]. Акустическое давление в стационарных плоских волнах, создаваемых в импедансной трубе с помощью динамика, измеряется в двух точках, расположенных между собой на расстоянии 0,0288 м и на расстоянии 0,0519 м от исследуемого материала.

Экспериментальные исследования [5] нормального коэффициента звукопоглощения материала MP, пористого Al и спеченной бронзы проводились на образцах толщиной 8-10 мм и пористостью 0,4 и 0,6 в диапазоне частот от 315 до 5000 Гц.

Рисунок 2 – Частотные зависимости нормального коэффициента звукопоглощения различных пористых металлов

Результаты экспериментальных исследований позволили сделать следующие выводы. При одинаковой толщине и пористости материал МР по сравнению с  пористым алюминием имеет более высокий нормальный коэффициент звукопоглощения, но материала МР имеет более высокую массу. Спеченная бронза показала наихудший нормальный коэффициент звукопоглощения, это связано с низкой пористостью материала.

Литература

- Изжеуров Е.А. Формирование элементов конструкций гидродинамического тракта энергетических установок из упруго пористого материала МР. Москва: Машиностроение, 2001, 284 с.

  - Иголкин А.А., Сафин А.И., Шахматов Е.В. О применении различных типов микрофонов при измерениях в импедансной трубе. Вектор науки ТГУ, 2011 С.49-51

  - Delany, М.А. Acoustic properties of fibrous absorbent materials [Текст]/ М.А. Delany, E.N. Bazley //  Appl. Acoust. 3, 1970. 105-116.

  - Khaletskiy Y. Acoustic response of a fan duct liner including porous material [электронный ресурс] Y. Khaletskiy, Y. Pochkin, A. Igolkin // The 20st International Congress on Sound and Vibration (ICSV 20) July 7 - 11 – Bangkok, Thailand – 2013.

  - ISO 10534-2 – 1998. Acoustics: determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes. Part 2: Transfer  function method.