Аморфный ленточный припой ВПр51 для тонкостенных металлических ЗПК

Столянков Ю.В. к.т.н., Рыльников В.С. к.т.н., Лукин В.И. д.т.н

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ГНЦ РФ, г. Москва

Аннотация:

В докладе приводятся описание особенностей структуры и свойств аморфного ленточного припоя на основе никеля марки ВПр51, предназначенного для пайки тонкостенных элементов конструкций ЗПК из нержавеющих сталей и сплавов на основе никеля. Приводятся рекомендации по обеспечению дозировки припоя, описано явление «усадки» материала припоя в виде аморфной ленты, оценена его эрозионная активность, приведены данные прочностных характеристик паяных соединений.

Ключевые слова:

Металлические ЗПК, тонкостенный элемент, аморфный ленточный припой, пайка.

Abstract:

In the report the description of features of structure and properties of the amorphous tape solder on the basis of the nickel of the VPr51 brand are provided. The solder engineered for the thin-walled elements soldering of sound-absorbing units made from stainless steels and alloys on the basis of nickel. Some recommendations about the solder dosage providing, the solder material in the form of amorphous tape "shrinkage" phenomenon is described, evaluated its erosive activity and strength characteristics of soldered joints are brought in the report.

Keywords:

Sound absorbing unit, thin-walled structural component, amorphous tape solder material, soldering.

Введение

Все возрастающая роль международных авиационных организаций в плане введения ограничений на эксплуатацию летательных аппаратов гражданского назначения с уровнем шумового воздействия, превышающего нормативные требования, ставит новые задачи перед отечественной авиационной отраслью. С точки зрения источников звукового воздействия, возникающего в полете самолетов с реактивной тягой, можно выделить два основных: шум от работы силовой двигательной установки (реактивная струя и вентилятор для дозвуковых реактивных самолетов) и шум от элементов фюзеляжа, крыльев и шасси самолета. По этой причине проблема ограничения звукового воздействия авиационной техники на окружающую среду в плане обеспечения конкурентоспособности отечественной авиационной техники в настоящее время является крайне актуальной.

В настоящее время для решения данной проблемы на уровне частот до 2,5 кГц, которые соответствуют звуковым колебаниям, возникающим при работе рабочего колеса вентилятора, в составе наиболее известного отечественного пассажирского самолета ТУ-154М применяются однослойные или двухслойные звукопоглощающие перфорированные конструкции резонансного типа. Применение таких панелей позволило таким изделиям как Як-42 и Ту-154М выйти на уровень требований главы 3 Международной организации по гражданской авиации (ИКАО). Однако вступившая в силу в 2006 году 4-ая глава ИКАО в части требований по уровню шума на местности, накладывает ограничения на использование изделий отечественной авиационной техники на совершение международных рейсов. В области же повышенных частот (до 6-8 кГц), соответствующих гармоникам второй и третьей степени частот следования лопаток рабочего колеса вентилятора, целесообразно применение диссипативных (рассеивающих) многослойных в том числе сотовых ЗПК, способных работать при высоких (до 600-700 ºС) температурах в горячих трактах авиационных двигателей. В этой связи, в комплексной программе развития гражданской авиации на период до 2015 года была поставлена задача разработки звукопоглощающих конструкций (панелей ЗПК) с диссипативными (рассеивающими) поглощающими характеристиками, предназначенных для эксплуатации в горячих трактах ГТД 4-5 поколения при температуре до 700 ºС до установленного ИКАО уровня.

Материалы и методы

Одним из направлений решения поставленной задачи видится в использовании паяных панелей ЗПК из нержавеющей стали и никелевых сплавов (с рабочей температурой 600-700ºС) с использованием аморфных металлических ленточных припоев на основе никеля. Так как такого рода материалы обладают уникальными физико-химическими свойствами [1-3] (идеальной структурной и химической однородностью, равнотолщинностью, пластичностью при многократном изгибе), это делает их идеальным полуфабрикатом для пайки, прежде всего тонкостенных элементов ЗПК. С другой стороны, кроме агрегатного состояния припоя, его состав должен удовлетворять целому ряду требований (обладать необходимыми физико-химическими свойствами, обеспечивать необходимый уровень смачиваемости, растекаемости, обладать низкой эрозионной активностью по отношению к основному материалу [4]). Такой материал так же должен обладать и соответствующей современному уровню развития промышленного производства способностью к его переделу в аморфное состояние (склонностью к образованию необходимого для обеспечения основных технологических свойств полуфабриката припоя количества аморфной фазы). По этой причине проблема разработки металлических композиций на основе никеля с повышенной склонностью к аморфизации [5], предназначенных для пайки тонкостенных элементов панелей шумоглушения и других конструкций авиационной техники (теплообменники, сотовые конструкции), а также для использования в составе композиционных материалов конструкционного назначения [6] на сегодняшний день является крайне актуальной.

Поставленная техническая задача в части создания низколегированного припоя на основе никеля, с возможностью его получения в виде аморфной ленты, достигается тем, что в состав припоя, содержащий хром, кремний, кобальт, железо, молибден, ниобий, титан и никель, который дополнительно содержит бор и марганец входят так же молибден, ниобий, титан. Введением дополнительных компонентов в сплав (прежде всего бора и марганца) обеспечивается необходимый уровень жаростойкости припоя и паяных соединений на уровне не ниже основного материала. Относительно низкое содержание хрома и молибдена в совокупности с введением бора (с образованием контролируемого количества боридов) позволяет существенно (ниже 1100С) снизить температуру пайки и обеспечить низкую эрозионную активность припоя, и не сказывается на уровне жаростойкости припоя и паяных соединений. Оптимальным (с точки зрения ограничения интервала плавления) сочетанием содержания железа и кобальта достигается уменьшение растворения основного материала, повышение прочности, пластичности и снижение способности к охрупчиванию паяных соединений при хорошем уровне смачиваемости и низкой эрозии основного материала. Введением титана, который является сильным раскислителем сплавов, в совокупности с наличием в сплаве ниобия достигается необходимый уровень жаропрочности с образованием тугоплавких соединений (боридов и силицидов) на их основе, и обеспечивается требуемый уровень температуры пайки. Марганец вводится для обеспечения необходимой смачиваемости и растекаемости припоя по поверхности нержавеющей стали и одновременно снижает температуру плавления, что обеспечивает высокий уровень прочностных характеристик паяных соединений.

Следует сказать, что свойства аморфных металлических материалов за последние более чем четверть века изучены достаточно глубоко [7-9]. Однако в ходе исследования некоторых теплофизических характеристик удалось обнаружить необычное поведение материала припоя на основе никеля ВПр51 при его нагреве с приложением внешнего давления – «усадку», достигающую 30-40% от толщины исходного материала (Рисунок 1).

Рисунок 1 Диаграмма ТМА, показывающая изменение толщины аморфного ленточного материала под воздействием статической нагрузки при нагреве со скоростью 10 К/мин до 650 °С. Синяя линия – производная, характеризует интенсивность протекания процесса при увеличении температуры.

Следует подчеркнуть, что в области температур (430-450 С) происходит резкое изменение толщины ленты припоя (Рисунок 1). Это даёт основание предположить, что «усадка» аморфного ленточного припоя, связана с переходом быстрозакаленного материала в кристаллическое состояние (Рисунки 2 и 3).

х500

Рисунок 2 Образец ленточного припоя ВПр51

х500х1000

Рисунок 3 Тот же самый образец после нагрева до 600 С

Как видно из рисунков выше, отмеченное изменение толщины лент припоев на основе никеля в области температур стеклование-кристаллизация, тесно связанно с морфологией контактной поверхности быстрозакаленных лент (Рисунки 2 и 3). Такого рода поведение материла-припоя может стать одной из причин образования непропаев, особенно при его использовании для пайки многослойных конструкций, при расположении припоя непосредственно в зазоре. Для исключения возможности возникновения неконтролируемых зазоров в паяемой конструкции, в процессе нагрева (и особенно вблизи температуры кристаллизации) необходимо регламентированное приложение внешней нагрузки на собранный пакет для пайки.

Дозировка припоя

Еще одна особенность аморфных лент припоев связана с определением количества материала припоя, вносимого в зазор, или его дозировкой. Оценивая количество припоя по его толщине, измеренной с помощью традиционных инструментов (штангенциркулем или для получения более точных результатов, микрометром), мы зачастую получаем значение, соответствующее максимально выступающим участкам рельефа поверхности быстрозакаленной ленты. Для определения реального количества материала припоя сопоставление полученных результатов с результатами определения толщины при помощи более точного инструмента ее измерения – дилатометра, проведенное с целью более точного учета влияния особенностей рельефа поверхности, показало, что отмечаемый в некоторых случаях недостаток припоя (в местах непропаев), обусловлен неточностью оценки его количества, полученной на основании данных замера толщины микрометром (штангенциркулем). В этом случае ошибка составляет 40-60% (масс.). Более точный метод определения толщины при помощи дилатометра позволяет повысить точность такого рода оценки, однако и в этом случае ошибка достигает 30-50% (масс.). В случае использования данных замера толщины по фотографиям РЭМ излома, «недостаток» материала припоя может все еще достигать 20-30% (масс.).

Как уже было сказано выше, ключевым в вопросе обеспечения точности дозировки припоя в виде аморфных лент, является точность определения его массы на единицу площади, то есть приведенной плотности, учитывающей развитость его поверхности и морфологию дефектов. Логично предположить, что, в связи с увеличением количества дефектов будет и возрастать значение «ошибки массы».

Определение режимов пайки

Оценка свойств припоя производилась на основании изучения особенностей его поведения в контакте с паяемыми материалами: прежде всего с нержавеющей сталью марки 12Х18Н10Т. Здесь крайне важным моментом является определение оптимальных режимов пайки – температуры и времени выдержки, обеспечивающих минимальное эрозионное взаимодействие материала припоя с основным материалом.

Капиллярность припоя, то есть его способность заполнять зазоры малой величины под действием капиллярных сил, проверялась следующим образом. На поверхность пластины их нержавеющей стали укладывалась пластина прямоугольной формы меньшего размера и закреплялась фольгой из нержавеющей стали. Строго контролировался зазор (в свету) между пластинами, который не должен превышать 50±5 мкм. Затем у кромки второй пластины устанавливался пакет аморфного ленточного припоя в количестве, определяемом по толщине ленты припоя с учетом описанных выше рекомендаций по его дозировке. Далее проводилась пайка по выбранному на этапе определения смачиваемости и растекаемости режиму, и изготавливался продольный шлиф, по которому определялась степень заполнения припоем заданного зазора, подтверждалась смачиваемость паяемого материала припоем и степень эрозионного взаимодействия материла припоя с соединяемым материалом (Рисунок 4).

Рисунок 4 Проба на капиллярность припоя ВПр51

При металлографическом исследовании микрошлифов паяных соединений установлено следующее. Степень эрозии материалом припоя ВПр51 не превышает 2-3% (Рисунок 5а и 5б), припой образуем малые углы смачивания (Рисунок 5а), хорошо заполняет капиллярный зазор (Рисунок 7 а-в).

5(а)х100 					5(б)х200

Рисунок 5 Входная (а) и выходная (б) галтели соединения 12Х18Н10Т, паяного припоем ВПр51

Так же установлено, что в паяном шве с зазором 90 мкм (Рисунок 6) образована доэвтектическая структура, имеющая темные включения (углубления) эвтектического характера. Шов состоит из 25-30 мкм прослойки гамма-твердого раствора (около 50%), интерметаллической прослойки (15-20 мкм) и эвтектики (Рисунок 7а), которая по мере уменьшения зазора сначала становится (Рисунок 7б) прерывистой (шов 50 мкм), а затем вырождается. С величины зазора, равной 40 мкм, шов состоит только из гамма твердого раствора (Рисунок 7в).

х200

Рисунок 6 Паяный шов припоем ВПр51 со стороны входной галтели и формированием зазора шириной 90-100 мкм

(а)х500(б)х500(в)х500

Рисунок 7 Микроструктура паяного шва припоем на основе никеля ВПр51

Прочностные характеристики паяных соединений

Для определения механических характеристик (прочности при испытании на срез или сдвиг, образцов из листовых материалов, паянных в нахлестку, и предела прочности, для образцов, изготовленных из прутка и паяных в стык) были использованы определенные в предыдущем параграфе оптимальные режимы пайки. Для образцов из нержавеющей стали для испытания на срез и определения предела прочности, выбран следующий оптимальный режим: температура 1040-1050 С с выдержкой 15-20 мин. Пайка проводилась в вакуумной печи типа СНВ, контроль температуры осуществлялся при помощи вольфрам-рениевой термопары с фиксированием значений на цифровом вольтметре.

При испытании образцов из нержавеющей стали, паянных припоем ВПр51, получены следующие результаты (Таблица 1 и 2).

Таблица 1

Результаты механических испытаний на срез образцов, паянных припоем на основе никеля ВПр51 с охлаждением с печью до 100°С в вакууме

| № образца | Геометрические размеры нахлестки |  | Площадь нахлестки, мм2 | Нагрузка при разрушении, кгс | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, мм | Длина, мм |  |  |  |
| +20ºС, аморфная лента ВПр51 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 9,35 | 0,95 | 8,88 | 502 | 554 (56,53) |
| 1.4 | 9,55 | 0,97 | 9,26 | 539 | 570 (58,2) |
| 1.6 | 9,67 | 0,93 | 8,99 | 469 | 512 (52,2) |
| +600ºС, аморфная лента ВПр51 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 9,55 | 0,97 | 9,26 | 320 | 339 (34,56) |
| 2.3 | 9,8 | 0,93 | 9,11 | 311 | 334 (34,11) |
| 2.5 | 9,7 | 0,95 | 9,23 | 316 | 335 (34,20) |
| 2.7 | 9,8 | 0,94 | 9,21 | 318 | 338 (34,53) |

Таблица 2

Результаты механических испытаний на растяжение образцов, паянных припоем на основе никеля ВПр51 с охлаждением с печью до 100°С в вакууме

| № образца | Диаметр образца, мм | Нагрузка при разрушении, кгс |  | Предел прочности, МПа (кгс/ мм2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +20ºС, аморфная лента ВПр51 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4,96 | 1185 |  |  | 601 (61,3) |
| 1.2 | 4,97 | 1136 |  |  | 574 (58,6) |
| 1.3 | 4,95 | 1168 |  |  | 595 (60,7) |
| +600ºС, аморфная лента ВПр51 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 4,97 |  | 587 |  | 297 (30,3) |
| 1.5 | 4,97 |  | 520 |  | 263 (26,8) |
| 1.6 | 4,97 |  | 602 |  | 304 (31,0) |

Следует отметить, что полученные результаты прочности при испытании на срез и определения предела прочности, находятся на уровне прочности основного материала (нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т) при комнатной температуре. При повышенной температуре прочность паяного соединения составила 75-80% от прочности основного материала, что является допустимым для применения пайки для ненесущих элементов конструкций (сотовых панелей, ЗПК, теплообменников). Предел прочности стали данной марки составляет 510-539 МПа (52-55 кгс/мм2) в отожжённом состоянии при комнатной температуре, и 392 МПа (40 кгс/мм2) при температуре 600°С.

При изучении характера разрушения образцов из нержавеющей стали было установлено наличие пластичного характера с образованием незначительного удлинения образца и разрушением по паяному шву образцов для определения предела прочности (Рисунок 8), и по основному материалу образцов для определения прочности на срез, при минимально допустимой нахлёстке.

Анализ излома образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т после испытания на кратковременную прочность, показал следующее. Образцы для испытания на срез при 20 С, разрушение которых произошло по галтели и поверхности нахлестки, характеризуются пластичным характером разрушения, о чем свидетельствует мелкоямочный рельеф (Рисунок 8).

х500

Рисунок 8 Торцевая поверхность излома по галтели нахлестки образца для испытаний на срез

Выводы и рекомендации

Выявленные особенности материала припоя на основе никеля ВПр51 в виде аморфных лент в области температур стеклования-кристаллизаци, обусловленные процессом перехода из аморфного в кристаллическое состояние, и проявляющиеся в резком (на 40-50%) изменении толщины ленты припоя в процессе ее нагрева, позволили сформулировать рекомендации по регламентированному приложению давления на пакет для пайки многослойной конструкции, особенно в области температуры кристаллизации аморфного припоя.

Показано, что в области температур 370-420 С аморфный припой характеризуются достаточной стабильностью аморфной фазы и способен выдерживать тепловое воздействие в течение длительного времени (180 минут) без существенной потери технологической пластичности.

Определены критерии дозировки припоя в виде аморфных лент ВПр51, обусловленные особенностями профиля контактной поверхности и морфологией расположенных на ней дефектов.

При определении количества припоя в виде аморфных лент при помощи обычных средств измерения толщины (штангенциркуля или микрометра) так называемая «ошибка массы» может достигать 45-55%. Сформулированы рекомендации по обеспечению точности дозировки припоя на основе никеля ВПр51 в виде аморфный ленты.

Определены основные технологические свойства припоя на основе никеля в виде аморфных лент (смачиваемость, растекаемость, капиллярность). Припой ВПр51 в виде аморфных лент позволяет ограничить эрозию основного материала на уровне 3-5%, за счёт снижения температуры пайки до 1040-1080 С. Разработаны режимы пайки образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т аморфным ленточным припоем марки ВПр51, который характеризуется сниженной температурой пайки.

Определены прочностные характеристики паяных соединений. Для образцов из нержавеющей стали прочность на срез составила 510-550 МПа (52-56 кгс/мм2) и 333 МПа (34 кгс/мм2), а предел прочности – 568-600 МПа (58-61 кгс/мм2) и 255-304 (26-31 кгс/мм2) при, соответственно 20 С и 600 С. Определён характер разрушения образцов из нержавеющей стали фрактографическим методом, показавший ямочную структуру поверхности разрушения, характерную для пластичного излома.

Литература

- Физикохимия аморфных (стеклообразных) металлических материалов /Под ред. Ю.К. Ковнеристого. М.: Металлургия. 1987. 328 с.

- Аморфные металлические материалы. М.: Наука. 1984. 158 с.

- Судзуки К., Фудзимори Х., Хасимото К. Аморфные металлы. М.: Металлургия. 1987. 328 с.

- Рыльников В.С. Припои, применяемые для пайки материалов авиационного назначения //Труды ВИАМ. 2013. №8. Ст. 02 (viam-works.ru).

- Столянков Ю.В., Алексашин В.М., Антюфеева Н.В. К вопросу об оценке склонности металлических систем к стеклообразованию //Авиационные материалы и технологии. 2015. (в печати)

- Столянков Ю.В., Антюфеева Н.В., Раскутин А.Е., Каримова С.А. Исследование возможности создания слоистых металлополимерных композиционных материалов с использованием тонколистовых аморфных сплавов //Композиты и наноструктуры. №1. 2014. Том 6. С. 25-31.

- Ковнеристый Ю.К., Осипов Э.К., Трофимова Е.А. Физико-химические основы создания аморфных металлических сплавов. М.: Наука. 1983. 145 с.

- Аморфные металлические сплавы: Пер. с англ.; Под ред. Ф.Е. Люборского. М.: Металлургия. 1987. 584 с.

- Полк Д.Е., Гиссен Б.К. Металлические стекла: Пер. с англ. М.: Металлургия. 1984. С. 12–39.