Квалификация композиционных материалов для использования в авиации при применении безавтоклавных технологий

Гринев М.А; Зимнюков И.А.

ОАО «Авиадвигатель

В конструкции мотогондолы двигательной установки ПД-14 доля узлов из ПКМ составляет около 60%. Высокий процент использования композитов обусловлен в первую очередь необходимостью снижения массы изделия. Другое, не менее важное требование, продиктованное рынком, - минимальная себестоимость изготовления. Процесс автоклавного формования является дорогостоящим процессом как с точки зрения стоимости оборудования, так и с точки зрения энергозатрат для изготовления деталей. Стоимость одного пуска автоклава  составляет 1,5…2 тысячи долларов. Поэтому вопрос минимизации использования автоклавных режимов является актуальным с точки зрения экономики.

Узлы двигателя и мотогондолы ПД-14 можно разделить на несколько групп: нагруженные корпусные узлы, обтекатели и звукопоглощающие панели, силовые шпангоуты, лопатки спрямляющего аппарата, решетка реверса.

Воздухозаборник

Створки капота

Корпус передний

Реверсивное устройство

Панели обшивки газогенератора

Рисунок 1. Узлы с применением ПКМ двигательной установки ПД-14

Необходимо отметить, что полный отказ от применения автоклава при изготовлении несущих нагруженных узлов на сегодняшний день невозможен. Избыточное давление хорошо уплотняет препрег, что дает низкую пористость пластика и высокие физико-механические характеристики с минимальным разбросом, а также высокую точность размеров изготавливаемых изделий. И основная масса деталей и узлов ПД-14 изготавливается все-таки с использованием автоклава. Однако присутствует ряд деталей, при изготовлении которых возможно исключить автоклавный режим.

Например, тонкостенные слабонагруженные обтекатели. Их толщина составляет 1,5…2 мм, а условия работы - только обтекание воздухом. Такие детали рационально изготавливать вакуумным способом без использования автоклава. Небольшие толщины хорошо проформовываются, а физико-механические характеристики и пористость материала близки к паспортным. Это иллюстрируют данные ОАО «УНИИКМ», полученные при изготовлении двух видов обтекателей и панелей реверса из углепластика ВКУ-39.

|  | σраст, МПа | σсж, МПа | σизг, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования ТУ при вакуумном формовании | 700 | 550 | 700 |
| Значения полученные в ОАО «УНИИКМ» | 909 | 744 | 954 |

Принципиально другая технология применена для изготовления силового шпангоута реверса – технология RTM. Данная технология заведомо не подразумевает использование автоклава. Выбор технологии RTM для изготовления данной детали выбран не случайно. Деталь имеет достаточно сложную геометрию, две точных посадочных поверхности и размер в поперечнике около 2000 мм. Ее изготовление из препрега крайне трудоемко. Кроме этого, препреговая технология подразумевает механическую обработку присоединительных поверхностей и, как следствие, дополнительную оснастку и карусельный станок. Использование технологии RTM в данном случае позволяет получить деталь «от оснастки».

Рисунок 2. Элемент силового шпангоута реверса ПД-14 из углепластика, изготовленный по технологии RTM.

Еще один пример – это лопатка спрямляющего аппарата, которая  на данный момент находится в стадии отработки технологии изготовления. Отрабатываются две конструктивно-технологической схемы изготовления: из препрега с использованием автоклава и технология RTM. Для изготовления пригодны обе технологии, дающие удовлетворительные механические характеристики материала. Однако окончательный выбор будет сделан по критериям экономики. Ведь себестоимость изготовления детали в условиях серийного производства не должна превышать себестоимость алюминиевого аналога – порядка 500 долларов.

Для изготовления решеток реверсивного устройства применена технология, основанная на «мокрой» укладке углеродного волокна в специальную резино-металлическую матрицу с последующим отверждением в печи. Волокно укладывается вручную на специальном стапеле. Уплотнение материала производится термокомпрессионным методом при помощи резиновых вкладышей. Также, как и в случае с технологией RTM, материал в данном случае существует только совместно с деталью

Рисунок 3.  Решетка реверсивного устройства ПД-14 из углепластика.

На сегодняшний день существует определённая сложность при применении безавтоклавных технологий, связанная с нормативной базой. Согласно Руководству 23-29М и Руководству 33-ВД, для допуска материала к использованию в изделиях авиационной техники должна быть проведена общая и специальная квалификация композиционного материала. При этом в рамках общей квалификации  необходимо иметь следующие документы:

- паспорт;

- технические условия на поставку материала;

- технологическую инструкцию на изготовление пластика.

Физико-механические и физико-химические характеристики при этом получают на элементарных образцах и свойства носят справочный характер. Расчетные характеристики материала в конструкции получают в рамках специальной квалификации при испытании элементов конструкций и образцов укладок.

Если говорить об изделиях из препрегов – все более-менее ясно. В этом случае материал можно зафиксировать без привязки к конкретному изделию. Чего не скажешь про технологии RTM и выкладки волокна. Здесь материала нет в принципе - сразу изделие. Разработчики изделий для квалификации подобных материал-конструкций на сегодняшний день используют нормативные подходы собственной разработки.

В этой связи необходимо в Руководстве 23-29М и Руководстве 33-ВД формирование отдельного раздела, закрепляющего процедуры использования технологии RTM, инфузии и прочих аналогичных безавтоклавных технологий. ОАО «Авиадвигатель» со своей стороны предлагает следующий подход:

1. Фиксация компонентов выполняется посредством Технических условий на наполнитель, Технических условий на связующее, Технологической инструкции на режимы использования связующего.

2. Фиксация материала в изделии выполняется посредством Технологической инструкции на изготовление изделия. Данный документ является составной частью конструкторской документации Разработчика изделия. При этом, в документе должен присутствовать специальный раздел по технологии изготовления образцов-свидетелей.

3.  Паспорт в его «классическом» понятии должен быть видоизменен.  Бо’льшая часть исследований стойкости материалов к внешним воздействующим факторам должна выполняться при разработке связующего. Количество определяемых физико-механических характеристик должно быть минимальным, а их более масштабное исследование проведено в рамках специальной квалификации с привязкой к конкретной технологии изготовления узла. Кроме этого, в рамках паспортизации должны быть выполнены исследования применительно к типам наполнителей, а не только к конкретным маркам. Это позволит сделать процесс проектирования более гибким без ущерба качеству и безопасности.