629.78.002.3

Изготовление интегральных оболочных конструкций из полимерных композиционных материалов по вытравляемым оправкам

Тайгин В.Б.; Болгов В.В.; Грудинин Г.Н.

taygin@iss-reshetnev.ru

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»,  г. Железногорск, Россия

Аннотация:

Рассмотрен способ формования деталей из ПКМ по вытравляемым оправкам. Приведена технология изготовления. Представлены результаты по отработке технологии – выбор связующего, режим формования, особенности оправок. Представлены конструкции разработки АО «ИСС», изготавливаемые по новой технологии.

Ключевые слова:

полимерные композиционные материалы,  связующее, способы формования, предварительная полимеризация, вытравляемая оснастка, интегральные конструкции, элементы антенно-фидерных систем.

Abstract:

Reviewed a method forming details from PCM by etching mandrel. Shows the technology of manufacturing details. Presented results of developing the technology - the choice of resin, regime forming, mandrels features. Presented constructions development of JSC "ISS", produced by the new technology.

Keywords:

polymer composite materials, resin, molding methods, prepolymerization, etching mandrel, integral construction, elements of antenna feeder systems.

Введение

Приоритетной задачей при проектировании космических аппаратов (КА) является обеспечение высокой жесткости и прочности, разрабатываемых конструкции при наименьшей ее массе. Наибольшие требования по жесткости и стабильности размеров предъявляются к зеркальным антеннам КА, поэтому при их разработке необходимо использовать материалы с высокими удельными механическими характеристиками и малым коэффициентом линейного температурного расширения (КЛТР). Этим требованиям соответствуют полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе высокомодульных углеродных волокон.

Основным направлением в создании высокоэффективных конструкций является оптимизация распределения удельной прочности, жесткости материала по объему детали или конструкции в соответствии с полем действующих нагрузок. Эта задача решается либо рациональным распределением изотропного материала, либо регулированием жесткости, прочности и деформативности материала по объему изделия. Именно такими материалами, упруго-механические характеристики которых можно регулировать в широких пределах, в том числе и по телу конструкции, являются полимерные композиционные материалы (ПКМ) [1].

ПКМ получили широкое распространение в составе конструкций различных элементов антенно-фидерных систем (АФС) производства АО «ИСС». Из ПКМ изготавливают такие элементы АФС, как рефлекторы, опоры офсетных антенн, штанги, спицы, рупоры, силовые каркасы и т.д.

С повышением требований по точностям изготовления элементов антенн и их юстировке, и при использовании существующих технологий изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ) из ПКМ (намотка, прямое прессование, термовакуумное формование), снижались возможности изготовления интегральных конструкций из ПКМ сложной пространственной формы. Для решения данной проблемы необходимо было разработать и внедрить в производство новую технологию, соответствующую предъявляемым к ДСЕ из ПКМ требованиям.

Возможность изготовления той или иной детали из ПКМ зависит от ее формы, которая определяет возможность извлечения оправки для формования из этой детали.  Изготовление элементов с замкнутым профилем с изгибами по длине, с полузакрытыми полостями, с переменным сечением невозможно по традиционной технологии, так как невозможно извлечь оправку. Вот почему в АО «ИСС» развитие получила технология изготовления деталей из ПКМ по вытравляемым оправкам.

Стоит отметить, что ДСЕ из ПКМ сложной пространственной формы можно изготавливать не только по вытравляемым оправкам, но и по оправкам другого типа, к примеру, по разборным, по выплавляемым или вымываемым. Разборные оправки имеют сложную конструкцию, и не всегда возможно извлечь все составные части оправки из готовой детали [2]. Выплавляемые оправки невозможно использовать для формования деталей из ПКМ ввиду, того что процесс формования является термовакуумным при температурах более 150°С, дополнительный нагрев на большие температуры для удаления металлической оснастки не желателен. Вымываемые оснастки не удобны в работе, ввиду своей малой механической прочности, и не возможности обеспечения точных размеров.

Технология изготовления  деталей из ПКМ по вытравляемым оправкам

По возможности целесообразно объединять и соединять детали в единое целое, тем самым повышая жесткость конструкции, конструкции такого типа называются интегральными.

Для изготовления сложных интегральных конструкций из ПКМ подходит способ формования по вытравляемым оправкам.

Способ включает следующие стадии:

- изготовление полой оправки с наружной формообразующей поверхностью предполагаемого изделия;

- укладку на нее препрега углеродного волокна;

- создание внешнего давления на препрег;

- полимеризацию;

- механическую обработку (при необходимости);

- удаление оправки путем химического травления.

Оправка, вытравляемая после формования изделия из ПКМ, изготавливается из алюминиевых сплавов, ввиду относительно малой стоимости материала, его легкой механической обработки и химической нестойкости к растворам щелочей. Алюминий – амфотерный металл, легко реагирующий со щелочами.

Для уменьшения времени вытравливания алюминия в растворе щелочей, оправка по возможности должна быть полой. Оправка для элементов конструкций замкнутого профиля изготавливается механической обработкой на станках с ЧПУ из нескольких деталей, это может быть, к примеру, как и две детали (корпус и крышка), так и большее количество деталей, между собой детали соединяются штифтами, винтами из того же металла и адгезионными растворимыми материалами. Для интегральных конструкций со сложным пространственным расположением элементов, типа рамных и ферменных конструкций, оснастку целесообразно изготавливать из алюминиевых труб различного сечения, соединенных при помощи сварки. В узлах, где угол между стержнями <90° устанавливают накладки, отформованные из листового металла, которые образуют плавный переход для последующей выкладки препрега. Места резких переходов поверхности являются зонами концентрации высоких напряжений, где может происходить расслоение и растрескивание материала, в конструкциях следует избегать таких мест и предусматривать переходные участки со закруглениями.

Технология изготовления по вытравляемым оправкам позволяет до проведения формования деталей устанавливать в них необходимые закладные элементы, любой формы и габаритов. Закладным элементы, интегрируемые в конструкцию, должны быть изготовлены из материалов химически стойких к щелочам, к примеру, это могут быть закладные элементы из титановых сплавов. Титановые сплавы так же обладают невысоким КЛТР. Для однозначной установки закладных элементов в оправки их необходимо устанавливать по прессовой посадке. Закладные элементы можно использовать, как и с уже необходимыми отверстиями и размерами, так и с последующей их механической обработкой после формования ДСЕ.

Изготовление изделий из ПКМ по вытравляемым оправкам проводится, как правило, по препреговой технологии. В качестве матрицы для пропитки наполнителя препрега необходимо использовать связующие химически стойкие к травлению. Сложноэфирные группы легко гидролизуются щелочами, вследствие чего неустойчивость полиэфирных смол к щелочам является их принципиальным недостатком. Увеличение углеродного скелета исходного гликоля приводит к уменьшению доли эфирных связей в смоле [3].

Ввиду отсутствия специально разработанных химически стойких к щелочам связующих, предназначенных для изготовления деталей по вытравляемым оправкам, были проведены испытания образцов с использованием в качестве матрицы различных термореактивных эпоксидных связующих. Целью испытаний был подбор наиболее подходящего связующего.

Эпоксидные смолы являются важнейшим классом реактопластов, широко применяемым от бытовых клеевых композиций до конструкционных ПКМ [4].

Эксперимент проводился для двух связующих:

- связующее ЭХД-МД ТУ В3-734-2013, представляющее собой продукт совмещения эпоксидной смолы ЭХД с отвердителем - 5% расплавом стабилизатора СО-3 в алифатической эпоксидной смоле ДЭГ-1 [5];

- связующее ЭНФБ ТУ 1-596-36-2005, представляющее собой раствор эпоксидных и фенолоформальдегидных смол в спирто-ацетоновой смеси [6].

Связующее ЭХД-МД в соответствии с ТУ предназначено для изготовления методами «мокрой» намотки, пропитки и давлением деталей из ПКМ. Связующее ЭНФБ в соответствии с ТУ предназначено для пропитки наполнителей и получения на их основе композитов.

Отработка связующих проводилась на одинаковых плоских образцах, в качестве наполнителя использовалась углеродная ткань 3198 производства Порше Индастриз (Porcher Industries, Франция). Отформованные пластины были опущены в раствор гидроокиси натрия на 24 часа. После истечения времени пластины были извлечены из раствора щелочи, промыты, просушены и осмотрены. Образец со связующим ЭХД-МД потерял большую часть матрицы, образец не соответствовал размерам, форме и массе до травления. Связующее ЭХД-МД практически полностью было растворено в щелочи. В тоже время, размеры форма и масса образца со связующим ЭНФБ остались неизменными. После проведения экспериментов было принято решение о дальнейшем использовании в качестве матрицы композита связующего ЭНФБ ТУ 1-596-36-2005.

По заказу АО «ИСС» в ООО КПП «Сириус» ведется разработка связующих специально предназначенных для изготовления деталей из ПКМ стойких к химическому травлению.

По результатам изготовления первых деталей из ПКМ по вытравляемым оправкам была выявлена проблема с формованием деталей: после проведения полимеризации по режимам в соответствии с ТУ в деталях образовывались недопустимые дефекты, а именно трещины, расслоения материала. Дефекты были вызваны значительной разницей КЛТР материала оправки и детали, для сравнения КЛТР алюминия составляет – 22∙10-6 °С-1, КЛТР углепластика в среднем – от минус 1,5∙10-6 до +1,5∙10-6 °С-1.

Для исключения дефектов на деталях после формования была принято решение провести на образцах отработку полимеризации по режимам отличным от ТУ с меньшими температурами предварительной полимеризации и с последующей полимеризацией после удаления оправки по режимам ТУ. Давление формования на композит при вторичной полимеризации отсутствовало. Было определено влияние предварительной полимеризации и вытравливания оправки на физико-механические свойства углепластика.

Образцы изготавливались из препрега на основе ткани углеродной 3198 и связующего ЭНФБ ТУ 1-596-36-2005, размеры образцов в соответствии с ГОСТ. На образцах с различным режимом формования были определены: пределы прочности и модули упругости при изгибе при нормальной температуре и при +120°С; пределы прочности и модули упругости при сдвиге при нормальной температуре и при 120°С; плотность и пористость. При предварительной полимеризации максимальная температура была снижена до +120°С вместо +190°С (в соответствии с ТУ на углепластик).

Образцы, изготовленные с предварительной полимеризацией, имели ничтожно малое расхождение по физико-механическим свойствам с образцами, изготовленными по высокотемпературному режиму. Термическое формование изделий из ПКМ изготавливаемых по вытравляемым оснасткам рекомендуется проводить с предварительной полимеризацией.

Конструкции из ПКМ изготовленные по вытравляемым оснасткам

Рассмотрим несколько примеров изготовления деталей по предлагаемой технологии в АО «ИСС».

1. Опоры, основания зеркальных антенн

На рисунке 1 изображена зеркальная офсетная антенна. Опора антенны – 3 представляет собой интегральную оболочку из ПКМ, имеющую замкнутое прямоугольное сечение и изогнутую форму, адаптированную для закрепления на ней рефлектора – 2, облучателя – 1 и установку на КА. На рисунке 2 представлена опора после предварительной полимеризации до проведения вытравливания.

Рисунок 2 – Отформованная опора с оправкой

Рисунок 1 – Офсетная антенна.

1 – опора, 2 – рефлектор, 3 – облучатель.

Фотография готовой опоры представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Опора зеркальной антенны.

Формование оболочки осуществляется в два этапа. Вначале, происходит предварительная полимеризация на оправке, при которой обеспечивается вакуумное давление, но температура и время выдержки меньше полной полимеризации связующего. После чего выполняется механическая обработка на оправке: выполняются отверстия сквозь ПКМ и оправку, таким образом, вскрывается внутренняя полость оправки, для проникания в нее раствора при травлении. После травления проводят сушку и окончательную полимеризацию.

Опоры такой конструкции можно использовать в составе зеркальных офсетных антенн при небольшом рефлекторе и фокусе антенны.

На рисунке 4 показано основание для симметричной зеркальной антенны. На рисунке 5 показана опора для контррефлектора той же антенны.

Рисунок 5 – Опора контррефлектора

Рисунок 4 – Основание зеркальной антенны

На рисунке 6 показана оснастка для формования опоры контррефлектора по технологии вытравливания оснастки.

Рисунок 6 – Оснастка для формования опоры

2. Конструкции типа рам и ферм

На рисунке 7 показан процесс изготовления другой детали по предлагаемой технологии. Это стойка ферменной конструкции для установки датчиков системы ориентации КА.

Рисунок 7 – Процесс изготовления фермы из ПКМ.

Отличительной особенностью этой детали является сложное пространственное расположение ее элементов (стержней и узлов). Поэтому невозможно использовать вакуумную опрессовку при формовании. При изготовлении использован термокомперссионный способ формования, основанный на температурном расширении резины. При таком способе поверх препрега укладывается формующая многослойная оболочка по следующей схеме: 1) фторопластовая разделительная пленка, 2) первый слой «сырой» резины, 3) цулаги, 4) второй слой «сырой» резины, 5) стеклоткань. Такая оболочка в процессе формования обеспечивает достаточное давление на препрег, для получения качественного ПКМ.  Процесс формования также состоит из двух этапов: предварительная полимеризация на оправке и окончательная без оправки. На рисунке 8 показана готовая ферменная конструкция.

Рисунок 8 – Ферменная конструкция из ПКМ.

Рассматриваемая технология формования ДСЕ из ПКМ пригодна для изготовления интегральных ферменных конструкций различных габаритов, сечений труб и формы. Данные конструкции могут найти широкое распространение в составе КА, вплоть до формования таким образом силового каркаса КА.

Также по технологии вытравливания оснастки можно изготавливать штанги для зеркальных антенн со сложным интерфейсом. Классическая конструкция таких штанг представляет собой сборную конструкцию из фитингов и труб, данная конструкция обладает рядом недостатков, один из них — это не высокая жесткость. Новая технология позволяет изготавливать штанги для антенн любой формы и габаритов. В АО «ИСС» произведены штанги с габаритами до 2,5х4 м.

На рисунке 9 представлена модель рефлектора в сборе офсетной антенны со сложным интерфейсом с штангой, изготавливаемой по вышеописанной технологии.

Рисунок 8 – Рефлектор в сборе

3. Рупорные антенны

Еще один тип деталей, изготавливаемых по вытравляемым оправкам, представлен на рис. 9а-9в. Это гофрированный рупорный излучатель, используемый в антеннах КА. Традиционно такие рупоры изготавливаются путем механической обработки из металла. Металлические рупоры имеют высокую массу (до 20 кг.), что делает проблематичным их установку в антенну и на КА. Рупор из ПКМ имеет массу в 2,5 раза меньше по сравнению с металлическим.

а)

в)

б)

Рисунок 9 –Гофрированный рупор из ПКМ.

а) рупор на оправке: 1 – ПКМ, 2 – оправка, б), в) – фотографии опытного образца.

Изготавливается рупор на специальной оправке повторяющей внутреннюю геометрию рупора. В проточки на оправке методом автоматизированной намотки укладывается углеродное волокно пропитанное связующим, при этом обеспечивается натяжение волокна необходимое для его опрессовки. После заполнения всех проточек укладывают материал оболочки, в данном случае ткань из углеродного волокна. Затем материал ребер и оболочки проходит совместную предварительную полимеризацию под вакуумным либо автоклавным давлением. Производится механическая обработка торцов оболочки на оправке, затем оправка удалятся методом химического травления, после чего проводится окончательная полимеризация.

4. Трубы из ПКМ с механической заделкой законцовок

Технология изготовления деталей из ПКМ по вытравляемым оправкам позволяет изготавливать трубы с механической заделкой законцовок, полученной в процессе формования.

Традиционно законцовки фиксируются в трубе клеевым соединением, следовательно, прочность соединения сводилась к прочности клея. Новая технология позволяет устанавливать законцовки во внутрь труб на этапе подготовки к выкладке или намотки препрега. Конструкция законцовок обеспечивает их неизменное положение. Заделка обеспечивает высокую прочность на уровне прочности трубы и выше.

Изготовление труб с законцовками по технологии вытравливания оснастки позволяет создавать простую и дешевую оправку – из алюминиевых профилей.

На рисунке 10 показана модели трубы с законцовкой классического исполнения и нового.

Рисунок 10 – Трубы из ПКМ с законцовками

Выводы

Разработана и внедрена в производство в АО «ИСС» новая технология изготовления деталей из ПКМ – изготовление по вытравляемой оснастке. В работе рассмотрены аспекты изготовления ДСЕ – особенности связующих, предварительная полимеризация, проектирование оснастки.

Технология предполагает использование химически стойкого к растворам щелочей связующего, обладающее либо не высокой температурой полимеризации, либо отверждаемое без нагрева. В настоящее время отработаны режимы формования с предварительной полимеризацией.

Метод формования деталей из ПКМ по вытравляемым оснасткам экономически целесообразен при единичном и мелкосерийном производстве.

Новый способ формования деталей из ПКМ позволяет создавать сложные пространственные интегральные конструкции для КА, в том числе различные элементы чувствительных АФС.

В работе освещены конструкции, которые представляют собой монолитные изделия из ПКМ, без дополнительных соединений. Отсутствие элементов соединения позволяет снизить массу конструкции и достигнуть высоких механических характеристик, что подтверждается расчетами и испытаниями.

Литература

1. Комков, М.А. Технология намотки композитных конструкций ракет и средств поражения / М.А. Комков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 431 с.

2. Справочник по композиционным материалам: В 2 кн. Кн. 1 / Под ред. Дж. Любина; Пер. с англ. А.Б. Геллера, М.М. Гельмонта. – М.: Машиностроение, 1988. – 448 с.

3. Справочник по композиционным материалам: В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. Дж. Любина; Пер. с англ. А.Б. Геллера. – М.: Машиностроение, 1988. – 584 с.

4. Связующие для полимерных композиционных материалов: учебное пособие / А.Ю. Алентьев, М.Ю. Яблокова / под ред. А.Ю. Алентьева. – М.: Изд-во МГУ им. М.В.Ломоносова, 2010. – 69 с.

5. Связующие эпоксидные марок ЭХД-МД, ЭХД-МК: Технические условия В3-734-2013 / 2013 . – 18 с.

6. Связующее ЭНФБ: Технические условия 1-596-36-2005 / 2005. –  26 с.