Свойства прессованного полиимидного материала для эксплуатации в экстремальных условиях

Степанов А. В., Федотенко В. В., Лебедев С. Р., Семенов А. А.

ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега»

Современное развитие науки и техники требует создания новых полимерных материалов с уникальным комплексом свойств, позволяющим создавать высокотехнологичные изделия конструкционного назначения, сохраняющие работоспособность в экстремальных условиях эксплуатации.

В нашей стране при изготовлении термоустойчивых изделий радиотехнического назначения наибольшее распространение получили полимерные композиционные материалы на основе полиимидов, фторопластов и кремнийорганических смол. Наиболее высокими конструкционными свойствами обладают композиционные материалы и изделия на основе полиимидных матриц.

Для изготовления радиопрозрачных изделий конструкционного назначения наибольший интерес по своим свойствам представляет полиимидный прессовочный материал ПИ-ПР-20 производства ОАО «Институт пластмасс».

В настоящее время полиимидный пресс-материал ПИ-ПР-20, в основном, применяется в качестве теплостойкой полимерной матрицы для изготовления методом прямого прессования изделий антифрикционного, электроизоляционного и др. назначения, которые могут длительно эксплуатироваться при экстремальных температурах (от минус 270 до плюс 300 ºС) на воздухе, в вакууме, в инертной среде, в агрессивных средах, а также в условиях радиационного облучения.

Путем подбора различных добавок и модификаторов, а также варьируя температурными режимами прямого прессования, получали материалы, обладающие высокими прочностными и радиотехническими характеристиками в экстремальных условиях.

В результате проведенных работ по изготовлению изделий радиотехнического назначения методом прямого прессования из рецептур на основе полиимидного пресс-материала марки ПИ-ПР-20 были получены и испытаны образцы при различных условиях, в том числе экстремальных.

В процессе исследований были проведены следующие работы:

- изготовлены экспериментальные образцы и изделия на основе модифицированного полиимидного пресс-материала ПИ-ПР-20;

- проведены исследования физико-механических свойств экспериментальных образцов при температурах до плюс 300 0С с определением значений модуля упругости при растяжении и изгибе, прочности при разрыве, относительного удлинения при разрыве, изгибающего напряжения и прогиба в момент разрушения;

- проведены испытания экспериментальных образцов материала на стойкость к аэродинамическому потоку при температурах до 1000 0С и при скорости воздействия до 2000 м/с;

- проведены испытания экспериментальных образцов материала на стойкость к ионизирующему излучению;

- проведены испытания экспериментальных образцов материала на стойкость к средствам специальной обработки; к ускоренному климатическому старению; на биостойкость и стойкость к грызунам;

- определено влияние на диэлектрические характеристики материала (ɛ, tgδ) воздействие вышеперечисленных факторов.

Результаты исследований показали, что изделия из полиимидного пресс-материала на основе порошка марки ПИ-ПР-20 сохраняют в условиях экстремальных внешних воздействующих факторов высокий уровень деформационно-прочностных свойств и не претерпевают видимых изменений в области температур от минус 50 до плюс 300 ºС, а также при этом сохраняют свои диэлектрические показатели.