Объёмные плетеные и тканые преформы, используемые при изготовлении полимерных композиционных материалов

Донецкий К.И.1, к.х.н.; Раскутин А.Е.1, к.т.н.; Хилов П.А.2; Лукьяненко Ю.В.3; Белинис П.Г.3, к.т.н.; Коротыгин А.А.4

1 ФГУП «ВИАМ», г. Москва;

2 КНИТУ КАИ, г. Казань;

3 ООО НПТП «Текстор»,  г. Казань;

4 ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

Аннотация:

В настоящее время технология безавтоклавного изготовления ПКМ с использованием как плетёных так и тканых объёмных преформ, освоено рядом зарубежных компаний, и находит применение в аэрокосмическом машиностроении. Такие ПКМ характеризуются значительным сопротивлением к расслаиванию, высокими усталостные показателями, высокой прочностью в зоне концентраторов напряжений. Использование объёмных преформ позволяет упростить проблему соединений в сборных конструкциях, обеспечить возможность автоматизации производства.

Ключевые слова:

Композиционные материалы, объёмно-армирующие преформы, безавтоклавные методы формования, плетение, 3D-ткачество.

Современный рынок композиционных материалов ставит перед разработчиками и производителями изделий из высокотехнологичных материалов целый ряд сложных задач, которые определяются не только особенностями конструкции изделия и технологией его изготовления, но и необходимостью обеспечения ряда специфических свойств, таких как точное соответствие производимого изделия заданной внешней форме, устойчивостью к деформационным разнонаправленным нагрузкам, изотропность или, наоборот, при необходимости, градиентность свойств, снижение массы конструкций при сохранении высоких эксплуатационных свойств.

Одним из путей решения данной задачи является применение новых полимерных композиционных материалов в элементах конструкций, что в свою очередь требует как разработки новых материалов и технологий, так и сокращения трудоемкости технологических процессов, их автоматизации и роботизации.

В последние десятилетия, одновременно с разработкой новых, высокопрочных волокон, активно развивались и новые текстильные технологии, что в свою очередь привело к появлению новых армирующих систем и позволило применять в производстве ПКМ объёмные преформы, создаваемые как способом плетения, так и ткачества. Изготовление конструкций сложного профиля стандартными технологиями становится проблемным  по причине сложности раскроя заготовок препрегов и необходимости применения ручной выкладки в зонах сложных переходов. Одним из вариантов решения данной проблемы является использование объёмных армирующих преформ, которые характеризуются высокой подвижностью нитей и способны создавать криволинейные поверхности сложной формы [1].

Технология изготовления ПКМ с помощью объёмно-армирующих преформ имеет такие значительные преимущества, как сокращение цикла изготовления сложнопрофильных деталей, снижение производственных расходов за счет механизации процесса и уменьшения доли ручного труда, возможность применения в серийном производстве. Технология позволяет за один технологический цикл формования получать готовые детали без применения дополнительных приспособлений для намотки или выкладки материала.

Так как именно армирующий элемент является основным компонентом, определяющим механические свойства изделия из ПКМ, важную роль играет как материал преформы, так и ориентация её структуры в пространстве. Преимущество использования именно объёмно-армирующих преформ состоит и в том, что технология их изготовления позволяет за одну операцию получать изделие с заданными параметрами (длина, ширина, толщина). Это обеспечивает получение материалов, характеризующихся повышенными механическими свойствами, а также разнообразием геометрических форм и стабильностью размеров. ПКМ на основе объёмно-армирующих преформ обладают такими физико-механическими характеристиками, как значительное сопротивление к расслаиванию, повышенным сопротивлением к повреждениям, улучшенным сопротивлением к удару, высокими усталостные показателями, высокой прочностью вблизи отверстий и крепёжных элементов. [2,3] Как уже упоминалось выше, существуют два основных способа создания объемно-армирующих преформ с использованием технологий текстильных производств: ткачество и плетение. Для реализации этих возможностей и создания современных материалов, обладающих спектром новых и даже уникальных свойств, необходима совместная работа специалистов по технологии и проектированию текстильных материалов, по технологии практического изготовления текстильных изделий, специалистов в области изготовления непосредственно ПКМ, проектировщиков и конструкторов изделий.

Плетёные преформы представляют собой полуфабрикат в виде «мягкого рукава», ткани или многослойной оплётки оправки, при необходимости - переменного диаметра. Материал для изготовления такой преформы может быть разным: углеродное волокно, стекловолокно или, при необходимости, волокно природного происхождения.

Рис. 1  Изготовление плетёных преформ, рукава (лента), или многослойной оплётки  с использованием специализированной оснастки (Herzog Maschinenfabrik; Niederrhein University of Applied Sciences, Mönchengladbach, Dept. of Textile and Clothing Technology).

На рисунке 1 показан сам принцип изготовления плетёных преформ. Оборудование позволяет выпускать как преформы в виде рукава, так и преформы в виде ленты (ткани), замыкая или размыкая линию движения веретён. Расположенная отдельно вытяжная машина с установленной скоростью наматывает на приёмный барабан готовую продукцию. Изготовление же объёмной оплётки и многослойных преформ несколько отличается. В данном случае дополнительно требуется устройство, позволяющее многократно проводить оплетаемую оснастку через плетельную машину. Обычно для этого используется программируемый робот, но встречаются и иные технологические решения.

Существуют две основные схемы армирования, применяемые при изготовлении плетёных преформ, биаксиальная и триаксиальная (рис. 2). Угол армирования плетёной преформы напрямую влияет на будущие свойства ПКМ, изготовленного на основе этого материала. Варьируя его, можно получать те или иные свойства, которые необходимы в конкретной конструкции, в зависимости от вида нагрузки – кручение, сдвиг, сжатие или сложные комбинации этих нагрузок. С увеличением угла плетения уменьшаются прочность и модуль при растяжении и при сжатии в приложения нагрузки в нулевом направлении, в то же время, при приложении нагрузки в направлении 900 наблюдается увеличение прочности и модуля упругости при растяжении и сжатии. Это позволяет изготавливать преформу, схема армирования которой оптимально адаптирована к виду нагрузки будущей конструкции [4,5].

Рис. 2. Схемы армирования плетёных преформ.

Варианты формирования заготовок (рис. 3) из преформ могут быть самыми разнообразными. Как уже ранее говорилось, плетёные преформы обладают высокой подвижностью нитей и способны создавать криволинейные поверхности сложной формы, путём лёгкой деформации в необходимый потребителю профиль, такой как швеллер, J-образный профиль, Т- и Z- образный или иной другой. В преформу-рукав можно вставить необходимую оправку и затем изготовить требуемую деталь методами RTM, VaRTM, VARI, SCRIMP и др.

Рис.3. Варианты формирования конструктивных элементов из плетёной преформы – рукава (Niederrhein University of Applied Sciences, Mönchengladbach, Dept. of Textile and Clothing Technology).

За рубежом, в настоящее время использование технологии плетения широко освоено компаниями SGL Group (Германия), Eurocarbon (Нидерланды), SILTEX (Германия), A&P Technology (США) и другими для изготовлении преформ, используемых для производства стрингеров, шпангоутов, несущих конструкций самолётов, лопастей винтов, элементов фюзеляжа и шасси, направляющих лопаток и корпусов вентилятора авиадвигателя.

Основные потребители плетёных преформ за рубежом – лидеры авиастроения, такие как General Electric Aircraft Engines, Snecma, Boeing (рис.4), Airbus.

Рис. 4  Комплекс по производству шпангоутов EADS (Германия)

Здесь данная технология используется при производстве элементов мотогондолы, лонжеронов, шпангоутов, лопастей винтов, различных корпусных элементов и многого другого. В ракетостроении освоено производство корпусов ракет (рис. 5), в машиностроении –  опорные элементы крыши и бамперов, колёсные диски (BMW и Mercedes), топливные баки и баллоны высокого давления. В разработке находятся технологии производства автомобильных рам и прицепов, в строительстве перспективно использование плетёных преформ в конструкциях мостов, шпунтов, опор линий электропередач и освещения.

Рис. 5 Применение плетёных преформ при изготовлении фюзеляжа ракет (компания Fiber Innovations).

Несмотря на видимые преимущества, в нашей стране технологии безавтоклавного изготовления ПКМ с применением плетёных преформ только развивается и широкого развития в настоящее времени не получили. Ряд попыток освоения этой технологии в последние годы привёл к изготовления ряда опытных образцов, таких как трубчатые элементы рам, элементы конструкций космических абсерваторий и спутников, валы привода, арочные элементы мостов и строительные шпунты (рис. 6).

Рис. 6 Образцы изделий с плетеной армирющей основой изготовленных в КНИТУ-КАИ (Россия).

Таким образом, технология плетения позволяет получать за одну операцию преформы для изделий с заданными параметрами (длина, ширина, толщина); изготавливать материалы с разнообразными геометрическими формами и стабильностью размеров; производить плетёные преформы или ткани практически неограниченной длины из разнообразного волокна, с заданным углом армирования и возможностью укладки нити в «нулевом» направлении и многое другое.

Потенциал возможностей второй технологии изготовления объёмных преформ - технического ткачества для производства армирующих структур ПКМ в РФ пока ещё мало известен и, к сожалению, мало востребован. Одной из причин этого является утрата многих связей в нашем научном сообществе во времена “перестройки” 90-х годов. Сложность технологии и необходимость специального нестандартного оборудования не позволяют пока сделать технологию изготовления тканых объёмно-армирующих преформ массовой и легкодоступной. На Западе исследования в области проектирования, изготовления и исследования свойств тканых объёмно-армирующих преформ и материалов на их основе ведутся различными фирмами и институтами, такими как Albany Engineered Composites  (США), Tomi-Tex (Япония), BPM (США), 3TEX (США), 3D Wovens (Турция), Bally Ribbon Mills (США) , J.H. Vom Baur Sohn GmbH & Co. KG (Германия), рис. 7.

Рис. 7  Текстильная объёмно-армирующая преформа и образец изделия на её основе (Albany Engineered Composites, США).

В отличие от плетёных объёмных преформ, которые представляют собой многослойную структуру, изготовление преформ методом ткачества позволяет создавать реальную трёхмерную структуру. Здесь два или более набора нитей (основа и уток) переплетаются между собой, образуя ткань. Образование третьей оси осуществляется подачей дополнительных нитей основы и утка в  направлении приращения толщины (рис. 8) [6,7].

Рис. 8 – Схема трёхмерного ткачества и структура ПКМ на основе тканой преформы (General Electric, Snecma).

В настоящее время существуют два основных подхода к объёмному ткачеству, определяющихся выбором станка для производства преформы: это широкие ткацкие станки («широкое» ткачество) или лентоткацкие («узкое» ткачество) (рис. 9). Эти станки, в свою очередь, подразделяются на челночные и бесчелночные ткацкие станки.

В «широком» ткачестве, подавляющее большинство станочного парка в России представляют высокопроизводительные бесчелночные ткацкие станки. Но эти станки прокладывают уточную нить отрезками, равными ширине ткани. То есть каждый раз, уточная нить, прокладываемая через ткацкий зев, обрезается. Поэтому по краям ткани сложное трехмерное переплетение будет рассыпаться и необходимо края (кромки) ткани делать не трехмерными переплетениями, чтобы закрепить концы уточных (поперечных) нитей и предотвратить рассыпание краев ткани. Получить цельнотканую объемную преформу практически невозможно. Её придется вырезать из центральной части объемного тканого полотна, полученного на ткацком станке.  И значит, структура 3D армирования не будет полноценной.

На широких челночных ткацких станках можно получать объемные преформы в виде цельнотканых панелей с четко сформированными краями и шириной соответствующей ширине станка. Однако, это очень сложная технологическая задача, особенно для углеродных, стеклянных, кварцевых нитей, которые будут повреждаться свободно летающим челноком.

Бесчелночные узкие (лентоткацкие) станки мало пригодны для трехмерных тканых изделий, так как рапира вносит уточную нить двойной (в виде петли) и с одной стороны имеет трикотажный закреп на одном уровне. То есть механика станка, без её изменения, не позволяет изготавливать объёмные преформы.

Наиболее оптимальными, для получения цельнотканых объемно армирующих преформ, являются челночные лентоткацкие станки. При челночном ткачестве уточная нить является непрерывной. Она разворачивается на краю изделия и идет в следующий зев. Поэтому тканое изделие получается полностью сформированным и стянутым единой бесконечной уточной нитью. Челночное ткачество, благодаря развороту непрерывной уточной нити, позволяет формировать сложные цельнотканые трехмерные изделия с вертикальными или наклонными краями (стенками). Другое достоинство челночных лентоткацких станков в том, что челнок перемещается механически, по четкой всегда одинаковой траектории и не имеет стадии полета.  Это позволяет настроить технологический процесс так, что челнок не будет прикасаться к нитям основы и деформировать их. Для работы с углеродными, стеклянными, кварцевыми нитями это особенно важно, так как позволяет максимально сохранить физико-механические свойства этих нитей в готовом изделии (цельнотканой преформе).

Таким образом, «узкое» челночное ткачество характеризуется тем, что уточная нить не обрезается после прохождения через всю ширину преформы, а прокидывается через следующий зёв. Тем самым получается преформа с замкнутыми нитями. Методом «узкого ткачества» возможно получить любую структуру переплетения, в том числе и ортогональную, где основные и уточные нити не изогнуты.

Рис. 9 – Структуры, получаемые методами «широкого» и «узкого» ткачества (3TEX, Inc.)

Также, возможным направлением перспективных разработок объёмно-армирующих преформ, является получение более сложных по структуре объёмо-профильных преформ (рис. 10).

Рис. 10  Цельнотканая объёмно-армирующая преформа (ООО НПТП «Текстор»).

Такие преформы имеют единую взаимосвязанную структуру из взаимно переплетенных армирующих нитей. При этом внутренние каналы могут иметь треугольный, прямоугольный, либо другой профиль [8].

Изделия на основе объёмных тканых преформ могут иметь как округлые, так и четкие граненые формы и выступающие элементы или углубления достаточно сложной геометрической формы, с вертикальными или наклонными поверхностями.

В первую очередь здесь можно сказать об использовании цельнотканых объемных преформ для изготовления лопаток вентилятора авиационного газотурбинного двигателя (ГТД), что вполне успешно было решено консорциумом General Electric и Snecma для двигателя LEAP-X.

На рисунке 11 показаны этапы производства разработанной ими лопатки.

Рис. 11 – Этапы производства лопатки (а – ткачество преформы, б – готовая преформа,  в – преформа в оснастке для RTM, г – отформованная лопатка)

В отличие от лопатки, изготовленной для двигателя GE90 методом ручной выкладки препрега и автоклавным формованием, которая подвержена расслоениям и имеет низкую стойкость к ударным нагрузкам и усталостному разрушению, лопатка выполненная на основе объёмной тканой преформы обладает более высокими механическими свойствами по толщине, в гораздо меньшей степени подвержена расслоению, и обладает лучшими прочностными свойствам при попадании посторонних предметов.

О перспективности метода объёмного ткачества говорит то, что изготовление высоко и сложно нагруженных деталей из ПКМ для авиационных двигателей, элементов конструкций, стрингеров и шпангоутов планера и других элементов конструкций затруднительно, а в ряде случаев невозможно без применения объёмных армирующих структур. На рисунке 12 показана объёмная тканая преформа корпуса и крыльчатки соответственно и преформа элемента конструкции.

Рис. 12 – Примеры трёхмерных преформ: корпус, крыльчатка, элемент конструкции.

Таким образом, использование в современном, наукоёмком производстве объёмно-армирующих преформ приводит к получению изделий с заданными физико-механическими свойствами, уменьшению трудоёмкости и стоимости изделий из ПКМ, с перспективой автоматизации производства. Развитие и применение данных решений в высокотехнологичных отраслях российской промышленности позволит придать дополнительный импульс для изготовления новых образцов техники.

Литература

1. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. СПб.: Научные основы и технологии. 2008. 822 с.

2. Michael McClain, Jonathan Goering. Overview of Recent Developments in 3D Structures // ICCM 17, 3D Textiles & Composites, 27-31 July 2009, Edinburgh, UK

3. Донецкий К.И., Хрульков А.В., Коган Д.И., Белинис П.Г., Лукьяненко Ю.В. Применение объёмно-армирующих преформ при изготовлении изделий из ПКМ // Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. С. 35–39.

4. Atkins and Pearce Handbook of Industrial Braiding, Frank K. Ko, Christopher M. Pastore, Andrew A. Head, Atkins & Pearce, 1989.

5. Flechten Rationelle fertigung faservertarkter kunststoffbauteile. W. Michaeli, TH Aachen Koln, 1991.

6. Michael McClain, Jonathan Goering. Overview of Recent Developments in 3D Structures // ICCM 17, 3D Textiles & Composites, 27-31 July 2009, Edinburgh, UK.

7. M. H Mohamed, А.Е. Bogdanovich. Comparetive analysis of different 3D weaving processes, machines and products // ICCM 17, 3D Textiles & Composites, 27-31 July 2009, Edinburgh, UK.

8. Лукьяненко Ю.В., Белинис П.Г. Тканая лента сложной геометрической  конфигурации для объемных армированных композиционных изделий. // Патент № 2459894 (РФ) от 27.08.2012г