УДК 629.7.064.56

Опыт изготовления пластиковых конструкционных элементов систем энергоснабжения КА

Белоглазов А.П., Габов А.В., Елистратов В.И., Сорокин В.Н.

niagara-mos@inbox.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Ниагара», г. Москва

Аннотация:

Представлены результаты разработки ООО «Ниагара» (г. Москва) технологий изготовления труб треугольного сечения (I), крупноразмерной пары винт-гайки (II). Эти элементы могут быть применены в конструкциях панелей БС и системах их развёртывания.

Ключевые слова:

космические аппараты, солнечная батарея, трубы треугольного сечения, углепластиковые конструкционные материалы.

Abstract:

The results are presented for manufacturing process development of pipes of triangle cross-section (I) and large size screw-and-nut pair (II) in NIAGARA Ltd. (Moscow). These elements can be applied in panel structures of solar-sell batteries and their deployment systems.

Keywords:

solar-sell battery, pipes of triangle cross-section,screw-and-nyt paiets.

I. Масса круглых углепластиковых трубок каркаса БС доходит до 50%. В составе каркасов БС эти трубы в основном работают на изгиб, а жесткость и прочность круглых труб на кручение используется не полностью. Учитывая такие требования к этим трубам, одним из путей снижения массы БС является замена круглых труб на треугольные.

ООО «Ниагара» располагает  опытом  изготовления  тканых и плетёных  «рукавов»  из  углеродного  волокна, поэтому  в  качестве  первого  варианта  технологии  производства  труб  треугольного  сечения стала  инфузионная  формовка  из  «рукавов». При  этом  по  ребрам  трубок  прокладывались  дополнительные жгуты УВ, повышающие  жесткость изделий. Недостатком метода является необходимость  изготовления  «рукава» определенного диаметра  под  каждый  типоразмер трубы.

Более  гибким  технологическим  вариантом  стал  метод  изогридной  намотки, позволяющий  в  широких  пределах  варьировать  как  количество  продольных  и  поперечных  жгутов, так  и  применять  для них  УВ  разных  типов, например, высокомодульное  УВ  вдоль  ребер, а  более  гибкое  -  по  граням. Метод изогридной намотки труб позволяет варьировать между изгибной жесткостью и прочностью трубы и ее крутильной жесткостью и прочностью, оптимизирую удельно-массовые характеристики трубы.

Усредненные результаты испытаний  труб одного из типоразмеров, изготовленных из плетёного  или  тканого «рукава» и методом изогридной намотки приведены в таблице №1, внешний вид готовых изделий представлен на фотографии №1.

Таблица №1

| Требование ТЗ |  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение | Тканый рукав | Плетёный рукав | Изогридная тр. |
| Мизг.разр. (кгс×м,),не менее | 15,0 | 13,9 | 15,2 | 16,9 |
| Прогиб при Мизг.раб.(мм.)/400мм. | 1,3 | 2,64 | 1,5 | 1,3 |
| Рсж.разр. (кгс.), не менее | 1000,0 | 1273,0 | 1448,0 | 1353,0 |
| Мкр.разр. кгс×м, не менее | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 2,4 |

Рисунок 1. Внешний вид труб треугольного сечения

Следует отметить, что разброс механических характеристик  изогридных труб, изготовленных методом ручной намотки достигает 20% , поэтому  следующим  этапом  работ  намечена  автоматизация  процесса намотки, позволяющая   получать  более стабильные  свойства изделий. Следует  отметить, что сетчатая конструкция даёт дополнительную возможность контролируемой прокладки кабелей внутри трубки.

II. Одним из вариантов раскрытия панелей БС КА является механизм, составной частью которого, является  винтовая пара. В соответствии с ТЗ (длина винта 3800 мм, вес сборки, состоящей из винта и двух гаек не должен превышать 1800 г., резьба двухзаходная с шагом 90 мм.) были предложены три варианта технологии изготовления винта (см. таблицу №2).

Во всех  вариантах   конструкция  состоит  из   внутренней углепластиковой трубы, обеспечивающей  жесткость  и внешней формообразующей  поверхности.  Были опробованы  все три варианта  и для изготовления полноразмерного винтового движителя.  Избрана технология изготовления винта  методом формования  внешней оболочки на ранее отформованный  резьбовой профиль из вспененного материала с  использованием  силиконовой матрицы. Гайка изготавливалась методом намотки на фторопластовую оправку с последующей мехобработкой внешней поверхности.

Таблица №2

| Таблица сравнительного анализа технологий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технология | Преимущества | Недостатки |
| Изготовление резьбовой части винта комбинированным методом пултрузии и намотки. | Высокие прочностные характеристики. Формование резьбового профиля за одну операцию Возможность формования изделий большой длины. | Сложный технологический процесс и оборудование. Жёсткие требования к скорости полимеризации смолы. Повышенные требования к геометрии внутренней трубки. Высокий вес изделия, так как винтовой профиль заполнен углеродным жгутом. |
| Формование внешней оболочки на вымываемой оправке с последующим заполнением резьбового профиля вспеневающимся материалом. | Низкий вес изделия. Простая технологическая оснастка. | Необходимость использования квалифицированного ручного труда. Трудность удаления материала вымываемой оснастки из внутренних полостей. Многостадийность процесса |
| Формование внешней оболочки на ранее отформованном резьбовом профиле из вспененного материала. | Низкий вес изделия. Простая технологическая оснастка. | Необходимость использования квалифицированного ручного труда. Многостадийность процесса. |

Изготовление формообразующих поверхностей винта представлены  на фотографиях №№ 2,3

| Рис. 2. Резьбовой профиль из вспененного материала на внутренней трубе | Рис.3. Плетёный рукав на резьбовом профиле перед пропиткой |
| --- | --- |

Кроме массогабаритных характеристик к сборке предъявляются следующие конструктивные требования:

- обеспечение перемещения гайки, нагруженной осевой силой 500 Н, крутящим моментом на оси винта не более 20 Н/м;

- статическое испытание на изгиб не  менее 75 Н/м  до  разрушения.

Для проведения испытаний был изготовлен стенд, обеспечивающий заданные осевую нагрузку при скорости вращения 2,5 оборота в минуту. Крутящий момент, возникающий при вращении винта, измерялся датчиком крутящего момента, находящимся между редуктором и винтом. Показания датчика фиксировались на видеокамеру с привязкой к координате вдоль оси  винта. При испытании по всей длине изделия  крутящий момент на оси винта  изменялся  в диапазоне 12,1÷14,5 Н/м. Результаты испытаний винта на изгиб соответствуют заданным.

Готовые изделия винтовой пары представлены на фотографиях №№ 4,5.

| Рис. 4. Гайка и оправка | Рис. 5. Винтовая поверхность перед финишной шлифовкой |
| --- | --- |

Данные элементы конструкций выполнены с учётом прочностных и эксплуатационных характеристик. Замена труб круглого сечения каркаса  на треугольные позволит снизить массу БС. Система винтовой пары  может быть применена в системах трансформаций.