УДК.629.7

Исследование свойств материала и возможности формования складчатого заполнителя на основе УФ-отверждаемых связующих

Халиулин В.И., д.т.н.; КовалевВ.В.; Хамидулин О.Л.

pla.kai@mail.ru

КНИТУ-КАИ им А.Н. Туполева

Аннотация:

В данной статье отражены результаты исследований физико-химических свойств УФ-отверждаемых стеклопластиков, а также  их апробация в производстве складчатого заполнителя типа Z-гофр.

Ключевые слова:

стеклопластик, композиционные материалы, УФ-отверждение, 
Z-гофр, прочность на сжатие складчатого заполнителя.

Abstract:

This paper presents the results of physics and chemistry study of ultra-violet cured glass-fiber reinforced plastics, as well as testing of this method in production of Z-crimp folded core.

Keywords:

Glass-fiber reinforced plastic, composites, ultra-violet curing, Z-crimp, compressive strength of folded core.

В большинстве методов формования деталей и конструкций из композитов основными технологическими параметрами являются давление и температура. Реализация этих методов влечет за собой большие энергозатраты, применение материалоемкой формообразующей оснастки, дорогостоящего оборудования. Существенным отрицательным моментом является длительность технологического цикла, которая измеряется часами. Эти проблемы касаются как термокомпрессионных методов формования (автоклавное, в пресскамере, терморасшириящейся средой), так и трансферных (RTM, Light RTM). Поэтому поиск и внедрение методов формования, основанных на альтернативных физических принципах, является актуальной задачей. Среди таких методов заслуживает внимания метод ультрафиолетового отверждения.

Ультрафиолетовое отверждение композита - это фотохимически индуцированная полимеризация, сущность которой заключается в распаде фотоинициаторов на свободные радикалы под действием энергии УФ-излучения с последующим образованием матрицы, сшитой из полимерных цепей. Данная технология имеет возможности по реализации новых технологических схем изготовления композитных конструкций, которые затруднительно реализовать традиционными методами. Одним из таких методов является синхронное изготовление складчатого заполнителя из армированного композита (рисунок 1), где требуется высокоскоростное отверждение связующего.

Рисунок 1 - Схема УФ-облучения складчатого заполнителя типа Z-гофр

Данная работа была направлена на исследование возможности изготовления легких заполнителей складчатого типа ультрафиолетовым отверждением, подбор оптимального режима пост-отверждения с целью повышения теплостойкости, а также прочности на сжатие многослойной панели со складчатым заполнителем.

Для оценки возможности применения УФ-отвержденных композитов в конструкции летательных аппаратов необходимо провести исследования в области их теплостойкости и удельной прочности. Для определения теплостойкости УФ-отверждаемого композита методом контактного формования были изготовлены пластины на основе биаксиальной ткани BX 450 и связующих УФ-отверждения Polylite PO-4761 и Norpol Dion 9300 UV. По составленной программе эксперимента (таблица 1) были подготовлены по 3 образца (рисунок 2). Параметры изготовления образцов: толщина образцов - 3 мм; высота облучения – 50 мм; время облучения - 3 минуты; подогрев оснастки отсутствует.

Таблица 1

Программа подготовки образцов

| № образца | Связующее | Система отверждения | Пост-отверждение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Образцы, полученные методом УФ-отверждения: |  |
| 1. | PO-4761 | УФ | - |
| 2. |  | УФ | 3 часа при 80°С после 24 часов |
| 3. | 9300UV | УФ | - |
| 4. |  | УФ | 5 часов при 80°С после 24 часов |
|  |  | Образцы, полученные на термореактивной системе: |  |
| 5. | PO-4761 | 1% - акселератора 9802, 1% - катализ. МЕК-1 | - |
| 6. |  | 1% - акселератора 9802, 1% - катализ. МЕК-1 | 3 часа при 80°С после 24 часов, нагрев не более 1°С/мин. |
| 7. | 9300UV | 3% - акселератора 9802, 2% - катализ. МЕК-11 | - |
| 8. |  | 3% - акселератора 9802, 2% - катализ. МЕК-11 | 5 часов при 80°С после 24 часов, нагрев не более 1°С/мин. |

Рисунок 2 - Фото образцов стеклопластика

Испытания образцов пластика проводились на динамическом механическом анализаторе DMA Q800. На рисунках 3 и 4 представлено сравнение двух систем отверждения: УФ-системы и термореактивной системы для связующих PO-4761 и 9300UV.

Рисунок 3 - Термомеханические кривые смолы PO-4761, полученные
 на термореактивной системе отверждения (Classic_PO-4761) и с помощью УФ-отверждения (UV_PO-4761)

Рисунок 4 - Термомеханические кривые смолы 9300UV, полученные
на термореактивной системе отверждения (Classic_9300UV) и с помощью УФ-отверждения с пост отверждением (UV_9300UV)

Как видно из рисунков 3 и 4, физико-химические свойства композита, полученного УФ-отверждением, существенно ниже, чем свойства композиты, полученного с помощью термореактивной системы отверждения. Несколько релаксационных пиков на кривой Tanδ указывают на неоднородность физико-химической структуры пластика. Было высказано предположение, что при УФ-отверждении полимеризация композита происходит не полностью. По рекомендации производителя для повышения физико-механических характеристик необходимо проведение пост-отверждения при 80°С в течение 3-х часов.

Анализ кривых Tanδ образцов, прошедших рекомендованный производителем режим пост-отверждения - Post (рисунки 5,6), не позволяет достичь потенциально возможной теплостойкости. Для улучшения термомеханических характеристик УФ-отвержденных образцов был выработан новый режим пост-отверждения - OptimalPost (1,5 часа при 130°С). Из рисунков 5, 6 и таблицы 2 видно, что новый режим позволил значительно повысить теплостойкость образцов, полученных ультрафиолетовым отверждением.

Рисунок 5 - Термомеханические кривые связующего PO-4761.

Рисунок 6 - Термомеханические кривые связующего 9300UV.

Таблица 2

Температура стеклования образцов.

| Марка связующего | Наличие пост- отверждения | Температура стеклования Tg, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термореактивная система |  |  |  |  | УФ-отверждение |  |  |  |  |  |
|  |  | Tg-onset | Tg-peak |  | Tg-loss |  | Tg-onset | Tg-peak |  |  | Tg-loss |  |
| PO-4761 | - | 42 | 93 |  | 36 |  | 33 | 87 |  |  | 26 |  |
|  | 3 часа при 80°С после 24 часов | 53 | 97 |  | 50 |  | 43 | 119 |  |  | 32 |  |
|  | 1,5 часа при 130°С после 24 часов | - | - |  |  | - | 69 |  |  | 129 |  | 51 |
| 9300UV | - | 37 |  | 111 |  | 44 | 47 |  | 84 |  |  | 44 |
|  | 3 часа при 80°С после 24 часов | 90 |  | 112 |  | 78 | 56 |  | 128 |  |  | 53 |
|  | 1,5 часа при 130°С после 24 часов | - |  | - |  | - | 99 |  | 132 |  |  | 92 |

а						б

Рисунок 7 - Диаграмма сравнения Tg-onset образцов
 на связующем PO-4761 (а) и 9300 UV(б).

На диаграммах (рисунок 7 а, б) видно, что режим пост-отверждения (130°С - 1,5 часа) позволил повысить теплостойкость образцов стеклопластика на обоих связующих в 2 раза. Это говорит о необходимости проведения пост-отверждения для полной полимеризации композита.

Исследование возможности формования складчатого заполнителя и его механической прочности на сжатие

Главным технологическим преимуществом технологии УФ-отверждения является высокая скорость полимеризации, а также потенциальная возможность циклического способа производства изделий типа Z-гофр из непрерывной ленты-препрега. Получив результаты физико-механических свойств данных материалов, сравнив их с классической системой отверждения, а также повысив физико-механические свойства путем оптимизации режима пост-отверждения возможно перейти к исследованию изготовления складчатого заполнителя и его испытанию на сжатие. Схема преобразования плоского листа в рельефное состояние показана на рисунке 8. В данных исследованиях использовался синхронный метод формообразования на трансформируемых оправках [1].

Рисунок 8 – Преобразование плоского листа в рельефное состояние

Были изготовлены образцы Z-гофра (рисунок 9, а) с помощью двух светопрозрачных матриц. Для подтверждения результатов, полученных ранее, и с целью выявления зависимости механической прочности складчатого заполнителя от применения пост-отверждения были подготовлены по 4 образца сэндвич-панелей (рисунок 9, б). Размер образцов: 130х140х20 мм. Плотность полученного гофра 128 кг/м3.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 9 – Образцы z-гофра (а) и сэндвич-панели (б)

а	б

Рисунок 10 - Испытание образцов: а – установка для проведения испытаний; б – испытание образца сэндвич-панели.

Таблица 3

Результаты определения разрушающего напряжения при сжатии образцов сэндвич панелей.

|  | Метка образца | Максимальная нагрузка (кН) | Предел прочности при сжатии (МПа) | Метка образца | Максимальная нагрузка (кН) | Предел прочности при сжатии (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без пост-отверждения |  |  | С пост отверждением по режиму 130°С, 1,5 часа |  |  |
| 1 | PT300(-)1 | 7,834 | 0,430 | PT300(+)1 | 12,383 | 0,680 |
| 2 | PT300(-)2 | 7,794 | 0,428 | PT300(+)2 | 13,034 | 0,716 |
| 3 | PT300(-)3 | 8,427 | 0,463 | PT300(+)3 | 15,371 | 0,845 |
| 4 | PT300(-)4 | 8,651 | 0,475 | PT300(+)4 | 12,441 | 0,684 |
| Средне-арифметическое значение |  | 8,176 | 0,439 |  | 13,307 | 0,731 |

Из приведенной таблицы 3 видно, что пост отверждение складчатого заполнителя повышает предел прочности при сжатии (МПа) более чем на 60 %.

Выводы по проведенной работе

Технологический эксперимент показал, что концепция изготовления складчатого заполнителя типа Z-гофр с использованием двух светопрозрачных матриц и УФ-отверждаемого препрега принципиально позволяет изготавливать z-гофр из армированных композитов. Однако физико-механические свойства испытанных образцов Z-гофра и его материала показали невысокие характеристики. Применяя подобранный в процессе данной работы режим пост-отверждения можно повысить предел прочности при сжатии складчатого заполнителя более чем на 60%.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078.

Литература

- Халиулин В.И. Технологические схемы изготовления многослойных конструкций. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. у-та, 1999.168 с.

- Халиулин В.И. О классификации регулярных рядовых складчатых структур. I // Изв.вузов. Авиационная техника, 2003,. № 2. с. 7-12.

- Халиулин В.И.Федяев О.В. О классификации регулярных рядовых складчатых структур. II // Изв.вузов. Авиационная техника, 2004,. № 3. с. 7-11.

- Халиулин В.И., Десятов В.Е. К расчету технологических параметров при изготовлении панели со складчатым заполнелем. // Изв.вузов. Авиационная техника, 1992,. № 4. с. 7-11.

- Халиулин В.И., Марданова Г.Н. "Геометрическая модель трансформирования складчатых конструкций типа Z-гофра" Российская НТК "Технологические проблемы производства ЛА и двигателей", Казань: КГТУ, 1995. - 1 с.

- Иржак В.И. Сетчатые полимеры./Иржак В.И., Розенберг Б.А., Ениколопян Е.С. -M.,Мир, 1979., 249с.