УДК 678.072

Фталонитрильное связующее для безавтоклавной технологии

Мухаметов Р. Р., к.т.н.; Зеленина И.В.

mukhametovrr@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов

Аннотация:

Разработан технологичный состав фталонитрильного связующего на основе 4,4’-(м-фенилендиокси)дифталонитрила, реализующий после отвержения в интервале температур 200-375 °С термостойкую негорючую полимерную матрицу с очень низким влагопоглощением и высокими прочностными свойствами. Отверждение связующего исследовано методами термического и спектрального анализа. Оптимальный состав связующего позволяет перерабатывать его по безавтоклавной технологии. Полученные углепластики работоспособны в окислительной среде до температуры 350 °С..

Ключевые слова:

фталонитрильное связующее, композиционный материал, термические методы анализа, отверждение, термостойкий полимер.

Abstract:

Developed technological phthalonitrile binder based on 4,4’-(m-phenylendioxi) diphthalonitrile that after the cure in the temperature range of 200-375 °C to form non-flammable heat-resistant polymeric matrix with a very low water absorption and high strength properties. Curing of the binder was studied by thermal and spectral analysis. The optimal composition of the binder allows to process it without autoclave technology. The resulting carbon fiber is work in an oxidizing atmosphere to a temperature of 350 °C.

Введение

В настоящее время известно большое число разнообразных полимеров обладающих высокой термостойкостью. Основным их преимуществом является способность сохранять химическую структуру и свойства неизменными при высоких температурах. Ограничив число полимеров диапазоном рабочих температур 300-400 °С, круг таких соединений сильно сужается, так как к таким полимерам относятся немногие представители карбоцепных и небольшое число карбоциклоцепных полимеров. Гораздо многочисленнее представители термостойких полимеров, содержащие кроме углерода другие элементы, среди которых особенно интересными являются азот, кремний, кислород, сера и другие. Поэтому основное количество термостойких полимеров составляют гетероцепные, гетероциклические и элементоорганические высокомолекулярные соединения [1-5]. Начиная с 60-70-х годов прошлого века, благодаря широко развернувшимся во всем мире исследованиям в области синтеза, появилось много новых полимеров, обладающих высокой термостойкостью. Результаты этих исследований показали, что наиболее перспективными являются органические полимеры, содержащие макромолекулы ароматических углеродных циклов или гетероциклы. Полимеры с гетероциклами в цепях характеризуются наличием гетероциклических фрагментов в макромолекулах, и интерес к таким соединениям объясняется наличием уникального комплекса термических, механических, химических и других свойств, благодаря чему они значительно превосходят такие известные традиционные полимеры, как фенольные, эпоксидные полимеры, полиэфиры, полиамиды и др. Среди синтетических высокомолекулярных соединений, одним из самых перспективных и важных по своей значимости, являются гетероциклические резонансно-стабилизированные структуры, которые представляют наибольший практический и теоретический интерес. К таким структурам относятся полигетероарилены, содержащие в макромолекулярной цепи термически устойчивые ароматические кольца с гетероциклами, которые представляют собой класс полимеров имеющие огромные возможности применения в различных областях науки и техники [6].

К полигетероариленам относятся фталонитрилы, которые представляют собой перспективный класс высокотермостойких полимеров для композитов, выдерживающие кратковременно температуру до 816 °С [7]. Первые образцы фталонитрилов были разработаны фирмой Naval Research Laboratory (США) еще в 1970 году. Приблизительно в то же время в нашей стране были получены научно-обоснованные закономерности синтеза исходных соединений и конечных продуктов. Об этом свидетельствует значительное количество опубликованных работ в этой области [8], где ведущая роль принадлежит школам советских и российских ученых, в первую очередь Коршаку В. В., его ученикам и последователям.

В настоящее время получена линейка фталонитрильных связующих [9-12], что можно говорить об отдельном классе этих соединений. В качестве исходных тетранитрилов наиболее известных соединения, содержащие концевые фталонитрильные фрагменты:

Полимеризация фталонитрилов осуществляется по нитрильным N≡C-группам с образованием циклических структур: триазиновых (1), фталоцианиновых (2) и др. [13].

Температура стеклования отвержденных фталонитрилов лежит в области 450 °С, они являются негорючими материалами, имеют высокие прочностные свойства и малое водопоглощение. Расплавы фталонитрилов имеют низкую вязкость, что позволят применять безавтоклавные технологии RTM, RFI и VARTM при изготовлении изделий из ПКМ [14].

Методика эксперимента

Определение температуры и теплот фазовых переходов, чистоты соединений, а также исследование процесса отверждения связующих проводили методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) с использованием прибора DSC 204 F1 Phoenix фирмы Netzsch (Германия) при нагревании от 25 до 400 °С со скоростью 10 °С/мин в атмосфере азота 99,999 % (80 мл/мин).

Оценку эффективности процесса структурирования полимерной матрицы и определение температуры стеклования полученных образцов проводили методом термомеханического анализа  (ТМА) на приборе TMA 204 F1 Hyperion фирмы Netzsch (Германия) в режиме пенетрации в атмосфере азота 99,999% (70 мл/мин).

Оценку механических свойств проводили на стандартных образцах размером 300х12,5х2 мм (прочность и модуль упругости при растяжении), 90х10х2 мм (прочность и модуль упругости при статическом изгибе), 6х6х42 мм (прочность при межслоевом сдвиге). Механические испытания углепластиков проводились ГОСТ 25604-82 (статический изгиб), РД-50-675-88 (межслоевой сдвиг) на установке LFM-100 (Швейцария), ГОСТ 25.601-80 (растяжение) на установке LFM-250 (Швейцария).

Экспериментальная часть

В работе был использован тетранитрил ароматической тетракарбоновой кислоты – 4,4’-(м-фенилендиокси)дифталонитрил (ТН-Р)

представляющий из себя мелкодисперсный порошок бежевого цвета с температурой плавления 181 – 183 °С.

Синтез данного соединения осуществляется на базе Ярославского Государственного технического Университета (ЯрГТУ).

Для определения возможности исследования процессов структурирования мономера, методом ИК-спектроскопии были зарегистрирован его спектр (рис. 1).

Рис. 1. ИК-спектр мономера 4,4’-(м-фенилендиокси)дифталонитрила

В спектре 4,4’-(м-фенилендиокси)дифталонитрила регистрируются полосы поглощения при 2233 и 3080 см-1, характерные для валентных колебаний нитрильных С≡N- и ароматических С-Н-групп. Полоса поглощения при 1247 см-1 обусловлена валентными колебаниями простой эфирной С-О-С связи.

Направление реакции полимеризации существенно зависит от типа отвердителя, в качестве которых были опробованы органические амины, сильные органические кислоты, соли, фенолы и металлы. Было показано, что оптимальными катализаторами с точки зрения образования термостойких структур и условий переработки, являются ароматические диамины. Скорость отверждения и плотность сшивок регулируется температурой и концентрацией катализатора.

Приготовление композиции (связующего) заключалось в смешении расчетного количества мономера, отвердителя и последующего просеивания смеси с целью удаления возможных механических примесей и крупных агрегатов. Сухое смешение компонентов с целью получения порошкообразного термореактивного связующего отличается простотой, не требует сложного оборудования и больших затрат труда. При этом способе смешиваемые твердые компоненты связующего остаются в порошкообразном дисперсном состоянии на всех стадиях процесса производства, начиная от загрузки сырья и кончая выгрузкой готовой продукции. Полученный полупродукт (связующее) может храниться практически неограниченное время. В дальнейшем реакция образования полимера может быть запущена путем нагревания и расплавления связующего. Разработанному связующему присвоена марка ВСН-31 и выпущены ТУ 1-595-12-1376-2013.

Анализ связующего ВСН-31 осуществляется по кривой ДСК (рис. 2).

Рис. 2. Кривая ДСК фталонитрильного связующего ВСН-31

Наличие эндотермических пиков с максимумами при 89,1 и 185,4 °С отвечает за плавление катализатора (ароматического диамина) и мономера ТН-Р, соответственно. Экзотермический пик с максимумом при 242,4 °С соответствует первой стадии реакции полимеризации фталонитрила. Диапазон температуры от начала плавления мономера до реакции структурирования (начало при 229,8 °С) определяет так называемое «технологическое окно», позволяющее проводить процесс пропитки волокнистых наполнителей в заданном температурно-временном интервале.

После расплавления связующего при 182 °С образуется подвижная жидкость с вязкостью не более 0,05 Па·с (рис. 3).

Рис. 3. Кривая зависимости вязкости фталонитрильного связующего ВСН-31 от температуры

Расплав связующего позволяет пропитывать пакет сухого наполнителя методом вакуумной инфузии, сохраняя требуемую вязкость в течение 2 ч.

Исследование отверждения связующего проводили методом ИК-спектроскопии. В ИК-спектре исходного связующего (рис. 4) регистрируется полоса поглощения нитрильных С≡N-групп при 2233 см-1, что свидетельствует о термореактивной природе полученного связующего, контроль реакции отверждения можно проводить по уменьшению интенсивности поглощения именно этих полос.

Как видно из ИК-спектров (рис. 4) нагревание связующего при температуре 250-350 °С приводит к постепенному уменьшению интенсивности полосы поглощения нитрильных С≡N-групп и свидетельствует об образовании триазиновых и фталоцианиновых структур. Отверждение связующего проводили в температурном интервале 200-375 °С.

Рис. 4. ИК-спектр связующего ВСН-31 в процессе термообработки

Отверженные образцы связующего исследовали методом термомеханического анализа, результаты которого представлены на (рис. 5).

Рис. 5. Кривая ТМА отвержденного связующего ВСН-31

Температура стеклования может быть измерена как температура проникновения индентора в материал, размягчающийся при нагревании. В нашем случае мы не наблюдали изменения хода кривой ТМА, что свидетельствует о температуре стеклования полимера, находящейся выше температуры начала его разложения.

При изготовлении пластиков с использованием разработанного связующего может быть использована безавтоклавная технология. За основу при разработке технологии изготовления термостойкого углепластика и изделий из него на основе порошкового связующего ВСН-31 был взят способ RFI. Отличием в используемом нами способе является высокая температура плавления связующего и то, что оно используется не в виде пленки, а в виде порошка. После расплавления связующее может находиться в жидком состоянии в течение 2-3 ч. Обычно этого времени бывает достаточно, для проведения процесса пропитки волокнистых наполнителей и получения пластиков.

Разработанная нами безавтоклавная технология получения термостойких углепластиков на основе порошкового связующего ВСН-31 может использоваться как для изготовления сложнопрофильных изделий и малогабаритных элементов конструкций, так и для изготовления плоских панелей. Предлагаемый способ состоит из нескольких технологических операций. Основными технологическими операциями являются раскрой углеродной ткани и сборка сухого пакета; сборка вакуумного мешка и вакуумная пропитка связующим ВСН-31 (изготовление пропитанной заготовки); формование углепластика из пропитанной заготовки и термообработка углепластика. Технологические особенности связующего ВСН-31 позволяют проводить различные операции изготовления углепластика последовательно, с достаточно большими временными перерывами (до месяца и более). Низкая вязкость расплава связующего ВСН-1 (менее 0,05 Па•с) и достаточно длительное время сохранения такой вязкости при температуре плавления позволяют качественно пропитать достаточно толстый пакет сухого наполнителя.

Для изготовления пропитанной заготовки углепластика необходимо произвести сборку технологического пакета и вакуумного мешка. На рис. 6 приведен порядок сборки технологического пакета при формовании плоских плит. При изготовлении сложнопрофильного изделия технологический пакет собирается непосредственно в пресс-форме.

Рис. 6. Порядок сборки технологического пакета

На нижнюю часть пресс-формы (матрицу) выкладывается пленка для вакуумного мешка. Слои используемых материалов при сборке вакуумного мешка поочередно фиксируются к нижней части пресс-формы с помощью полиимидной ленты на клейкой основе. Далее на вакуумную пленку укладываются послойно раскроенные заготовки углеродной ткани, и насыпается расчетное количество связующего. Связующее равномерно распределяется шпателем по поверхности сухого пакета углеродной ткани. Затем на вакуумную пленку по торцам сухого пакета выкладываются фитили из стеклоровинга. Поверх собранного пакета помещается перфорированная разделительная плёнка, а на нее укладывается слой дренажного материала.

Навеска связующего может помещаться как сверху, так и снизу сухого пакета углеродной ткани. В зависимости от места расположения связующего (сверху или снизу) меняется порядок технологического пакета.

По периметру собранной заготовки приклеивается герметизирующий жгут. Заготовка накрывается пленкой для вакуумного мешка, герметизирующий жгут прикатывается роликом. Под вакуумную пленку вставляется штуцер, а затем собранный вакуумный мешок подключается к вакуумному насосу, создается разряжение не менее 0,095 МПа. Пропитка сухого пакета ткани связующим ВСН-31 осуществляется в термошкафу при нагревании до температуры 190 - 200 0С и разряжении не менее 0,095 МПа в течение заданного времени. После чего обогрев термошкафа и вакуум отключается. После охлаждения вакуумный мешок вскрывают и удаляют вспомогательные материалы с пропитанной заготовки углепластика.

Пропитанная заготовка формуется либо в пресс-форме (в случае сложнопрофильного изделия) либо между металлическими цулагами (в случае плоских плит) по ступенчатому режиму с конечной температурой формования 300°С. Отформованный углепластик дополнительно термообрабатывается в инертной среде.

Стоит отметить, что отверждение связующего протекает без выделения каких-либо газообразных продуктов, позволяя тем самым получать качественные панели без видимых дефектов. В данном случае исключается использование высококипящих органических растворителей, реализуется экологически безопасная технология получения пластиков.

По описанной технологии были изготовлены плоские плиты углепластиков на основе связующего ВСН-31 и углеродной равнопрочной ткани УТ-900И.

Углепластик на основе углеродной ткани УТ-900-И и связующего     ВСН-31, изготовленный по технологии вакуумной пропитки обладает следующими физическими свойствами:  плотностью 1,56  1,58 г/см3, толщиной монослоя 0,210 ± 0,020 мм, содержанием связующего 34 ± 2 % и  пористостью 0,5-0,9 %.

В таблице приведены основные упруго-прочностные свойства углепластика ВСН-31/ УТ-900И.

Таблица

Упруго-прочностные свойства углепластика ВСН-31/ УТ-900И (Направление приложения нагрузки 0 °С)

| Наименование характеристики | Значения характеристик при температурах, С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 300 | 350 |
| Предел прочности при растяжении в, МПа | 740 | 700 | 650 |
| Модуль упругости при растяжении Е, ГПа | 88 | 76 | 74 |
| Относительная деформация при растяжении ε, % | 0,83 | 0,90 | 0,71 |
| Коэффициент Пуассона, µ | 0,065 | - | - |
| Предел прочности при изгибе из, МПа | 660 | 580 | 490 |
| Модуль упругости при изгибе Еиз, ГПа | 79 | 74 | 72 |
| Предел прочности при межслоевом сдвиге 13, МПа | 41 | 32 | 29 |

Сохранение упруго-прочностных характеристик углепластика ВСН-31/ УТ-900И при температуре испытаний 300 С относительно исходных значений (при 20С) составило: прочность при растяжении 94 %, модуль упругости при растяжении 86 %, прочность при межслоевом сдвиге 78 %; прочность при изгибе 88 %, модуль упругости при изгибе 94 %, а при температуре 350 С - прочность при растяжении 87 %, модуль упругости при растяжении 84 %, прочность при межслоевом сдвиге 70 %; прочность при изгибе 74 %, модуль упругости при изгибе 91 %. Полученные результаты подтверждают, что углепластик ВКУ-38ТР работоспособен при температуре 300 С.

Так же были проведены испытания образцов углепластика на устойчивость к воздействию эксплуатационных факторов: на водо- и влагопоглощение,  тепловлажностное старение в климатической камере по при Т = 60 °С и φ = 85% в течение 2 месяцев. Сохранение прочности углепластика после 2 мес. экспозиции в климатической камере, относительно исходных значений, при температуре испытаний 20°С при статическом изгибе и межслоевом сдвиге соответственно составляет 100%, а при температуре испытаний 300°С - 88-100%. Это в совокупности с низкими значениями водо- и влагопоглощения (0,82 % и 0,83 %) говорит об устойчивости углепластика к длительному воздействию факторов окружающей среды (тепло, вода, влага).

Углепластик на основе фталонитрильного связующего ВСН-31 и углеродной ткани УТ-900И был исследован на горючесть (по АП-25 приложение F часть I) и дымообразование (по АП-25 приложение F часть V): углепластик по горючести является трудносгорающим и по дымообразованию относится ко II группе (слабодымящий).

Заключение

В результате проведенного исследования был разработан технологичный состав фталонитрильного связующего на основе 4,4’-(м-фенилендиокси)дифталонитрила. Отверждение полученного связующего протекает без выделения побочных продуктов, что позволяет не только получать монолитную полимерную матрицу, но и реализовать упрощенный технологический способ изготовления ПКМ на ее основе: RTM или VARTM. Использование в составе связующего ароматического диамина позволило получать технологичный состав, перерабатываемый безавтоклавным методом, и реализовать высокую антиокислительную устойчивость. Подобраны оптимальные температурно-временные параметры синтеза и отверждения связующего, позволяющие получать полимерную матрицу с максимальной термостойкостью. Структурирование связующего исследовано методами термического и спектрального анализа. Хочется отметить практически неограниченную жизнеспособность связующего, представляющего из себя смесь порошков.

Изготовлены и исследованы образцы термостойкого углепластика на основе фталонитрильного связующего ВСН-31, показана принципиальная возможность создания материала на рабочие температуры 300 - 350 °С, а так же его негорючесть, высокое коксовое число (до 75 %), водостойкость и возможность его переработки по безавтоклавной технологии.

Литература

- Коршак В. В. Прогресс полимерной химии — М.: Наука, 1965.  — 414 с.

- Коршак В. В. Термостойкие полимеры — М.: Наука, 1969.  — 381 с.

- Фрейзер А. Г. Высокотермостойкие полимеры — М.: Химия, 1971. – 220 с.

- Segal C. L. High-Temperature Polymers — N. Y., 1967. – 156 с.

- Адрова Н.А., Бессонов М.И., Лайус Л.А., Рудаков А.П. Полиимиды - новый класс термостойких полимеров — Л.: Наука, 1968. – 240 с.

- Хахинов В. В. Термическая, термоокислительная деструкция и стабилизация азотсодержащих полигетероариленов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра хим. наук - Иркутск: 2004. - 48 с.

- Vicki P. McConnell Resins for the Hot Zone, Part II: BMIs, CEs, benzoxazines and Phthalonitriles. http://www.compositesworld.com.

- Г. М. Погосян, В. А. Панкратов, В. Н. Заплишный, С. Г. Мацоян Политриазины. Издательство АН Арм.ССР. Ереван: 1987.

- Phthalonitrile thermoset polymers and composites cured with halogen-containing aromatic amine cutting agents: рat. 5925475 US; опубл. 20.07.1999.

- Fiber reinforced phthalonitrile composites cured with low reactivity aromatic amine curing agent: рat. 6001926 US; опубл. 14.12.1999.

- Phthalonitrile composites: рat. 7642336 US; опубл. 05.01.2010.

- Bi-phthalonitrile resin glass fiber composite material toughened by poly(arylene ether nitrile) and preparation method thereof: рat. 101831173 СN; опубл. 15.09.2010.

- Teddy M. Keller Phthalonitrile-based high temperature resin. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry Volume 26, Issue 12, pages 3199–3212, November 1988.

- Zhou, Liu, Li, Sun, Zhao. Study of a High-Temperature Resistant Phthalonitrile Resin Suitable for RTM Processing at Low Temperatures. 44th ISTC - Charleston, SC Oct 22 - Oct 25, 2012.