УДК 678.

Проектирование производственных мощностей для производства силовых конструкций и агрегатов из полимерных композиционных материалов для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21

Лалетин С.Н.; Шапаев И.И., к.т.н.; Буздаев В.Ф.; Богданов С.И.

salavatbogdanov@gmail.com

Закрытое акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром»

Аннотация:

В данной работе рассмотрены особенности промышленного проектирования производств для изготовления силовых конструкций из полимерных композиционных материалов для пассажирского самолета МС-21.

Ключевые слова:

ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск», вакуумная инфузия, «чистые» помещения, уникальное оборудование.

Abstract:

In this paper, issues of designing enterprises producing power structures of polymer composite materials for passenger aircraft МS-21.

Keywords:

JSC «AeroСomposit- Ulyanovsk», vacuum infusion, «clean» rooms, unique equipment

Одной из основных целей при проектировании современных летательных аппаратов является повышение весовой эффективности. Этого можно достичь путем применения новых конструкционных материалов, которые при равных характеристиках (прочность, химическая и коррозионная стойкость) с традиционными авиационными сплавами имеют меньший вес. Такими материалами являются полимерные композиционные материалы (ПКМ). Наиболее перспективными из них на сегодняшний день являются углепластики - материалы, получаемые на основе полимерной матрицы и углеродных волокон.

В процессе проектирования конструкции пассажирского самолета МС-21 в целях улучшения летно-технических характеристик будущего лайнера доля композиционных материалов достигла 35-40 процентов.

Одним из ключевых элементов конструкции самолета МС-21, изготавливаемых из ПКМ, является крыло. Основное преимущество крыла из углепластиков (так называемого «черного» крыла) по сравнению с традиционным металлическим крылом заключается в возможности создания более совершенной аэродинамической формы и большего удлинения крыла (отношения размаха крыла к средней хорде крыла). Типовое удлинение крыла у самолетов прошлого поколения составляет около 8–9, у современных самолетов гражданской авиации это число достигает 10,5. В случае лайнера МС-21 удлинение крыла достигнет величины 11,5.

В результате аэродинамическое качество (основной параметр, характеризующий совершенство конструкции летательного аппарата) на крейсерских скоростях полета у МС-21 окажется выше, чем у современных аналогов, на 5–6%. Это позволит уменьшить лобовое сопротивление при полете и обеспечить высокую топливную эффективность (примерно от 6 до 8 процентов по сравнению с традиционным металлическим крылом).

В качестве технологии изготовления изделий из ПКМ для «черного» крыла была выбрана безавтоклавная технология (метод вакуумной инфузии), ранее не реализовывавшаяся на территории России. Вакуумная инфузия в настоящее время является наиболее перспективной технологией для изготовления изделий из полимерных композиционных материалов.

Основные преимущества данной технологии перед традиционным автоклавным методом:

- отсутствие необходимости применения материалов с малым сроком живучести (препрегов);

- неограниченное время подготовки и сборки вакуумного мешка;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих и энергозатратных автоклавов;

- возможность изготовления крупногабаритных конструкций (длиной до 18 м при ширине в хорде до 3 м) с высокой степенью интегральности;

- широкие возможности варьирования структуры армирующего материала;

- более низкие требования к промышленной безопасности производственного объекта (отсутствие сосудов, работающих под избыточным давлением);

- уменьшение эмиссии паров вредных веществ в воздух рабочей зоны при проведении технологического процесса изготовления изделий;

- возможность изготовления конструкций типа «сэндвич» за один технологический цикл.

Недостатками данной технологии являются:

- применение большого количества расходных материалов;

- относительно низкая скорость пропитки;

- высокая трудоемкость разработки схемы пропитки;

- длительный подготовительный процесс;

- возможность брака на начальном этапе.

Технология вакуумной инфузии заключается в пропитке жидким связующим сухого армирующего материала, предварительно выложенного на формообразующей оснастке, и одновременного вакуумирования с последующей термической обработкой для полимеризации связующего.

Для реализации и развития данного направления при участии ОАК и компании «Сухой» было создано ЗАО «Аэрокомпозит», основной целью которого стало создание производственной площадки для изготовления силовых конструкций и агрегатов авиационного назначения из ПКМ.

Проектный институт ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», являющийся одним из ведущих предприятий России по проектированию полимеркомпозитных производств в области создания конструкций для летательных аппаратов, выступил в роли генерального проектировщика этого уникального для России производства.

Площадь создаваемого производства ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск», размещаемого в корпусе 1В на территории самолетостроительного предприятия ЗАО «Авиастар-СП», составляет около 73000 м².

Специалистам ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» в ходе проектирования пришлось столкнуться с рядом особенностей, присущих специфике изготовления изделий из ПКМ: внедрением новых технологий изготовления изделий, необходимостью создания «чистых помещений» и т.д. Также проектирование осложнялось отсутствием в России опыта создания производств на базе новейшей технологии изготовления изделий из ПКМ методом вакуумной инфузии.

Для обеспечения высокого качества выпускаемых изделий, а также получения стабильных прочностных свойств, на предприятии созданы «чистые помещения», в которых с высокой точностью автоматически поддерживаются заданные параметры микроклимата (температура и влажность) с жесткими ограничениями по содержанию пыли в воздухе рабочих зон. Площадь «чистых помещений» на ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» составляет более 11000 м². Использование «чистых помещений» в авиационной промышленности при производстве деталей и узлов из ПКМ позволяет обеспечить надежность компонентов летательных аппаратов и получить стабильные прочностные свойства.

Для организации полного технологического цикла изготовления изделий из ПКМ были организованы участки подготовки оснастки, выкладки, полимеризации крыла, разборки формы крыла, механической обработки, неразрушающего контроля, сборки, нанесения покрытий и др.

При производстве изделий из ПКМ на ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» применено следующее уникальное высокопроизводительное оборудование ведущих мировых компаний «Coriolis Composites» (Франция), «STEVIK SAS» (Франция), «M. Torres Group» (Испания), НПК «Новатек» (Россия), «Tecnatom» (Испания), «ThyssenKrupp» (Германия):

- лазерное позиционирующее (трехмерные лазерные проекторы дальнего действия с автоматизированной фокусировкой);

- оборудование для роботизированного изготовления изделий методом выкладки (установки выкладки сухого волокна на базе портальных роботов, рис. 1);

- установки неразрушающего контроля (установки автоматического ультразвукового контроля на базе промышленных роботов, рис. 2);

- автоматизированные сборочные комплексы (устройства переворачивания и позиционирования стрингерного набора, рис. 3);

- автоматизированные стыковочные стенды (устройства перемещения преформ из позитивной в негативную оснастку, рис. 4);

- автоматизированное термическое для проведения процесса формования изделий из ПКМ (термоинфузионные автоматизированные установки, рис. 5);

- механообрабатывающее (пятикоординатные обрабатывающие центры с ЧПУ, рис. 6);

- другое прогрессивное технологическое оборудование с программным управлением.

Рис. 1 Установка выкладки преформ на базе портального робота «M. Torres Group».

Рис. 2. Установка неразрушающего контроля на базе промышленного робота «Tecnatom».

Рис. 3. Приспособление для переворачивания и позиционирования изделий.

Рис. 4. Вакуумное устройство для перемещения преформ «ThyssenKrupp».

Рис. 5. Установка термоинфузионная автоматизированная «STEVIK SAS».

Рис. 6. Центр обрабатывающий пяти координатный с числовым программным управлением «M. Torres Group»

В настоящее время ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» успешно осваивает и внедряет инновационные технологические процессы изготовления деталей и комплектующих из полимерных композиционных материалов для среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. На предприятии будут выпускать верхние и нижние панели кессона крыла, передние и задние лонжероны, верхние и нижние панели центроплана, а также производить сборку крыла и центроплана.