УДК 629.7

Опыт изготовления интегральных конструкций методом RTM

Халиулин В.И., д.т.н.; Батраков В.В., к.т.н.; Хилов П.А; 
Константинов Д.Ю; Данилов Я.С.

pla.kai@mail.ru

КНИТУ-КАИ им А.Н. Туполева

Аннотация:

В настоящей работе описан опыт изготовления интерцептора самолета интегрального типа. Рассмотрено несколько вариантов конструктивно-технологического членения детали, которые имеют разную степень интегральности и варианты крепления узлов привода и навески. Проведено виртуальное моделирование RTM процесса. Исследована возможность применения методов контроля технологического процесса в режиме реального времени. Апробирована опытная технология изготовления интегральных конструкций и получены опытные образцы.

Ключевые слова:

интегральная конструкция, RTM, углепластик, интерцептор, многостеночная конструкция, виртуальное моделирование, on-line мониторинг.

Abstract:

This paper describes the experience of aircraft integral spoiler manufacturing. Considered are a few variants of structural and technological division of the part, having different levels of integrity, as well as variants of hinge mounting. Virtual simulation of RTM-process is performed. A possibility of on-line control method application in the process of manufacturing is considered. Experimental process of integral structures manufacturing is tested and experimental specimens are manufactured.

Keywords:

integral structure, RTM, carbon fiber reinforced plastic, spoiler, multi-wall structure, virtual prototyping, on-line monitoring

Одними из основных достоинств композитов являются их высокие технологические характеристики, дающие возможность изготовления конструкций с высокой степенью интегральности. Максимально-эффективная реализация данных характеристик возможна при использовании методов трансферного формования, в частности метода RTM. При применении RTM удается достичь высокой точности большинства структурных элементов в интегральной конструкции. Обосновывается это тем, что в RTM методе реализуется совмещение конструкторских и технологических баз, что является фактически основой обеспечения точности.

К композитным конструкциям, в которых целесообразен переход на интегральный тип, можно отнести изделия, состоящие из обшивок с силовым каркасом, рамы и балки с интегрированными фитингами крепления, многостеночные панели и подвижные агрегаты летательных аппаратов. При производстве подобных конструкций необходимо выделить две ключевые задачи:

- изготовление сухой армирующей преформы;

- пропитка преформы без образования пор и непропитанных участков.

В настоящей работе собраны и обобщены результаты исследований по применению методов трансферного формования для изготовления конструкции со сложной конфигурацией. Одновременно ставилась задача достижения максимальной интегральности, т.е. сведения к минимуму или полного исключения соединительных швов в агрегате.

В качестве объекта исследования рассматривались подвижные агрегаты самолета, в частности интерцептор. С точки зрения конструктивного исполнения и условий эксплуатации эта одна из самых сложных конструкций органов механизации самолета. Интерцептор состоит из различных структурных элементов, включая обшивку, элементы  каркаса, узлы навески и привода. Объединение всех этих элементов в единое целое является актуальной задачей.

В качестве конструкционных материалов были использованы композитные компоненты авиационного назначения. Геометрия конструкции интерцептора близка к реальному прототипу, а требования по точности и прочности соответствуют условиям эксплуатации согласно ТЗ.

В процессе выполнения исследований рассматривались несколько вариантов конструктивно-технологических решений. Они отличались, в первую очередь, степенью интегральности.

Конструктивно-технологическая схема членения агрегата в первом варианте представлена на рисунке 1. Агрегат состоит из клиновидной многостеночной конструкции из КМ, металлических узлов навески и привода, боковых нервюр, усилений в местах установки кронштейнов, технологических прокладок и крепежных элементов.

Рисунок 1 - Конструктивно-технологическое членение интерцептора

Основная часть агрегата, включающая обшивки, продольные стенки и усиления в местах установки узлов навески и привода (рисунок 2) представляет собой композитное тело интегральной конструкции. Оно изготавливается за один этап формования методом RTM. Подготовка слоев преформы из углеродной ткани компании Cytec® производилась с помощью программы FiberSIM и цифрового плоттера (рисунок 2).

а

б

Рисунок 2 - Многостеночная конструкция интегрального типа: а - модель интегральной части; б – укладка слоев в конструкции

Ключевой задачей RTM процесса является определение портов подачи и выхода смолы. Пир изготовлении сложных многосвязных интегральных конструкциях прибегают к сложным схемам пропитки, которые предусматривают несколько портов подачи и выхода смолы. Выбранная схема пропитки должна удовлетворять условию завершения фазы инжекции за время жизни связующего.

Экспериментальная отработка новой технологии может занять большой период времени, поэтому идет активное внедрение имитационного моделирования технологий производства КМ, в том числе и RTM метода. Это позволяет существенно снизить затраты на разработку и выпуск новой продукции, а также изучить процесс производства и предотвратить появление возможных дефектов.

В данной работе использовался программный комплекс PAM-RTM компании ESI Group, в котором была разработана модель интегральной части детали. Модели были присвоены значения параметров и технологических свойств армирующей преформы, заданы зависимости технологических свойств связующего. Было рассмотрено и смоделировано несколько вариантов пропитки (рисунок 3)

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рисунок 3 – Варианты схем пропитки: а - от края к краю; б - от лонжерона к хвостовой части; в - от центра к краям; г - от краев к центру.

Путем моделирования трансфера связующего с помощью программы PAM RTM и технологического эксперимента была выбрана схема «от лонжерона к хвостовой части» (рисунок 4, а).

Модель течения связующего представлена на рисунке 4, б. Для обеспечения условий пропитки стенок лонжеронов и снижения рисков появления непропитанных участков были специально спроектированы разборные вкладыши с дополнительной линией отвода воздуха (рисунок 4, в).

а

б

в

Рисунок 4 – Моделирование RTM процесса изготовления интерцептора: а - схема пропитки интегральной детали; б - модель пропитки интегральной детали; в – система разборных вкладышей

По разработанной технологической схеме были получены опытные образцы интерцептора (рисунок 5).

Рисунок 5 - Опытные образцы интероцептора многостеночной конструкции

Для повышения весовой эффективности интегральной конструкции и обеспечения условий прочности решалась задача изготовления локальных утолщений обшивок и стенок лонжеронов в нагруженной зоне (рисунок 6, а). Реализовать это возможно только с использованием сложной разборной системы внутренних вкладышей и их последовательного извлечения из детали (рисунок 6, б). Для апробации этого метода были изготовлены опытные образцы, имеющие локальное утолщение материала (рисунок 6, в).

а

б

в

Рисунок 6 - Фрагмент интерцептора с локальным утолщением: а – математическая модель; б – разборный вкладыш и схема его извлечения из детали; в – опытный образец

Другим решением задачи распределения нагрузки в зоне установки узлов навески стало крепление фитингов при помощи закладных элементов. Они внедрялись в конструкцию композитной детали на этапе ее формования, после чего к ним крепился узел навески (рисунок 7). Это решение позволяет перераспределить поток сил от узла по всей площади взаимодействия закладного элемента и композитной детали.

а

б

Рисунок 7 - Фрагмент интерцептора с закладными элементами: 
а – математическая модель; б – экспериментальный образец

Из результатов весового анализа первой конструкции видно, что металлические узлы навески и привода, крепеж, усиления и технологические прокладки, составляют около 30% от массы всего агрегата (рисунок 8).

Рисунок 8 - Распределение массы деталей в агрегате

Задача дальнейшего повышения интегральности конструкции интерцептора направлена на поиск возможности изготовления всего агрегата за один этап формования, т.е. полную интеграцию всех частей конструкции и изготовление из КМ. Для этого было рассмотрено две схемы основной части агрегата: с симметричным узлом привода и навески (рисунок 9, а) и несимметричным (рисунок 9 б).

а

б

Рисунок 9 - Конструкция интерцептора с интегрированным узлом привода и навески: а – симметричный узел; б – несимметричный узле.

Отличительной особенностью данных конструкций является наличие продольно-поперечного силового набора. Следует обратить внимание на то, что стенки лонжерона, кронштейны и нервюры образуют внутри конструкций замкнутые полости. Это сильно усложняет конструкцию армирующей преформы и течение связующего при пропитке (рисунок 10).

а

б

Рисунок 10 – Интегральный узел привода и навески и привода: 
а - армирующая преформа; б – схема пропитки.

По завершении анализа результатов моделирования процесса течения окончательной была выбрана схема «от лонжерона к хвостовой части» с организацией дополнительных портов подачи смолы на кронштейны и отвода воздуха с нервюр и второй стенки лонжерона. При визуализации результатов расчетов видно, что вероятность образования непропитанных участков осталась высокой и требует дополнительного контроля (рисунок 11).

Рисунок 11 – Процесс образования непропитанных зон на стенке лонжерона

Большим недостатком при пропитке в закрытых формах является отсутствие возможности визуального контроля трансфера связующего по преформе. Для осуществления контроля над процессом пропитки в экспериментальную оснастку были установлены датчики системы DiAMon Plus компании INASCO для мониторинга процесса формования КМ в режиме on-line. Эта система фиксировала момент прибытия связующего в контрольные точки, сигнализируя о завершении пропитки исследуемой зоны (рисунок 12).

а

б

Рисунок 12 - Процесс on-line контроля RTM процесса:
 а – датчики, установленные в оснастку; б - мониторинг процесса инжекции связующего в форму

По достижении всех контролируемых зон, а также точек выхода связующего из формы процесс инжекции прекращался. Сигналы о состоянии материала разных зон детали в процессе полимеризации КМ были подтверждены испытаниями образцов-свидетелей с высокой сходимостью результатов (Рисунок 13).

а

б

Рисунок 13 - Контроль температуры стеклования композита: а – данные, полученные в режиме on-line; б - результаты испытаний образцов-свидетелей

По разработанной технологии были получены опытные образцы интерцептора интегрального типа с несимметричным узлом навески и привода, изготовленные методом RTM (рисунок 14).

а

б

Рисунок 14 - Фрагмент интерцептора с интегральным узлом привода и навески: а – общий вид; б – несимметричный узел привода и навески

По результатам работ можно сделать вывод о возможности изготовления деталей с интегральностью близкой к 100%. Применяя специальные программные комплексы для моделирования технологий, возможно существенно снизить риски получения дефектов. А использование систем on-line мониторинга позволяет производить контроль технологии на всех этапах формования КМ.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором RFMEFI57714X0131.

Литература:

- Батраков В.В., Данилов Я.С., Хилов П.А., Константинов Д.Ю. Применение цифровых технологий при проектировании процесса изготовления композитных интегральных конструкций методом RTM. Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева №4 Выпуск 2, Казань: КНИТУ-КАИ, 2012, с.37-40

- Michael C.Y. Niu, Composite Airframe Structures. Practical Design Information and Data. Fourth Edition. Hong Kong Conmilit Press Ltd. 2005, 664 p.

- Халиулин В.И., Шапаев И.И. Технология производства композитных конструкций (учебное пособие). Учебное пособие с грифом УМО АРК, Казань: Изд-во КГТУ-КАИ, 2004, 234 с.

- Хилов П. А., Халиулин В. И. Моделирование RTM-процесса пропитки элемента механизации крыла. Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ -2013»: международная научно-техническая конференция, 19 – 21 ноября 2013 г.: сборник докладов. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013, с. 161-162.

- Jean Sebastien Leclerc, Edu Ruiz Porosity reduction using optimized flow velocity in Resin Transfer Molding: Composites; Part A 39 (2008); с.1859-1868

- Nina Kuentzer, Pavel Simacek, Suresh G. Advani, Shawn Walsh Permeability characterization of dual scale fibrous porous media: Part A 37 (2006); с. 2057-2068

- Хилов П.А. Экспериментальное определение параметров подготовки преформы для формования методом RTM. Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева №4 Выпуск 2, Казань: КНИТУ-КАИ, 2012, с. 105-107

- M. Duhovic, P. Mitschang, D. Bhattacharyya Modelling approach for the prediction of stitch influence during woven fabric draping: Composites; Part A 42 (2011); с. 968-978

- Халиулин В.И., Хилов П.А. Разработка технологического процесса изготовления элемента управления крыла интегральной конструкции из композиционных материалов. Материалы Международной молодежной научной конференции "XIX Туполевские чтения" Казань: Изд-во КГТУ. Т. 1. 2011. С.