УДК 624.012:059.25

Термореактивные связующие для вакуумной инфузии

Меркулова Ю.И.; Мухаметов Р.Р., к.т.н.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский институт авиационных материалов ГНЦ РФ

Аннотация:

В статье описывается получение низковязкого эпоксидного и цианэфирного связующих, перерабатываемых методом VaRTM. Проведена модификация эпоксидного связующего с целью уменьшения вязкости системы с одновременным сохранением упруго-прочностных свойств отвержденной матрицы. Представлены реологические и физико-химические свойства связующих, а также физико-механические свойства полимерной матрицы на их основе.

Ключевые слова:

эпоксидное связующее, цианэфирное связующее, VaRTM технология, реология, взаимопроникающие полимерные сетки.

Abstract:

The article describes the preparation of low-viscosity epoxy and cyanate ester binders processed by VaRTM. Modification of epoxy binder to reduce the viscosity of the system while maintaining the elastic-strength properties of the cured matrix. Presents the rheological and physical-chemical properties of binders, as well as physical and mechanical properties of the polymer matrix based on them.

Keywords:

epoxy binder, cyanate ester binder, VaRTM technology, rheology, interpenetrating polymer networks

В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) благодаря своим уникальным свойствам нашли применение в силовых конструкциях авиакосмической и других видах техники. Объем их применения достиг 50 % от массы планера, обеспечивая ее снижение на 20-25 % [1]. Для снижения затрат проводится поиск альтернативных технологий, обеспечивающих получение композитов с высокими удельными характеристиками [2]. Использование безавтоклавных технологий позволяет повысить технологичность процесса и исключить большинство вспомогательных операций.

В настоящее время большое распространение получили новые безавтоклавные методы формования ПКМ, такие как RTM (Resin Transfer Molding) и VaRTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding) технологии. Метод инфузии (VaRTM) – это модификация метода пропитки под давлением (RTM) с той лишь разницей, что для подачи связующего в форму используется не избыточное, а атмосферное давление [3]. Данные методы являются альтернативой автоклавным методам изготовления ПКМ и характеризуются экологической безопасностью, простотой использования и исключением использования ручного труда при формовании ПКМ [4]. Также при использовании данных технологий появляется возможность получения крупногабаритных деталей сложной формы и геометрии.

Связующее, перерабатываемое по VaRTM технологии, должно обладать требуемыми реологическими характеристиками, а именно вязкость связующего не должна превышать 0,5 Па·с при температуре переработки и гарантировать сохранение этого значения в течение заданного времени. Состав связующего должен подбираться таким образом, чтобы отверждение прошло в минимальные сроки, без неблагоприятного саморазогрева, вызывающего дефекты и деформацию изделия. Полимерная матрица на основе такого рода низковязкого связующего должна обеспечивать приемлемый уровень прочностных и деформационных свойств [5].

Для регулирования реологических свойств связующего применяются различные разбавители, которые снижают вязкость композиции. Определенные типы разбавителей могут избирательно изменять как физико-химические свойства (огнестойкость, химостойкость и термическая стабильность), так и физико-механические свойства отвержденной матрицы связующего (прочность при растяжении, при сжатии, при изгибе, ударная вязкость).

Наиболее важной задачей при разработке связующего для VaRTM технологии является использование таких разбавителей, которые будут не только уменьшать вязкость композиции, но и сохранять или увеличивать физико-механические свойства отвержденной матрицы связующего. Для этих целей широко используются так называемые системы взаимопроникающих полимерных сеток [6].

В ФГУП «ВИАМ» разработано связующее на рабочую температуру до 120 °С на основе эпоксиаминной смолы и аминного отвердителя, перерабатываемого методом VaRTM (связующее марки ВСЭ-21). Для регулирования реологических свойств связующего был использован модификатор на основе ненасыщенной полиэфирной смолы и инициатора радикальной полимеризации. Модификация химической структуры происходит по типу взаимопроникающих полимерных сеток (ВПС), подобно исследованиям, проводимым в работах [7 - 10]. Первая сетка образуется по реакции радикальной полимеризации полиэфирной смолы с перекисью бензоила, вторая сетка по реакции полиприсоединения эпоксидной смолы с аминным отвердителем. Благодаря наличию большого числа ароматических циклов и высокой функциональности эпоксидной смолы, после отверждения в интервале температур 100-150 ºС формируется теплостойкая (Tg≥170ºС) и высокопрочная полимерная матрица (табл.1).

Одним из наиболее перспективных путей создания нового поколения теплостойких полимерных матриц для ПКМ с рабочей температурой более 150°С является реакция полициклотримеризации мономеров, содержащих две и более функциональные группы с кратными связями между гомо- и гетероатомами, которая приводит в конечном итоге к образованию поли-1,3,5-триазиновых структур, содержащих в качестве узлов полимерной сетки термостойкие ароматические S-триазиновые гетероциклы

На основе бис-цианового эфира осуществлена разработка метода синтеза полициануратного олигомера (связующее марки ВСТ-1210), удовлетворяющего технологическим требованиям к связующим, перерабатываемых методом вакуумной инфузии. Осуществлена олигомеризация цианового эфира с целью получения более технологичного связующего (рис. 1, 2), а также снижения времени и температуры формования композитов. Отверждение связующего в интервале температур 150-200 ºС приводит к образованию высокопрочной полимерной матрицы с теплостойкостью до 240ºС (табл. 1).

На рис. 1 и 2 представлены вязкостные характеристики разработанных связующих, а именно зависимость изменения вязкости от температуры и от времени выдержки при различных температурах. Данные исследования проводились на вискозиметре марки Brookfield  (шпиндель №1, 20 об/мин).

Рис.1. Зависимость изменения вязкости эпоксидного связующего ВСЭ-21 и цианэфирного связующего ВСТ-1210 от температуры

Рис. 2. Зависимость изменения вязкости эпоксидного связующего от времени выдержки при температуре 60 ºС и цианэфирного связующего при температуре 90 °С

Вязкость разработанных связующих находится в диапазоне от 0,15 до 0,2 Па·с при температуре 60 ºС для связующего ВСЭ-21 и при температуре 90 °С для связующего ВСТ-1210. Как видно из рис.2, вязкость связующего ВСЭ-21 и ВСТ-1210 сохраняется в течение 4 часов при температуре переработке, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к связующим, перерабатываемым по VaRTM технологии.

В таблице 1 представлены физико-химические и упруго-прочностные свойства разработанных связующих. С помощью термического анализа был установлен оптимальный режим отверждения полимерной матрицы для достижения максимальных эксплуатационных свойств ПКМ на ее основе.

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Связующее ВСЭ-21 | Связующее ВСТ-1210 |
| 1 | Внешний вид | Низковязкая смола коричневого цвета | Низковязкая смола соломенного цвета |
| 2 | Время гелеобразования ºС/ мин | 120/23 | 120/40 |
| 3 | Вязкость при температуре 60 ºС, Па·с | 0,17 | 0,2 |
| 4 | Температура стеклования Tc, ºС | 170 | 240 |
| 5 | Жизнеспособность, сут | 2 | 360 |
| 6 | Прочность при растяжении, МПа | 80 | 75 |
| 7 | Модуль упругости при растяжении, ГПа | 3,4 | 3,0 |
| 8 | Относительное удлинение при растяжении, % | 3,0 | 2,5 |
| 9 | Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 130 | 120 |
| 10 | Модуль упругости при статическом изгибе, ГПа | 3,2 | 3,5 |

Как видно из табл.1, упруго-прочностные свойства полученных связующих соответствует диапазону механических характеристик, присущих классу эпоксидных и цианэфирных олигомеров [11].  Недостатком связующего ВСЭ-21 является его малая жизнеспособность при комнатной температуре (двое суток), что объясняется высокой реакционной способностью исходных олигомеров. Поэтому полученное связующее изготавливается в виде двухупаковочной системы. Перед формованием ПКМ методом вакуумной инфузии, компоненты связующего легко совмещаются друг с другом при комнатной температуре.

Разработка связующего требует нетрадиционного подхода, заключающегося в необходимости сочетания взаимно противоречивых характеристик полимерной матрицы: прочности, жесткости, теплостойкости, пластичности и высокой ударной вязкости разрушения [12]. Использование низковязких составов позволяет добиться хорошей смачиваемости волокон, что в свою очередь способствует снижению или полному исключению пористости и повышению монолитности материала.

Литература

- Гуляев И.Н., Гуняев Г.М., Раскутин А.Е. Полимерные композиционные материалы с функциями адаптации и диагностики состояния / В сб.: «Авиационные материалы и технологии» Юбилейный науч.- техн. сб. (приложение к ж-лу «Авиационные материалы и технологии»). М.: ВИАМ. 2012. С.242 – 253.;

- Гордон Грэфф. Пластмассовые композиты для космоса и авиации. URL: http://www. newchemistry. ru;

- Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ / В сб.: «Авиационные материалы и технологии» Юбилейный науч.- техн. сб. (приложение к ж-лу «Авиационные материалы и технологии»). М.: ВИАМ. 2012. С.292 – 301.;

- Daofang Shi. Study On Bismaleimide Modified TDE – 86 Epoxy Resin // Modern Applied Science. 2010. Vol.4. No.4. P. 132-135.;

- Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В., Коган Д.И. Новые связующие для перспективных методов изготовления конструкционных волокнистых ПКМ // Авиационные материалы и технологии.  2012. №2.  С.38 – 42.;

- Липатов Ю.С., Сергеева Л.М. Взаимопроникающие полимерные сетки. Киев: Наукова думка. 1979. 160 с.;

- V. Bhoothalingam Pillai, D. Joseph Francis. Interpenetrating Polymer Network Based on Liquid Natural Rubber // Iranian Journal Of Polymer Science and Technology. 1995. Vol. 4. No.1. P. 72-76.;

- Рябов С.А., Захарычев Е.А., Белов М.С. Модификация эластичных пенополиуретанов виниловыми (со)полимерами // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 1. С. 83-85.;

- L.M. Raj, M.M. Raj, P.N. Pave, T.B. Shah. Interpenetrating Polymer Network of Epoxy Resin Based Polyhydroxy Ester and Poly (Methylmerthacrylate) // Journal of Applied Chtmical Research. 2010. №15. P. 40-50.;

- Murugesh Shivashankar, Badal Kumar Mandal. A Review on Interpenetrating Polymer Network // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2012. Vol.4. No.5. P. 1-7;

- Крыжановский В.К., Кербер М.П., Бурлов В.В., ПаниматченкоА.Д. Производство изделий из полимерных материалов. С. – Пб.: Профессия. 2008. 69 с.;

- Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В. Новые термостойкие гетероциклические связующие, перерабатываемые в ПКМ по экологически безопасным технологиям // Российский химический журнал. 2010. T. LIV, №1. С.57-62.