Влияние внешней среды на свойства углепластика, полученного методом пропитки под давлением (RTM)

Войнов С.И., Железина Г.Ф., к.т.н., Соловьева Н.А., Ямщикова Г.А., Тимошина Л.Н.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ГНЦ РФ

Аннотация:

Исследовано влияние климатических факторов и эксплуатационных жидкостей на свойства углепластика ВКУ-35, изготовленного методом пропитки под давлением. Показано, что углепластик ВКУ-35 имеет высокий уровень сохранения свойств при воздействии факторов внешней среды (не менее 75% от исходного значения) и не уступает в это отношении типовому конструкционному углепластику КМУ-11ТР, изготовленному методом автоклавного формования.

Ключевые слова:

углепластик, углеродные волокна, пропитка под давлением, полимерные композиты.

Abstract:

The influence of climatic factors and fluids on the properties of CFRP VKU-35, manufactured by RTM technology. It is shown that the CFRP VKU-35 has a high level of conservation of the properties under the influence of environmental factors (at least 75% of the initial value) and is not inferior at this point to the typical constructional CFRP KMU-11TR, manufactured by autoclave molding.

Keywords:

CFRP, carbon fiber, RTM, polymer composites

Развитие авиационной техники невозможно без совершенствования и внедрения новых материалов и технологий их производства. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) прочно завоевали место среди конструкционных материалов в авиационной промышлености [1]. Их применение взамен металлических сплавов обеспечивает снижение массы конструкций, повышение ресурса эксплуатации, снижение трудоемкости изготовления и материалоемкости. Снижение веса авиационных конструкций за счет применения новых материалов дает возможность снизить потребление топлива, увеличить полезную нагрузку (количество пассажиров и полезного груза) [2-4].

Зарубежные фирмы, такие как «Airbus» и «Boeing», проводят исследования с целью увеличения объема применения углепластиков до 60% массы конструкции летательных аппаратов. На сегодняшний день фирма «Airbus» является лидером по объему применения ПКМ. В конструкции самолета А350 он составляет 53% массы планера. Российские авиастроители также стремятся увеличить объемы применения углепластиков в элементах конструкции новых изделий – ОАО Компания «Сухого» в SSJ NG и ОАО Корпорации «Иркут» в МС-21. Решение этой задачи вполне реально, учитывая высокие механические свойства углепластиков и современный уровень развития технологий [5].

В настоящее время в России и за рубежом проводятся исследования, направленные на разработку материалов и технологий, позволяющих снизить затраты при изготовлении изделий из ПКМ [6]. Это связано с тем, что для изготовления высоконагруженных авиационных конструкций из ПКМ используют преимущественно метод автоклавного формования. Недостатком автоклавного метода формования изделий является необходимость предварительного изготовления препрегов, что требует дополнительных трудо- и энергозатрат и снижает экологическую безопасность производства. При автоклавном формовании невозможно изготовить детали с высоким качеством внешней и внутренней поверхности.

За рубежом для изготовления ПКМ широко применяют технологию пропитки под давлением (RTM), которая позволяет изготавливать детали сложной формы за одну технологическую операцию без предварительного изготовления препрега. Детали, изготавливаемые методом RTM,  имеют высокую точность по геометрии и толщине и высокое качество поверхности, как с внешней, так и с внутренней стороны. Использование метода пропитки под давлением позволяет автоматизировать производство, улучшить условия труда и повысить качество продукции [7-11].

При изготовлении деталей методом RTM полимерное связующее поступает под давлением в герметичную форму, в которой находится сухой пакет армирующего волокнистого наполнителя (рис.1). Затем осуществляется отверждение связующего при повышенной температуре, после чего готовая деталь извлекается из формы. Связующие, которые используются для изготовления деталей методом пропитки под давлением, должны отвечать определенным требованиям по уровню вязкости (не более 0,5 Па·с.) и иметь необходимую для проведения технологического процесса жизнеспособность [12-14].

Рис. 1. Схема изготовления детали из ПКМ методом пропитки под давлением (RTM).

При выборе технологических параметров изготовления деталей методом RTM важно обеспечить равномерное распределение связующего в объеме армирующего наполнителя, исключить возможность образования пустот, пор и непропитанных участков, поскольку любое нарушение монолитности композиционного материала может привести  к снижению его работоспособности в условиях воздействия факторов внешней среды в процессе хранения и эксплуатации.

Целью данной работы является исследование стабильности свойств  углепластика, полученного методом пропитки под давлением, при воздействии факторов внешней среды (температуры и повышенной влажности) и эксплуатационных жидкостей (топливо, масло).

Материалы и методы

Объектом исследования является изготовленный методом RTM конструкционный углепластик ВКУ-35 на основе равнопрочной углеродной ткани российского производства с поверхностной плотностью 240  40 г/м3 и модифицированного эпоксидного связующего марки ВСЭ-17. Физико-механические характеристики углепластика ВКУ-35 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Свойства конструкционного углепластика ВКУ-35, изготовленного методом пропитки под давлением.

| Наименование характеристики | Направление приложения нагрузки, | Свойства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при 20 С | при 150 С |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 0 | 750 | 750 |
|  | 90 | 680 | 700 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 0 | 71 | - |
|  | 90 | 66 | 62 |
| Коэффициент Пуассона | 0 | 0,05 | - |
|  | 90 | 0,04 | - |
|  | 45 | 0,77 | - |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 0 | 550 | 450 |
|  | 90 | 470 | 400 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 0 | 62 | - |
|  | 90 | 61 | - |
| Предел прочности при межслойном сдвиге, МПа | 0 | 44 | 36 |
|  | 90 | 40 | 35 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0 | 1000 | 890 |
|  | 90 | 860 | 710 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 0 | 76 | 74 |
|  | 90 | 75 | 73 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 0 | 87 | - |
|  | 90 | 79 | - |
| Плотность, кг/м3 | - | 1550 – 1580 | - |
| Температура стеклования, оС | - | 208 | - |
| Категория горючести | - | Самозатухающий | - |
| Категория дымообразования | - | Сильнодымящий | - |

Углепластик ВКУ-35 предназначен для эксплуатации при температуре от минус 60 до 150°С. Уровень сохранения свойств углепластика ВКУ-35 при максимальной рабочей температуре 150°С составляет:  100% (предел прочности при растяжении), 81% (предел прочности при сжатии), 89% (предел прочности при изгибе).

Равнопрочная углеродная ткань, использованная для армирования углепластика ВКУ-35 (рис. 2), наиболее пригодна для изготовления деталей методом RTM. При ее применении в качестве армирующего наполнителя значительно упрощается процесс сборки и пропитки пакетов для деталей сложной формы, чем при использовании однонаправленных углеродных армирующих наполнителей. Связующее ВСЭ-17, разработанное в ФГУП «ВИАМ» применительно к технологии RTM, имеет необходимые для RTM технологические характеристики: вязкость связующего при нагреве 95°С (температура переработки) составляет менее 0,5 Па·с. (рис.3) и жизнеспособность связующего при этой температуре составляет 135 мин. (рис.4), что достаточно, для проведения процесса пропитки под давлением.

Рис. 2. Углепластик ВКУ-35

Рис. 3. Зависимость вязкости связующего ВСЭ-17 от температуры.

Рис. 4. Зависимость вязкости связующего ВСЭ-17 от времени нагрева при температуре 95°С.

Образцы углепластика ВКУ-35 для проведения исследований изготавливали  на оборудовании фирмы Magnum Venus Plastech Ltd.

При эксплуатации и хранении изделия из ПКМ подвергаются воздействию температуры и влажности окружающего воздуха. В зависимости от конкретного применения изделия из ПКМ подвергаются либо длительному и непрерывному воздействию температуры и влажности окружающего воздуха, либо кратковременным воздействиям этих факторов. Значения температуры и влажности зависят от климатической зоны и ряда других факторов, непосредственно связанных с назначением изделия, и, следовательно, с условиями эксплуатации. О стойкости ПКМ к совместному или последовательному воздействию температуры и влажности можно судить по изменению их эксплуатационных свойств. Испытания на стойкость полимерных материалов или изделий из них к действию температуры и влаги, которое может быть весьма разнообразным как по интенсивности, так и по продолжительности, проводятся в специальных автоматических тепловлажностных камерах[15-18].

Исследование влияния внешней среды (температуры, влажности) и эксплуатационных жидкостей на свойства углепластика ВКУ-35 проводили в указанных ниже условиях.

Тепловое старение проводили в воздушном термостате при температуре 1500С. Максимальное отклонение температуры от заданной для термостата не превышало ± 0,5°С

Ускоренное тепловлажностное старение углепластика исследовали в соответствии с ГОСТ 9.707-81 при температуре 60°С и относительной влажности 85%. Испытания проводили в камере тепловлажностного старения «Climats» (Франция) с автоматическим поддержанием заданного режима испытаний; погрешность поддержания температуры составляла +2°К, погрешность влажности +3%. После экспозиции в камере определяли прочность углепластика при сжатии.

Климатическое старение углепластика проводили в камере тропического климата, позволяющей создать следующий циклический режим испытаний: 8 час при Т=505°С и =100%, затем 12 час при Т=205°С и =100%, затем 8 час при Т=205°С и =65%. Данный режим имитирует тепло-влажностные воздействия, характерные для тропического климата. После экспозиции в камере определяли прочность при сжатии.

Влагостойкость образцов углепластика исследовали после выдержки в течение 90 суток при комнатной температуре и влажности 98%. Определяли изменение предела прочности углепластика при сжатии и привес образца в результате поглощения влаги в соответствии с ГОСТ 4650-80.

Водостойкость образцов углепластика исследовали после выдержки в течение 90 суток при комнатной температуре в воде. Определяли изменение предела прочности углепластика при сжатии и привес образца в результате поглощения воды в соответствии с ГОСТ 4650-80.

Топливостойкость образцов углепластика исследовали после выдержки в течение 30 суток при комнатной температуре в топливе ТС-1. Определяли изменение предела прочности при сжатии и привес образца в результате сорбции топлива, испытания проводилось в соответствии с ГОСТ 12020-72.

Маслостойкость образцов углепластика исследовали после выдержки в течение 30 суток при комнатной температуре в масле ИПМ-10. Определяли изменение предела прочности при сжатии и привес образца в результате сорбции, испытания проводилось в соответствии с ГОСТ 12020-72.

Механические испытания углепластиков проводили на испытательных машинах Тиратест-2200 и RKM-50 в соответствии с ГОСТ 25.602-80 (предел прочности при сжатии).

Результаты

В таблице 2 представлены результаты испытаний углепластика ВКУ-35 после экспозиции в камере тепловлажностного старения при температуре 60°С и относительной влажности 85%. Установлено, что после экспозиции в этих условиях в течение 90 суток уровень сохранения прочности углепластика ВКУ-35 при сжатии составляет 82% при 20С и 69% при испытании при рабочей температуре 150 С в сравнении с исходными значениями при указанных температурах.

Таблица 2

Испытание углепластика ВКУ-35 после экспозиции в камере тепловлажностного старения при температуре 60°С и относительной влажности 85%.

| Время экспозиции, сут. | Предел прочности при сжатии, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |
| В исходном состоянии | 600 | 480 |
| 30 | 590 | 380 |
| 60 | 540 | 320 |
| 90 | 490 | 330 |

В таблице 3 представлены результаты испытаний углепластика ВКУ-35, после экспозиции в камере тропического климата. Установлено, что после экспозиции в этих условиях в течение 90 суток уровень сохранения прочности углепластика ВКУ-35 при сжатии составляет 88% при 20С и 80% при испытании при рабочей температуре 150С в сравнении с исходными значениями при указанных температурах.

Таблица 3

Испытание углепластика ВКУ-35 после экспозиции в камере тропического климата.

| Время экспозиции, сут. | Предел прочности при сжатии, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |
| В исходном состоянии | 600 | 480 |
| 30 | 530 | 420 |
| 60 | 520 | 370 |
| 90 | 530 | 380 |

Результаты испытаний углепластика ВКУ-35 после теплового старения при 150С представлены в таблице 4. Установлено, что после теплового старения в течение 2000 ч. уровень сохранения предела прочности при сжатии углепластика ВКУ-35 составляет 78% при 20С и 79% при 150С в сравнении с исходными значениями при этих температурах.

Таблица 4

Тепловое старение углепластика ВКУ-35 при максимальной рабочей температуре 150С.

| Время экспозиции, ч. | Предел прочности при сжатии, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |
| В исходном состоянии | 560 | 440 |
| 500 | 490 | 420 |
| 1000 | 450 | 400 |
| 2000 | 460 | 350 |

В таблице 5 представлены результаты исследования влаго- и водостойкости углепластика ВКУ-35. После выдержки образцов углепластика с незащищёнными торцами в воде и в среде с повышенной влажностью (98%) уровень сохранения прочности при сжатии составляет 100% (при 20С) и 74% (при 150С). Количество поглощённой углепластиком влаги не превышает 0,9 % от исходного веса образца.

Таблица 5

Влаго- и водостойкость образцов углепластика ВКУ-35.

| Условия экспозиции | Предел прочности при сжатии, МПа |  | Привес, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |  |
| В исходном состоянии | 520 | 430 | - |
| φ=98%, Т=20 С 90 сут. | 520 | 320 | 0,8 |
| Вода, Т=20 С 90 сут. | 500 | 320 | 0,9 |

В таблице 6 представлены результаты исследования топливо- и маслостойкости углепластика ВКУ-35. После выдержки образцов углепластика с незащищёнными торцами в топливе ТС-1 и в масле ИПМ-10 уровень сохранения прочности при сжатии не меняется при 20С. Выдержка образцов углепластика в масле ИПМ-10 не вызывает падении прочности при сжатии при рабочей температуре 150 С, а при выдержке в топливе ТС-1 прочность углепластика при сжатии при рабочей температуре снижается на 12% от уровня прочности углепластика при 150С в исходном состоянии. Привес образцов углепластиков при выдержки их в эксплуатационных жидкостях не превышает 0,06 % от исходного веса образцов.

Таблица 6

Топливо и масло стойкость образцов углепластика ВКУ-35.

| Условия экспозиции | Предел прочности при сжатии, МПа |  | Привес, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |  |
| В исходном состоянии | 520 | 430 | - |
| Топливо ТС-1 Т=20 С 30 сут. | 510 | 380 | 0,03 |
| Масло ИПМ-10 Т=20 С 30 сут. | 510 | 440 | 0,06 |

Обобщённые результаты проведенных исследований по влиянию внешней среды и эксплуатационных жидкостей на свойства углепластика ВКУ-35 изготовленного методом пропитки под давлением представлены в таблице 7 в сравнении с типовым конструкционным углепластиком КМУ-11 ТР, полученным по технологии автоклавного формования. Анализ полученных данных показывает, что углепластик ВКУ-35, изготовленный методом RTM, не уступает углепластику КМУ-11 ТР по уровню сохранения свойств после воздействия факторов внешней среды. Это свидетельствует о том, что использование метода пропитки под давлением позволяет изготавливать полимерные композиционные материалы с монолитной структурой, в которой отсутствуют поры, внутренние локальные микропустоты и не пропитанные участки. Углепластик ВКУ-35, изготовленный методом пропитки под давлением, не уступает по устойчивости к воздействию факторов внешней среды углепластикам, изготовленным типовыми методами формования.

Таблица 7

Сравнение характеристик углепластика ВКУ-35, изготовленного методом RTM, и углепластика КМУ-11ТР, изготовленного методом автоклавного формования.

| Наименование характеристики | ВКУ-35 | КМУ-11ТР |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 750 | 500 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 71 | 65 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 550 | 480 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 62 | 55 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 1000 | 500 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 76 | 41 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 87 | 70 |
| Влагопоглощение при φ=98%, 90 сут., % | 0,8 | 1,24 |
| Сохранение прочности при сжатии, после выдержки при φ=98%, 90 сут., %. | 100 | 90 |
| Водопоглощение после выдержки в воде 90 сут., % | 0,9 | 1,28 |
| Сохранение прочности при сжатии, после выдержки в воде 90 сут., %. | 96 | 85 |
| Привес после выдержки в топливе 30 сут., % | 0,03 | 0,08 |
| Сохранение прочности при сжатии после выдержки в топливе 30 сут., %. | 98 | 100 |
| Привес после выдержки в масле 30 сут., % | 0,06 | 0,11 |
| Сохранение прочности при сжатии, после выдержки в масле 30 сут., %. | 98 | 100 |

Обсуждение и заключение

Проведены исследования по влиянию факторов внешней среды (температуры, влажности) и эксплуатационных жидкостей на стабильность свойств углепластика ВКУ-35, изготовленного методом пропитки под давлением. Установлено, что уровень сохранения свойств углепластика ВКУ-35 при тепловлажностном и ускоренном климатическом старении составляет не менее 74%, при воздействии эксплуатационных жидкостей - не менее 88% (при испытаниях при комнатной и максимальной рабочей температуре 150 С). По устойчивости к воздействию факторов внешней среды углепластик ВКУ-35, изготовленный методом пропитки под давлением, не уступает типовому конструкционному углепластику КМУ-11 ТР, изготовленному методом автоклавного формования.

Правильный выбор режимов изготовления при использовании метода пропитки под давлением позволяет получать ПКМ с монолитной структурой, в которой отсутствуют поры, внутренние, локальные микропустоты и непропитанные участки, и обеспечивает уровень свойств материалов не ниже, чем у ПКМ, полученных методом автоклавного формования.

Литература:

1. Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России //Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10–15.

2. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

3. Гуняев Г.М., Кривонос В.В., Румянцев А.Ф., Железина Г.Ф. Полимерные композиционные материалы в конструкциях летательных аппаратов //Конверсия в машиностроении. 2004. №4 (65). С. 65–69.

4. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

5. Гуляев И.Н., Зеленина И.В., Раскутин А.Е. Углепластики на основе углеродных тканей импортного производства и российских растворных связующих //Вопросы материаловедения. 2014. №1(77). С. 116–125.

6. Коган Д. И., Чурсова Л. В., Петрова А. П. Технология изготовления ПКМ способом пропитки пленочным связующим //Клеи. Герметики. Технологии. 2011. №6. С. 25–29.

7. Коган Д.И., Чурсова Л.В., Петрова А.П. Полимерные композиционные материалы, полученные путем пропитки пленочным связующим //Все материалы. Энциклопедический справочник. Композиционные материалы. 2011. №11. С. 2–6.

8. Чурсова Л.В., Душин М.И., Хрульков А.В., Мухаметов Р.Р. Особенности технологии изготовления деталей из композиционных материалов методом пропитки под давлением /В сб. тезисов докладов межотраслевой науч.-технич. конф. «Композиционные материалы в авиакосмическом материаловедении». М.: ВИАМ. 2009. С. 17.

9. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292–301.

10. Тимошков П.Н., Коган Д.И. Современные технологии производства полимерных композиционных мате6риалов нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

11. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292–301.

12. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Ким М.А., Бабин А.Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 260–265.

13. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В., Коган Д.И. Новые полимерные связующие для перспективных методов изготовления конструкционных волокнистых ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2011. №2. С. 38–42.

14. Бабин А.Н. Связующие для полимерных композиционных материалов нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

15. Ефимов В.А., Шведкова А.К., Коренькова Т.Г., Кириллов В.Н. Исследование полимерных конструкционных материалов при воздействии климатических факторов и нагрузок в лабораторных и натурных условиях //Авиационные материалы и технологии. 2013. №S2. С. 68–73.

16. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения //Деформация и разрушение материалов. 2011. №1. С. 34–40.

17. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. I. Механизмы старения //Деформация и разрушение материалов. 2010. №11. С. 19–27.

18. Кириллов В.Н., Старцев О.В., Ефимов В.А. Климатическая стойкость и повреждаемость полимерных композиционных материалов, проблемы и пути решения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 4

Войнов С.И., Железина Г.Ф., Соловьева Н.А., Ямщикова Г.А., Тимошина Л.Н.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА СВОЙСТВА ОРГАНОПЛАСТИКА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ПРОПИТКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (RTM).

Исследовано влияние климатических факторов и эксплуатационных жидкостей на свойства органопластика ВКО-21, изготовленного методом пропитки под давлением. Показано, что органопластика ВКО-21 имеет высокий уровень сохранения свойств при воздействии факторов внешней среды (не менее 81% от исходного значения) и не уступает в этом отношении типовому конструкционному органопластику ВКО-19, изготовленному методом автоклавного формования.

Ключевые слова: органопластик, арамидные волокна, пропитка под давлением, полимерные композиты.

Voinov S.I., Zhelezina G.F., Solovieva N.A., Iamschikova G.A., Timoshina L.N.

ENVIRONMENTAL EFFECTS ON PROPERTIES OF AFRP (ARAMID FIBER REINFORCED PLASTIC) MANAFACTURED BY RTM (RESIN TRANSFER MOULDING) METHOD.

The influence of climatic factors and fluids on the properties of AFRP (aramid fiber reinforced plastic) VKO-21, manufactured by RTM technology. It is shown that the AFRP VKO-21 has a high level of conservation of the properties under the influence of environmental factors (at least 81% of the initial value) and is not inferior at this point to the typical constructional AFRP VKO-19, manufactured by autoclave molding.

Key words AFRP, aramid fiber, RTM, polymer composites.

Введение

Развитие авиационной техники невозможно без совершенствования и внедрения новых материалов и технологий их производства. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) прочно завоевали место среди конструкционных материалов в авиационной промышлености [1]. Их применение взамен металлических сплавов обеспечивает снижение массы конструкций, повышение ресурса эксплуатации, снижение трудоемкости изготовления и материалоемкости. Снижение веса авиационных конструкций за счет применения новых материалов дает возможность снизить потребление топлива, увеличить полезную нагрузку (количество пассажиров и полезного груза) [2-4].

Опыт эксплуатации органопластиков в составе авиационных конструкций показывает, что эти материалы имеют достаточно высокую эксплуатационную надежность в различных климатических зонах – календарный срок эксплуатации составляет не менее 10–15 лет. Однако в сравнении с композитами на основе стеклянных и углеродных волокон органопластики на основе арамидного волокна в большей степени сорбируют атмосферную влагу. Несмотря на то, что по уровню сохранения конструкционных свойств при влагонасыщении органопластики не уступают угле- и стеклопластикам, повышенное водопоглощение традиционно считается основным недостатком этих материалов [5-6].

Один из путей повышения влагостойкости органопластиков – это использование безрастворных связующих для их изготовления. Необходимость применения безрастворных связующих обусловлена тем, что органопластики, изготовляемые по типовой растворной технологии (Органит 12Т, Органит 16Т/Рус и др.), имеют повышенную пористость из-за невозможности полного удаления растворителя. Использование безрастворного связующего при изготовлении ВКО-19 позволило обеспечить герметичность и минимальную пористость органопластика. Применение экологически безопасной (безрастворной) технологии отвечает современным требованиям охраны окружающей среды [7, 8].

В настоящее время в мире активно ведут исследования, направленные на разработку материалов и технологий, позволяющих отказаться от применения растворителей и снизить затраты при изготовлении изделий из ПКМ [9]. Это связано с тем, что для изготовления высоконагруженных авиационных конструкций из ПКМ используют преимущественно метод автоклавного формования. Недостатками ПКМ, изготовленных методом автоклавного формования, являются: необходимость предварительного изготовления препрегов, что требует дополнительных трудо- и энергозатрат и снижает экологическую безопасность производства; невозможность изготовления деталей с высоким качеством внешней и внутренней поверхности.

Метод пропитки под давлением (RTM) как альтернатива метода автоклавного формования обеспечивает изготовление деталей, с высоким качеством поверхности, как с внешней, так и с внутренней стороны. Используемая для технологии RTM форма позволяет изготовить детали с высокой точностью по геометрии и толщине. За рубежом для изготовления ПКМ широко применяют технологию RTM, которая позволяет изготавливать детали сложной формы за одну технологическую операцию без предварительного изготовления препрега. Использование метода пропитки под давлением (RTM) позволяет автоматизировать производство, улучшить условия труда и повысить качество продукции [10-14].

При использовании RTM-технологии жидкая смола (связующее) помещается в закрытую оснастку (пресс-форму), в которой находится сухой пакет армирующего волокнистого наполнителя (рис.1). Отверждение связующего происходит в форме при повышенной температуре, после чего готовая деталь извлекается. Оборудование для этой технологии относительно недорого, поскольку не требуется дорогостоящего автоклава. Связующее которое может перерабатываться методом пропитки под давлением должно отвечать определенным требованием, таким как низкая вязкость для пропитки пакета наполнителя и необходимая жизнеспособность при температуре пропитки пакета наполнителя [15-17].

Рис. 1. Схема пропитки под давлением (RTM).

При выборе технологических параметров изготовлении деталей методом RTM важно обеспечить равномерное распределение связующего в объеме армирующего наполнителя, исключить возможность образования пустот и непропитанных участков, поскольку любое нарушение монолитности композиционного материала может привести  к снижению его работоспособности в условиях воздействия факторов внешней среды в процессе хранения и эксплуатации.

Целью данной работы является исследование стабильности свойств  органопластика, полученного методом пропитки под давлением, при воздействии факторов внешней среды (температуры и повышенной влажности) и эксплуатационных жидкостей (топливо, масло).

Материалы и методы

Объектом исследования является изготовленный методом RTM конструкционный органопластик ВКО-21 на основе равнопрочной арамидной ткани российского производства с поверхностной плотностью 90 ± 4 г/м2, используемой в составе конструкционных органопластиков авиационного назначения. Выбранная ткань, изготовленная из арамидных нитей Русар, имеет равнопрочную атласную структуру, что позволяет осуществлять ее выкладку на поверхностях двойной кривизны при формовании изделий сложной формы. Нити Русар по сравнению с арамидными нитями первого поколения СВМ обладают улучшенными на (20-30) % механическими свойствами и более устойчивы к поглощению влаги. В качестве связующего в составе органопластика ВКО-21 используется модифицированное эпоксидное связующее марки ВСЭ-17. Физико-механические характеристики органопластика ВКУ-21 представлены в таблице 1, на рис.2 показан внешний вид образца органопластика ВКО-21.

Таблица 1. – Свойства конструкционного органопластика ВКО-21, изготовленного методом пропитки под давлением.

| Наименование характеристики | Направление испытания, | Свойства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при 20 С | при 150 С |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 0 | 810 | 740 |
|  | 90 | 640 | 570 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 0 | 35 | 29 |
|  | 90 | 31 | 27 |
| Коэффициент Пуассона | 0 | 0,07 | - |
|  | 90 | 0,07 | - |
|  | 45 | 0,81 | - |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 0 | 220 | 140 |
|  | 90 | 220 | 150 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 0 | 24 | - |
|  | 90 | 24 | - |
| Предел прочности межслоевой при сдвиге, МПа | 0 | 30 | 28 |
|  | 90 | 33 | 29 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0 | 550 | 380 |
|  | 90 | 540 | 370 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 0 | 22 | 16 |
|  | 90 | 23 | 19 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 0 | 195 | - |
|  | 90 | 189 | - |
| Плотность, кг/м3 | - | 1290 – 1330 |  |
| Температура стеклования, оС | - | 198 |  |
| Категория горючести | - | Самозатухающий |  |
| Категория дымообразования | - | Сильнодымящий |  |

Рис. 2. Органопластик ВКО-21

Органопластик ВКО-21 предназначен для эксплуатации при температуре от минус 60 до 150°С. Уровень сохранения свойств органопластика ВКО-21 при максимальной рабочей температуре 150°С составляет: 91% (предел прочности при растяжении), 64% (предел прочности при сжатии), 69% (предел прочности при изгибе).

Равнопрочная арамидная ткань, использованная для армирования органопластика ВКО-21, наиболее пригодна для изготовления деталей методом RTM. При ее применении в качестве армирующего наполнителя значительно упрощается процесс сборки и пропитки пакетов для деталей сложной формы, чем при использовании однонаправленных аромидных армирующих наполнителей. Связующее ВСЭ-17, разработанное в ФГУП «ВИАМ» применительно к технологии RTM, имеет необходимые для RTM технологические характеристики: вязкость связующего при нагреве 95°С (температура переработки) составляет менее 0,5 Па·с. (рис.3) и жизнеспособность связующего при этой температуре составляет 135 мин. (рис.4), что достаточно, для проведения процесса пропитки под давлением.

Рис. 3. Зависимость вязкости связующего ВСЭ-17 от температуры.

Рис. 4. Зависимость вязкости связующего ВСЭ-17 от времени нагрева при температуре 95°С.

Образцы органопластика ВКО-21 для проведения исследований изготавливали на оборудовании фирмы Magnum Venus Plastech Ltd.

При эксплуатации и хранении изделия из ПКМ подвергаются воздействию температуры и влажности окружающего воздуха. В зависимости от конкретного применения изделия из ПКМ подвергаются либо длительному и непрерывному воздействию температуры и влажности окружающего воздуха, либо кратковременным воздействиям этих факторов. Значения температуры и влажности зависят от климатической зоны и ряда других факторов, непосредственно связанных с назначением изделия, и, следовательно, с условиями эксплуатации. О стойкости ПКМ к совместному или последовательному действию температуры и влажности можно судить по изменению их эксплуатационных свойств. Испытания на стойкость полимерных материалов или изделий из них к действию температуры и влаги, которое может быть весьма разнообразным как по интенсивности, так и по продолжительности, проводятся в специальных автоматических тепловлажностных камерах[15-18].

Исследование влияния внешней среды (температуры, влажности) и эксплуатационных жидкостей на свойства органопластика ВКО-21 проводили в указанных ниже условиях.

Тепловое старение проводили в воздушном термостате при температуре 150°С. Максимальное отклонение температуры от заданной для термостата не превышало ± 0,5°С.

Ускоренное тепловлажностное старение оргапластика исследовали в соответствии с ГОСТ 9.707-81 при температуре 60°С и относительной влажности 85%. Испытания проводили в камере тепловлажностного старения «Climats» (Франция) с автоматическим поддержанием заданного режима испытаний; погрешность поддержания температуры составляла +2°К, погрешность влажности +3%. После экспозиции в камере определяли прочность органопластика при изгибе.

Климатическое старение органопластика проводили в камере тропического климата, позволяющей создать следующий циклический режим испытаний: 8 час при Т=505°С и =100%, затем 12 час при Т=205°С и =100%, затем 8 час при Т=205°С и =65%. Данный режим имитирует тепло-влажностные воздействия, характерные для тропического климата. После экспозиции в камере определяли прочность при изгибе.

Влагостойкость образцов органопластика исследовали после выдержки в течение 90 суток при комнатной температуре и влажности 98%. Определяли изменение предела прочности органопластика при изгибе и привес образца в результате поглощения влаги в соответствии с ГОСТ 4650-80.

Водостойкость образцов органопластика исследовали после выдержки в течение 90 суток при комнатной температуре в воде. Определяли изменение предела прочности органопластика при изгибе и привес образца в результате поглощения воды в соответствии с ГОСТ 4650-80.

Топливостойкость образцов органопластика исследовали после выдержки в течение 30 суток при комнатной температуре в топливе ТС-1. Определяли изменение предела прочности при изгибе и привес образца в результате сорбции топлива, испытания проводилось в соответствии с ГОСТ 12020-72.

Маслостойкость образцов органопластика исследовали после выдержки в течение 30 суток при комнатной температуре в масле ИПМ-10. Определяли изменение предела прочности при изгибе и привес образца в результате сорбции, испытания проводилось в соответствии с ГОСТ 12020-72.

Механические испытания углепластиков проводили на испытательных машинах Тиратест-2200 и RKM-50 в соответствии с ГОСТ 25.604-82 (предел прочности при изгибе).

Результаты

В таблице 2 представлены результаты испытаний органопластика ВКО-21 после экспозиции в камере тепловлажностного старения при температуре 60°С и относительной влажности 85%. Установлено, что после экспозиции в этих условиях в течение 90 суток уровень сохранения прочности органопластика ВКО-21 при изгибе составляет 86% при 20С и 81% при испытании при рабочей температуре 150 С в сравнении с исходными значениями при указанных температурах.

Таблица 2. – Испытание органопластика ВКУ-35 после экспозиции в камере тепловлажностного старения при температуре 60°С и относительной влажности 85%.

| Время экспозиции, сут. | Предел прочности при изгибе, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |
| В исходном состоянии | 580 | 370 |
| 30 | 560 | 340 |
| 60 | 550 | 330 |
| 90 | 500 | 300 |

В таблице 3 представлены результаты испытаний органопластика ВКО-21 после экспозиции в камере тропического климата. Установлено, что после экспозиции в этих условиях в течение 90 суток уровень сохранения прочности органопластика ВКО-21 при изгибе составляет 91% при 20С и 89% при испытании при рабочей температуре 150 С в сравнении с исходными значениями при указанных температурах.

Таблица 3. – Испытание органопластика ВКО-21 после экспозиции в камере тропического климата.

| Время экспозиции, сут. | Предел прочности при изгибе, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |
| В исходном состоянии | 580 | 370 |
| 30 | 550 | 330 |
| 60 | 520 | 320 |
| 90 | 530 | 330 |

Результаты испытаний органопластика ВКО-21 после теплового старения при 150С представлены в таблице 4. Установлено, что после теплового старения в течение 2000 ч. уровень сохранения предела прочности при изгибе органопластика ВКО-21 составляет 89% при 20С и 86% при 150С в сравнении с исходными значениями при этих температурах.

Таблица 4. – Тепловое старение органопластика ВКО-21 при максимальной рабочей температуре 150С.

| Время экспозиции, ч. | Предел прочности при изгибе, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |
| В исходном состоянии | 540 | 370 |
| 500 | 520 | 360 |
| 1000 | 510 | 340 |
| 2000 | 480 | 320 |

В таблице 5 представлены результаты исследования влаго- и водостойкости органопластика ВКО-21. После выдержки образцов органопластика с незащищёнными торцами в воде и в среде с повышенной влажностью (98%) уровень сохранения прочности при изгибе составляет не менее 96% (при 20С) и не менее 86% (при 150С). Количество поглощённой органопластиком влаги не превышает 1,8 % от исходного веса образца.

Таблица 5. – Влаго- и водостойкость образцов органоластика ВКО-21.

| Условия экспозиции | Предел прочности при изгибе, МПа |  | Привес, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |  |
| В исходном состоянии | 530 | 360 | - |
| φ=98%, Т=20 С 90 сут. | 510 | 310 | 1,7 |
| Вода, Т=20 С 90 сут. | 530 | 320 | 1,8 |

В таблице 6 представлены результаты исследования топливо- и маслостойкости органопластика ВКО-21. После выдержки образцов органопластика с незащищёнными торцами в топливе ТС-1 и в масле ИПМ-10 уровень сохранения прочности при изгибе составляет не менее 91% (при 20С) и не менее 94% (при 150С). Привес образцов органопластиков при выдержки их в эксплуатационных жидкостях не превышает 0,12 % от исходного веса образцов.

Таблица 6 – Топливо и масло стойкость образцов органопластика ВКО-21.

| Условия экспозиции | Предел прочности при сжатии, МПа |  | Привес, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при 20 С | при 150 С |  |
| В исходном состоянии | 530 | 360 | - |
| Топливо ТС-1 Т=20 С 30 сут. | 490 | 350 | 0,11 |
| Масло ИПМ-10 Т=20 С 30 сут. | 480 | 340 | 0,12 |

Обобщённые результаты проведенных исследований по влиянию внешней среды и эксплуатационных жидкостей на свойства органопластика ВКО-21 изготовленного методом пропитки под давлением представлены в таблице 7 в сравнении с типовым конструкционным органопластиком ВКО-19, полученным по технологии автоклавного формования. Анализ полученных данных показывает, что органопластик ВКО-21, изготовленный методом RTM, не уступает органопластику ВКО-19 по уровню сохранения свойств после воздействия факторов внешней среды. Это свидетельствует о том, что использование метода пропитки под давлением позволяет изготавливать полимерные композиционные материалы с монолитной структурой, в которой отсутствуют поры, внутренние локальные микропустоты и не пропитанные участки. Органопластик ВКО-21, изготовленный методом пропитки под давлением, не уступает по устойчивости к воздействию факторов внешней среды органопластикам, изготовленным типовыми методами формования.

Таблица 7 – Сравнение характеристик органопластика ВКО-21, изготовленного методом RTM, и органопластика ВКО-19, изготовленного методом автоклавного формования.

| Наименование характеристики | ВКО-21 | ВКО-19 |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 810 | 820 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 35 | 34 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | 220 | 195 |
| Модуль упругости при сжатии, ГПа | 24 | - |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 550 | 505 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 22 | 28 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 195 | 190 |
| Влагопоглощение при φ=98%, 90 сут., % | 1,7 | 1,12 |
| Сохранение прочности при изгибе, после выдержки при φ=98%, 90 сут., %. | 96 | - |
| Водопоглощение после выдержки в воде 90 сут., % | 1,8 | 1,5 |
| Сохранение прочности при изгибе, после выдержки в воде 90 сут., %. | 100 | - |
| Сохранение прочности при изгибе, после выдержки при рабочей температуре 2000 ч., %. | 89 | 100 |
| Привес после выдержки в топливе 30 сут., % | 0,11 | 0,07 |
| Сохранение прочности при сжатии после выдержки в топливе 30 сут., %. | 90 | 100 |
| Привес после выдержки в масле 30 сут., % | 0,12 | 0,13 |
| Сохранение прочности при сжатии, после выдержки в масле 30 сут., %. | 91 | 100 |
| Сохранение прочности при изгибе, после выдержки в камере тропического климата 3 месяца, %. | 91 | 100 |
| Сохранение прочности при изгибе, после экспозиции в камере тепловлажностного старения 2 месяца, %. | 95 | 100 |

Обсуждение и заключения

Проведены исследования по влиянию факторов внешней среды (температуры, влажности) и эксплуатационных жидкостей на стабильность свойств органопластика ВКО-21, изготовленного методом пропитки под давлением. Установлено, что уровень сохранения свойств органопластика ВКО-21 при тепловлажностном и ускоренном климатическом старении составляет не менее 81%, при воздействии эксплуатационных жидкостей - не менее 91% (при испытаниях при комнатной и максимальной рабочей температуре 150 С). По устойчивости к воздействию факторов внешней среды органопластик ВКО-21, изготовленный методом пропитки под давлением, не уступает типовому конструкционному органопластику ВКО-19, изготовленному методом автоклавного формования.

Правильный выбор режимов изготовления при использовании метода пропитки под давлением позволяет получать органопластик с монолитной структурой, в которой отсутствуют поры, внутренние, локальные микропустоты и непропитанные участки, и обеспечивает уровень свойств материалов не ниже, чем у органопластиков, полученных методом автоклавного формования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России //Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10–15.

2. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

3. Гуняев Г.М., Кривонос В.В., Румянцев А.Ф., Железина Г.Ф. Полимерные композиционные материалы в конструкциях летательных аппаратов //Конверсия в машиностроении. 2004. №4 (65). С. 65–69.

4. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

5. Железина Г.Ф. Конструкционные и функциональные органопластики нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

6. Железина Г.Ф. Особенности разрушения органопластиков при ударных воздействиях //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 272–277.

7. Шульдешова П.М., Железина Г.Ф. Влияние атмосферных условий и запыленности среды на свойства конструкционных органопластиков //Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 64–68.

8. Железина Г.Ф., Шульдешова П.М. Конструкционные органопластики на основе пленочных клеев //Клеи. Герметики. Технологии. 2014. №2. С. 9–14.

9. Коган Д. И., Чурсова Л. В., Петрова А. П. Технология изготовления ПКМ способом пропитки пленочным связующим //Клеи. Герметики. Технологии. №6, 2011 С. 25–29.

10. Коган Д.И., Чурсова Л.В., Петрова А.П. Полимерные композиционные материалы, полученные путем пропитки пленочным связующим //Все материалы. Энциклопедический справочник. Композиционные материалы. 2011. №11. С. 2–6.

11. Чурсова Л.В., Душин М.И., Хрульков А.В., Мухаметов Р.Р. Особенности технологии изготовления деталей из композиционных материалов методом пропитки под давлением /В сб. тезисов докладов межотраслевой науч.-тех. конф. «Композиционные материалы в авиакосмическом материаловедении». М.: ВИАМ. 2009. С. 17.

12. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292–301.

13. Тимошков П.Н., Коган Д.И. Современные технологии производства полимерных композиционных мате6риалов нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

14. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292–301.

15. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Ким М.А., Бабин А.Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 260–265.

16. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В., Коган Д.И. Новые полимерные связующие для перспективных методов изготовления конструкционных волокнистых ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2011. №2. С. 38–42.

17. Бабин А.Н. Связующие для полимерных композиционных материалов нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

18. Ефимов В.А., Шведкова А.К., Коренькова Т.Г., Кириллов В.Н. Исследование полимерных конструкционных материалов при воздействии климатических факторов и нагрузок в лабораторных и натурных условиях //Авиационные материалы и технологии. 2013. №S2. С. 68–73.

19. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения //Деформация и разрушение материалов. 2011. №1. С. 34–40.

20. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. I. Механизмы старения //Деформация и разрушение материалов. 2010. №11. С. 19–27.

21. Кириллов В.Н., Старцев О.В., Ефимов В.А. Климатическая стойкость и повреждаемость полимерных композиционных материалов, проблемы и пути решения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 412–423.