УДК 678.072

Новое поколение связующих для безавтоклавных технологий

Бабин А.Н.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ГНЦ РФ

Аннотация:

В докладе представлены основные разработки ФГУП «ВИАМ» в области нового поколения связующих для безавтоклавных технологий. Описаны основные типы связующих созданных для технологий пропитки под давлением, пропитки пленочным связующим, а также связующих отверждаемых альтернативными способами. Приведены основные свойства и преимущества разработанных связующих.

Ключевые слова:

безавтоклавные технологии, связующие, новое поколение, полимерные композиционные материалы, инфузия, УФ-отверждение, пленочное связующее.

Одним из направлений развития технологий ПКМ является использование безавтоклавных способов изготовления конструкций из ПКМ [1]. Применение этих технологий требует создания связующих удовлетворяющих технологическим требования и реализующим необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

Начиная с 2009 г. специалистами ФГУП «ВИАМ» проводятся работы над усовершенствованием энергосберегающих безавтоклавных технологий изготовления ПКМ [2]. Усовершенствование технологий в том числе проводиться за счет разработки новых связующих [3]. Новые связующие позволяют более экономично проводить процессы получения ПКМ и улучшают характеристики получаемых материалов. Специалистами ФГУП «ВИАМ» разработан ряд связующих для безавтоклавных технологий таких как вакуумное формование препрегов, пропитка под давлением (RTM, Resin transfer molding), вакуумно-инфузионный метод (VaRTM, Vacuum assisted resin injection) и пропитка с использованием пленочного связующего (RFI, Resin film infusion), пултрузия, SMC препреги (Sheet Molding Compound). В числе связующих есть полимерные системы отверждающиеся под действием УФ излучения, что позволяет в некоторых случаях отказаться от термообработки изделия. Связующие для безавтоклавных технологий позволяют реализовать один из принципов «Зеленой химии» - отказаться от органических растворителей в процессе производства, что диктуется требованиями самих безавтоклавных технологий изготовления материалов.

Традиционной безавтоклавной технологией изготовления изделий из ПКМ является пропитка под давлением. Это направление в разработка ФГУП «ВИАМ» представлено целым рядом связующих на базе различных классов полимеров от классических эпоксидных до теплостойких фталонитрильных и кремнийогранических. К новому поколению связующих для технологии пропитки под давлением можно отнести связующее на основе гетероциклических полимеров обладающих значительной теплостойкостью [4]. Такие материалы могут найти применение в двигателестроении как основа для конструкций работающих при температурах до 350°С. Специалистами ФГУП «ВИАМ» разработано связующее ВСН-31 прочность углепластиков на основе которого сохраняется на уровне 70% при температуре 350°С. Еще одним типом нового поколения связующих является разработанное во ФГУП «ВИАМ» кремнийорганическое связующее марки ВСКО-27 для технологии пропитки под давлением [5]. Разработанное связующее содержащее небольшое количество функциональных групп и низкомолекулярных фракций позволяет проводить процесс пропитки под давлением при температурах от 100 до 130 °С при изготовлении композиционных материалов и в процессе отверждения выделяется меньшее количество летучих продуктов чем при отверждении связующего К-9-70. Высокая устойчивость к термоокислительной деструкции разработанного связующего и диэлектрические свойства материалов на его основе позволяют рекомендовать использование связующего не только для стеклопластиков радиотехнического и специального назначения, но и в качестве компонента термостойких клеевых композиций.

Связующими нового поколения для материалов получаемых пропиткой под давлением можно назвать материалы на основе циануратных и изоциануратных систем. Это связующие ВСТ-1210 и ВСИ-23. Рабочие температуры материалов на основе этих связующих более 200°С, основные свойства представлены в таблице 1.

Таблица 1

Свойства теплостойких связующих для технологии пропитки под давлением

| Характеристика | ВСИ-23 | ВСТ-1210 |
| --- | --- | --- |
| Температура пропитки, °С | 60 | 70-80 |
| Технологическое окно для пропитки, ч | 4 | 6 |
| Температура стеклования, Tgdry, ºС | 319 | 240 |
| Температура стеклования полимерной матрицы после влагонасыщения,Tgwet, ºС | 259 | 215 |
| Влагонасыщение отвержденного связующего, % | 2,8 | 1,8 |
| Прочность при статическом изгибе, σи, МПа при 20 °С | 117 | 120 |

Цианатэфирные связующе кроме того отличает низкое влагопоглащение и хорошая устойчивость к термоциклированию. Эти свойства определяют спрос на материалы с использованием цианатэфирных связующих со стороны разработчиков космической техники.

Одной из безавтоклавных технологий, которая получает развитие, является технология пропитки пленочным связующим (RFI) [6]. Использование связующих такого типа позволяет точно дозировать связующее в пакет наполнителя, избавляет от работы с жидкими материалами, но накладывает жесткие реологические требования на связующее. Основными технологическими требования к связующему являются его пленочное состояние при температурах выкладки и значительное падение вязкости при температурах пропитки. Кроме этого низкое значение вязкости и стабильность ее во времени должны обеспечивать пропитку всего пакета наполнителя в трансверсальном направлении. Такой тип связующих разработан специалистами ФГУП «ВИАМ» - это связующие марок ВСЭ-20 и ВСЭ-17 пленочное. Основные свойства этих связующих представлены в таблице 2.

| Характеристики | ВСЭ-20 | ВСЭ-17 пленочное |
| --- | --- | --- |
| Жизнеспособность связующего при 20 ºС, сут | 15 | 21 |
| Температура стеклования, Tgdry, ºС | 170 | 228 |
| Температура стеклования полимерной матрицы после влагонасыщения, Tgwet, ºС | 132 | 195 |
| Влагонасыщение отвержденного связующего, % | 2,0 | 2,5 |
| Прочность при статическом изгибе, σи , МПа при 20 °С | 130 | 105 |

Связующие могут поставляться в виде пленок различной поверхностной плотности по требованию заказчика. Наряду с использованием этих связующих непосредственно в виде пленки в процессах изготовления материалов, существует возможность изготовления семипрегов – наполнителей дублированных с пленкой связующего, в которых волокна пропитаны связующим только частично. Этот вариант заготовки для формования позволяет использовать все традиционные приемы работы с материалами и качественно удалять воздух из пакета перед формованием.

Еще одна традиционно используемая технология получения изделий из ПКМ без применения автоклава – это технология инфузии. В этом направлении основной задачей получения материалов является повышение из прочностных матрицезависимых свойств, т.к. жидкие полимерные системы технологически необходимые для инфузионной технологии не позволяют реализовать высоких прочностных характеристик и стойкости к ударному воздействию по причине их хрупкости. Способ наиболее широко используемый для высокопрочных препреговых композиционных материалов – термопластичных модификатор совмещаемый с полимерной основой, не может быть реализован из-за значительного повышения вязкости при добавлении термопластичных добавок, что недопустимо для технологии инфузии. Пути решения такой задачи – это введение термопластичного модификатора в систему наполнителя, например вплетением волокон термопласта в угле- или стеклоткань, или использование низкомолекулярных олигомеров способных полимеризоваться совместно с отверждением системы с образованием взаимопроникающей сетки или коллоидной системы термопласт-реактопласт повышающей прочностные свойства матрицы. Наиболее перспективным способом модификации инфузионных связующих термопластичными системами - использования термопластичного модификатора нанесенного на волокно либо в виде порошка, либо в виде смеси термопласта с жидкой смолой носителем. Такой способ позволяет, кроме введения термопластичных модификаторов в состав связующего, получить наполнитель пригодный для автоматизированных выкладки. Однако это направление работ требует исследований совместимости термопластичных материалов с полимерными основами связующих, процессов химически индуцированного фазового выделения в системах термопласт-реактопласт-отвердитель и решения ряда технологических вопросов: нанесение термопластичного компонента на волокно, особенности пропитки материалов с нанесенными слоями модификатора, температурно-временные параметры совмещения, обеспечение равномерного содержания термопласта в ПКМ и т.п.

Одним из направлений развития безавтоклавных технологий является отказ от температурной обработки в процессе формования деталей, хотя бы на стадиях формообразования. Основным альтернативным вариантом термоотверждаемым системам является отверждение под действием УФ излучения [7,8]. На рынке представлены системы фотоинициаторов и смол способные образовывать полимерные матрицы с уровнем свойств достаточным для полимерных композиционных материалов. Однако окончательный состав связующего и технология фотополимеризации композиционного материала требует детальной проработки. Такими системами и технологиями получения композиционных материалов на их основе занимаются специалисты ФГУП «ВИАМ». Получены экспериментальные связующие на основе винилэфирных смол позволяют получать заготовки деталей из ПКМ под действием УФ излучения. При этом материал после фотоотверждения обладает температурой стеклования 75-80°С, а после дополнительной термообработки в свободном состоянии при температуре 130°С температура стеклования увеличивается до 130-135°С. Материалы на основе подобных систем могут реализовывать свойства на уровне традиционных термоотверждаемых винилэфирных пластиков.

Системы отверждаемые под действием излучения оптического диапазона могут найти применение и в набирающих обороты аддитивных технологиях. Развиты способы прототипирования различных систем с помощью технологии стереолитографии. Однако используемые акрилатные системы не позволяют реализовать необходимый уровень свойств материалов для применения их в качестве конструкционных. Поэтому одной из задач этого направления создать полимерные связующие и композиционные материалы на их основе, которые можно было бы перерабатывать с помощью аддитивных технологий.

Таким образом, специалистами ФГУП «ВИАМ» разработаны полимерные связующие для наиболее широко применяемых технологий безавтоклавного изготовления деталей из ПКМ. Кроме этого намечены пути развития технологий ПКМ с использованием альтернативных способов отверждения и применения нового класса технологий.

Литература:

- Д. В. Афанасьев , Ощепков М.Ю «Безавтоклавные технологии», «Композитный мир», сентябрь-октябрь , 2010, стр. 28-37.

- А.В.Хрульков, М.И.Душин, Ю.О.Попов, Д.И. Коган «Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формований ПКМ», Юбилейный науч.-технический сборник «Авиационные материалы и технологии» (приложение к журналу«Авиационные материалы и технологии»). Москва, « ВИАМ», 2012, стр. 292 - 301.

- Панина Н.Н., Ким М.А., Гуревич Я.М., Григорьев М.М., Чурсова Л.В., Бабин А.Н. «Связующие для безавктоклавного формования изделий из полимерных композиционных материлов», Москва, Клеи. Герметики. Технологии. 2013. №10. С. 27-35

- Железняк В.Г., Мухаметов Р.Р., Чурсова Л.В. «Исследование возможности создания термореактивного связующего на рабочую темпера-туру до 400°С», . Авиационные материалы и технологии. 2013. № S2. С. 58-61.

- Н.С. Китаева, Ю.М. Ширякина, А.А. Новикова, С.А. Пономаренко, А.А. Шимкин «Исследование свойств кремнийорганического связующего ВСКО-27», Москва, Клеи. Герметики. Технологии. 2014. №1. С. 20-29

- Чурсова Л.В., Душин М.И., Коган Д.И., Панина Н.Н., Ким М.А., Гуревич Я.М., Платонов А.А. «Плёночные связующие для RFI-технологии», «Российский химический журнал», Том LIV. Материалы для авиакосмической техники , 2010г., с.63-67.

- Jaswal, S., Gaur, B. “New trends in vinyl ester resins”, Rev. Chem. Eng., 2014, 30, 567-581.

- Roberts, K. N., Simon, G. P., Cook, W. D., Burchill, P. J. “Cure and rubber toughening of vinyl ester resins”, in Advanced Polymeric materials: structure property relationship, ed. Shoniake, G. O., Advani, S. G., 2004, chapter 7, 235-270.