Перспективы рынка безавтоклавных технологий в авиастроении

Хрульков А.В., Григорьев М.М.

admin@viam.ru

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ГНЦ РФ

Аннотация:

Применение композиционных материалов осуществляется во всё более широких масштабах. Безавтоклавные технологии являются перспективными, так как позволяют исключить использование дорогостоящего оборудования при обеспечение требуемого уровня свойств. Мировые тенденции развития показывают, что безавтоклавные технологии будут применяться в производстве конструкций для беспилотной авиации, ракет, коммерческой и общей авиации.

Ключевые слова:

полимерные композиционные материалы (ПКМ), углепластик, стеклопластик, безавтоклавные технологии (ООА).

Abstract:

The use of composite materials is carried out in an increasingly large scale. Bezavtoklavnogo technology have a very high level of attractiveness, as they allow to avoid the use of expensive equipment while ensuring the required level of properties. World trends show that the non-autoclave technology will be used in the manufacture of structures for UAVs, missiles, commercial and general aviation.

Keywords:

polymer composite materials (PCM), carbon fiber, fiberglass, non-autoclave technology.

Анализ тенденций научно-технического развития в области разработки и использования композиционных материалов показывает актуальность задачи по разработке технологических решений изготовления нового поколения конструкций безавтоклавными способами.

В ВИАМ разработаны «Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года», в которых представлены 18 комплексных проблем с учетом  тенденций развития материалов в мире по (направлениям) [1,2].

ВИАМ обладает научно-техническим заделом в области разработки полимерных композиционных материалов перерабатываемых в том числе по безавтоклавным технологиям.[3-12], что позволит освоить производство конструкций этими методами.

Рассмотрим как развивалось и каков прогноз развития применения композитов и безавтоклавных технологий в авиастроительной отрасли.

Количество единиц выпущенных летательных аппаратов и прогноз их производства представлен на рис.1. Глобальный спрос на все воздушные суда будет расти в течение следующих 10 лет достаточно скромно - около 6 процентов в год. Многие из 452000 поставляемых систем в период с 2013 по 2022 относятся к числу сравнительно небольших, беспилотных авиационных систем (БАС) и ракетных систем. Но даже такой рост потребует создание новых производств и внедрение безавтоклавных технологий будет просто необходимо. [13]

Рисунок 1.

За последние четыре десятилетия, за счет использования композитных материалов в аэрокосмической программе произошли значительные изменения (рис.2).

Рисунок 2.

К настоящему времени просматривается выход на определенный уровень объемов применения композиционных материалов в конструкциях летательных аппаратов. Так в беспилотной авиации и вертолетах он может достигать 80% и более, в военной авиации 60%, в коммерческой авиации – более 50%.

Первоначально, в 1960-х и 1970-х годах, композиционные материалы нашли применение главным образом на военных истребителей и малых частных самолетах. Автоклавный способ формования был сразу принят в качестве стандартного, потому что он обеспечивал качество и явно превосходил другие способы производства композитов в то время. При этом применение волоконно-армированных композиционных материалов ограничивалось изготовлением  небольших обтекателей и ненагруженных элементов планера. В 1980-х годах использование углеродных, стеклянных и арамидных волокон в композиционных материалах получило широкое применение для производства элементов механизации крыла и больших обтекателей, а также при строительстве ракет и спутников. В 1986 году было использовано около 2,8 миллионов фунтов (1270 тонн) композиционных материалов при изготовлении конструкций для аэрокосмической промышленности. Десять лет спустя, объемы производства выросли в два раза - благодаря в значительной степени последовательных технических разработок в области материалов и технологии их изготовления и переработки в изделия. Объемы к середине 2000-х годов, достигли более чем 10,8 млн фунтов (4880 тонн), а к 2015 году ожидаются на уровне 30 млн.фунтов, рис.3.

Рисунок 3.

Ожидается, что рост объема композиционных авиационных конструкций произойдет и в течение ближайших нескольких лет. Увеличивается объем применения полимерных композиционных материалов в производстве Боинг Co. 787 и Airbus  A350 XWB. Большая часть этого роста и будет движущей силой спроса на ПКМ в последующие три года. Возможности для более широкого внедрения композиционных материалов имеют Боинг 777X, Грузовой самолет Corp. Китая (COMAC, Шанхай, Китай) C-919, Иркут МС-21, Embraer (в Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) второго поколения ERJ-170/190 / 195X, Гражданские самолеты Сухого  (Москва, Россия) SuperJet NG. Хотя ни в одном из этих самолетов не ожидается применение углеродного волокна в фюзеляже, углепластик, как ожидается, будет основным конструкционным материалом в крыле и оперении - и значительной степени заменит алюминий в этих частях самолета. Ожидается, что общий вклад композиционных авиационных конструкций для этих новых моделей достигнет от 30 до 40 процентов веса планера, по сравнению с 14 до 27 процентов в текущих моделей. Это будет определять продолжающийся рост спроса на композиционные материалы ближе к концу прогнозного периода, но, безусловно, не будет иметь  такой же эффект, как А350 Airbus и Boeing 787.

Одна из причин этого является то, что уровень стоимости, технических и логистических факторов  определяет, что алюминиевый сплав будет продолжать оставаться в качестве основного материала для производства фюзеляжа в течение этого десятилетия и, возможно, также в следующем.

В коммерческом классе узкофюзеляжных самолетов (от 130 до 210 пассажиров), совершенствование методологии проектирования и разработка нового поколения алюминиево-литиевых сплавов позволили изготавливать фюзеляж, вес которого от 3 до 5 процентов легче, чем сопоставимый композиционный фюзеляж. Алюминий-литиевые сплавы также предлагают экономию средств по сравнению с применением углепластика.

Производство изделий из полимерных композиционных материалов является достаточно энергоемким процессом, требующим дорогостоящих вспомогательных материалов, оснастки и оборудования, однако существуют возможности снижения затрат в производстве, углепластика и других композиционных материалов, рис. 4

Рисунок 4.

Затраты  включают в себя стоимость сырья, стоимость производства, включая оснастку и оборудование, контроль качества. На контроль в настоящее время приходится около одной трети от общей стоимости, и он является узким местом для многих крупных конструкций. К счастью, высокоскоростное СО2-лазерное оборудование и другие неразрушающие технологии проверки позволят сократить эти расходы, улучшить разрешение контроля и существенно сократить время обработки в течение последующих 10 лет, что может привести к сокращению расходов примерно в два раза.

На рис.5 представлено распределение рынка безавтоклавных технологий в 2013 году. Наибольшая часть по весу производимых деталей занимает коммерческая и общая авиация.

Рисунок 5.

Если композиционные материалы продолжат вытеснять традиционные металлы, то производители должны решать следующие задачи: поддерживать или улучшить эксплуатационные свойства, как правило, достигнутые в производстве на основе препрегов, отверждаемых в автоклавах. К счастью, безавтоклавные технологии активно развивались в течение последних 25 лет, и имеется достаточно доказательств того, что они могли бы играть более значительную роль в росте производства композиционных авиационных конструкций.

На сегодняшний день разработан широкий ряд безавтоклавных технологий, таких как пропитка под давлением (РТМ); инфузия с последующим вакуумным формованием (VARTM); литьевая подача связующего (SQRTM), разработанная Radius Engineering Inc. (Солт-Лейк-Сити, штат Юта), контролируемое атмосферное давление инфузии смолы (CAPRI, запатентованная Boeing), двойной вакуумный мешок. Данные указывают, что по этим безавтоклавным процессам уже изготавливается около 14 процентов изделий из полимерных композиционных материалов, около 2,6 млн фунтов (1158 тонн). Растущие объемы изделий, изготавливаемых по безавтоклавным технологиям, включают в себя:

• Airbus A340 и A380 фиксированные передние кромки крыла

• ребра балки Airbus A340 и киля A380

• Boeing 787 переборки давления

• Boeing 787 и Airbus A350 XWB пакеты компонентов задней кромки

• G650 руль, балки перекрытий • Компания Gulfstream Aerospace-х годов, и т.д.

• вертикальный стабилизатор регионального реактивного самолета Мицубиси Corp. (Токио, Япония) MRJ

• расширения Wingtip для (Falls Church, Va.) Northrop Grumman в RQ-4B Global Hawk

• кабина Bombardier Aerospace (Монреаль, Квебек, Канада) Learjet 85 под давлением

• Diamond Aircraft (Винер-Нойштадт, Австрия) и Cirrus Design (Дулут, штат Миннесота). Общие авиационные планеры.

• RTM лопасти  винта для турбовинтовых самолетов

• Турбореактивные лопасти вентилятора двигателя и распорки, лопатки статора и т.д.

• JASSM  секции фюзеляжа JASSM-ER VARTM.

• Складные крылья, рули  и контейнеры для ракет и боеприпасов.

Рисунок 6.

В значительной степени, пористость во многих  изделиях, полученных по безавтоклавным технологиям была ограничивающими факторами. Для элементов планера в авиации, требуется пористость менее 1 процента и объемное содержание армирующего наполнителя 50 процентов или более. Для неответственных деталей пористость допускается порядка 2 процентов. Детали, изготовленные по безавтоклавным технологиям имеют пористость в пределах от 1,5 до 5 процентов. Таким образом до недавнего времени  производство Boeing 787,   Airbus A350 XWB и малой авиации общего назначения не нашло широкого применения безавтоклавных технологий.

В течение следующего десятилетия, потенциал для безавтоклавных технологий для производства крупногабаритных конструкций могут быть более полно реализованы или, по крайней мере, исследованы. Проектирование интегральных конструкций упростит сборку и еще больше сократит потребность в дорогостоящих автоклавах. В самом деле, анализ некоторых производителей изделий, использующих безавтоклавные технологии, показывает, что существует возможность снизить производственные затраты компонентов от 25 процентов до 60 процентов по сравнению с традиционной автоклавной технологией. Это позволит занять им свою нишу в производстве изделий из полимерных композиционных материалов.

Рисунок 7.

Используя ПКМ В новом поколении самолетов, планеры, будут иметь 35 процентов композиционных материалов по массе, хотя фюзеляж, скорее всего, будет построен из алюминиево-литиевых сплавов третьего поколения. При производстве А320 или B737 в объемах, превышающих 400 самолетов в год, и может потребоваться около 10 млн фунтов (4536 тонн) композиционных материалов в год.

Для увеличения применения  композиционных материалов после 2022 необходимо решить ряд ключевых вопросов:

• Снизить стоимость связующего и наполнителей.

• Снизить стоимость изготовления.

• Увеличить скорость обработки и сократить время отверждения.

• Осуществить капиталовложения при создании новых производственных мощностей.

Литература

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

2. Гращенков Д.В., Чурсова Л.В.  Стратегия развития композиционных материалов и функциональных материалов» //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С.7-18.

3. П. Н. Тимошков, Д. И. Коган Современные технологии производства полимерных композиционных материалов нового поколения                // Труды ВИАМ. 2013. № 4. Ст.07 (viam-works.ru).

4. Соколов И.И. Раскутин А.Е. Углепластики и стеклопластики нового поколения // Труды ВИАМ. 2013. №4. Ст.09 (viam-works.ru).

5. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292–301.

6. Душин М.И., Хрульков А.В., Платонов А.А., Ахмадиева К.Р. Безавтоклавное формование углепластиков на основе препрегов, полученных по растворной технологии //Авиационные материалы и технологии. 2012. №2. С. 43–48.

7. Бабин А.Н. Связующие для полимерных композиционных материалов нового поколения.// Труды ВИАМ. 2013. № 4. Ст.11(viam-works.ru).

8. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Ким М.А., Бабин А.Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения. //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 260 — 265.

9. Чурсова Л.В., Душин М.И., Коган Д.И., Панина Н.Н., Ким М.А., Гуревич Я.М., Платонов А.А. Плёночные связующие для RFI-технологии //Российский химический журнал». Том LIV. Материалы для авиакосмической техники. 2010. С.63-67.

10. Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., Юрков Г.Ю. Перспективы использования углеродсодержащих наночастиц в связующих для полимерных композиционных материалов //Российские нанотехнологии. 2013. Т. 8. №3–4. С. 24–42.

11. Хрульков А.В., Душин М.И., Попов Ю.О., Коган Д.И. Исследования и разработка автоклавных и безавтоклавных технологий формования ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 292–302.

12. Григорьев М.М., Коган Д.И., Гусев Ю.А., Гуревич Я.М. Особенности изготовления ПКМ методом вакуумного формования препрега //Авиационные материалы и технологии. 2014. №3. С. 67–71.

13. The market for OOA aerocomposites, 2013-2022. Posted on: 3/4/2014 
High-Performance Composites.