Современные тенденции развития полисульфидных герметиков

Зайцева Е.И., Смирнов Д.Н., Елисеев О.А.

admin@viam.ru

Государственный научный центр Российской  Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»)

Аннотация

Общие сведения по полисульфидным герметикам, выпускаемым в настоящие время материалам и новым разработкам, а также о перспективах развития и применения герметиков.

Ключевые слова:

полисульфидные герметики, полисульфидные каучуки (тиоколы), модифицирующие добавки.

Abstract:

General information of the polysulphide sealant which are let out in the presents time to materials and new development, and also about development perspectives.

Активное развитие авиационной и ракетной техники, с середины прошлого века, повлекло за собой необходимость создания материалов нового поколения. Задачи, решаемые такой техникой, постоянно расширяются и усложняются. Повышаются требования по надежности и безопасности, целевой и экономической эффективности, снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Необходимы материалы с высокими требованиями к стойкости в агрессивных средах, воздействию ультрафиолета и озона, хорошими технологическими свойствами, позволяющими обеспечивать надежную герметизацию летательных аппаратов. Одними из таких материалов стали герметики на основе полисульфидных каучуков (тиоколов). В отличие от других классов высокомолекулярных соединений в тиоколах присутствуют полисульфидные группы и свободная сера. Количество серы зависит от строения мономерного звена. Благодаря ненасыщенной углеводородной структуре и наличию серы полисульфиды имеют ряд ценных свойств: стойкость к действию многих агрессивных сред (масел, нефтяных топлив, кислот, щелочей), озона, солнечного света, радиации, а также обладают высокой газонепроницаемостью. Эти свойства обеспечили полисульфидным герметикам широкое применение в различных отраслях промышленности.

На протяжении почти 80 лет существования полисульфидные каучуки нашли широкое применение в технологии производства резин и герметиков. Кроме того, существует огромное количество специальных областей применения, например, в качестве связующего для твердого реактивного топлива, средства для обработки кожи и материалов для снятия тонких слепков в металлургии В производстве герметиков для авиации, изоляции стеклопакетов и строительства, используются в основном жидкие полисульфидные каучуки, позволяющие получить текучие материалы, легкие в нанесении.3

Такие материалы нашли весьма широкое применение в различных отраслях промышленности и народного хозяйства благодаря ценным свойствам каучуков. Так, в авиации, они используются для уплотнения топливных баков-кессонов, крыльевых и фюзеляжных отсеков, кабины пилота, иллюминаторов, для закрепления корпусов фонарей, герметизации электрокабеля  и пр.; в судостроении для герметизации и конопаченья пазов деревянных палуб, трещин и пазов оконных рам, на дамбах и палубах, для уплотнения фланцевых соединений трубопроводов различного назначения, штуцерных соединений маслопроводов, для защиты стальных корпусов судов от кавитации и эрозии в подводных сооружениях. .6

В железнодорожным и автомобильном транспорте полисульфидные герметики применяются для защиты днища и крыльев от коррозии и абразивного разрушения, уплотнения внутренних и наружных сварных швов, звукоизоляции. .9

Требования предъявляемые в настоящее время к полисульфидным герметикам заключаются в обеспечении стабильности и повышение физико-механических, технологических и адгезионных свойств, повышении жизнеспособности, грибостойкости и упрощении технологии использования материала.

Под руководством и при не посредственном участии Бароновской Натальи Борисовны были созданы такие герметики как У-30М, УТ-32, ВИТЭФ-1, У-30МЭС-5, а так же в последние годы были разработаны 
У-30МЭС-5М, ВТК-1-29, ВЭР-1, ВТП-1 и др., применяемые и в настоящее время. Эти герметики применяются для создания непроницаемости в соединениях, подверженных статическим или динамическим деформациям растяжения и сжатия в условиях перепада температур, наличия растворителей и агрессивных сред.

| Наименование свойств | ВИТЭФ-1НТ | ВИТЭФ-1А | ВИТЭФ-1Б |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие температуры, °С | от минус 60 до 130 кратковременно 150 |  |  |
| Жизнеспособность, ч | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 |
| Предел прочности при разрыве, не менее, МПа | 1,76 | 2,1 | 1,95 |
| Относительное удлинение, не менее, % | 160 | 160 | 160 |
| Остаточное удлинение, не более, % | 8 | 8 | 6 |
| Прочность при отслаивании от сплава Д-16, не менее, кН/м | 1,96 | 1,96 | 2,1 |
| Прочность при отслаивании от оргстекла, не менее, кН/м | 1,69 | 1,69 | 2,1 отслаивание от ПКМ 2,1 |
| Грибостойкость, балл | 3 | 3 | 1 |
| Изменение веса при температуре 20°С после выдержки в воде в течение 30 суток, не более, % | 20 | 20 | 10 |
| Изменение веса при температуре 20°С после выдержки в топливе ТС-1 в течение 30 суток, не более, % | 6 | 6 | 2 |

| Наименование свойств | У-30МЭС-5 | У-30МЭС-5М | У-30МЭС-5МА (ВГМ-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие температуры, °С | от минус 60 до 130 кратковременно 150 |  |  |
| Жизнеспособность, ч | 2 - 4 | 2 - 5 | 1 - 10 |
| Предел прочности при разрыве, не менее, МПа | 1,76 | 1,76 | 2,1 |
| Относительное удлинение, не менее, % | 200 | 200 | 160 |
| Остаточное удлинение, не более, % | 8 | 8 | 8 |
| Прочность при отслаивании от сплава Д-16, не менее, кН/м | 1,96 | 1,96 | 4,6 |
| Прочность при отслаивании от оргстекла и ПКМ, не менее, кН/м | - | 1,69 с подслоем | 2,1 |
| Грибостойкость, балл | 3 | 3 | 1 |

Исследования материалов [20-23]такого типа показали принципиальную возможность с помощью рецептурных приемов введением новых ингредиентов повысить эксплуатационные свойства герметизирующих материалов на основе жидкого тиокола. В качестве модифицирующей добавки для повышения прочностных и адгезионных свойств полисульфидного герметика применяются неорганические и органические окислители, хинондиоксимы, полиамины, изоцианаты. Существенное влияние на процесс сшивания оказывают ускорители вулканизации, такие как о-толуолгуанидин, диметилформамид, сера, амины, тетраметилтиурамдисульфид [4].

Так, для снижения активности вулканизующей группы герметика, в результате которой сильно снижается жизнеспособность герметиков, ускоритель вулканизации дифенилгуанидин с помощью рецептурного приёма заменён на серийно выпускаемый фенил-β-нафтиламин (нафтам-2). Дифенилгуанидин относится к классу гуанидов, характеризующихся средней активностью в процессе вулканизации [5]. Ускорители вулканизации широко используются в резиновой промышленности, однако, поскольку скорость гелеобразования в растворах каучуков при введении фенил-β-нафтиламина ниже, чем с дифенилгуанидином, скорость вулканизации тиоколовых герметиков с фенил-β-нафтиламином ниже, а жизнеспособность соответственно больше.

Проведенные исследования позволили разработать модификацию полисульфидного герметика ВИТЭФ-1 - марки ВИТЭФ-1А. А так же в последующем разработать новую марку полисульфидного герметика - ВИТЭФ-1Б. Двухкомпонентный герметик ВИТЭФ-1Б представляет собой грибостойкий (1 балл) материал, который применяется в среде воздуха при температурах от -60 до 130°С, кратковременно до плюс 150 °С и в среде топлива типа ТС-1 при температурах от -60 до 100 °С. Герметик предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепочных, сварных и болтовых соединений авиационных конструкций, приборов, остекления деталей из ПКМ и других изделий.

Использование подобных рецептурных приемов позволило разработать новый полисульфидный герметик марки У-30МЭС-5МА (ВГМ-5) для клепки по «живому» герметику длинномерных конструкций. Герметик ВГМ-5  обладает повышенными технологическими (жизнеспособность — от 1 
до 10 ч, тиксотропность — не более 6 мм через 30 мин после смешения) и адгезионными свойствами (предел прочности при отрыве δ = 4,5 кН/м), а также повышенной грибостойкостью (1 балл). Новый герметик применяют на ряду с серийно выпускаемыми герметиками У-30МЭС-5 и У-30МЭС-5М.

Проведенные в ВИАМе, исследования показали принципиальную возможность с помощью рецептурных приемов введением новых ингредиентов повысить технологические и эксплуатационные свойства герметизирующих материалов на основе жидкого тиокола. Введение в состав новых модифицирующих добавок таких как, комбинации эпоксидных и фенолформальдегидных смол, жирных кислот, наполнителей различной химической природы позволяет получить полисульфидные герметики с высокими физико-механическими, технологическими и адгезионными свойствами и низкой степенью набухания в воде и топливе ТС-1.

В заключение хотелось сказать, что усовершенствование современной техники выдвигает перед материаловедами новые задачи по разработке и улучшению эластомерных герметизирующих материалов на основе полисульфидных каучуков. Химия и технология этого уникального семейства полимеров еще не до конца изучены. Так, в ближайшей перспективе вызывают интерес решение задач по оптимизации применения герметиков: снижение компонентности с разработкой одноупоковочного герметика, снижению удельного веса (плотности) материала. Продолжающиеся исследования материалов на основе полисульфидных каучуков указывает на повсеместную признанную ценность и востребованность этих продуктов.6

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Герметизирующая композиция: пат. 2436818 Рос. Федерация; опубл. 01.07.10.

- Гращенков Д.В., Чурсова Л.В. Cтратегия развития композиционных и функциональных материалов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 231–242.

- Елисеев О.А., Краснов Л.Л., Зайцева Е.И., Савенкова А.В. Разработка и модифицирование эластомерных материалов для применения во всеклиматических условиях //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 309–314.

- Минкин В.С., Хакимуллин Ю.Н., Дебердеев Т.Р., Берлин Ал. Ал. Влияние ионов Fe (III) в составе MnO2 на кинетику вулканизации жидких тиоколов //Клеи. Герметики. Технологии. 2009. №4. С. 28-30.

- Зайцева Е.И., Чурсова Л.В. Исследование микробиологической стойкости полисульфидного герметика с новыми антисептическими добавками //Клеи. Герметики. Технологии. 2012. №1. С. 16–20.

- Зайцева Е.И., Донской А.А. Sealants Based on Polysulfide Elastomers //Polymer Science. Ser. С. 2008. V. 1. P. 15–25.

- Зайцева Е.И., Донской А.А. Герметики на основе полисульфидных эластомеров //Клеи, Герметики. Технологии. 2008. №6–7. С. 15–25.

- Зайцева Е.И., Донской А.А.. Новые полисульфидные герметики для авиацыонной промышленности //Клеи. Герметики. Технологии. 2009. №3 С. 18–23.

- Зайцева Е.И., Донской А.А. Новые полисульфидные герметики для авиационной промышленности /В сб. трудов «Харьковская нанотехнологическая ассоциация – 2008». 2008. С. 191–200.

- Петрова А.П., Донской А.А. Клеящие материалы герметики: Справочник СПб.: НПО «Профиссионал». 2008. С. 503–567.

- Edward M. Petrie Handbook of Adhesives and Sealants. New York. 2000. P. 14–23.

- Sidney H. Goodman Epoxy Resins. New York. 2002. Р. 19–28.

- Менделеева Г.А., Порфильева Р.Т., Герасимов В.В., Ефимова В.А. Технологии и свойства полисульфидного материала, модифицированного органометаллофосфатными соединениями //Вестник казанского технологического университета. 2009. №3. С. 18–22.

- Курбанголеева А.Р., Петлина И.А., Хакимуллин Ю.Н. Влияние наполнителей на свойства тиоколоывх герметиков //Вестник казанского технологического университета. 2011. №18. С. 86–89.

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

- Состав для защитного покрытия: пат. 2334158 Рос. Федерация; опубл. 19.12.2006.

- Савенкова А.В., Чурсова Л.В., Елисеев О.А., Шрагин Д.И., Копылов В.Я., Глазов П.А. Востановление технологии изготовления тепло-морозостойких герметиков на основе кремнийорганических каучуков, синтезированных по новым промышленным технологиям //Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 25–31.

- Чурсова Л.В., Ким М.А., Панина Н., Швицов Е.П. Наномодифицированное эпоксидное связующие для строительной индустрии //Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. С. 40–48.

- Новаков И.А., Нистратов А.В., Фролов В.И., Резинкова О.А, Лымарева П.Н. Исследование структуры и свойств материалов на основе композиций полисульфидных олигомер-полимеризационноспособное соединение //Пластические массы. 2011. №1. С. 3–8.

- Новаков И.А., Нистратов А.В., Фролов В.И., Резинкова О.А, Лымарева П.Н. Особенности получения материалов на основе композиций полисульфидных олигомер-полимеризационноспособное соединение, отверждаемое оксидом марганца //Пластические массы. 2011. №10. С. 6–12.

- Зайцева Е.И., Чурсова Л.В., Смирнов Д.Н. Перспективы снижения плотности полисульфидных герметиков //Клеи, Герметики. Технологии. 2012. №5. С. 10–14.

- Каримова С.А., Павловская Т.Г. разработка способов защиты от коррозии конструкций, работающих в условиях космоса // Труды ВИАМ, 2013 г., № 4, (электронный журнал)

- Миракова Т.Ю., Низамеев И.Р., Иванова АА., Нефедьев Е.С. Влияние Способа вулканизации на прочностные свойства и структуру герметиков на основе полисульфидных олигомеров //Вестник Казанского технологического университета. 2013 г. 16, №20, С. 126-128.

- Думанский А.М., Неповинных В.И., Русин М.Ю., Терехин А.В. оценка предельного состояния герметиков в конструкциях летательных аппаратов // Клеи. Герметики. Технологии. 2014. №2. С. 31-38.