УДК: 621.64:62-762.422

Технические аспекты применения анаэробных герметизирующих материалов марок АНАТЕРМ и УНИГЕРМ

Мурох А.Ф., Аронович Д.А., Хамидулова З.С., Заитова Н.В., 
Устюжанцева Н.А., Синеоков А.П.

niip@kis.ru

ФГУП «НИИ полимеров», г.Дзержинск

Аннотация:

Приведены примеры анаэробных герметизирующих материалов для использования в промышленности. Рассмотрены технологии применения.

Ключевые слова:

анаэробные герметизирующие материалы.

Abstract:

The present study gives examples of anaerobic sealing compositions used in industry. It shads technology of applications.

Keywords:

anaerobic sealing composition.

ФГУП НИИ полимеров является разработчиком и производителем большого ассортимента продукции на основе  акриловых мономеров и полимеров. Важное место в этом ассортименте занимают анаэробно-отверждаемые герметизирующие и клеевые материалы, которые представляют собой композиции на основе (мет)акриловых мономеров и олигомеров, имеющие в своем составе стабилизаторы, инициаторы, различные функциональные добавки. Анаэробные композиции способны длительное время сохранять свои свойства при хранении на воздухе. Отверждение таких композиций происходит в анаэробных условиях, в узких зазорах между металлическими поверхностями, где доступ воздуха затруднен.

Механизм отверждения анаэробных композиций можно представить следующей схемой [1]:

D + A <=>[КПЗ] <=> D+. + A-.

Me0 + D+.   Men+

Men+ + ROOH  Men+1 + RO  + OH—

RO  + M  RO-M. nM полимер

Компоненты инициирующей системы, доноры (D) и акцепторы (А) электронов, в результате взаимодействия через комплекс с переносом заряда, образуют катион- и анион-радикалы. Далее в реакцию вступает металл поверхности и, окисляясь, переходит в раствор в виде иона, который участвует в гомолитическом разложении перекиси с образованием алкоксирадикалов, инициирующих полимеризацию. А поскольку входящие в состав анаэробных композиций би- и полифункциональные (мет)акриловые олигомеры обладают высокой скоростью гелеобразования при низких степенях превращений, диффузия кислорода (ингибитора радикальной полимеризации) прекращается и происходит быстрая полимеризация мономеров.

Такой механизм отверждения определяет основные области применения анаэробных композиций:

- стопорение резьб;

- фиксация соединений типа вал-втулка;

- уплотнение фланцев;

- пропитка пористого литья;

- склеивание металлических поверхностей.

Технология сборки всех видов соединений с применением анаэробных материалов включает следующие обязательные действия:

- зачистку и обезжиривание поверхностей;

- нанесение анаэробного состава в количестве, необходимом для заполнения зазора;

- распределение анаэробного состава по поверхности при сборке.

Контровка и герметизация резьбовых соединений.

Анаэробные герметизирующие материалы (АГМ) широко применяются при контровке, стопорении и герметизации крепежных резьбовых соединений и трубных резьб.  Это простой, надежный и экономичный способ придания резьбовым соединениям устойчивости к действию вибрационных и ударных нагрузок, что позволяет отказаться от механических стопорных элементов. Полностью заполняя пространство между витками резьбы, герметик устраняет утечку газов, жидкостей, обеспечивает герметичность внутренних полостей и защищает от коррозии в месте применения.

Выпускаются герметики высокой прочности для неразборных соеди-нений (табл. 1) и низкой прочности для разборных соединений (табл. 2).

Таблица 1.

Анаэробные герметики для неразборных резьбовых соединений.

| Показатель | Унигерм- -6ВТ | Унигерм- -10 | Анатерм- -6В | Анатерм- -6К | Анатерм- -117В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотняемая резьба | М6 – М36 | М6 – М20 | М10 – М36 | М10 – М36 | М8 – М20 |
| Время достижения ручной прочности, мин. | 10-15 | 5-10 | 20-30 | 10-15 | 10-20 |
| Предел прочности на сдвиг при трении, МПа | 10-14 | 12-16 | 8-15 | 8-16 | 18-20 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60÷ +150 |  |  |  | -60÷ +250 |

Таблица 2.

Анаэробные герметики для разборных резьбовых соединений.

| Показатель | Унигерм- -2М | Анатерм – -17М | Анатерм – -18 | Анатерм- -114 | Анатерм- -114у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотняемая резьба | М4 – М12 | М10 – М36 | М10 – М36 | М8 – М36 | М8 – М36 |
| Время достижения ручной прочности, мин. | 10-20 | 10-20 | 30-40 | 3-8 | 5-10 |
| Предел прочности на сдвиг при трении, МПа | 3-5 | 0,5-3 | 2-4 | 2-6 | 1-6 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +150 |  |  |  |  |

Важным показателем, характеризующим эксплуатационные свойства АГМ, является их термическая стойкость в отвержденном состоянии. Исследования по замене олигоэфиракрилатов, содержащих простые эфирные связи, на олигокарбонатметакрилаты [2], олигосилоксанметакри-латы [3] или олигомеры, содержащие карборановые фрагменты [4], позволили создать АГМ  с работоспособностью при температурах до  4500С (табл. 3).

Таблица 3.

Термостойкие и химстойкие анаэробные герметики.

| Показатель | Анатерм- -260 | Анатерм – -117 | Анатерм – -17ВМ | Анатерм- -301 | Анатерм- -302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамическая вязкость, МПа*с | 60-120 | 800-1500 | 2000-6000 | 200-400 | 1500-2000 |
| Предел прочности на сдвиг, МПа | 10-14 | 14-20 | 16-19 | 14-18 | 16-22 |
| Температура эксплуатации, 0С | -160 ÷ +250 | -196 ÷ +250 | -196 ÷ +300 | -196 ÷ +400 | -196 ÷ +450 |
| Химстойкость, %,после выдержки в: 10% NaOH HNO3 конц. H2SO4 конц. | 80 100 90 | 100 75 70 | 75 100 90 | 50 75 50 | 50 80 90 |

Фиксация посадочных соединений.

АГМ широко используются при фиксации посадочных соединений типа вал-втулка, которые являются одними из основных в машино-строении (подшипники, заглушки, шестерни и т.п.). Заполняя микронеровности, АГМ способствуют увеличению площади контакта поверхностей, что упрочняет соединение, препятствует преждевременному износу деталей вследствие фреттинг-коррозии, расширяет допуски при изготовлении и снижает требования к чистоте обработки поверхностей  [5].  При этом возможны переход от прессовой и горячей посадки к скользящей, ликвидация шпонок, штифтов. Таким образом, применение АГМ приводит к упрощению технологии и улучшению качества сборки посадочных соединений, обеспечивает их надежную герметизацию, увеличивает срок эксплуатации. В табл. 4 приведены свойства некоторых АГМ, рекомендованных для фиксации посадочных соединений.

Таблица 4.

Анаэробные герметики для посадочных соединений.

| Показатель | Унигерм- -7 | Унигерм-8 | Унигерм-9ВТ | Анатерм-103 | Анатерм-111 | Анатерм-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотняемый зазор, мм | 0,1 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,15 |
| Время достижения ручной прочности, мин. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 5-10 | 5-10 |
| Прочность при аксиальном сдвиге, МПа | 20-25 |  |  | 25-35 | 20-30 |  |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +150 |  |  | -60 ÷ +120 | -60 ÷ +150 | -60 ÷ +175 |

Следует отметить, что в литературе имеется достаточно данных, характеризующих влияние различных факторов на прочностные свойства сопряженных соединений, собранных с применением АГМ и приведены методы расчета этих соединений [6].

Уплотнение фланцевых соединений.

Применение АГМ при герметизации плоских разъемных соединений находит широкое применение в промышленности. Анаэробные прокладки в неотверждённом состоянии равномерно распределяются по соединяемым поверхностям, заполняя все микронеровности и, отверждаясь, перекрывают возможные каналы утечки сред. За счет 100%-го поверхностного контакта достигается быстрое уплотнение, выдержи-вающее давление газов до 40 МПа, жидкостей – до 60 МПа. Преимуществами применения АГМ являются возможность формирования прокладки непосредственно на месте сборки и автоматизация процессов нанесения, упрощение конструкций соединений и снижение требований к подготовке поверхностей, высокая химическая  стойкость, малая токсичность, универсальность и безотходность производства [7]. Свойства АГМ, применяемых в качестве прокладок, приведены в табл. 5.

Таблица 5.

Анаэробные герметики для фланцевых соединений.

| Показатель | Анатерм- -501 | Анатерм- -506 | Анатерм- -506-2 | Анатерм- -506-3 | Анатерм- -505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотняемый зазор, мм | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Время достижения ручной прочности, час | 8-12 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| Прочность при отрыве, МПа | 3-10 | 6-16 | 2-6 | 4-14 | 2-9 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +150 | -60 ÷ +120 |  |  | -60 ÷ +150 |

Пропитка пористых материалов

Применение анаэробных герметиков в качестве пропиточных составов позволяет устранять микродефекты в местах сварки, уплотнять пористое литье, изделия порошковой металлургии [8]. В НИИ полимеров разработаны две технологии пропитки [9]:

- Нанесение герметика на заранее определенное место течи. Техноло-гия предусматривает нанесение пропиточного состава на место дефекта с помощью кисти, валика или непосредственно через капельницу флакона. Отверждение проводят в течение 8-24 часов при 20-250С или за 1-2 часа при температуре 80-1200С.

- Вакуумная пропитка деталей целиком с последующим отверждением в горячей воде при 95-1000С. Применение такого метода уплотнения не требует установления конкретного места течи и позволяет проводить пропитку больших количеств деталей за короткое время (цикл пропитки 30-40 минут).

Уплотненные детали выдерживают давление до 35 МПа, работоспо-собны в различных средах, в том числе, маслах, топливе, тосоле. Свойства некоторых пропиточных составов приведены в табл. 6.

Таблица 6.

Пропиточные составы для ликвидации течей в литье, прокате, сварных швах, металлокерамике.

| Показатель | Анатерм-ПК80 | Анатерм-1 | Анатерм-1у | ДН-1 | Анатерм-260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотняемый зазор, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| Температура отверждения, 0С | 90-98 | 20-100 | 15-80 | 20-100 | 15-80 |
| Время отверждения, час | 3-8 мин | 12-24 | 3-5 | 12-24 | 3-5 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +150 |  |  |  | -60 ÷ +200 |

Прочное склеивание.

Для склеивания различных поверхностей предназначены акриловые адгезивы (табл. 7), цианакрилатные (табл. 8) и УФ-отверждаемые клеи. Они достаточно быстро отверждаются, обладают высокими прочностными показателями и способны склеивать самые различные материалы: металлы, стекло, керамику, пластмассы, дерево, резину и др.

Таблица 7.

Высокопрочные акриловые клеи

| Показатель | Анатерм-105АБ | Анатерм-110АБ | Квант-401 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время схватывания, мин | 2-3 | 0,3-1,5 | 0,2-0,3 (УФ-облучение) |
| Прочность при отрыве, МПа | 25-35 | 25-35 | 20-25 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +150 | -60 ÷ +150 | -40 ÷ +80 |

Таблица 8.

Цианакрилатные клеи быстрого отверждения

| Показатель | ТК-200 | ТК-201 | МИГ | ЭЦА-ЭО | ЭЦА-РТ | ЭЦА-гель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время схватывания, мин, не более | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Прочность при отрыве, МПа | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 20-25 | 25-30 | 25-30 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +125 |  | -60 ÷ +100 | -60 ÷ +80 |  |  |

Композиции ремонтного назначения.

Разработанные ремонтные материалы, характеризующиеся высоким содержанием минеральных и металлических наполнителей, представляют собой 2-х составные композиции, которые готовят непосредственно перед применением путем смешения основы и отвердителя (табл. 9). Эти материалы позволяют проводить различные виды ремонта: от заделки трещин, раковин, каверн, сварных швов до восстановления посадочных мест, изношенных валов.

Таблица 9.

Композиции ремонтного назначения

| Показатель | Анатерм- -201 | Анатерм- -201 | Анатерм- -216 | Анатерм- -204 | Анатерм- -220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наполнитель | сталь |  |  | алюминий | медь |
| Соотношение компонентов | 4:1 | 7:1 | 3:1 | 6:1 | 5:1 |
| Время отверждения, час | 48 | 48 | 24 | 48 | 48 |
| Адгезионная прочность, МПа | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 30-35 | 40-45 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60 ÷ +150 |  | -60 ÷ +180 | -60 ÷ +150 |  |

Электроизоляционные заливочные компаунды.

Благодаря высоким диэлектрическим свойствам, они применяются для защиты электрооборудования от высокой влажности, воздействия химических реагентов. Свойства электроизоляционных заливных компаундов приведены в табл. 10.

Таблица 10.

Свойства электроизоляционных заливочных компаундов.

| Показатель | Анатерм- -205 | Анатерм- -206 | Анатерм- -214 | Анатерм- -214М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение компонентов | 7:1 | 6:1 | 21:1 | 20:1 |
| Время отверждения, час | 48 | 48 | 24 | 24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см | 1*1014 | 2*1014 | 7*1013 | 4*1012 |
| Электрическая прочность, кВт/мм | 29-30 | 30-34 | 27-30 | 10-12 |

Все указанные материалы марок АНАТЕРМ®  и  УНИГЕРМ® выпускаются в соответствии с техническими условиями. Более подробно с перечнем материалов, выпускаемых ФГУП «НИИ полимеров», можно ознакомиться на сайте: [http://www.nicp.ru] или сделать запрос по адресу  [ФГУП «НИИ полимеров», 606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, тел: (8313)27-10-52, 27-10-84, тел/факс: (8313)27-10-81, E-mail: niip@kis.ru].

Литература

- А.П. Синеоков, Д.А. Аронович, А.Ф. Мурох - Взаимодействия ком-понентов анаэробных композиций – Клеи. Герметики. Технологии, 2010 г., №9 с. 29-32.

- А.П. Синеоков, Д.А. Аронович, З.С. Хамидулова, А.Ф. Мурох – Реакциионные адгезивы на основе (мет)акриловых олигомеров - Клеи. Герметики. Технологии, 2012 г., №1 с. 10-17.

- Д.С. Мишуль, Г.А. Бокало, П.А. Бондаренко, Т.С. Иванова – Синтез и применение олигосилоксанметакрилатов в анаэробных герметиках - Клеи. Герметики. Технологии, 2010 г., №2 с. 8-11.

- Д.А. Аронович, А.Ф. Мурох, А.П. Синеоков – исследование анаэробных композиций на основе карборансодержащих олигоэфир-акрилатов - Клеи. Герметики. Технологии, 2009 г., №5 с. 9-12.

- Д.А. Аронович, А.Ф. Мурох, А.П. Синеоков, З.С. Хамидулова – Изучение свойств анаэробноотверждаемых клеев в цилиндрических соеди-нениях - Клеи. Герметики. Технологии, 2008 г., №6 с. 2-6.

- Д.А. Аронович, А.Ф. Мурох, А.П. Синеоков – Применение анаэробных герметизирующих композиций в сопряженных цилиндри-ческих соединениях. М., НИИТЭХИМ, 1993 г.

- А.Ф. Мурох, Д.А. Аронович, М.П. Бадрызлова, З.С. Хамидулова, В.С. Смирнов, А.П. Синеоков. Разработка анаэробных прокладок для авто-мобилестроения. - Клеи. Герметики. Технологии, 2009 г., №9 с. 10-15.

- А.Ф. Мурох, М.П. Бадрызлова, Д.А. Аронович, О.Н. Кленович, З.С.Хамидулова. Повышение герметичности отливок применением пропитывающих и металлонаполненных композиций. Литейное произ-водство, 2010 г., №3, с 2-5.

- А.Ф. Мурох, М.П. Бадрызлова, О.Н. Кленович, О.А. Синеокова,  С.П.Маров, Н.В. Заитова, Д.А. Аронович, З.С. Хамидулова. Современные пропитывающие материалы и технологии. - Литейщик Росии, 2011 г., №11, с 45-46.