УДК 678.686

Новые полимерные материалы для герметизации электрорадиоизделий бортовой аппаратуры

Гладких С.Н., к.х.н., Башарина Е.Н., Троицкая О.Л.

info@kompozit-mv.ru

ОАО «Композит», г. Королёв,

Аннотация:

Представлены разработанные эластичные электроизоляционные материалы, позволяющие получить герметичный влагозащитный слой с высокой адгезией к материалам элементов электрорадиоизделий (ЭРИ), полиуретановые герметики взамен тиоколового герметика У-30М и полиуретанового герметика 51-Г-23 и силоксануретановый герметик взамен тиоколового герметика УТ-34 и силоксанового Виксинт У-1-18.

Ключевые слова:

герметики с низким газовыделением, герметизирующие электроизоляционные материалы, герметизация бескорпусных элементов электрорадиоизделий, электроизоляционные влагостойкие прозрачные компаунды.

Abstract:

Flexible insulating materials are developed. These materials form a waterproof layer with high adhesion strength to materials used in electro- and radio components. The polyurethane sealant is developed in substitution of Thiokol  U-30M and polyurethane sealant 51-G-23. The siloxaneurethane sealant is developed in substitution of Thiokol UT-34 and siloxane sealant Viksint U-1-18.

Keywords:

low outgassing sealants, sealing insulating materials, frameless electro- and radio components sealing, waterproof transparent insulating compound

В оптическом приборостроении для крепления оптических деталей в металлические оправы требуются герметики черного цвета, работоспособные в интервале температур от минус 60 °С до плюс 100 °С, имеющие хорошую адгезию к алюминию и его сплавам, диэлектрические характеристики удельное объемное электрическое сопротивление (ρv) не менее 1013 Ом·см, удельное поверхностное электрическое сопротивление (ρs) не менее 1·1013 Ом, условную прочность при разрыве не менее 1,5 МПа, эластичность – относительное удлинение при разрыве не менее 80 %, стойкие к факторам КП  (глубокому вакууму, радиации и т.д.) в течение не менее 20 лет.

В настоящее время для этих целей применяется тиоколовый (полисульфидный) герметик У-30М имеющий неудовлетворительные технологические свойства (длительный режим отверждения до 7 суток, неприятный запах, токсичность), нестабильные механические характеристики (из-за процессов старения при хранении и эксплуатации отвержденного герметика уменьшается его эластичность).

Для монтажа и крепления электрорадиоэлементов в приборной технике (в том числе оптических изделиях) применяется полиуретановый герметик 51-Г-23. В последнее время возникли проблемы с выпуском герметика    51-Г-23 из-за отсутствия отечественных полиизоцианатов, в связи с чем возникла необходимость разработки эластичного клея-герметика взамен герметика 51-Г-23, работоспособного в интервале температур от минус  196 °С до + 120 °С (кратковременно 150 °С), с хорошей адгезией к металлическим и неметаллическим материалам, относительным удлинением при разрыве не менее 150 %, стойкого к факторам КП.

При разработке рецептур (композиций) черного герметика и эластичного клея-герметика, были использованы в качестве связующего полуретановые предполимеры МДИ на основе высокомолекулярных ДМС-полиэфиров и различных диизоцианатов; в качестве отвердителя - низкомолекулярный отвердитель; в качестве красителя для получения глубоко-черного цвета - техуглерод [1].

Разработаны нетоксичные малогазящие герметики на основе полиуретановых предполимеров:

- герметик Г-3/Л глубоко черного цвета работоспособный при температурах от минус 60 до плюс 100 °С предназначенный для крепления оптических деталей в оправы оптико-электронных приборов, проводов и ЭРИ на платах печатного монтажа, заполнения горизонтальных и вертикальных швов для защиты от внешних засветок с освещенностью от 160 до 180 тыс. лк, а также поверхностной и внутришовной герметизации различных узлов и деталей в изделиях РКТ.

Герметик технологичный, хорошо наносится на металлические и неметаллические поверхности, тиксотропный, влагостойкий (влагопоглощение 1,3 % в течение 36 сут.); ρv не менее 5,9·1012 Ом·см, после выдержки во влажной среде в течение 12 сут. составляет 2,2·1011 Ом∙см; с прочностью при сдвиге, соединений алюминиевого сплава АМг6 (без подслоя), не менее 1,7 МПа; относительным удлинением при разрыве не менее 250 %, высокой эластичностью при температуре минус 60 °С - 200 %; низким газовыделением ПМР (общая потеря массы без воды) – 0,59 %, ЛКВ (легкоконденсирующиеся вещества) – 0,03 %; стойкостью к термоциклированию в интервале температур ± 60 °С и воздействию бензина;

- эластичный клей-герметик П-8/Л белого цвета, работоспособный от минус 196 до плюс 120 °С (кратковременно до 150 °С) предназначенный для герметизации и крепления на платах печатного монтажа, жгутов, проводов и ЭРИ.

Клей-герметик П-8/Л технологичный, легко наносится на металлические и неметаллические поверхности, тиксотропный, влагостойкий (влагопоглощение 1,5 % в течение 36 суток); ρv не менее 1,0·1013 Ом∙см, после выдержки во влажной среде в течение 14 сут. составляет 1,1·1011 Ом∙см; с прочностью при сдвиге, соединений из алюминиевого сплава АМг6 (без подслоя) не менее 1,75 МПа; эластичностью не менее 260 %; низким газовыделением ПМР (общая потеря массы без воды) – 0,44 %, ЛКВ (легкоконденсирующиеся вещества) – 0,04 %; стойкий к термоциклированию в интервале температур от минус 60 до плюс 60 °С и воздействию бензина. Для повышения адгезионных характеристик может применяться с подслоем, при этом прочность при сдвиге от алюминиевого сплава АМг6 составляет не менее 3,0 МПа.

Герметик Г-3/Л и клей-герметик П-8/Л отверждаются при (25±10) оС не менее 3 сут; ускоренный режим (25 ± 10) оС не менее 2 ч, затем (60 ± 5) оС не менее 8 ч.

Герметик Г-3/Л и клей-герметик П-8/Л не проявляют коррозионной агрессивности к алюминиевому сплаву АМг6, титановому сплаву ОТ-4, магниевому сплаву Ма-21, стали 12Х18Н10Т и 08КП, меди и пермаллою 79НМ.

Выпущена научно-техническая документация:

- технические условия ТУ 2513-551-56897835-2013 «Герметик полиуретановый марки Г-3/Л»;

- технические условия ТУ 2513-550-56897835-2013 «Клей-герметик полиуретановый марки П-8/Л».

Разработан силоксануретановый герметик ГСУ-149 предназначенный для герметизации и электроизоляции различных конструкций (в т.ч. из стеклопластиков) при достаточных избыточных давлениях рабочей среды в температурном интервале от минус 60 до плюс 70 °С и в качестве заливочного электроизоляционного материала в разъемах взамен герметиков УТ-34, ПК-68 и Виксинт У-1-18.

Герметик ГСУ-149 обладает следующими характеристиками: относительное удлинение при растяжении при температуре (20  5) °С не менее 80 %, сохранение высокой  эластичности в интервале температур от минус 60 до плюс 70 °С; жизнеспособностью при температуре (20  5) °С в массе до 50 г не менее 1 ч; временем вулканизации при температуре (20  5) °С не более 24 часов; прочностью не менее 0,5 МПа на сдвиг соединений стали, алюминиевых сплавов (в том числе с покрытиями), латуни, полиамидов стеклонаполненных, арамидов.

Отличительной особенностью герметика ГСУ-149 является сохранение близких показателей эластичности и адгезионной прочности клеевых соединений на сдвиг при температурах: минус 60, 20 и плюс 70 °С (таблица 1).

Герметик не является коррозионно-агрессивным по отношению к стали 30ХГСА (химически фосфатированной, хромированной) стали 20 (хромированной), алюминиевым сплавам Д-16 (анодированному, оксидированному, хромированному), латуни Л63 с покрытиями «никель (6)», «олово-цинк (9)», «серебро (6) + палладий (1)» и меди М-1 (химически пассивированной).

Герметик ГСУ-149 имеет высокие диэлектрические характеристики, приведенные в таблице 2.

Выпущены технические условия ТУ 2557-381-56897835-2005 «Герметик ГСУ-149».

Таблица 1

Свойства герметика ГСУ в сравнении с Виксинт ПК-68 от -60 до +70 °С

| Марка материала | Наименование показателей | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура испытаний, °С | Среднее значение |
| ГСУ-149 | Относительное удлинение при растяжении, % | 20 минус 60 плюс 70 плюс 120 | 158 74 55-65 50-60 |
|  | Предел прочности при растяжении, МПа | 20 минус 60 плюс 70 плюс 120 | 0,5-0,7 0,57 0,5-0,6 0,5-0,7 |
|  | Прочность при сдвиге соединений сплава АМг6, МПа | 20 минус 60 плюс 70 плюс 120 | 0,6 0,7 0,4-0,45 0,4 |
| Виксинт ПК-68 (без вакуумирования) | Относительное удлинение при растяжении, % | 20 минус 60 плюс 70 | 80,0 29,0 37,0 |
|  | Предел прочности при растяжении, МПа | 20 минус 60 плюс 70 | 0,4 0,3 0,3 |
|  | Прочность при сдвиге на образцах из сплава АМг6, МПа | 20 минус 60 плюс 70 | 0,5 0,6 0,3 |

Таблица 2

Диэлектрические характеристики герметика ГСУ-149

| Наименование показателей | Величина показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без наполнителя | Наполнитель (цинковые белила) |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, (v) | 1,3 · 1015 | 3 · 1016 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, (s) | 9,4 · 1015 | 7 · 1015 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте 106 Гц | 0,02 | 0,036 |
| Диэлектрическая проницаемость, при частоте 106 Гц | 3,5 | 4,0 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 13,5 | 7,1 |

Для обеспечения климатической стойкости ЭРИ и отдельных элементов приборов требуются прозрачные ремонтопригодные тиксотропные герметики, способные длительно сохранять высокие электроизоляционные свойства (ρv не менее 5·1010 Ом·м) при воздействии высокой влажности. Герметики должны сохранять эластичность при температурах от минус 70 до плюс 80 °С (до 120 °С кратковременно) во избежание внутренних напряжений в загерметизированных элементах.

В качестве полимерной основы таких влагозащитных материалов был выбран олигодиенуретанэпоксид модифицированный различными низковязкими эпоксидными смолами (диановыми, эпоксианилиновой, алифатическими) [2].

В качестве отвердителя использована смесь полиаминов и олигоамидов отечественного производства.

Для получения тиксотропных компаундов, не стекающих с элементов высотой до 4 мм, были использованы высокоактивные продукты. В результате экспериментальных исследований установлено, что при варьировании функциональности и строения высокоактивных продуктов можно изменять технологические свойства компаундов: жизнеспособность, время отверждения (в 2 раза) и тиксотропность, эксплуатационные характеристики: адгезионные и когезионные (в 3 раза), диэлектрические (более чем на 2 порядка) и водостойкость.

На выбранной полимерной основе были разработаны электроизоляционные прозрачные, практически не содержащие пор, влагозащитные материалы с высокой адгезией к материалам элементов ЭРИ, различным подложкам и корпусам из неметаллических материалов и металлов.

До настоящего время для герметизации бескорпусных элементов ЭРИ (конденсаторов) применялся кремнийорганический герметик ВГО-1, к которому эпоксидные лаки ЭП-730 и УР-231, применяемые в дальнейшем для покрытия всей платы, не имеют адгезии. Поэтому процесс изготовления платы усложнялся тем, что приходилось удалять лак с поверхности элементов, загерметизированных ВГО-1, при этом увеличивается процент брака и время изготовления ПП.

Поэтому для безотходной высокопроизводительной технологии влагозащиты элементов РЭА (конденсаторов, микросхем, электронных универсальных модулей и т. д.) разработан прозрачный эластичный компаунд КЭП.

Компаунд КЭП отверждается при нормальных условиях в течение 24 ч и сохраняет показатель ρv не менее 1,0·108 Ом·см после выдержки при влажности W = (95 ± 5) % в течение 30 сут. Графическая зависимость диэлектрических характеристик компаунда КЭП-1.2 от влажности представлена на рисунке 1.

Обладает достаточной эластичностью при низких температурах, что исключает внутренние напряжения, возникающие при температурных перепадах в узлах с жесткими компаундами и приводящие к обрыву тонких проводов, растрескиванию и разрушению элементов конструкций. После замораживания при минус 60 °С значение показателя относительного удлинения находится на уровне не ниже 50 %.

Компаунд КЭП – двухкомпонентная композиция, которая изготавливается, наносится и отверждается при (25 ± 5) °С в течение 24 ч или при (25 ± 5) °С в течение  2 ч, затем при температуре (60 ± 5) °С в течение 4,0 ч.

Компаунд КЭП электроизоляционный прозрачный, практически не содержащий пор, влагозащитный, ремонтопригодный (подрезается ножом), тиксотропный (после нанесения на элементы ЭРИ практически не растекается), с радиационной стойкостью к излучению с дозой 100 Мрад; относительным удлинением при растяжении не менее 80 %; хорошей адгезией к алюминиевым сплавам, цветным металлам, стеклотекстолитам, влагозащитным эпоксидным лакам; ρv при температуре (20 ± 5) °С не менее 5·1012 Ом·см, при (60 ± 5) °С не менее 1·1011 Ом·см, после выдержки при относительной влажности (95 %) и температуре (20 ± 5) °С 10 суток не менее 1·1010 Ом·см; электрической прочностью (Епр) при (20 ± 5) °С не менее 25 кВ/мм, плотностью не более 1 г/см3. КЭП сохраняет эластичность, адгезионные и электроизоляционных характеристики от минус 60 °С до плюс 80 °С [3].

Рисунок 1 - Зависимость диэлектрических характеристик компаунда КЭП от влажности

Заливочный компаунд КЭП сохраняет свои эксплуатационные характеристики (механические и диэлектрические) после имитации условий хранения и эксплуатации в составе изделий в течение 19 лет, обеспечивая работоспособность изделий.

Компаунд КЭП не является коррозионно-агрессивным по отношению к алюминиевому сплаву АМг6 и меди М1.

Влагозащитный компаунд КЭП может быть применен для герметизации с целью обеспечения климатической стойкости микросхем и МОЭМС, электронных сборочных единиц, светотехнического оборудования и других элементов ЭРИ.

На компаунд марки КЭП разработаны технические условия 
ТУ 2252-466-56897835-2010.

Разработан компаунд заливочный эластичный глубоко черного цвета марки КЭП-Ч предназначенный для крепления оптики в оправы оптико-электронных приборов с целью защиты оптических систем от бликов.

Компаунд черного цвета отверждается при температуре (25 ± 10) °С не менее 24 ч, с жизнеспособностью (в массе до 200 г) при температуре 
(25 ± 10) °С не менее 2,0 ч;  относительным удлинением при разрыве не менее 50 %; прочностью при сдвиге не менее 4,0 МПа; ρv при температуре (20 ± 5) °С не менее 3,5∙1014 Ом·см; диэлектрической проницаемостью не более 3,3; тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,011.

Компаунд тиксотропный, влаго-, радиационностойкий готовится и наносится при температуре (25 ± 10) °C. Ускоренный режим отверждения (25 ± 10) °С не менее 2 ч, затем (65 ± 5) °С не менее 4 ч.

Представленные в статье герметизирующие материалы успешно опробуются и внедряются как на предприятия ракетно-космической отрасли, так и в других отраслях промышленности

Литература

1. Патент US 7482420, опубл. 27.09.2009 Construction Research & Technology Gmbn (DE). «Получение полиуретановых композиций с высокой прочностью и эластичностью».

2. Эпоксидные смолы для эластичных композиций: Обзор. информ. М., 1978. 5–7 с.

3. Потапочкина И.И. / Клеи. Герметики. Технологии // 2006. № 7. С. 14–17.