Современные тенденции развития кремнийорганических герметиков 
и компаундов за рубежом

Герасимов Д.М., Елисеев О.А., Смирнов Д.Н.

admin@viam.ru

Государственный научный центр Российской  Федерации - ФГУП «ВИАМ», г. Москва

Аннотация

В работе приведен литературный и патентный обзор проведенный с целью оценки тенденций развития кремнийорганических эластомеров за рубежом. Рассмотрены современные наполнители для кремнийорганических каучуков, модификации кремнийорганических герметиков, а также основные направления в исследованиях катализа процесса гидросилирования за рубежом.

Ключевые слова: полимеры, герметики, катализаторы гидросилирования, гибридные системы

Abstract

The literary and patent overview is provided in work carried out for the purpose of assessment of tendencies of development organic silicon elastomer abroad. Modern fillers for organic silicon rubbers, modification of organic silicon sealants, and also the main directions in researches of catalysis process hydrosilication abroad are considered.

Keywords: polymers, sealants, hydrosilication catalysts, hybrid systems

Введение

Неметаллические материалы (пластмасса, резина, керамика, стекло, клей, лакокрасочные покрытия, древесина, ткань и др.) в качестве конструкционных материалов служат важным дополнением к металлам и сплавам, в ряде случаев с успехом заменяют их, а иногда неметаллические материалы сами являются незаменимыми. Достоинством неметаллических материалов является сочетание требуемого уровня химических, физических и механических свойств с низкой стоимостью и высокой технологичностью при изготовлении изделий сложной конфигурации. Трудоемкость при изготовлении изделий из неметаллических материалов в 5 - 6 раз ниже, и они в 4 - 5 раз дешевле по сравнению с металлическими. В связи с этим непрерывно возрастает использование неметаллических материалов в машиностроении, автомобилестроении, авиационной, пищевой, холодильной и криогенной технике и др.

В основе неметаллических материалов лежат полимеры. Полимерами называются высокомолекулярные химические соединения, состоящие из многочисленных низкомолекулярных звеньев (мономеров) одинакового строения. Макромолекулы представляют собой длинные цепи из мономеров, что определяет их большую гибкость. Наиболее специфичными среди полимерных материалов являются эластичные материалы, переработка которых связана с реализацией глубоких химических превращений и использованием, кроме полимерной основы (эластомеров и их смесей) разнообразных органических и неорганических компонентов – ингредиентов. Эластомерные материалы - особый класс уникальных полимерных материалов, способных легко деформироваться под действием небольших нагрузок и восстанавливать свою форму после весьма значительных деформаций. К эластомерным материалам относятся такие материалы как резина, латексы, герметики, термоэластопласты, резиновые клеи. [1]

Герметиками были названы такие материалы, которые применяются для обеспечения непроницаемости металлических конструкций, а позднее и конструкций из полимерных композиционных материалов, но (в отличие от других средств герметизации) используются не в виде готовых деталей или изделий, а благодаря жидкотекучей консистенции распределяются путем технологических операций в зонах швов, обеспечивая их герметичность в условиях перепада давлений, переменных температур и нагрузок, после вулканизации переходя в резиноподобное состояние (чаще всего без нагрева).

Герметики представляют собой, как правило, сложные многокомпонентные системы на полимерной основе, содержащие различные химические вещества – наполнители, высокомолекулярные соединения, стабилизаторы, вулканизующие системы. Наибольшее применение для герметизации нашли вулканизующиеся материалы на основе каучуков, т.к. они в большей степени отвечают требуемым эксплуатационным свойствам: физико-механическим, адгезионным, коррозионным, температурному диапазону работоспособности.

Вулканизующиеся герметики под воздействием специальных сшивающих агентов, вводимых в герметизирующие пасты перед герметизацией, претерпевают необратимые физико-химические изменения, превращаясь в резиноподобный материал. Это, чаще всего, многокомпонентные герметики, состоящие из герметизирующей пасты (как правило, каучук, наполнитель, модификатор, краситель и т.д.), вулканизующей пасты (вулканизующий агент, который может быть соединен с разбавителем или другим нетоксичным пластификатором) и ускорителя вулканизации. [2]

В отличие от прокладочных и уплотнительных материалов, работающих в условиях сжатия при постоянно действующей нагрузке, герметики испытывают при работе в основном воздействие растягивающих усилий и относительно кратковременных нагрузок. Поэтому основными областями применения герметиков в авиационной технике являются герметизация кабин, приборных и топливных отсеков, остекления. Герметики используются также для защиты радиоэлектронных схем и блоков, монтажа штепсельных разъемов и других приборов от попадания влаги и механических воздействий.

Впервые вопрос о разработке герметиков остро встал при создании гражданской реактивной авиации в связи с необходимостью герметизации не отдельных узлов или соединений, а непосредственно самолетной конструкции, т.к. эта задача не могла быть решена с помощью существовавших прокладок и уплотнителей. Ранее, первое упоминание о единственном герметике было только в третьем издании Справочника ВИАМ (1951 г.) в разделе «Уплотнительные материалы» среди двух десятков консистентных и других смазок, паст, лент, набивок и прочих уплотнительных материалов. При этом герметик приведен без присвоения ему определенной марки, но как два варианта уплотняющей композиции, изготовляемой по ТУ НКПП 1942: один на касторовом масле, другой на щелочной основе (и даже в этом случае без номера). Основная потребность в герметиках и сам термин «герметик» возникли в 50-е годы, в том числе и в связи с введением в конструкцию воздушного лайнера кессон-баков. Изданная в 1963 году энциклопедия авиационных материалов уже имеет статью «герметики», где они представлены как полимерные композиции: замазки, пасты, вязкотекучие жидкости, наносимые на заклепочные, болтовые и другие соединения металлических конструкций, приборов и агрегатов для обеспечения их непроницаемости. Поэтому с полным основанием можно считать, что герметики являются подлинным детищем металлического самолетостроения и неизвестными во времена «деревянной» авиации. [3]

# К настоящему времени существует огромное количество полимеров и множество герметиков основанных на них. Наибольшее распространение получили несколько типов герметиков (табл. 1).

# Таблица 1

# Применение герметиков в различных отраслях науки

| # Тип | # Строительство | # Промышленность | # Транспорт | # Техника | # Космос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неопрен |  |  |  |  |  |
| Полисульфид |  |  |  |  |  |
| Полиуретан |  |  |  |  |  |
| Силиконы |  |  |  |  |  |
| Фторсилоксаны |  |  |  |  |  |

Для того чтобы обеспечить непроницаемость соединения, элементы которого при работе претерпевают взаимные перемещения, герметик должен обладать высокой адгезией к материалам конструкции и эластичностью. Способность герметика сохранять адгезию, эластичность, прочность и другие свойства при работе в различных условиях определяется химической природой основного полимера, входящего в его состав.

Полисульфидные герметики обладают высокой стойкостью к действию воздушной среды, нефтяных топлив и масел при температурах до плюс 130—150°С. У фторорганических и фторсилоксановых герметиков стойкость к воздействию топлива сочетается с повышенной теплостойкостью в пределах 200—250°С. Класс герметиков на основе кремнийорганических эластомеров благодаря высокой тепло- и морозостойкости, устойчивости к действию озона, света, других факторов старения, гидрофобности, диэлектрическим свойствам и т.д., а также отсутствию растворителей и простоте их переработки нашел весьма широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Температурный диапазон кремнийорганических герметиков намного шире: от минус 120 до плюс 400оС.

Первые кремнийорганические герметики типа ВИКСИНТ были разработаны с применением в качестве вулканизующего агента тетраэтоксисилана. В дальнейшем спектр вулканизующих агентов был существенно расширен за счет олигомерных алкоксипроизводных кремния (олигоалкоксисилоксана и олигометилметоксисилоксана, полифункциональных кремнийорганических продуктов с гидридными группами и др.) [4]

Из всех исследованных вулканизующих систем в нашей стране наиболее широкое практическое применение получили системы, представляющие собой смеси на основе диэтилдикаприлата олова. Основные достоинства этих систем - возможность регулирования в широких пределах скорости вулканизации, универсальность, т.е. использование для вулканизации полиорганосилоксанов с различными радикалами (трифторпропильными, фенильными и др.), достаточно высокий уровень механических свойств и теплостойкости вулканизатов. На рисунке 1 представлена графическая зависимость влияния природы оловоорганического соединения на скорость вулканизации жидкого полидиметилсилоксана.

Напряжение сдвига, г/см2

1-дибутилдиацетат олова;

2-дибутилдикаприлат олова;

3-дибутилдистеарат олова;

4-диэтилдикаприлат олова;

5- диэтилдистеарат олова.

Время, ч

Рис. 1 Влияние природы оловоорганического соединения на скорость вулканизации жидкого полидиметилсилоксана.

Во ФГУП «ВИАМ» исследование процесса вулканизации низкомолекулярных кремнийорганических каучуков проводились главным образом по механизму реакции поликонденсации с выделением побочного продукта (спиртов) оказывающих неблагоприятное воздействие на герметизирующий материал в замкнутом объеме, или по принципу полимеризации (полиприсоединения) с выделением летучего соединения – водорода, за счет чего данные герметики могут работать в замкнутом объеме при повышенных температурах. «За рубежом» большее внимание уделялось исследованию реакций гидросилирования, которая в отличие от поликонденсации, может протекать при нейтральном pH, и таким образом получают полисилоксановые полимеры с функциональными группами. Также скорость полимеризации при каталитическом полиприсоединении выше примерно в 2.5-5 раз в сравнении с радикальной полимеризацией, что обеспечивает ряд технологических преимуществ [Pohmer-Steinberger].

В настоящее время как в Российской Федерации так и «за рубежом» интенсивно ведется разработка новых материалов такого типа, и в первую очередь, новых более эффективных и экономичных катализаторов.

С целью оценки основных тенденций развития кремнийорганических эластомеров «за рубежом» был проведен литературный и патентный поиск, результаты которого описаны в данном обзоре.

Экспериментальная часть

1. Современные наполнители и структурирующие агенты для кремнийорганических герметиков

Одной из важных технологических задач является улучшение адгезии силиконовых эластомеров к различным подложкам. Для пластиковых подложек была продемонстрирована эффективность эпокси-функциональных соединений (силанов или силоксанов) [5,6, патент US 7288322]. В патенте US 6777031 отмечается, что использование специфического катализатора гидросилирования - cis-PtCl2(Ph-CH=CH2)2, описанного в [Caseri-Pregosin] приводит к образованию эластомеров с улучшенной адгезией. В то же время существует ряд материалов, адгезия  к которым плохая даже для таких модифицированных силиконовых композиций - такие материалы (less receptive resins) включают поликарбонаты и полифениленсульфиды. Введение стандартных амин-функциональных промотеров адгезии в рецептуры силиконов аддитивной вулканизации невозможно из-за деактивации (отравления) платинового катализатора.

В другом патенте Shin-Etsu [US 8937123] заявляется, что улучшение адгезии достигается за счет использования специфического силанового 
(Si-H, crosslinker) компонента: в его основной цепи присутствуют ароматические фрагменты пример показан на рисунке 2.

Рис. 2 Силановый компонент с ароматическими фрагментами в основной цепи

Отдельным важным вопросом является подбор наполнителя и его поверхностной обработки для эластомеров. Поверхностная обработка наполнителей позволяет с одной стороны обеспечивать их совместимость с матрицей и тем самым, оптимизировать механические характеристики эластомера; с другой стороны, поверхностная обработка снижает маслоемкость, что определяет вязкость композиции. Тип поверхностной обработки также крайне важен для предотвращения нежелательного взаимодействия наполнителя с добавками и катализаторами (адсорбция, отравление/деактивация) и/или компонентами полимерной матрицы [патент US 8329831].

В качестве аппретов (гидрофобизаторов) часто используются различные силаны или силазаны; в патенте Shin-Etsu US 5352724 заявляется использование органотитанатов для эффективного улучшения текучести наполненных эластомеров.

Для снижения плотности материала, могут использоваться полые микросферы. Для таких рецептур эффективным (для снижения КТР и усадки) оказывается использование комбинации «стандартных» термопластичных микросфер и микросфер на основе термопластичного силикона [патент 
US 6297291].

2. Модификации кремнийорганических герметиков

За рубежом выделяют следующие специальные типы жидких кремнийорганических эластомеров (рисунок 3):

- с повышенной прочностью (high tear LR, Elastosil LR 3043/50);

- не требующие пост-отверждения (no post-cure, Elastosil LR 3005/60, LR 3013/60);

- термостабилизированные;

- с повышенной устойчивостью к СОЖ (coolant-resistant LR);

- «самосмазывающиеся» (self-lubricating LR);

- с повышенной маслобензостойкостью (oil-resistant NR, Elastosil LR 3015/70);

- с повышенной адгезией (self-adhesive LR, Elastosil LR 3070/40).

Новые варианты:

- антистатические и электропроводные (с наполнением сажей): отмечается сложность изготовления систем с промежуточными значениями для антистатических применений;

- негорючие (flame retardant LR): Elastosil LR 3001/55.

Рис. 3 Типы жидких кремнийорганических эластомеров

На основе таких специализированных эластомеров возможно составление рецептур герметиков с различными специальными свойствами.

2.1. Гибридные системы. STP

В последнее время за рубежом получили широкое распространение гибридные системы (рисунок 4), в структуре базовых макромолекул которых присутствуют фрагменты различных классов полимеров. Примерами связующих такого типа являются эпокси-полисульфидные аддукты и тиоуретаны. Но наиболее часто под «гибридами» понимаются силан-модифицированные полимеры:

-	полиуретаны (SPUR, STP - Silane-Terminated Polyurethanes)

-	полиэфиры (STPE, MS-полимеры). MS-полимеры (MS-polymers; Modified Silicone) является торговой маркой компании Kaneka. Линейка Kaneka представлена силан-модифицированными полиэфирами. Развитие этой технологии в компании Kaneka проходило по трем основным направлениям:

- низковязкие связующие: использование активных разбавители: позволяет избегать проблем, вызванных наличием пластификатора (миграцией и т.п.), аналогично использованию низковязких глицидиловых эфиров в эпоксидных системах;

- связующие с повышенными прочностными характеристиками: это реализовано путем модификации основы полимера с помощью акрилатных фрагментов;

- системы ускоренного отверждения: это реализовано посредством модификации силанового фрагмента MS-полимера. [12]

Идея и достоинство STP состоит в том, что в одной молекуле реализуется полиуретановая матрица, обеспечивающая высокие механические характеристики и «силиконовый» механизм отверждения, не приводящий к образованию углекислого газа как полиуретановая реакция 
(R-NCO+H2O).

Рис. 4 Типы гибридных систем

Для синтеза STP-связующих используются два метода:

- «классический»: реакция преполимера и аминофункционального силана. Недостатки: широкое ММР и высокая вязкость

- реакция полиола с изоцианат-функциональным силаном. Большинство продуктов Байер из линейки «Desmoseal S» производятся по этой технологии

В линейке Bayer для эластичных герметиков используются продукты Desmoseal S XP 2774 и S XP 2636.

Линейка продуктов Wacker (Geniosil STP-E10, STP-E30) отличается тем, что заместитель находится в -положении (-STP), что обеспечивает более высокую реакционную способность, и, как следствие, возможность снижения содержания катализатора в рецептурах [13]. С другой стороны, такие полимеры обладают, как правило, меньшей эластичностью в сравнении с конкурентными (-STP) продуктами. В патенте US 8642708 описано использование смесей -STP и силан-модифицированных полиэфиров (MS). В патенте US 8907027 для улучшения физико-механических характеристик композиции используются смеси -STP и различных фенилсиликоновых смол (Silres IC 368, IC 678, SY 231). Другим типом эффективного модификатора являются малеинизированные полиолефины (например, Polyvest EP OC 1200 S от Evonik) [патент US 8357755].

Другими производителями гибридных связующих являются:

- Evonik (ранее Hanse Chemie, затем Degussa): линейка Polymer ST
- Momentive (ранее GE Silicones): линейка SPUR+

Гибридные силикон-акрилатные связующие описаны в патенте Henkel US 0012653. В патенте PRC-DeSoto US 8141370 описаны силан-завершенные политиоэфиры (т.е. силикон-полисульфидные гибриды) и однокомпонентные герметики на их основе.

Технология гидросилирования часто используется также для введения фторированных групп в полисилоксановую цепь, и таким способом могут быть получены различные фтор-модифицированные силоксаны. [18].

В то же время, хотя получение полупродуктов по данной технологии достаточно распространено, данная технология до не давнего времени практически не использовалась для вулканизации фторсилоксановых эластомеров. В то же время стандартная для фторсилоксановых эластомеров технология вулканизации с использованием пероксидов имеет ряд недостатков, в частности, низкую скорость. Фторсилоксановые эластомеры аддитивной вулканизации (с использованием стандартных Pt катализаторов) заявлены в патенте Shin-Etsu EP 2700677. В настоящее время фторсиликоновые эластомеры аддитивной вулканизации доступны, от многих производителей, в частности, от Dow Corning в линейке 
Silastic F-LSR, Momentive (FFSL) и Nusil.

2.2 Силиконовые (полисилоксановые) пены и другие классы эластомеров

Большинство работ, посвященных пенополисилоксанам, относятся к 1960-1970-м годам. В настоящее время различные вспененные полисилоксановые продукты доступны от всех крупных производителей силиконов: Dow Corning, Wacker, Momentive, Bluestar Silicones и не только: Rogers, Saint-Gobain (COHRlastic). Например, Rogers Corporation предлагает линейку силиконовых пен Bisco, от очень мягкой (BF-2000) до очень жесткой (HT-840).

Из относительно недавних разработок, можно отметить Silastic от Dow Corning: полимеризация происходит по механизму полиприсоединения (addition-cure) на Pt-катализаторе, а в качестве агента вспенивания используется вода [20].

В патенте US 7393879 описаны гибридные пены, которые получены реакцией изоцианата и силикона с концевыми активными группами в качестве полиольного компонента, пример продукта такого типа - Tegomer H-Si 2315 от Evonik.

С точки зрения широкого температурного диапазона использования, интерес могут представлять герметики на основе фторированных фосфазенов [22]. Такой эластомер присутствует в исходных спецификациях F-16 и был доступен под маркой Eypel-F от Ethyl, однако его производство было прекращено в 1994 году. Впоследствии аналогичный продукт некоторое время производился компанией «Materials Science Technologies (MST)», обанкротившейся в 2012 г.

- Катализаторы гидросилирования

Образование эластомеров в данном случае происходит по реакции гидросилирования (рисунок 5):

Рис. 5 Реакция гидросилирования для кремнийорганических соединений

Эта реакция катализируется комплексами Pt или других металлов.

  - Платиновые катализаторы

Наиболее распространенными катализаторами являются катализатор Спайера (Speier) - H2PtCl6 в изопропаноле и катализатор Карштедта (Карстедта, Karstedt) - комплекс Pt(0)- тетраметилдивинилдисилоксан.

Идеализированная структура катализатора Карштедта показана на рисунке 6:

Рис. 6 Идеализированная структура катализатора Карштеда

Другими платиновыми катализаторы гидросилирования являются:

- катализаторы Эшби (Ashbey, описаны в патентах 1964 года) - комплексы с олефинами формулой [PtCl2Olefin]2 или H[PtCl3Olefin]
- катализатор Ламоре (Lamoreaux): комплекс, обычно получаемый реакцией со спиртом и альдегидом

Преимущества катализатора Карштедта над катализатором Спайера:

- лучшая гомогенность распределения (в частности, лучшая растворимость в полисилоксанах);

- более высокая реакционная способность;

- реакционная способность может быть отрегулирована выбором подходящего растворителя (хотя оптимизация подбором катализатора возможна и для катализатора Спайера) и ингибитора;

- отсутствуют Cl-содержащие побочные продукты, могущие вызывать коррозию;

- возможны бесцветные растворы катализатора.

Существует комплексы Pt разной химической природы, которые неактивны при комнатной температуре, но активируются при повышенной температуре примеры катализаторов такого типа приведены на рисунке 7.

Рис. 7 Примеры платиновых катализаторов различной химической природы.

Недостатками традиционных платиновых катализаторов (помимо высокой стоимости, обусловленной основой из драгоценных металлов) зачастую (в различной степени для различных катализаторов) является их низкая селективность, взрывоопасность процессов, трудность контроля реакции и др. Различные варианты катализаторов типа Карштедта весьма чувствительны к атмосферной влаге и УФ (могут разлагаться на солнце) [Chen-Zhang]. Кроме того, термостойкость систем на платиновых катализаторах за счет сшивки по углерод-углеродной связи ниже, чем при использовании олово-орагнических катализаторов. Отдельной проблемой также при использовании платиновых катализаторов стоит обеспечение высокой адгезионной способности материалов.

Поэтому в настоящее время в мире проводятся интенсивная разработка новых катализаторов, что отражается в большом числе патентов, полученных в последние годы.

3.2 Фотоактивируемые катализаторы

Одним из перспективных направлений исследований в области катализаторов для кремнийорганических материалов являются работы по синтезу катализаторов, активируемых УФ-излучением (и иногда видимым светом) [патент 3M US 6376569]. Распространенными катализаторами такого типа являются циклопентадиенильные комплексы. Известны их различные модификации:

- силил-модифицированные (в первую очередь, для улучшения совместимости с полисилоксанами) [патент US 4510094];

- содержащие ароматические заместители в циклопентадиеновом кольце, которые работают как «внутренний фотоинициатор» [патент 
US 6150546];

- использующие комбинацию данных подходов [патент US 6127446];

Другим типом фотоактивируемых катализаторов являются комплексы Pt с лигандами, производными ацетилацетона [27,28]. В настоящее время использование УФ-отверждения в промышленном масштабе может быть привлекательно для ряда «дорогих» применений, поскольку требуемые комплексы Pt в настоящее время не производятся промышленно и исключительно дороги. Использование фотоактивируемых катализаторов диктует использовать при изготовлении герметизирующих материалов прозрачные каучуки и бесцветные наполнители способные пропускать УФ-лучи, что необходимо для обеспечения сшивки материала «в массе».

3.3	Гомогенные катализаторы

Наиболее распространенными из альтернативных (не платиновых) катализаторов, являются металлорганические комплексы родия. Они, как правило, обладают большей устойчивостью к деактивации (отравлению) [29].

Классическим примером катализаторов этого типа является катализатор Уилкинсона (PPh3)3RhCl. Родиевые катализаторы более эффективны в том случае, когда силановый компонент не содержит полярных заместителей (например, Et3SiH). Именно родиевый комплекс {Rh(-OSiMe3)(cod)}2 является наиболее эффективным катализатором гидросилирования алкенов. [30]

Иридиевые комплексы, в частности, формулы (diene)IrHal2 демонстрируют более высокую селективность чем платиновые катализаторы в реакциях гидросилирования аллильных соединений  для получения 
-пропилсиланов.

Достаточно привлекательными характеристиками обладают сульфоксидные комплексы, например (dmbtd)2Ru(-S-DMSO); композиции на их основе также характеризуются достаточно длительной жизнеспособностью при комнатной температуре [патент US 0098435].

3.4 Гетерогенные катализаторы

Также возможны и гетерогенные катализаторы гидросилирования. Ранние работы, посвященные стандартным гетерогенным катализаторам типа Pt/C показали их низкую эффективность [30]: поэтому в течение долгого времени использовались исключительно гомогенные катализаторы. В случае гомогенного катализа невозможно полностью избежать присутствия металла в конечном продукте, что нежелательно для ряда применений (например, медицинских). Одним из подходов является иммобилизация катализатора с помощью ионных жидкостей [32].

Такие подходы позволяет многократное использование катализатора. В большинстве современных работ за рубежом, посвященных гетерогенным катализаторам гидросилирования, исследовались катализаторы - благородные металлы на различных носителях: Pt/C [33], Pt/SiO2 [34], Pt/TiO2 [35], Rh/полимер [36]; катализаторы на основе оксидов платины без носителя.

В работе Maciejewski [32] исследовались гетерогенные катализаторы на различных носителях, и было показано, что эффективность платинового катализатора выше в случае использования гидрофобного материала-носителя - в частности, сополимера стирола и дивинилбензола. В патенте Momentive US 0051357 наночастицы платины стабилизированы (для предотвращения агломерации) в полимерной (силоксановой) матрице, при этом каталитическая активность сохраняется. Дополнительно предлагается химическое (ковалентное) связывание матрицы и носителя для предотвращения смывания катализатора.

Различные металлорганических катализаторы, которые применялись для гидросилирования различных соединений, приведена в таблице 2

Таблица 2

Металлорганические катализаторы, применяемые для гидросилирования различных соединений

Недостатком платиновых и аналогичных катализаторов на основе благородных металлов является их высокая стоимость, часто вносящая значительный вклад в общую стоимость материала/изделия. Более дешевой альтернативой могли бы быть комплексы 3d-металлов (в особенности, Fe), однако существующие катализаторы такого типа обладают крайне высокой чувствительностью к влаге воздуха, и таким образом могут приводить к невоспроизводимости свойств продукта при несоблюдении исключительных мер предосторожности [патент US 0343311]. Катализаторы типа карбонильных комплексов Fe(CO)5 или Fe3(CO)12 обладают умеренной каталитической активностью и приводят к образованию побочных (дегидрогенизированных) продуктов.

3.5 Акселераторы

Для того чтобы снизить расход катализатора, часто используются активаторы (co-activators, accelerators, promoters). Использование активаторов позволяет также увеличить выход продукта  или снизить вероятность протекания побочных реакций. Используются активаторы различной химической природы. Например, в серии патентов Dow Corning заявляются органические соединения типа альдегидов, ненасыщенных спиртов или ненасыщенных кетонов [патенты US 5424470, US 5449802 и US 5616763]. В патенте Shin-Etsu US 6274658 в качестве активатора заявляются акрилаты/метакрилаты. Другим типом активаторов являются пероксосоединения (действие аналогично активирующему действию кислорода воздуха), заявленные в патентах Dow Corning [патент US 5359113] и Wacker [патент DE 10133008]. Может использоваться сера или сероорганические соединения [патент Kaneka - US 6303728]; это является примером ситуации, когда соединения, которые обычно рассматриваются как ингибиторы, при определенных дозировках или условиях могут работать как активаторы. Различные амины или фосфины работают как активаторы или ингибиторы в зависимости от химической природы заместителей: слабо нуклеофильные или стерически затрудненные амины и фосфины известны как активаторы [патенты US 6590117, US 5191103].

Заключение

Проведя анализ всего многообразия существующих в настоящее время герметиков, сделан вывод о том, что очень редко материал обладает идеальной комбинацией свойств. По критерию эксплуатационной надежности назначаются требуемые служебные свойства материала, которые часто взаимно противоречивы, что приводит к необходимости поступиться одной характеристикой ради другой.

# Экономический критерий также является важным при выборе материала. Может быть найден материал, близкий к идеальному, но предельно дорогой. И, наоборот, из дешевого материала можно «выжать» максимально возможный комплекс свойств за счет оптимизации его состава и технологии производства. При этом повышение его стоимости совсем не является неизбежным.

# Поэтому, целью современных тенденции развития в области кремнийорганических герметиков и компаундов направлены на совершенствование процесса изготовления материала, подбор оптимальных компонентов с точки зрения улучшения свойств и снижения себестоимости продукции, использование при производстве материалов недорогого, не дефицитного сырья.

В дальнейшем развитие кремнийорганических герметиков представляется в направлении повышения термостойкости и ресурса эксплуатации материалов за счет применения новых полимеров (например модифицированных блоксополимеров лестничной структуры), с сохранением технологических и физико-механических свойств, а также в направлении разработки герметизирующих материалов с применением принципов «зеленой» химии (отказ от токсичных ингридиентов).

Литература

- Н.М. Скляров. Путь длиною в 70 лет. От древесины до суперматериалов. Под общей редакцией академика РАН, проф. Е.Н. Каблова. Москва. МИСИС-ВИАМ, 2002

- А.В. Савенкова, И.В. Тихонова, Е.Д. Требукова. Тепломорозостойкие герметики. В сб. «Авиационные материалы на рубеже ХХ-XXI вв.». Москва, ВИАМ, 1994

- Клеящие материалы. Герметики: Справ./ А.П. Петрова, А.А. Донской, А.Е. Чалых, А.А. Щербина-С.-Пб.:НПО «Профессионал», 2008

- В.Т. Минаков, А.В. Савенкова, А.А. Донской. Кремнийорганические герметики. Российские полимерные новости, v.8, №4, 2003, с.37-41.

- M. Zhao, Y. Feng, G. Li, Y. Li, Y. Wang, Y. Han, X. Sun, X. Tan «Synthesis of an adhesion-enhancing polysiloxane containing epoxy groups for addition-cure silicone light emitting diodes encapsulant» // Polym. Adv. Technol. 2014.

- K. Pan, X. Zeng, H. Li & X. Lai «Synthesis of Siloxanes Containing Vinyl and Epoxy Group and its Enhancement for Adhesion of Addition-Cure Silicone Encapsulant» // J. Macromol. 2013.

- S. Bosshammer «Polysiloxane blends has good adhesion to substrates, able release from molds; homo- or copolymers of polysiloxane, polysilsesquioxanes, or polysilicates; bonding to metallic, plastic and thermoplastic substrates» // Patent US 7288322 2007

- N. Kato «Addition curable self-adhesive silicone rubber composition» // Patent US 8937123 2015

- L. Rapson «Preparation of silicone rubber elastomers» // Patent US 8329831 2012

- H. Fujiki, M. Ikeno, M. Arakawa, K. Michimata, M. Miyakoshi, T. Okami «Silicone rubber composition with improved fluidity» // Patent US 5352724 1994

- Y. Tsuji, Y. Oka «Liquid silicone rubber composition of low specific gravity» // Patent US 6297291

- L. Peeters «Low viscosity, high strength and fast curing» // Adhesion, adhesives & sealants 10(1), 2013

- W. Schindler «Fast and reliable» // Eur. Coat. J. 4, 2007

- B. Stanjek, B-J. Bachmeier, A. Bauer «Silane-crosslinking compositions» // Patent US 8642708, 2014

- B. Stanjek, B-J. Bachmeier, L. Zander «Cross-linkable materials based on organyl oxysilane-terminated polymers» // Patent US 8907027, 2014

- W. Ziche «Cross-linkable organosilicon-based compositions» // Patent US 8357755, 2013

- Y. Liu «Silicone-acrylic copolymer» // Patent US 0012653, 2013

- I. Kownacki, B. Marciniec, H. Steinberger, M. Kubicki, M. Hoffmann, A. Ziarko, K. Szubert, M. Majchrzak, S. Rubinsztajn «Effect of triorganophosphites on platinum catalyzed curing of silicon rubber» // Appl. Catalysis A 362 (1–2), 2009

- T. Uno, O. Hayashida «Addition-curable fluorosilicone rubber composition» // European Patent Application EP 2700677, 2014

- E. Gerlach, R. Romanowski, B.A. Jones, T.J. Netto «New technology to produce silicone sponge without chemical blowing agents or volatile organics» // Proceedings of «Blowing agents and foaming processes» conference, 2004

- J.E. Kresta, D.M. Rojas, R. Moliner, C. Jayakody, D. Myers «High resilient silicone foam and process for preparing same» // Patent US 7393879, 2008

- J. Gagliani, R. Lee «Polyimides» // Patent US 4315076, 1982

- J.D. Oxman, L.D. Boardman «Hydrosilation reaction utilizing a (cyclopentadiene)(sigma-aliphatic) platinum complex and a free radical photoinitiator» // Patent US 6376569, 2002

- T.J. Drahnak «Photoinitiators for hydrosilation of polysiloxanes; release agents» // Patent US 4510094, 1985

- M.D. Butts «Irradiation-curable silicone compositions, photo-active platinum (IV) compounds, and method» // Patent US 6150546, 2000

- M.D. Butts «Cyclopentadienylplatinum (iv) compounds having a trisubstituted-silyl aliphatic group attached to platinum by carbon-platinum linkages as hydrosilylation catalysts in irradiation-curable silicones» // Patent US 6127446, 2000

- T. Mayer, D. Burget, G. Mignani, J. P. Fouassier «Photohydrosilylation reaction of silicone polymers. Platinum-based photocatalysts: Trimethyl(β-dicarbonyl) platinum IV complexes» // J. Polymer Sci. A 34 (15), 1996

- F. Wang, D.C. Neckers «Photoactivated hydrosilylation reaction of alkynes» // J. Organomet. Chem., 2003

- H. Maciejewski, A. Wawrzyńczak, M. Dutkiewicz, R. Fiedorow «Silicone waxes—synthesis via hydrosilylation in homo- and heterogeneous systems» // J. Molec. Catalysis, 2006

- M.A. Brook «Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry», Chapter 12 // Wiley, 2000

- M. Hofmann, H-J. Elberle «Ru sulfoxide complexes, their preparation and use» // Patent US 0098435, 2011

- H. Maciejewski, A. Wawrzyńczak, M. Dutkiewicz, R. Fiedorow "Silicone waxes—synthesis via hydrosilylation in homo- and heterogeneous systems" // J. Molec. Catalysis, 2006

- M. Chauhan, B.J. Hauck, L.P. Keller, P. Boudjouk «Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon» // J. Organomet. Chem., 2002

- R. Jiménez, J.M. Martínez-Rosales, J. Cervantes «The activity of Pt/SiO2 catalysts obtained by the sol-gel method in the hydrosilylation of 1-alkynes» // Canadian Journal of Chemistry, 2003

- F. Alonso, R. Buitrago, Y. Moglie, J. Ruiz-Martinez, A. Sepulveda-Escribano, M. Yus «Hydrosilylation of alkynes catalysed by platinum on titania» // J. Organomet. Chem., 2011

- C.B. Reddy, A.K. Shil, N.R. Guha, D. Sharma, P. Das «Solid Supported Palladium(0) Nanoparticles: An Efficient Heterogeneous Catalyst for Regioselective Hydrosilylation of Alkynes and Suzuki Coupling of β-Arylvinyl Iodides» // Catalysis Letters, 2014

- S. Komati, V. Khare, K. Lewis, A. Sarkar, A. Srikanth, A.K. Roy «High activity catalyst for hydrosilylation reactions and methods of making the same» // Patent US 0051357, 2015

- J.L. Boyer, A.K. Roy «Activation of metal salts with silylhydrides and their use in hydrosilylation reactions» // Patent US 0343311, 2014

- K. Brandstadt, S. Cook, A. Surgenor, R. Taylor, B. Nguyen, M-S. Tzou «Molybdenum containing hydrosilylation reaction catalysts and compositions containing the catalysts» // Patent US 0231703, 2014

- H.M. Bank, G.T. Decker «Unsaturated ketones as accelerators for hydrosilation» // Patent US 5424470, 1995

- H.M. Bank, G.T. Decker «Acetylenic alcohols and ethers as accelerators for hydrosilation» // Patent US 5449802, 1995

- H.M. Bank, G.T. Decker «Aldehydes as accelerators for hydrosilation» // Patent US 5616763, 1997

- H. Hara «Addition-curable silicone rubber composition» // Patent US 6274658, 2001

- H.M. Bank «Method for maintaining catalytic activity during a hydrosilylation reaction» // Patent US 5359113, 1994

- W. Schattenmann, C. Herzig, J. Bindl, T. Feiks «Hydrosilylation of unsaturated organic compounds in presence of platinum-based catalyst involves adding organic per-acid e.g. peracetic acid, during the reaction to activate or reactivate the catalyst» // Patent DE 10133008, 2002

- S. Hagimori, K. Tsuneishi, Y. Yamanaka, S. Wachi, K. Yonezawa «Hydrosilylation process and polymers produced by the process» // Patent US 6303728, 2001

- M.D. Westmeyer, M.B. Hale, R.S. Childress, M.A. Filipkowski, R.S. Himmeldirk «Promoted hydrosilation reactions» // Patent US 6590117, 2003

- K.R. Mehta, J.D. Reedy «Process and composition for promoting hydrosilylation reactions using sterically hindered nitrogen-containing and phosphorus-containing compounds» // Patent US 5191103, 1993