УДК 678.844

Современные подходы к созданию рецептур резин специального назначения на основе фторсилоксановых каучуков

Чайкун А.М., к.т.н., Наумов И.С., Венедиктова М.А., Алифанов Е.В., к.т.н.

admin@viam.ru

Государственный научный центр Российской  Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»)

Аннотация:

В докладе описаны современные тенденции развития фторсилоксановых каучуков и резин на их основе. Заявленная проблема представляется крайне актуальной, т.к. значительное увеличение интенсивности эксплуатации  авиационной техники диктует новые требования к резинам, применяемым для изготовления соответствующих деталей. Это, прежде всего, увеличение температурного режима эксплуатации и повышение работоспособности. Поэтому представляет особый интерес совершенствование рецептур резин  на основе фторсилоксановых каучуков, т.к. они обеспечивают широкий температурный режим эксплуатации изделий из них и обладают уникальным комплексом свойств. Высокомолекулярные фторсилоксановые каучуки и резины на их основе имеют сбалансированное  сочетание стойкости к агрессивным средам с работоспособностью в продолжительном температурном интервале. Выявленные в работе закономерности позволяют проводить исследования и  создавать новые рецептуры отечественных резин на основе фторсилоксановых каучуков с  учетом современных тенденций.

Ключевые слова:

резины, каучуки, фторсилоксановые каучуки.

Abstract:

The overview shows modern tendencies in synthesis of fluorosilicone virgin rubbers and vulcanizate rubbers Such approach is very actual. Serious increase of exploitation intensity of  aircrafts  claims new requirements  to rubbers  used. First of all these are increase in temperature range of exploitation and improvement of exploitation parameters.

That is why improvement of rubbers on these bases based on fluorosilicone virgin rubbers as these provide wide temperature range of exploitation and have high working characteristics. Rubbers based on silicone virgin rubbers can work in air at wide temperature range.  However they have low fuel- and oil resistance. High-molecular fluorosilicone virgin and vulcanizate rubbers have balanced combination of resistance to aggressive environment and good working ability in wide temperature range.

Improving rubber compositions based on above-mentioned virgin rubbers allows to improve their exploitation parameters and thus increase the working time of aircrafts. The patterns revealed in this work allow to research and compose new modern domestic rubbers based on fluorosilicone virgin rubbers.

Keywords:

rubber, rubber compounds, fluorosilicone rubbers

В ряде случаев резины  на основе специальных каучуков, работающих в экстремальных условиях авиации и космонавтики, наряду со стандартными техническими характеристиками, (эластичность, износостойкость, атмосферо- и озоностойкость) должны обеспечивать сочетание стойкости к агрессивным средам, таким как топлива и масла, с работоспособностью в широком диапазоне положительных ( 250 °С) и отрицательных ( минус 60 °) температур. . Известно, что резины на основе фтор –каучуков обладая высокой топливостойкостью и атмосферостойкостью, недостаточно морозостойки. Резины на основе силоксановых каучуков работоспособны на воздухе в широком температурном диапазоне, однако имеют низкую топливо- и маслостойкость. Указанная проблема во многом была решена в процессе разработки высокомолекулярных фторсилоксановых каучуков, которые имеют сбалансированное  сочетание стойкости к агрессивным средам с работоспособностью в широком температурном диапазоне эксплуатации [1 -9].

Н.Б. Барановская стояла у истоков создания отечественных фторсилоксановых олигомеров и полимеров. Она впервые исследовала механизм холодной и горячей вулканизации резин на основе фторсилоксановых каучуков. Подобные работы носили пионерский характер и актуальны до настоящего времени. Это позволило создать научные основы разработки рецептур отечественных фторсилоксановых резин.

Фторсилоксановые каучуки можно рассматривать как силоксановые, у которых заместитель в боковой цепи у атома кремния заменен на трифторпропильную группу. Гибкость основной силоксановой цепи обусловливает их высокую морозостойкость, большое значение энергии полярной связи  -Si-О- в основной цепи (~450 кДж/моль)  придает  им высокую термическую стойкость, а наличие фтора обеспечивает топливостойкость. Организация промышленного производства эластомеров с трифторпропильными группами была осуществлена в различных странах, но наиболее успешные результаты и широкое распространение было достигнуто в США и СССР для авиационной и космической промышленности. Основные марки фторсилоксановых каучуков: LS 63u  фирмы Toray Silicone, Silastic LS - 420 компании Dow  Corning, и отечественные марки СКТФТ -50 и СКТФТ -100.

В нашей стране технология синтеза высокомолекулярных фторсилоксановых каучуков была разработана и усовершенствована ВНИИСК им. С.В. Лебедева.

Самими распространенными представителями фторсилоксановых каучуков являются линейный полимер полиметил(3,3,3-трифторпропилсилоксан) и его сополимер с диметилсилоксановыми звеньями. Они обладает термостойкостью, близкой к термостойкости силоксановых каучуков и маслостойкостью на уровне каучука СКН -40. Поэтому, несмотря на высокую стоимость, они используется при необходимости обеспечения сочетания маслостойкости с очень высокой морозостойкостью (в основном при изготовлении уникальных изделий).

Особый интерес с точки зрения морозостойкости представляют резины на основе сополимера СКТФТ -50 (содержание 50 % мол.3,3,3- трифторпропилметилсилоксановых и 50 % мол. диметилсилоксановых звеньев). Они не кристаллизуются до температур минус 90 °С и не требуют дополнительного введения пластификаторов, улучшающих морозостойкость, т.е. не теряют морозостойкость при длительной эксплуатации. Менее морозостойки резины на основе каучука СКТФТ -100. Их рекомендуется эксплуатировать при температурах до минус 50°С, т.к. при более низких температурах активно развиваются процессы микрокристаллизации. Морозостойкость изменяется при изменении содержания трифтопропильных звеньев. Так, значение коэффициента морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв) при температуре минус 55 резин из каучуков, содержащих 0, 25, 50, 75, и100 % (мол.) трифторпропильных звеньев составляют 0,85; 0,55; 0,46 и 0,2 соответственно, а Кв резин из СКТФТ -50 и СКТФТ -100 составляет 0,6 и 0,2 [1, т.2, с.96]. Несмотря на это, резины на основе высокомолекулярных  фторсилоксановых каучуков являются наиболее морозостойкими материалами для эксплуатации в топливах и других углеводородных средах. Свойства отечественных фторсилоксановых каучуков и резин на их основе приведены в таблице 1

Таблица 1

Свойства отечественных фторсилоксановых каучуков и резин на их основе

| Показатель | СКТФТ -25 | СКТФТ- 50 | СКТФТ – 100 | СКТФТ –100П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристическая вязкость | - | 0,75- - 1.15 | - | - |
| Молекулярная масса | (5-7)105 | (5-7)105 | (5-9)105 | (7-20)105 |
| Термостабильность (потеря массы 3ч. 1500С) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 6,0 – 7,6 | 4,0 – 5,9 | 8,8 – 10,1 | 8,7 -10,0 |
| Относительное удлинение при разрыве %, не менее | 300- - 400 | 175 – 200 | 260- 300 | 250 – 310 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 10 | 10 | 10 | 5 - 10 |

Свойства резин на основе высокомолекулярных фторсилоксановых каучуков находятся в прямой зависимости от содержания в них трифторпропильных звеньев, связанных с атом кремния в основной цепи. При повышении содержания трифторпропильных звеньев повышается температура стеклования (снижается морозостойкость), возрастает стойкость  к жидким углеводородным средам и гидролитическая стабильность, снижаются диэлектрические характеристики и термостойкость.

На основе фторсилоксановых каучуков производятся серийные резины марок 51 -1434 (температура эксплуатации минус 60 °С), 51 -1570 и 51 -1479 (температура эксплуатации минус 70 °С). Выпускаются также резины марок ФС: ФС 55-1 и ФС 55-2 – для изделий, предназначенных для работы при температуре минус 60 °С, ФС 55 и ФС -55 -3 – для изделий, предназначенных для работы при температуре минус 55 °С.  Как и для ряда высокомолекулярных силоксановых каучуков, при необходимости продолжительной эксплуатации изделий из резин на основе каучука СКТФТ -100 следует проверять их длительную морозостойкость.

Основные свойства серийных отечественных резин из фторсилоксановых каучуков: условная прочность при растяжении  6 - 8 МПа, относительное удлинение при разрыве порядка 150 - 250 %,  коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению при температуре  минус 60°С  0,25 – 0,4, относительная остаточная деформация после сжатия (воздух 200°С  24 часа)  20–45%, изменение массы образца в топливе ТС -1 (150°С  24 часа) – 10 - 15%.

Основные направления научных и патентных исследований в России и за рубежом

Наибольшее количество научных и патентных исследований в области фторсилоксановых каучуков и резин на их основе обнаружено в Японии. При этом улучшение свойств достигается путем модификации фторсилоксановых каучуков. Также наблюдается тенденция применения новых химических веществ в качестве ингредиентов и направленная модификация традиционных компонентов  фторсилоксановых резин. Так ,в патенте JP 3386831 (TOSHIBA SILICONE CO LTD (JP)) улучшенная топливостойкость фторсилоксановой композиции достигается за счет использования поверхностно модифицированного наполнителя ‒ дивинилтетраметилдисилазана. В патенте JP 5240150 предложена композиция на основе фторсилоксанового каучука, термостойкость которой была увеличена за счет введения в резиновую смесь неорганического наполнителя‒ гидрокальцита, что привело к минимальному ухудшению свойств даже после воздействия температур 200 оС и выше. Также была обнаружена интересная научная публикация японских авторов [10] Статья знакомит с новой технологией на основе нагревания и поверхностного окисления углеродных нанотрубок для решения проблемы адгезии между каучуком и углеродными нанотрубками. Оптимизируя процесс окисления углеродных нанотрубок, достигается стабильная связь между наполнителем и каучуком при высокотемпературном воздействии. Впервые получены высокоэффективные уплотнения на основе смеси: каучук / углеродные нанотрубки для последующей эксплуатации в среде масел. Распространенным направлением является улучшение свойств за счет совмещения каучуков, а также введение в состав композиции олигомеров с функциональными группами.

Анализ исследований США показал, что большое распространение получила тенденция применения во фторсилоксанах как новых веществ, так и усовершенствования технологий. В патенте US 5610213 предлагается низкотемпературное смешение высоковязких каучуков, как новый технологический прием. Описана термостабильная фторсилоксановая композиция, в которой повышение термостойкости достигается за счет введения в рецептуру тонкодисперсного наполнителя - гидроксида церия (патент US 5340866).

Одна из ведущих полимерных компаний Америки – Dow Corning Corporation - также развивает  направление повышения прочности фторсилоксановых эластомеров и композиций на их основе за счет модификации каучуков в процессе синтеза.

Анализ работ Китая  показал, что упор в исследованиях сделан на сложные рецептуры, содержащие большое количество различных ингредиентов, а также смеси каучуков, что позволяет добиться повышения комплекса свойств  фторэластомерных композиций.

В России ведутся исследования различных путей совершенствования фторсилоксановых каучуков, на основе которых разрабатываются резиновые смеси.

Патентов, касающихся собственно рецептуры резиновых смесей, обнаружено не было, за исключением патента RU 2271375, в котором рассмотрена композиция с повышенной маслотопливостойкостью, что позволяет значительно увеличить ресурс работы резинотехнических деталей для  неподвижных и ограниченно подвижных соединений при эксплуатации в  среде воздуха, топлив и масел. Проблема разработки новых эластомеров отражена в патенте RU 2078097 (ФГУП «НИИСК» (RU)), в котором предлагается мономер полиметилсилоксан для выпуска термо- маслобензостойких материалов

В патенте RU 2101286 (ФГУП «НИИСК» (RU))  предлагается создание новых доступных диорганодихлорсиланов путем введения в боковую цепь органосилоксанов различных элементарных звеньев.

В патенте RU 2455319 (ООО «Пента-91» (RU)) приведен способ получения фтороргоносилоксановых сополимеров путем сополимеризации α,ω- дигидроксиолигодиметилсилоксана среднего состава с 1,3,5-триметил-1,3,5-трис(3,3,3-трифторпропил)циклотрисилаксаном и триорганосиланом, при нагревании до 70-110оС в присутствии щелочного катализатора в количестве 0,001-0,5 масс.% от смеси реагентов.

Таким образом, при анализе современных тенденций в области фторсилоксанов: были выявлены следующие направления разработок: в России -  повышение механических характеристик, масло-бензостойкости, увеличение срока эксплуатации достигается  за счет использования новых каучуков;  за рубежом же используется более широкий спектр исследований, таких как: модификация каучука; совершенствование рецептуры путем введения новых модификаторов или  наполнителей; совмещение различных каучуков и введение олигомеров; создание многослойных изделий.

Исследования ФГУП «ВИАМ» по созданию новых отечественных фторсилоксановых резин.

Отечественные фторсилоксановые резины наряду  с высокими эксплуатационными характеристиками, имеют ряд существенных недостатков. Это низкие механические показатели, такие как прочность и сопротивление раздиру, что сдерживает их применение в уплотнительных деталях авиационной техники. ФГУП «ВИАМ» проводил систематические исследования по созданию отечественных фторсилоксановых резин на базе модификаций каучука СКТФТ -100 разработки ФГУП «НИИСК». В последнее время  ФГУП «НИИСК» разработал каучук СКТФТ -100М, обеспечивающий увеличенные показатели условной прочности и сопротивления раздиру резин.  На основе указанного каучука нами была разработана рецептура резины и технология ее изготовления. В настоящее время подобные резины, сочетающие высокие тепло- морозозостойкость и физико- механические характеристики необходимы для герметизации ряда соединений узлов летательных аппаратов современной и перспективной авиационной, ракетной и космической техники.

Совершенствование технологий изготовления и тепло-топливостойкой резины на основе каучуков, синтезированных на отечественном сырье, позволит исключить зависимость производства от импорта и обеспечить стабильность их свойств.

Авторами был проведен широкий комплекс исследований разработанной резины. Результаты приведены в таблицах 2 – 8

Таблица 2

Физико-механические свойства резины ФГУП «ВИАМ» в исходном состоянии

| № образца | Условная прочность при растяжении, МПа |  | Относительное удлинение при разрыве, % |  | Сопротивление раздиру, кН/м |  | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв),усл. ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение |  | Среднее значение |  | Среднее значение |  | Темпе-ратура, ºС | Кв |
| 1 | 8,3 |  | 250 |  | 17,5 |  | минус 50 | 0,34 |

Таблица 3

Упруго-прочностные свойства резины разработки ФГУП «ВИАМ» после ускоренного теплового старения в среде воздуха и изменение массы после экспозиции в среде топлива ТС-1

| № образца | Упруго-прочностные свойства образцов резин после старения |  |  |  |  |  |  |  | Изменение массы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздух – 200ºС – 24 ч |  | Воздух – 200ºС – 72 ч |  | Воздух – 220ºС – 24 ч |  | Воздух – 220ºС – 72 ч |  | Топливо ТС-1 – 125°С – 24 ч |  |
|  | Усл. проч., МПа | Отн. удл., % | Усл. проч., МПа | Отн. удл., % | Усл. проч., МПа | Отн. удл., % | Усл. проч., МПа | Отн. удл., % | Среднее значение |  |
| 1 | 7,5 | 230 | 6,5 | 200 | 6,3 | 200 | 5,7 | 190 | 7,8 |  |

Таблица 4

Физико-механические свойства образцов опытных партий резины разработки ФГУП «ВИАМ»  в исходном состоянии и изменение массы после воздействия топлива

| № образца | Условная прочность при растяжении, МПа |  | Относительное удлинение при разрыве, % |  | Относительное остаточное удлинение после разрыва, % (среднее значение) | Твердость, ед. Шор А (среднее значение) | Сопротивление раздиру, кН/м |  | Изменение массы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднее значение |  | Топливо ТС-1 – 125°С – 24 ч |  |
|  | Среднее значение |  | Среднее значение |  |  |  |  |  | Среднее значение |  |
| 1 | 8,3 |  | 250 |  | 5 | 59 | 17,4 |  | 7,9 |  |

Таблица 5

Морозостойкость образцов резины разработки ФГУП «ВИАМ» в исходном состоянии

| № образца | Температурный предел хрупкости (Тпхр), °С | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв), усл. ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, ºС | Кв |
| 1 | минус 58 | минус 50 | 0,34 |
|  |  | минус 60 | 0,16 |

Таблица 6

Упруго-прочностные свойства образцов резины разработки ФГУП «ВИАМ»после ускоренного теплового старения в среде воздуха.

| Наименование свойства, НД | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | после выдержки в воздушной среде, ч |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 оС |  |  |  | 220 оС |  |  |
|  | 72 | 168 | 336 | 480 | 24 | 72 | 336 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, ГОСТ 270-75 | __ 6,7__ 6,5 – 7,0 | __ 6,3__ 6,2 – 6,4 | __ 5,7__ 5,6 – 5,8 | __ 5,4__ 5,3 – 5,5 | __ 6,4__ 6,3 – 6,5 | __ 5,8__ 5,7 – 6,0 | __ 4,9__ 4,9 – 5,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, ГОСТ 270-75 | __ 210__ 200 – 220 | __ 190__ 180 – 200 | __ 160__ 150 – 160 | __ 140__ 130 – 150 | __ 210__ 200 – 220 | __ 190__ 180 – 190 | __ 120__ 110 – 130 |

Таблица 7

Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению образцов резины разработки ФГУП «ВИАМ» после ускоренного теплового старения.

| Наименование свойства, НД | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до воздействия сред и температур | после выдержки в воздушной среде, ч |  |  |
|  |  | 200 оС |  |  |
|  |  | 24 | 72 | 120 |
| Коэффициент морозостойкости, КВ (по эластическому восстановлению после сжатия, степень сжатия 20 %), ГОСТ 13808-79: - при температуре минус 50 оС - при температуре минус 60 оС | ___0,34___ 0,33 – 0,34 ___ 0,16___ 0,16 – 0,17 | ___ 0,32___ 0,32 – 0,33 ___ 0,14___ 0,13 – 0,14 | ___ 0,29___ 0,29 – 0,30 – | ___ 0,27___ 0,26 – 0,27 – |

Таблица 8

Сравнение резины марки разработки ФГУП «ВИАМ» с фторсилоксановыми резинами других марок

| Показатели | Желаемый уровень свойств | Новая резина разработки ФГУП «ВИАМ» | Аналогичная резина более ранней разработки ФГУП «ВИАМ» | Серийная резина 51-1434 | Резина LS-53U | Улучшение по сравнению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Аналогичная резина более ранней разработки ФГУП «ВИАМ» | Серийная резина 51-1434, % | Резина LS-53U, % «Dow Corning Corporation» (США), |
| Условная прочность при растяжении, МПа, ГОСТ 270-75 | Не менее 8,0 | 8,3 | 8,0 | 6,4 | 8,0 | 4 | 30 | 4 |
| Сопротивление раздиру, кН/м, ГОСТ 262-93 | Не менее 14,0 | 17,4 | 15,0 | 10,0 | 16,0 | 16 | 74 | 9 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, ГОСТ 270-75 | Не менее 200 | 250 | 200 | 200 | 170 | 25 | 25 | 47 |
| Изменение массы после экспозиции в среде топлива ТС-1 в течение 24 ч при 125 °С, ГОСТ 9.030-74 | Не более 12 | 7,9 | ‒ | – | – | ‒ | – | – |
| Коэф-т морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при минус 50 °С, ГОСТ 13808-79 | ‒ | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 60 | 60 | 60 |

Из данных таблицы 2 -8 можно сделать вывод, что фторсилоксановая резина разработки ФГУП «ВИАМ» соответствует современному уровню  разработок резин данных типов. Резина  может быть рекомендована для изготовления уплотнительных деталей неподвижных соединений, работающих в среде воздуха и топлива. Возможна эксплуатация  материала в среде воздуха в интервале температур от минус 50 до 200ºС, в среде топлива ТС-1 от минус 50 до 125ºС. В настоящее проводятся дополнительные исследования по совершенствованию рецептуры и технологии изготовления указанной резины.

Выводы и рекомендации

Проведенный анализ показал, что в  России проводится большой объем работ по улучшению фторсилоксановых каучуков, на основе которых разрабатываются резиновые смеси. Поскольку фторсилоксановые каучуки обладают высокой топливо-, морозо- и термостойкостью, они чаще всего используются в резинах для изделий автомобильной, авиационной и космической техники. Однако следует отметить, что фторсилоксановые каучуки достаточно дорогостоящие, поэтому применять их в изделиях массового ассортимента и народного хозяйства нецелесообразно.

Авторами были выявлены следующие направления разработок в области фторсилоксановых каучуков и резин на их основе: в России - повышение механических характеристик, масло-бензостойкости, увеличение срока эксплуатации достигается за счет использования новых каучуков, за рубежом же используются более широкий спектр  технических приемов: модификация каучука; совершенствование рецептуры путем введения новых модификаторов и наполнителей; совмещение различных каучуков и введение олигомеров; создание многослойных изделий.

Вышеперечисленные подходы позволяют получать материалы обладающие комплексом необходимых свойств для работы в экстремальных условиях: высокой морозостойкостью, масло- бензостойкостью, термостойкостью в широких интервалах температур при сохранении высокой прочности материала. На основании достижений в области синтеза отечественных фторсилоксановых каучуков, ФГУП «ВИАМ» разработана новая резина, которая соответствует современным мировым аналогам и по ряду параметров превосходит их.

Литература

- Большой справочник резинщика. В 2 ч. М.: Техинформ. 2012. 1385 с.

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Елисеев О.А., Краснов Л.Л.,. Зайцева Е.И., Савенкова А.В. Переработка и модифицирование эластомерных материалов во всеклиматических условиях //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 309–314.

- Махлис Ф.А., Федюкин Д.Л. Терминологический справочник по резине. М.: Химия. 1989. 400 с.

- Технология резины: Рецептуростроение и испытания: Пер. с англ. /Под ред. Дж.С. Дика. СПб.: Научные основы и технологии. 2010. 620 с.

- Швейцер Ф.А. Коррозия пластмасс и резин. СПб.: Научные основы и технологии. 2010. 637 с.

- Мартин Дж. М., Смит У.К. Производство и применение резинотехнических изделий: Пер с англ. /Под ред. С.Ч. Бхати. СПб.: Профессия. 2006. 480 с.

- Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С., Венедиктова М.А. Особенности морозостойких резин на основе различных каучуков //Труды ВИАМ. 2013. №12. Ст. 04 (viam-works.ru).

- Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С., Венедиктова М.А. Особенности построения рецептур для морозостойких резин //Авиационные материалы и технологии. 2012. №3. С. 53–55.

- “Adhesion and Reinforcement of CNT-fluoroelastomers Composite for Oilfield Application”.