УДК: 678.7-678.684.82

Свойства высоконаполненных герметиков на основе полисульфидных олигомеров

Хакимуллин Ю.Н, д.т.н., Куркин А.И.,  к.т.н., Курбангалеева А.Р., к.т.н.

hakim123@rambler.ru

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Аннотация:

В статье представлены исследования по влиянию различных типов карбоната кальция, тиксотропных добавок и пластификаторов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров. Определены основные факторы, определяющие эффективность их использования в таких герметиках.

Ключевые слова:

герметик, полисульфидный олигомер, жидкий тиокол, наполнитель, пластификатор.

Abstract:

This article presents research of the influence of the different types of calcium carbonate, thixotropic agents and plasticizers on the properties of sealants based on polysulfide oligomers. The main factors of sealants using effectiveness are determined.

Полисульфидные герметики, благодаря высокой газонепроницаемости, атмосферостойкости и выдающейся маслобензостойкости, нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Достоинством герметиков олигомерного типа является возможность осуществления надежной герметизации поверхностей любой формы практически без усадки и выделения растворителей.

Научные основы рецептуростроения герметиков на основе жидкого тиокола ранее  были разработаны и сформулированы  С. Патриком, Е. Бертоцци, Е. Феттесом, А. Дамусисом, Е. Дахсельтом, Т. Ли, Г. Люке, Р.А. Смысловой и Л.А. Аверко-Антонович.

Первоначально герметики на основе жидкого тиокола благодаря их выдающейся масло-, бензостойкости преимущественно использовались в специальных целях (авиации, машиностроении, судостроении).  В настоящее время ситуация изменилась и доля жидкого тиокола для специальных целей значительно сузилась. Теперь большая часть производимого жидкого тиокола расходуется при получении герметиков, предназначенных для герметизации стеклопакетов. Составы таких герметиков, как правило,  хорошо сбалансированы, что позволяет обеспечить эксплуатационные свойства, удовлетворяющие потребителей. Вместе с тем жесткая конкуренция на этом рынке и необходимость улучшения свойств тиоколовых герметиков при сохранении или даже уменьшении их стоимости, а также появление новых ингредиентов  требует изучения возможности применения последних и разработки тиоколовых герметиков с их использованием. В связи с этим исследования по изучению закономерностей влияния новых  наполнителей, пластификаторов и других ингредиентов на свойства тиоколовых герметиков представляют как научный, так и практический интерес и  являются актуальными в настоящее время.

На мировом рынке, учитывая весьма ограниченный выпуск жидкого тиокола по экологическим причинам и привлекательность отверждения по концевым SH-группам, производят альтернативные жидкому тиоколу олигомеры с  концевыми SH-группами.  Наибольшее распространение получили  тиолсодержащие полиэфиры, получаемые по безотходной технологии.  В связи с этим несомненный интерес, как научный, так и практический, представляет изучение влияния  природы основной цепи тиолсодержащих полиэфиров  на процессы отверждения и свойства полученных герметиков, а также разработка высоконаполненных герметиков на их основе.

Герметики на основе полисульфидных олигомеров в своем составе, как правило, содержат следующие компоненты: олигомер, наполнитель, пластификатор, адгезионные добавки и вулканизующий агент. При необходимости в состав герметиков могут входить тиксотропные добавки, пигменты и другие целевые добавки.

Герметики строительного назначения на основе полисульфидных олигомеров, как правило, содержат большое количество  доступных наполнителей - в качестве которых чаще всего используют различные виды карбоната кальция. Несмотря на то, что карбонат кальция считается неусиливающим наполнителем, благодаря широкой сырьевой базе, относительной дешевизне и возможности его модификации он нашел широкое применение для производства герметиков. В последнее время появилось большое количество различных видов карбоната кальция отличающихся дисперсностью, морфологией и полярностью. Поэтому представляет интерес изучение влияния содержания, дисперсности и полярности поверхности карбоната кальция на вязкостные и  физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Изучение влияния наполнителей проводилось в герметиках следующего состава: олигомер - 100 мас.ч., карбонат кальция - 100-250 мас.ч., 3-глицидилоксипропилтриметоксисилан - 0,6 мас.ч., отверждающая паста на основе диоксида марганца, при мольном соотношении диоксида марганца и концевых SH-групп 3:1

Использовались следующие типы карбоната кальция: МТД-2 (Белгородского месторождения), Omyacarb 2-КА, Omyacarb 5-КА (производство Omya), Winnofil SP (производство Solvay Chemicals, Inc.), основные характеристики, которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики карбоната кальция

| Наименование | Происхождение карбоната кальция |  | Средний размер частиц, мкм | Удельная площадь поверхности по методу ВЕТ, м2/г | Поверхность частиц наполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТД-2 | природный | мел | 20 | 0,5 | негидрофобизиров. |
| Omyacarb 5-КА |  | мрамор | 5 | 4 | негидрофобизиров. |
| Omyacarb 2-КА |  |  | 2 | 4 | негидрофобизиров. |
| Winnofil SP | химически осажденный |  | 0,05 | 21 | гидрофобизиров. |

Следует учесть, что все выбранные наполнители за исключением карбоната кальция Winnofil SP негидрофобизированы. Гидрофобизация карбоната кальция производится в целях сохранения высокой дисперсности и придания частицам водоотталкивающих свойств, в основном жирными кислотами (например, стеариновой кислотой). При этом полярность поверхности уменьшается, в результате может существенно изменяться уровень взаимодействия на границе раздела полимер-наполнитель [1].

С повышением содержания карбоната кальция независимо от его природы наблюдается рост вязкости композиции (рисунок 1), однако, для составов с карбонатом кальция Winnofil SP, вязкость систем увеличивается существенно быстрее. Значения эффективной вязкости составов на основе жидкого тиокола с карбонатом кальция Omyacarb 2-КА несколько выше, по сравнению с карбонатами кальция МТД – 2 и Omyacarb 5-КА 
(рисунок 1). Полученные данные коррелируют с дисперсностью карбоната кальция, представленной в таблице 1.

| Рисунок 1 - Зависимость эффективной вязкости составов на основе жидкого тиокола от содержания и дисперсности карбоната кальция (lgγ=0,65) |  |
| --- | --- |

Стоит отметить, что изученные закономерности влияния наполнителей на свойства герметиков на основе жидкого тиокола аналогичным образом проявляются и в герметиках на основе олигоэфируретантиола.

Увеличение степени наполнения герметиков на основе жидкого тиокола во всех случаях повышает  прочность  (рисунок 2а)  и твёрдость таких герметиков. При этом наибольшая прочность во всем диапазоне дозировок, как и в случае герметиков на основе олигоэфируретантиола, достигается при использовании карбоната кальция Winnofil SP по сравнению с другими карбонатами кальция. Стоит отметить, что увеличение содержания Winnofil SP приводит к повышению относительного удлинения герметиков (рисунок 2б). Этот факт не укладывается в обычные представления о влиянии содержания наполнителей на относительное удлинение. Таким образом, при необходимости появляется возможность улучшения относительного удлинения для высоконаполненных герметиков вводом дополнительно к обычному карбонату кальция определенного количества наноразмерного мела.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| Рисунок 2 – Влияние карбоната кальция на условную прочность (а) и относительное удлинение (б) герметиков на основе жидкого тиокола |  |

Герметики с  природным карбонатом кальция МТД-2, несмотря на менее развитую удельную поверхность частиц по сравнению с другими природными карбонатами кальция имеют более высокую  прочность, что связано с происхождением самих карбонатов кальция и разницей в их морфологии (МТД-2 – это карбонат кальция аморфной структуры, Omyacarb 2X-КА и 5-КА – мраморизированный карбонат кальция в основном кристаллической структуры). В результате этого МТД-2 при смешении лучше смачивается олигомером, при этом улучшается адсорбция олигомера на поверхности частиц наполнителя по сравнению с карбонатами кальция Omyacarb 2-КА и 5-КА, что и приводит к наблюдаемым результатам.

С увеличением степени наполнения природным карбонатом кальция Omyacarb 5-КА и МТД-2 герметиков на основе жидкого тиокола, также как в герметиках на основе олигоэфируретантиола, относительное удлинение закономерно снижается (рисунок 2б). В случае мела Omyacarb 2-КА относительное удлинение герметика остается постоянным в широком интервале дозировок.

Дисперсность CaCO3, как и следовало ожидать, не влияет на низкотемпературные свойства герметиков. Процессы деструкции лежат примерно в одном температурном диапазоне, характерном для герметиков на основе полисульфидных олигомеров, и определяются в первую очередь природой основной цепи олигомера и вулканизующего агента. Влияние природы поверхности наполнителя оказалось минимальным.

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что карбонат кальция проявляет усиливающий эффект в герметиках на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Основными факторами, определяющими эффективность использования карбоната кальция в герметиках на основе полисульфидных олигомеров, является дисперсность, полярность поверхности и морфология. Использование наноразмерного карбоната кальция Winnofil SP  (0,05 мкм) во всем  изученном диапазоне его дозировок приводит к повышению  не только прочностных характеристик, но и существенно повышает  относительное удлинение герметиков.

Одним из обязательных технологических требований, предъявляемых к герметикам, предназначенных для герметизации вертикальных поверхностей и деформационных стыков и определяющих возможность их использования является тиксотропность, т.е. способность герметиков не стекать с вертикальных поверхностей. Ранее было изучено влияние кремнезёмов на вязкостные, тиксотропные и физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола и тиолсодержащего полиэфира ТПМ-2 [2-4]. Установлено, что вязкость, тиксотропность и физико-механические свойства, герметиков на основе полисульфидных олигомеров можно повысить, используя кремнезёмы и дополнительно к ним такие гидроксилсодержащие соединения, как этиленгликоль и вода, а их эффективность в значительной степени определяются природой основной цепи полисульфидного олигомера [2-4]. Нами изучалось влияние соединений проявивших высокую эффективность в качестве  тиксотропных  добавок в герметиках на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера в герметиках на основе олигоэфируретантиола. В качестве тиксотропных добавок использовали  аэросил А-175 , белую сажу БС-100,  воду и этиленгликоль. В качестве основного наполнителя вводили природный мел МТД-2 в количестве 100 мас.ч. на 100 мас.ч. олигоэфируретантиола.

В результате проведенных исследований установлено, что введение кремнезёмов таких как аэросил А-175 и белая сажа БС-100 в особенности с гидроксилсодержащими соединениями позволяет повысить вязкость композиций и добиться их высокой тиксотропности [5]. Наибольшую эффективность проявляет аэросил в сочетании с водой, однако в условиях хранения до применения возможно испарение воды из состава и, как следствие, потеря тиксотропности герметиков в условиях строительной площадки. Аналогичный эффект может проявиться  и, в герметиках с большой жизнеспособностью (более 8 часов), нанесенный на вертикальный стык герметик, не потеряв жизнеспособности, в результате испарения воды приобретает способность течь. Поэтому применение этиленгликоля более предпочтительно, в результате меньшей летучести паров, по сравнению с водой. Хотя белая сажа проявила меньшую активность, как тиксотропная добавка, но в сочетании с гликолями ее использование в композициях для герметизации межпанельных стыков весьма перспективно. Оптимальное сочетание кремнезема и гликоля позволяет существенно снизить содержание аэросила в составах с сохранением вязкостных свойств герметиков, что, учитывая высокую стоимость аэросилов, экономически целесообразно. Анализ полученных результатов показал, что полученные закономерности влияния кремнеземов и гликолей на вязкостные свойства герметиков на основе олигоэфируретантиола имеют такой же характер, как и при использовании жидкого тиокола и тиолсодержащего полиэфира (ТПМ-2) [2-4]. Однако,  сравнительный анализ данных по использованию одних и тех же тиксотропных добавок в герметиках на основе олигоэфируретантиола [5] и ТПМ-2 полимера [2-4] позволяет заключить, что композиции на основе олигоэфируретантиола изначально имеют более высокую тиксотропность, чем на основе ТПМ-2 полимера, что связано с его структурой и возможностью образования большего числа водородных связей. Это позволяет добиться требуемой тиксотропности при меньшем содержании тиксотропных добавок.

Герметики на основе полисульфидных олигомеров должны быть приспособлены под механизированную переработку и они должны обеспечивать герметичность конструкции в условиях эксплуатации. Для регулирования вязкостных свойств неотвержденной композиции, улучшения деформационных свойств и   удешевления герметиков широко используются пластификаторы. Однако при этом, как правило, снижается прочность при растяжении, сопротивление раздиру и адгезия герметика, кроме того, возможно появление термопластичности при повышенных температурах [4]. Так как герметики строительного назначения являются высоконаполненными (содержание полисульфидного олигомера в герметике составляет 20-30%) значительное влияние на свойства оказывает не только природа основной цепи олигомера и наполнитель, но и пластификатор, количество которого сравнимо с количеством полисульфидного олигомера. Поэтому изучалось влияние содержания и природы пластификаторов на вязкостные и физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола.

Наибольшее применение при получении герметиков на основе жидкого тиокола нашли полярные пластификаторы, такие как хлорпарафин (ХП), дибутилфталат (ДБФ), бензилбутилфталат (ББФ) [4]. Вместе с тем значительный интерес представляют такие пластификаторы как: ЭДОС - смесь производных 1,3-диоксанов; ДБЭА - ди-2-бутоксиэтиладипинат; ДОС – диоктилсебацинат; пластификатор ПН-6, БОА - бензил-2-этилгексиладипинат.

При выборе пластификаторов учитывалась их совместимость с олигомерами и в виде критерия был выбран параметр растворимости Гильдебранда (δ). Параметры растворимости пластификаторов и полисульфидного олигомера близки по своим показателям и предполагают возможность их использования в качестве пластификаторов для герметиков. Оценивая параметры растворимости (δ) можно предположить, что с жидким тиоколом наиболее совместимы пластификаторы ДБФ, ЭДОС, БОА, ББФ, ХП-470, ДБЭА, а для ТПМ-2 полимера, также как и для олигоэфируретантиола наиболее совместимы пластификаторы ПН-6, ДОС, БОФ, ДБЭА.

С целью оценки эффективности применения пластификаторов, изучалось их влияние на вязкостные свойства составов на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола. Состав герметизирующей пасты:  олигомер – 100 мас. ч., природный мел МТД-2 – 100 мас. ч., пластификатор – 0-100 мас. ч.

При использовании пластификаторов во всех случаях происходит закономерное уменьшение значений эффективной вязкости составов. Влияние пластификаторов на эффект снижения вязкости проявляется значительно сильнее для жидкого тиокола, что, по-видимому, можно связать с более значительным снижением межмолекулярного взаимодействия. Полученные закономерности изменения вязкости составов на основе полисульфидных олигомеров связаны с совместимостью пластификатора и олигомера и вязкостью самого пластификатора.

Для изучения жизнеспособности и физико-механических свойств герметиков герметизирующую пасту (состав приведен выше) смешивали с отверждающей пастой на основе диоксида марганца, при мольном соотношении диоксида марганца и концевых SH-групп 3:1.

Скорость отверждения герметиков на основе полисульфидных олигомеров, отверждаемых диоксидом марганца, сильно зависит от характера среды (рН), поэтому введение пластификаторов, имеющих кислую природу, замедляют этот процесс, особенно это характерно для ХП-470. В герметиках на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола наибольшая скорость отверждения характерна для пластификатора ЭДОС, наименьшая для пластификатора ХП-470. Зависимость жизнеспособности герметиков на основе олигоэфируретантиола по сравнению с герметиками на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера имеет несколько иной характер. Разницу влияния пластификатора в случае жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола можно связать с активностью SH-групп.

Увеличение содержания пластификаторов в герметиках на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола приводит к закономерному уменьшению прочности (рисунок 3а) и увеличению относительного удлинения (рисунок 3б). Для композиции на основе жидкого тиокола при содержании до 20 мас. ч. пластификатора, некоторое увеличение прочности наблюдается для ДБЭА, ДОС и ПН-6, что в какой-то степени коррелирует с эффектом снижения вязкости в этой области. При дальнейшем увеличении содержания пластификатора во всех случаях наблюдается снижение физико-механических свойств. Наиболее сильное влияние на снижение физико-механических свойств оказывают ДБФ, ЭДОС, ХП-470 и БОА, что вполне коррелирует с пластифицирующим эффектом, полученным из результатов изучения вязкостных свойств.

| Рисунок 3 – Влияние пластификатора на условную прочность (а) и относительное удлинение (б) при разрыве герметиков на основе жидкого тиокола |  |
| --- | --- |

Для композиции на основе ТПМ-2 полимера, независимо от типа пластификатора, при их введении наблюдается падение физико-механических свойств. Наиболее подходящими пластификаторами, с точки зрения сохранения прочностных свойств герметиков на основе ТПМ-2 полимера, является ДБЭА и БОА. В герметиках на основе олигоэфируретантиола при содержании пластификаторов до 20 мас.ч., кроме ЭДОСа, прочность практически не изменяется, а в случае ПН-6 несколько повышается, что связано с улучшением распределения наполнителя в композиции, дальнейшее увеличение содержания пластификаторов приводит к закономерному снижению прочности.

Для герметиков с введением пластификаторов во всех случаях и во всем диапазоне дозировок характерно увеличение относительного удлинения (рисунок 3б). Подобные закономерности влияния пластификаторов на относительное удлинение при разрыве наблюдаются и в герметиках на основе ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола. Причем наиболее сильное увеличение относительного удлинения в составах на основе  жидкого тиокола наблюдается для пластификаторов ЭДОС и ПН-6 
(рисунок 3б). Кроме того, стоит отметить, что уровень относительного удлинения герметиков на основе олигоэфируретантиола существенно ниже, чем в герметиках на основе жидкого тиокола, возможно, это связано с наличием в цепи олигоэфируретантиола более жесткоцепных фрагментов.

Уменьшение значений условной прочности и повышение относительного удлинения при увеличении содержания пластификаторов в герметиках на основе олигоэфируретантиола более плавное, чем в герметиках на основе жидкого тиокола и сравнимы с ТПМ-2 полимером, что на практике может свидетельствовать о том, что составы на основе  олигоэфируретантиола и ТПМ-2 полимера способны воспринимать большие количества наполнителей и пластификаторов, чем жидкий тиокол – без ухудшения свойств. По-видимому, разница во влиянии пласитификаторов на физико-механические свойства герметиков связана с разницей в уровне межмолекулярных взаимодействий в изучаемых олигомерах, так в олигоэфируретантиоле, благодаря наличию уретановой группировки, межмолекулярное взаимодействие сильнее, чем в ТПМ-2 полимере и жидком тиоколе.

Таким образом, было изучено влияние пластификаторов на свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола. Природа пластификатора оказывает существенное влияние на все характеристики как отвержденного, так и неотвержденного герметика, а также на скорость отверждения. Установлено, что при выборе пластификатора необходимо учитывать совместимость олигомера и пластификатора, вязкость самого пластификатора, летучесть и характер среды (рН), который в первую очередь оказывает влияние на жизнеспособность герметиков [6]. Пластификатор ЭДОС показал неудовлетворительные результаты по причине водорастворимости, поэтому его нельзя рекомендовать для герметизации стыков, контактирующих с водой.

Выводы

- Изучено влияние содержания различных марок карбоната кальция на свойства герметиков на основе жидкого тиокола и олигоэфируретантиола. Установлено, что основными факторами, определяющими эффективность использования  карбоната кальция в герметиках на основе полисульфидных олигомеров, являются дисперсность, полярность поверхности и морфология. Использование наноразмерного карбоната кальция Winnofil SP  (0,05 мкм) во всем  изученном диапазоне его дозировок приводит к повышению не только прочности,  но и относительного удлинения герметиков.

- Изучено влияние тиксотропных добавок (аэросила А-175, белой сажи БС-100, воды и этиленгликоля) на вязкостные и физико-механические свойства композиций на основе олигоэфируретантиола. Установлено, что их использование в герметиках на основе олигоэфируретантиола так же, как и в случае  герметиков на основе жидкого тиокола и ТПМ-2 полимера, позволяет в широких пределах регулировать вязкость, тиксотропность и физико-механические свойства герметиков. Однако для достижения одного и того же эффекта требуется меньшее их содержание в случае герметиков на основе олигоэфируретантиола, чем на основе ТПМ-2 полимера, что связано с особенностями структуры основной цепи олигоэфируретантиола, а именно с наличием уретановых групп, существенно повышающих роль межмолекулярных  взаимодействий.

- Изучено влияние пластификаторов различной природы на вязкостные и физико-механические свойства герметиков на основе жидкого тиокола, ТПМ-2 полимера и олигоэфируретантиола. Установлено, что при выборе пластификатора необходимо учитывать совместимость олигомера и пластификатора, вязкость самого пластификатора, летучесть и характер среды (рН), который в первую очередь оказывает влияние на жизнеспособность герметиков.

Литература

- Ксантос, М. Функциональные наполнители для пластмасс / М. Ксантос: пер. с англ. - СПб.: Научные основы и технологии, 2010. - 462 с.

- Idiyatova, A.A. Effect of silicas and hydroxyl-containing compounds on viscous and thixotropic properties of sealants based on polysulfide oligomers / A.A. Idiyatova // Russian Journal of Applied Chemistry. - 1999. - Т. 72. - № 5. - С. 890-893.

- Идиятова, А.А. Разработка составов герметиков на основе полисульфидных олигомеров : дис. … канд. техн. наук / А.А. Идиятова. - Казань, 1999. – 159 с.

- Герметики на основе полисульфидных олигомеров: синтез, свойства, применение / Ю. Н. Хакимуллин [и др.] - М.: Наука, 2007.- 301 с.

- Курбангалеева, А.Р. Влияние природы и содержания тиксотропных добавок на свойства герметиков на основе полиэфируретантиола / Ю.Н. Хакимуллин, А.И. Куркин, А.Р. Курбангалеева // Сборник трудов Международной научно-технической конференции «Современные достижения в области клеев и герметиков. Материалы, сырье, технологии». – Дзержинск. – 2013. – С.176-178.

- Курбангалеева, А.Р. Влияние природы и содержания пластификаторов на свойства герметиков на основе полисульфидных олигомеров / А.Р. Курбангалеева, А.И. Куркин, Р.Р. Валеев, Г.Н. Хайруллина, Ю.Н. Хакимуллин // Сборник трудов XI Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров. – Ярославль. – 2013. - С. 193.