УДК 547.1`128:668.31

Основные направления работ ФГУП ГНИИХТЭОС в области кремнийорганических клеев-герметиков

Минасьян Р.М., к.х.н.,  Поливанов А.Н., к.х.н., Минасьян О.И.

Si29@yandex.ru

Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений, г. Москва

Аннотация:

В работе представлены материалы по разработке и промышленному освоению кремнийорганических клеев-герметиков «холодной вулканизации» типа RTV  в ФГУП ГНИИХТЭОС с момента постановки проблемы до наших дней.

Ключевые слова:

полисилоксановый каучук, герметик, клей, RTV, поликонденсация, вулканизация, Эласил.

Повышенный интерес к однокомпонентным кремнийорганическим (более известным как, силиконовым)  клеям - герметикам типа RTV обусловлен, прежде всего, высокими эксплуатационными характеристиками: - широким интервалом рабочих температур; - высокими диэлектрическими характеристиками; - атмосферостойкостью; - биологической инертностью и т.д.  Сочетание указанных свойств с простотой их использования,  не требующей специального технологического оборудования, лежит в основе повышенного интереса к этим композиционным  системам [1-10].

В качестве основы в  этих композициях используются низкомолекулярные полидиорганосилоксановые каучуки. В качестве сшивающих агентов - органофункциональные кремнийорганические соединения. В состав композиции могут входить наполнители (различные окислы, мел и т.д.) и специальные добавки для повышения термостойкости,  огнестойкости, биостойкости, теплопроводности,  электропроводности,  адгезионной прочности к различным подложкам и т.д.

Химизм процесса получения однокомпонентных силиконовых клеев-герметиков на стадии производства можно представить:

A) N HO-[SiR2O]nH  +  M RSiX3    =   N RSiX2-О[SiR2O]nSiX2R +

2N HX +(M – 2N)RSiX3

B) (M – 2N)RSiX3  + K HOH   =   2К RSiX2OSiX2R + (M – 2N – 2K) RSiX3

При этом M > 2N + 2K

Процесс отверждения происходит при контакте клея-герметика с влагой окружающей среды с образованием трехмерной сшитой структуры конечного вулканизата.  В химической основе отверждения лежит реакция гидролиза и поликонденсации, концевых  органофункциональных групп каучука:

Х

А)    RSiX2-О[SiR2O]nSiX2R + НОН    =  RSiX2-О[SiR2O]nSiOH  + HX

R

X

RSiX2-О[SiR2O]nSiOH  +  RSiX2-О[SiR2O]nSiX2R =

R

X   X

RSiX2О[SiR2O]nSiOSiО[SiR2O]nSiX2R + HX

R   R

X    X

B)       RSiX2-О[SiR2O]nSiOSiО[SiR2O]nSiX2R + HOH =

R    R

X   X

RSiX2О[SiR2O]nSiOSiО[SiR2O]nSiX(OH)R +  HX

R   R

X    X

RSiX2О[SiR2O]nSiOSiО[SiR2O]nSiX(OH)R + RSiX2О[SiR2O]nSiX2R =

R    R

X   X 	X   X

RSiX2О[SiR2O]nSiOSi O[SiR2O]nSiOSiО[SiR2O]nSiX2R         +HX

R   R                    R   R

и т.д.  до образования сшитой трехмерной структуры конечного вулканизата.

Эти материалы предназначены для склеивания и  герметизации  различных  металлических и неметаллических материалов.   При этом основная доля всего представленного на рынке ряда силиконовых клеев-герметиков приходится на строительные марки, предназначенные для склеивании, герметизации и изоляции  деталей и конструкций из стали и алюминия, стекла, керамики, швов в бетонных стенах, в кровле, в сантехническом хозяйстве, в тепличном хозяйстве и т.д., а также защитного покрытия изделий из вышеуказанных материалов.

Следующая отрасль, по объему потребления силиконовых клеев-герметиков, является автомобильная промышленность. Здесь силиконовые клеи-герметики могут быть эффективно использованы в качестве "жидкой" прокладки в разъемных соединениях для устранения течи воды, антифриза, масла, а также для герметизации стекол, фар, электронного и электротехнического оборудования, салона автомобиля и т.д.

Интерес других отраслей промышленности к силиконовым клеям-герметикам обусловлен их уникальным свойствам, прежде всего широким интервалам  рабочих температур (от минус 1100С до плюс 3000С). К этим отраслям промышленности относится  общее и среднее машиностроение, электроника, электротехника,  атомная промышленность и т.д.

Группа клеев-герметиков  также делится по характерным  свойствам:  -  оптически  прозрачные  клей-герметики, теплопроводные  клеи-герметики,  клеи-герметики с повышенной огнестойкостью, с повышенной эластичностью, с расширенным диапазоном рабочих температур  и т. д.

Кроме того, однокомпонентные клеи-герметики типа  RTV в зависимости от типа применяемого сшивающего агента делятся  на нейтральные и кислые.

Получение силиконовых клеев-герметиков осуществляется методом смешения отдельных компонентов – каучуковой основы, наполнителей, пластификаторов,  сшивающего агента и др. специальных добавок.

Технология производства в зависимости от потребности  может иметь разное аппаратурное оформление.

Для получения небольших количеств герметика до 1000тонн в год целесообразно использование периодической схемы производства. В таких производствах используются планетарные смесители с рабочим объемом до 2000 литров.

Для получения значительных количеств, более 1000 тонн в год, силиконовых однокомпонентных герметиков  возможно использование полунепрерывной , 2-х стадийной технологии производства. При этом 1-я стадия заключается в получении пастообразной основы композиции (полимерная основа, пластификатор, наполнитель, пигменты и др. добавки). Эта стадия  проводится в лопастных смесителях периодического действия.

2-я стадия заключается в смешении пастообразной основы композиции со сшивающим агентом в непрерывных смесителях проходного действия. Аппаратурное оформление предусматривает периодическое выполнение отдельных операций с установкой машины затаривания полученного герметика.

Имеется технология непрерывного получения силиконовых однокомпонентных герметиков в одну стадию на 2-х шнековых смесителях.

Непрерывная технология применяется для получения больших объемов клеев-герметиков  более 6000 тонн в год.

Работы по разработке, промышленному освоению и внедрению в различные отрасли народного хозяйства, силиконовых однокомпонентных клеев-герметиков в ГНИИХТЭОС, начинались в 60-е годы прошлого столетия под руководством лауреата государственной премии, доктора технических наук Северного Вадима Владимировича.

Большое внимание уделялось изучению химических процессов протекающих при получении силоксановых клеев-герметиков. Еще в 1976 году впервые на модельных системах с использованием ЯМР – спектроскопии была изучена кинетика реакции поликонденсации тераметилдисилоксандиола с тетраэтоксисиланом [11]. Были определены константы скорости и энергия активации реакции.  В том же году был изучен механизм «холодной» вулканизации низкомолекулярных полиоганосилоксановых каучуков [12]. Было установлено, что реакция вулканизации низкомолекулярных кремнийорганических каучуков в присутствии тетраэтоксисилана и диэтилдикаприлата олова может идти только при наличии следов влаги, а ее скорость пропорциональна содержанию вулканизующего агента и катализатора вулканизации.   В последующие годы было изучено влияние  органофункциональных кремнийорганических сшивающих агентов на физико-химические и физико-механические свойства компзиций на основе силоксановых каучуков холодной вулканизации [13-14].  В 1981 году был предложен общий механизм вулканизации низкомолекулярных силоксановых каучуков в одно- и двухкомпонентных системах [15].  Приведенные схемы вулканизации одно- и двухкомпонентных систем объясняют разницу в функциях и необходимом количестве воды при структурировании в каждом из систем. С целью получения низкомодульных силоксановых герметиков  в 1984 году нашими специалистами били исследованы относительные скорости роста молекулярных цепей и сшивания полисилоксановых каучуков [16].  Было показано, что использование винилтриацетоксимосилана в качестве сшивающего агента в сочетании с бис-о-силилуретанами в качестве удлинителей молекулярных цепей низкомолекулярного полидиметилсилоксанового каучука представляет широкие возможности варьирования структуры вулканизационных сеток и свойств получаемых на их основе вулканизатов. В 1987 году была проведена работа по исследованию влияния органофункциональных сшивающих агентов на скорость вулканизации полидиметилсилоксан-полифенилсилсексвиоксановых блоксополимеров [17].  На основании этих исследований были получены композиции с повышенной термостойкостью.

Первые работы по промышленному освоению и серийному выпуску кремнийорганических клеев-герметиков типа «Эластосил» (в последствии «Эласил») в ГНИИХТЭОС были проведены в конце 60-х начале 70-х годов прошлого столетия на нашем опытном и на данковском химическом заводах. Объемы производства силиконовых клеев-герметиков типа «Эластосил» на данковском химическом заводе доходило до 1000 тонн в год. Планировалось создание производства силиконовых клеев-герметиков на чебоксарском производственном объединении (ЧПО» Химпром») на 6000 тонн в год с последующим расширением до 30000 тонн в год. Нашими специалистами были выданы исходные данные и проведены все необходимые предпроектные проработки. Однако производство не было создано в связ с развалом СССР

За годы работы в области однокомпонентных силиконовых композиционных материалов на основе полисилоксановых каучуков «холодной»  вулканизации типа RTV,   нашей организацией  были подробно изучены химические процессы, протекающие при их получении и вулканизации.  Разработан и внедрен в производства целый ряд рецептур, охватывающий все отрасли практического применения этих уникальных материалов.  Для примера, это клеи-герметики «Эласил 1106» и «Эласил 137-181» предназначенные для строительной отрасли индустрии.  Это силиконовые клеи-герметики «Эласил 137-83», «Эласил 137-352»  для  автомобильной промышленности, предназначенные для герметизации разъемных соединениях для устранения течи воды, антифриза, масла, а также для герметизации стекол, фар, электронного и электротехнического оборудования, салона автомобиля.

Имеется положительный опыт применения теплостойкого силиконового клея-герметика типа «Эласил 137-83» в области теплоэнергоснабжении. К числу  достоинств этих клеев-герметиков относятся широкий интервал рабочих температур (-600С - +3000С) и хорошие физико-механические характеристики.

Группа клеев-герметиков  специального  назначения делится по характерным свойствам.  Оптически  прозрачные  клей-герметики («Эласил 11-02», «Эласил 137-180»,  «Эласил 137-180М»),  теплопроводные  клеи-герметики  -  с теплопроводностью до 2,0 Вт/м град.  («Эласил 137-42»,  «Эласил 137-182», «Эласил 137-185», «Эласил 137-242», «Эласил 137-312»),  с повышенной огнестойкостью с кислородным индексом до 60% («Эласил 137-370»),    с повышенной эластичностью до 600-800%(низкомодульные) («Эласил 137-181») ,  с расширенным диапазоном рабочих температур,  от минус 1100С до плюс 300 С («Эласил 137-175М», «Эласил 137-175М1», «Эласил 137-175М2»), с повышенной грибостойкостью  («Эласил 137-481»).

За годы перестройки были утрачены ряд технологий производства разработанных нами силиконовых клеев-герметиков типа «Эластосил». Сегодня в условиях нашего опытного производства выпускаются всего пять марок силиконовых клеев-герметиков. Это Эласил 137-83, Эласил 137-180, Эласил 137-182, Эласил 137-242, жидкая прокладка ПС.

В настоящее время в области силиконовых клеев-герметиков специалистами ФГУП ГНИИХТЭОС  ставятся задачи  по восстановлению утраченных ранее технологий  и по разработке и промышленному производству новых материалов с более высокими эксплуатационными характеристиками.  Сюда можно отнести дальнейшее повышение теплостойкости,  физико-механических характеристик, теплопроводности, огнестойкости получаемых вулканизатов.  Это значительно расширит области практического применения этих уникальных материалов и даст возможность разработать новые передовые технологии.

Литература

- Минасьян Р.М., Клеи-герметики на основе кремнийорганических каучуков, Новые клеи и технология склеивания, материалы семинара ЦР дома знаний, 2004, с.9.

- Минасьян Р.М., Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики, Новые клеи и технология склеивания, материалы семинара ЦР дома знаний, 2006, с.4.

- Минасьян Р.М. Силиконовые однокомпонентные клеи-герметики, Новые клеи и технология склеивания, материалы семинара ЦР дома знаний, 2008, с.3.

- Минасьян Р.М.,   Однокомпонентные силиконовые клеи-герметики, Клеи, герметики, технологии, 2008., №6, с.7.

- Минасьян Р.М.,   Кремнийорганические клеи-герметики с повышенной огнестойкостью, Клеи, герметики, технологии, 2008, №7, с.11.

- Минасьян Р.М., Титов Р.М., Исследование теплостойкости однокомпонентных силиконовых клеев-герметиков серии «Пентэласт», Клеи, герметики, технологии, 2008., №10, с.11.

- Minasyan R.M., One-Component Silicon Adhesives-Sealants, Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, 2008, Vol.1, No.4, pp.286-288.

- Minasyan R.M., Organosilicon Glue-Sealing Materials with Improved Refractoriness, Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, 2009, Vol.2, No.1, pp.44-45..

- Minasyan R.M., Titov R.M., Study of the Heat-Strength of Pentelast One-component Silicon Adhesive-Sealants, Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, 2009, Vol.2, No.2, pp.102-105.

- Минасьян Р.М. Грибостойкий однокомпонентный силиконовый клей-герметик Эласил 137-481, Клеи, герметики, технологии, 2009г., №2 с.33.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Соколов В.В., Кисин А.В., Исседование кинетики низкотемпературной вулканизации силоксановых каучуков методом ЯМР-спектроскопии, Каучук и резина, 1976г., №2, с.14-16.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Макаренко И.А., Бизюкова Н.М., Механизм «холодной» вулканизации низкомолекулярных полиорганосилоксановых каучуков, Высокомолекулярные соединения АН СССР, 1977, сер.А, т.18, №6, с.1276-1281.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Полякова М.В., Федотов Н.С., Влияние сшивающих агентов на адгезионные свойства композиций на основе силоксановых каучуков холодной вулканизации, Каучук и резина, 1976г., №11, с.12-15.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Минасьян О.И., Влияние органофункциональных кремнийорганических сшивающих агентов на скорость вулканизации дигидроксиполидиметилсилоксановов, Высокомолекулярные соединения АН СССР, 1977, сер.А, т.19, №7, с.1549-1555.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Минскер Е.И., Общий механизм вулканизации низкомолекулярных силоксановых каучуков в одно- и двухкомпонентных системах, Каучук и резина, 1981 г., №2, с.22-25.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Козлова О.А., Исследование относительных скоростей роста молекулярных цепей и сшивания дигидроксиполисилоксанов, Высокомолекулярные соединения АН СССР, 1984, сер.Б, т.26, №3, с.220-223.

- Северный В.В., Минасьян Р.М., Семенкова Н.Ю., Влияние органофункциональных кремнийорганических сшивающих агентов на скорость вулканизации полидиметилсилоксан-полифенил силсесквиоксановых блок-сополимеров, Высокомолекулярные соединения, 1987, т.29, №5, с.1044-1047.