УДК 620.191.33Ж539.376

Длительная прочность и долговечность клеевых соединений на основе эластомерного герметика типа ВИКСИНТ

Терехин А.В., Русин М.Ю., д.т.н., Неповинных В.И., к.т.н., 
Думанский А.М., д.ф-м.н.

aterehin@list.ru

ОАО «ОНПП» Технология, г. Обнинск

Аннотация:

В работе представлено расчетно-экспериментальное исследование длительной прочности и долговечности клеевых соединений (КС) разнородных материалов системы «металл-керамика» на основе эластомерного герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ. Приведено описание созданной экспериментальной установки для испытаний образцов клеевых соединений на долговечность в условиях статического теплосилового воздействия. Получены опытные данные о долговечности эластомерного КС в условиях сдвиговой деформации и повышенных температур, на основании которых построены экспериментальные и расчетные кривые долговечности.

Ключевые слова:

длительная прочность, долговечность, клеевое соединение, эластомерный герметик ВИКСИНТ.

Abstract:

In this paper the calculated and experimental study of long-term strength and durability of adhesive joints based elastomeric sealant Viksint U-2-28NT was presented. The original experimental setup was designed and assembled for testing of adhesive joints durability in conditions of static thermo-force action. Experimental data on the durability of elastomeric adhesive joints under conditions of shear deformation and elevated temperatures was obtained on which to construction an experimental and calculated curves of durability.

Keywords:

long-term strength, durability, adhesive joint, elastomeric sealant Viksint.

В настоящее время эластомерные герметики типа ВИКСИНТ широко используются в узлах конструкций летательных аппаратов (ЛА) авиационной и ракетно-космической техники для соединения элементов, изготовленных из разнородных материалов (металл-керамика, металл-композит и т.д.) и обладающих различными тепловыми коэффициентами линейного расширения (ТКЛР) [1,2]. Постоянное увеличение времени полета современных и перспективных ЛА приводит к необходимости учета временной зависимости прочностных характеристик эластомерного клеевого соединения (КС) при оценке несущей способности узла КС и требует разработки надежных критериев длительной прочности и долговечности, позволяющих прогнозировать работоспособность конструкции ЛА в условиях продолжительного теплосилового воздействия, характерного эксплуатационному.

Для проведения экспериментальных исследований временной зависимости прочности эластомерных КС разработана и создана оригинальная установка, позволяющая испытывать стандартные образцы КС системы «металл-керамика» на длительную прочность и долговечность в условиях статического теплосилового воздействия. Поскольку в конструкции ЛА клеевое соединение испытывает преимущественно сдвиговые механические нагрузки, нагружающее устройство установки создает в клеевом слое испытуемого образца напряженно-деформированное состояние соответствующее простому сдвигу [3].

Принципиальная схема установки приведена на рисунке 1. Испытываемый образец клеевого соединения (1) с помощью фиксатора (2) крепится к стойке (3), при этом к металлической подложке (4) образца (2) крепится массивная металлическая пластина (5), в верхней части которой расположен цилиндрический элемент для фокусировки триангуляционного лазерного датчика перемещения (6), предназначенного для измерения сдвиговой деформации клеевого слоя. Тепловое воздействие на испытуемый образец осуществляется с помощью индукционного нагревателя (7) через промежуточный нагревательный элемент (8), являющийся одновременно корпусом термостатируемого объема. Сдвиговая механическая нагрузка на образец (1) прикладывается к закрепленной на подложке (4) тонкой металлической пластине (9). Во избежание возникновения перекосов образца, а также отрывающих и раздирающих напряжений в клеевом слое, толщина пластины (9) выбирается таким образом, чтобы плоскость приложения сдвигового усилия лежала в плоскости сечения КС в середине его толщины.

Рис.1. Принципиальная схема экспериментальной установки:

1 – образец клеевого соединения, 2 – фиксатор, 3 – стойка, 4 – металлическая подложка образца, 5 – массивная металлическая пластина,

6 – триангуляционный лазерный датчик перемещения,

7 – индукционный нагреватель, 8 – промежуточный нагревательный элемент, 9 – тонкая металлическая пластина.

Детали образцов для испытаний изготавливались из технологических припусков материалов, использующихся при производстве реальных конструкций ЛА, и склеивались с помощью кремнийорганического герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ. В результате, образец для испытаний представлял собой клеевое соединение металлической пластины из сплава 32НКД (инвар) и беспористой (П<1,0%) стеклокерамики ОТМ357 литийалюмосиликатного состава, склеенных с помощью герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ, схема образца приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема образца КС (1 – пластина из сплава 32НКД, 2 – призма из стеклокерамики ОТМ357, 3 – герметик ВИКСИНТ У-2-28НТ)

На созданной экспериментальной установке проведены испытания образцов на долговечность при различных уровнях сдвиговой нагрузки в температурном диапазоне (200÷340)°С. На рисунке 3 приведены фотографии образцов до и после проведения испытаний. Из рисунка видно, что разрушение образцов носит когезионных характер, что свидетельствует о выполнении типовых требований к качеству подготовки склеиваемых поверхностей при сборке образцов.

Рис. 3. Внешний вид образцов КС до и после проведения испытаний

На основании полученных опытных данных были построены экспериментальные зависимости долговечности КС системы «металл-керамика» на основе эластомерного герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ от сдвигового напряжения  при разных температурах T. Полученные зависимости в двойных логарифмических координатах для каждого значения температуры T приведены на рисунке 4. Для построения одной экспериментальной точки на кривых долговечности рассчитывалось среднее значение долговечности 4-х образцов, испытанных в одинаковых условиях. Сплошными линиями на рисунке 4 представлены линии регрессии.

Рис. 4. Экспериментальные кривые долговечности (символами) и регрессионные линии (сплошные)

Из рисунка видно, что логарифмы долговечности lg() КС на основе эластомерного адгезива и сдвигового напряжения lg() имеют линейную зависимость для всех температур в диапазоне 200÷340 °С, данный вид зависимости характерен для эластомерных материалов [4], применительно к которым справедливо соотношение:

(1)

где , – параметры эластомерного материала, зависящие от температуры.

Параметры уравнений регрессии для каждого значения температуры определялись путем логарифмирования соотношения (1)

(2)

и построения системы линейный уравнений в матричном виде

где А – матрица, состоящая из строк экспериментальных данных ,  – вектор-столбец из значений lg;  – вектор-столбец неизвестных параметров материала.

При решении системы линейных уравнений (4) использовался метод наименьших квадратов, минимизирующий норму невязки расчетных и экспериментальных данных [5]. При этом вектор-столбец неизвестных параметров материала x определяется после обработки экспериментальных данных и построения матрицы А и вектора-столбца b с помощью следующего соотношения:

,

где матрица A+ – псевдообратная матрица к матрице A, определяемая соотношением: .

В таблице 1 приведены полученные значения вектора х для каждого значения температуры.

В результате полученных данных можно сделать вывод, что прочность при сдвиге КС на основе эластомерного герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ зависит от времени теплосилового воздействия. При этом зависимость долговечности данного типа КС от параметров теплосилового воздействия с удовлетворительной точностью может быть описана степенным соотношением (1).

Таблица 1.

Параметры уравнений регрессии

| Температура, оС | Параметры герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ |  | Коэффициент корреляции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lgC |  |  |
| 200 | 4,1 | 17,4 | 0,99 |
| 220 | 1,5 | 12,8 | 0,99 |
| 240 | 1,0 | 13,9 | 0,98 |
| 260 | 0,9 | 13,1 | 0,94 |
| 280 | 0,7 | 10,2 | 0,95 |
| 300 | 1,0 | 7,5 | 0,98 |
| 320 | 0,9 | 6,6 | 0,94 |
| 340 | 0,9 | 3,6 | 0,95 |

Таким образом, в результате проведенной работы разработана и создана оригинальная экспериментальная установка, позволяющая проводить испытания на длительную прочность и долговечность клеевых соединений на основе эластомерных адгезивов в условиях статического теплосилового воздействия. На созданной установке проведены экспериментальные исследования долговечности КС системы «металл-керамика» на основе эластомерного герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ в температурном диапазоне 200÷340 °С. Получены экспериментальные и расчетные кривые долговечности для каждой температуры испытаний, показывающие удовлетворительное согласие.

Литература

- Ромашин А.Г., Гайдачук В.Е., Карпов Я.С., Русин М.Ю. Радиопрозрачные обтекатели летательных аппаратов. Проектирование, конструкционные материалы, технология произвосдтва, испытания. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2003. – 239 с.

- Русин М.Ю. Проектирование головных обтекателей ракет из керамических и композиционных материалов: Учебное пособие – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 64 с.

- Allan F. Bower, Applied mechanics of solid. – CRC Press Taylor & Francis Group, 2010. – 794 p. ISBN 978-1-4398-0247-2.

- Бартенев Г.М., Зуев Ю.С. Прочность и разрушение высокоэластических материалов. – М.-Л.: Химия, 1964. – 388 с.

- Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. Теория и приложения

Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. – 430 с.