УДК 539.378.4

Закономерность образования упорядоченного рельефа поверхности разрушения при сдвиге в клеевом соединении на основе эластомерных герметиков

Неповинных В.И., к.т.н, Русин М.Ю., д.т.н., Думанский А.М., д.ф.-м.н.

nepvi@mail.ru

(ОАО "ОНПП "Технология", г. Обнинск, Россия)

Аннотация:

Обнаружены закономерности деформирования и разрушения эластомерного клеевого слоя при действии сдвиговых внешних нагрузок, заключающиеся в периодичности рельефа поверхности.

Ключевые слова:

клеевой слой, герметик, волнообразный рельеф, разрушение при сдвиге.

Abstract:

The regularities of deformation and fracture of the adhesive elastomeric bonding under external shear loading accomplishing in the arranged periodic surface is discovered.

Keywords:

adhesive bonding, sealant, wave-like shape, fracture under shear

Кремнийорганические эластомерные (высокоэластичные) герметики типа ВИКСИНТ У2-28НТ и  ВИКСИНТ У1-18НТ получили широкое применение в качестве клеев-герметиков (герметиков) в конструкциях летательных аппаратов, позволяющих обеспечить одновременно герметичность и достаточно прочное соединение деталей из материалов, имеющих различный ТКЛР.

Анализ экспериментальных зависимостей нагрузка-перемещение  в образцах на определение предела прочности при сдвиге  (при когезионном разрушении герметика в клеевом соединении) и предельной величины сдвига l*c  (рис.1а),  условной прочности при разрыве и величины относительного удлинения при разрыве ε* (рис.1б), свидетельствует о качественном различии в механизме деформирования.  Если различие форм кривых до достижения значений близких к предельной нагрузке определяется разными характеристиками деформации (абсолютные значения для сдвига и относительные значения для растяжения), то более длительный процесс разрушения при сдвиге требует отдельного анализа.

а)																																	          б)

Рис. 1- Зависимости нагрузка-перемещение в образцах, изготовленных из герметика ВИКСИНТ-У2-28 одной партии: а) образцов на сдвиг; б) образцов на разрыв

В данной работе представлен  анализ напряженно-деформированного состояния клеевого слоя при сдвиге, рис.2 и результаты фрактологического исследования поверхностей разрушения герметика, рис.3, которые позволяют объяснить наблюдаемые в экспериментах закономерности.

Рис. 2 – Схема развития деформаций и напряжений в герметике при испытаниях образца на сдвиг

Сдвиговое усилие Т  в герметике  вызывает аффинное преобразование сечения клеевого слоя, осуществляет поворот и деформирование микрообъемов материала [1]. Представленная схема деформации и напряжений в слое герметика определяет простые геометрические соотношения, характеризующие связь деформационных характеристик. Это позволяет рассчитать предельные значения деформации для обоих типов деформаций по известным данным испытаний образцов на растяжение или на сдвиг. Так,  предельное значение сдвига l*c  в клеевом соединении можно рассчитать по известному для данного герметика значению относительного удлинения при разрыве ε*.

Учитывая, что Δδ= εδ, получаем:

, где λ- кратность растяжения [3],  λ=ε+1

и, наоборот, по известной величине l*c     можно рассчитать    ε*:

Аналогично можно рассчитать значения  условной прочности при сдвиге или разрыве, зная результаты испытаний одного типа образцов. Однако справедливость действия этих формул распространяется при сдвиге только до достижения пиковой нагрузки по причинам, рассмотренным ниже.

Фрактологический анализ поверхностей и профиля  когезионного разрушения при сдвиге клеевых соединений на основе эластомерных герметиков показал наличие в испытанных образцах периодически повторяющихся волнообразных колебаний толщины герметика - возникновение упорядоченного рельефа поверхности разрушения, рис.3.

В работе [2] отмечалось явление самоорганизации адгезива с зарождением ячеек Бенара при разрушении образцов под воздействием сдвиговых нагрузок. Однако такие явления наблюдались на поверхностях единичных образцов, испытанных на определение предела прочности при сдвиге при температурах 2000С и выше. Причем разрушение этих образцов имело, как правило, адгезионно-когезионный характер. В тоже время образование волн сопровождает каждое когезионное разрушение клеевого соединения сдвиговыми нагрузками как в образцах, так и в склеенных конструкциях.

а)                                                                                 б)

Рис.3 – а) фотографии поверхности разрушения в образце на сдвиг с нанесенной сеткой, б) рентгеновская томограмма керамической детали в сечении А-А: 1-поверхность герметика на металлической пластине образца; 2- след от дистанционирующей лески; 3-поверхность герметика на ответной керамической детали; 4- сетка; 5- керамическая деталь; 6- волнообразный рельеф

Исключительно наглядное представление дает томограмма в сечении А-А, рис. 3б  об образовании на поверхности разрушения герметика упорядоченного рельефа и позволяет оценить геометрические характеристики волн: длина волны ≈1,7 мм, высота  ≈0,35 мм и общее число волн около 8.

Очевидно, что образование упорядоченного рельефа возможно в процессе, при котором затраты на работу (энергия) разрушения минимальны.

Рис. 4 -  Схема распределения напряжений при деформировании клеевого слоя:  1-верхний и нижний субстраты; 2-слой клея-герметика; 6- линия чистого сдвига, 4- линия разрыва

На рис.4 представлена удовлетворяющая указанным условиям схема деформирования клеевого слоя. В соответствие с этой схемой увеличение растягивающих напряжений (nр)  определяется как ростом нагрузки в процессе сдвига, так и одновременным уменьшением суммарной высоты нормальных к приложенной нагрузке сечений в клеевом слое вплоть до минимума ,  при котором напряжения достигают предельного значения.

Начинается разрушение герметика по поверхности разрыва (по линии ВС, нормальной к растягивающим напряжениям), где обнаружился наибольший дефект (концентратор напряжений). Это разрушение определяет изменение характера напряжений в данной области. Из растягивающих они превращаются в касательные и начинают процесс сдвига по линии АВ  (кратчайший путь по направлению действия касательных сил в клеевом слое), провоцируя образование новой поверхности разрыва в области точки А.  Скорость развития процесса образования поверхностей разрыва и перераспределения напряжений соизмерима со скоростью распространения в герметике продольных ультразвуковых колебаний (скорость разрушения герметика при разрыве  ≈0,5 скорости УЗК), поэтому процесс образования поверхностей разрыва завершается в кратчайшее время.

Дальнейшее разрушение герметика происходит по образующим сечения линиям (АВ), по которым под действием касательных напряжений (nс)  происходит пластическое (длительное - несколько секунд) разрушение клеевого слоя.

Следует отметить наличие изгибов, неровностей  на поверхности волн, что обусловлено сложным характером формирования поверхностей разрушения в условиях развития в герметике под нагрузкой областей концентрации напряжений, но ориентированность фронта волн нормально к сдвигающей силе остается неизменной. Необходимо также отметить, что в процессе образования волнообразного рельефа не участвует часть слоя герметика, прилежащая к поверхности субстрата и имеющая отличные механические свойства по причине дальнедействия нанесенного на субстрат подслоя, что отчетливо видно на томограмме,    рис. 3б.

Установленный механизм разрушения эластомерных герметиков позволяет объяснить не только открытое явление образования упорядоченного рельефа при сдвиговом разрушении клеевого соединения, но и установить закономерную взаимосвязь  длины волны (l*в), длины сечения сдвига l*к.н, высоты сечения разрыва (h*р) и числа (m*в)  образующихся волн с геометрическими характеристиками клеевого соединения (Lc, δ) и механическими характеристиками герметика (ε*или λ*). Из рисунков 2 и 4  следует наличие однозначных связей между указанными выше характеристиками:

- предельное значение длины поверхности разрушения герметика касательными напряжениями:

- предельное значение длины волны:

причем для  характерного λ>4  в эластомерных герметиках:

- число волн при разрушении:

При λ*=5,5  для герметика испытанной партии, рис.1,   на поверхности образца с толщиной клеевого слоя 0,35 мм  расчет определяет образование примерно       8 волн, что подтверждают фотографии и томограмма на рисунках 3а, б.

- высота сечения разрыва:

- суммарная длина сечения разрушения герметика касательными напряжениями при достижении пика нагрузки:

- суммарная высота всех сечений разрыва:   или  - минимально возможная высота сечений разрыва при самообразовании волнообразного рельефа, обеспечивающая наиболее быстрое достижение предельного значения растягивающих напряжений при сдвиге, образование поверхностей разрыва дальнейшее пластическое разрушение герметика при наименьшей нагрузке.

Выполненные измерения и расчеты с использованием представленных выше формул при анализе рельефа поверхности разрушения большого количества образцов на сдвиг подтверждают тождественность установленного механизма разрушения эластомерного герметика при сдвиге реально происходящему в клеевом слое.

На основании анализа механизма разрушения, связей характеристик рельефа, механических свойств  герметика и геометрических характеристик клеевого соединения сформулированы следующие выводы:

1. Явление самообразования упорядоченного волнообразного рельефа поверхности разрушения обусловлено установленным механизмом разрушения, обеспечивающим минимальные сдвиговую нагрузку и, соответственно, энергетические затраты на  процесс разрушения.

2. Схема действия механизма разрушения позволяет однозначно связать механические свойства герметика  и геометрические характеристики клеевого соединения с геометрией образующегося на поверхности когезионного разрушения упорядоченного волнообразного рельефа. Причем количество образовавшихся волн рельефа прямо пропорционально длине клеевого слоя, обратно пропорционально его толщине и величине кратности растяжения эластомерного герметика.

3. Определение особенностей разрушения герметика при сдвиге как результат  совокупного воздействия процессов растяжения и чистого сдвига  позволяет объяснить длительное сохранение остаточной прочности после прохождения пика нагрузки.

Заключение

В результате исследований механизма разрушения  эластомерных герметиков при испытаниях образцов (и конструкций) на сдвиг и разрыв, фрактологического и томографического анализа поверхностей разрушения обнаружено явление образования упорядоченного волнообразного рельефа поверхности разрушения при сдвиге в клеевом соединении на основе эластомерных  герметиков с нормальным к сдвиговой нагрузке фронтом волны и закономерность в виде однозначной, а, следовательно,  измеримой связи между  геометрическими характеристиками образованных  волн,  геометрией клеевого слоя и механическими свойствами  герметика.

Литература

- Думанский А.М., Неповинных В.И., Русин М.Ю., Терехин А.В. Оценка предельного состояния герметиков в конструкциях летательных аппаратов. - Клеи. Герметики. Технологии. 2014 - № 2. С. 31-38.

- Цверава В.Г., Русин М.Ю., Неповинных В.И., Долматов С.А. Образование самоупорядоченных структур в ходе разрушения вязкоупругоэластичного материала. – Все материалы. Энциклопедический справочник. 2013 - № 12. С. 7-10.

- Черных К.Ф., Литвиненкова З.Н. Теория больших упругих деформаций. Л.:Наука. 1988. 86