Грибостойкость герметиков

Полякова А.В., Бухарев Г.М., Горяшник Ю.С., Елисеев О.А.

admin@viam.ru

Государственный научный центр Российской  Федерации — федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»)

# Аннотация:

Неметаллические материалы, используемые для создания плотного и надежного соединения различных материалов и конструкций – герметики находят широкое применение в авиационной технике. У каждого из них свой срок службы, который зависит от ряда физических и химических факторов. Существенное влияние на этот срок оказывает и биологический фактор, приводящий к биологическим повреждениям. Биоповреждениями следует считать «любые нежелательные изменения свойств материалов, вызванные жизнедеятельностью организмов». К биологическим организмам, вызывающим повреждения материалов относятся микроорганизмы, насекомые, грызуны, безпозвоночные, водоросли.

# Ключевые слова:

# микромицеты авиационное топливо, микробиологическая стойкость, микромицеты, биоповреждения, антисептики.

# Немалую лепту в процесс биоповреждений материалов вносят микроорганизмы, прежде всего – плесневые грибы и бактерии. На их долю приходится не менее трети всех повреждений, вызываемых биологическим фактором. Особенно актуальна эта проблема стала в связи с увеличением поставок нашей техники в страны с влажным тропическим климатом. (1,2,3,4).

Развитие микроорганизмов на поверхности материалов, особенно неметаллических, приводит к их деформации, а также к нарушению структуры материала под воздействием, как самих микроорганизмов, так и продуктов их жизнедеятельности (метаболитов). Степень закрепления и роста микроорганизмов на поверхности материала зависит, в основном, от структуры его поверхности. Поэтому, материалы, имеющие относительно пористую поверхность, являются наиболее уязвимыми. Кроме того, некоторые виды микроорганизмов, развиваясь на поверхности материалов, могут использовать их не только в качестве опоры, но и в качестве источника питания. Доступность материала, как источника питания для микроорганизмов, т.е. его грибостойкость, зависит не только от структуры его поверхности, но и от его химического состава.

Критерием оценки микологической стойкости материалов служит рост микроорганизмов на образцах материала, оцениваемый по 6-балльной шкале, таблица 1:

Таблица 1

Оценка микологической стойкости материалов

| Балл | Характеристика балла |
| --- | --- |
| 0 | При осмотре по микроскопом рост плесневых грибов не виден |
| 1 | При осмотре по микроскопом видны проросшие споры и незначительно развитый мицелий в виде неветвящихся гиф |
| 2 | При осмотре по микроскопом виден мицелий в виде ветвящихся гиф |
| 3 | При осмотре невооруженным глазом рост грибов едва виден, но отчетливо виден под микроскопом |
| 4 | При осмотре невооруженным глазом отчетливо виден рост грибов, покрывающих менее 25% испытываемой поверхности |
| 5 | При осмотре невооруженным глазом отчетливо виден рост грибов, покрывающих более 25% испытываемой поверхности |

Герметики имеют поверхность, удобную для закрепления и развития на ней микроорганизмов. Кроме того, химический состав данных материалов позволяет использовать их в качестве источника питания.

Герметики представляют собой многокомпонентные неметаллические материалы на основе эластомеров, в том числе натурального или синтетического каучука, с добавлением различных наполнителей, загустителей, пластификаторов, вулканизаторов и др. как натурального, так и синтетического происхождения.

С микробиологическими повреждениями натурального каучука – линейного полимера цис-1,4-изопрена, сталкиваются еще на начальных стадиях его производства. Сырой натуральный каучук должен предохраняться от избыточного увлажнения во избежание зарастания и повреждения грибами, бактериями и актиномицетами. Первыми признаками биоповреждений является появление окрашенных пятен на листьях каучука. Среди агентов биоповреждений, выделенных с вулканизаторов натурального каучука, часто встречаются бактерии рода Pseudomonas sp., актиномицеты рода Streptomyces и грибы рода Fusarium и Aspergillus. Биостойкость вулканизаторов натурального каучука зависит не только от свойств самого эластомера, но и пластификатора, вулканизирующего агента, наполнителей и других компонентов. Пластификаторы и мягчители, как правило, обладают недостаточной грибостойкостью. Почти все мягчители (льняное масло, парафин, вазелиновое масло, канифоль), пластификаторы (дибутилфталат и диоктилсебацинат) и активаторы вулканизации (стеарин и воска) подвержены повреждающему воздействию плесневых грибов. Синтетические каучуки представляют большую группу эластомеров, отличающихся по химическому составу и биостойкости. Общим правилом для синтетических каучуков, как и для других полимеров, является увеличение биостойкости по мере увеличения длины макромолекулярной цепи, т.к. микроорганизмы в первую очередь утилизируют низкомолекулярные компоненты каучуков (8).

За время проведения испытаний на микологической площадке в теплой влажной зоне по ГОСТ 9.053 было выделено более 7 штаммов микроорганизмов-биодеструкторов с поверхности герметиков.

На рис.1 и 2 показано испытание герметиков в натурных условиях теплого влажного климата. На рис.3 представлены микроорганизмы, выделенные с различных марок герметиков.

Рис. 1-2. Биоповреждения герметиков микроскопическими грибам в условиях теплого влажного климата.

Рис. 3 Микроскопические грибы, выделенные с поверхности герметиков в условиях теплого влажного климата.

Выделение культур проводили методом культивирования на селективных средах – средах Чапека-Докса с добавлением сусла.

Видовой состав микроорганизмов, выделенных с материалов в условиях теплого влажного климата относятся к следующим родам: Cladosporium, Aspergillus, Fusarium, Pseudomonas, Desulphovibrio, Geotridium, Pennicillium.

Анализ показал, что среди выделенных культур микроорганизмов преобладают представители следующих родов: Aspergillus, Fusarium, Penicillium.

Анализируя данные по грибостойкости герметиков, можно отметить, что большинство испытанных герметиков в значительной степени обрастают плесневыми грибами. Рост грибов на герметиках составляет от 3 до 5 баллов при испытании по ГОСТ 9.049 (9).

Грибами обрастают все кремнийорганические и полисульфидные герметики – УФ-7-21, УФ-8П, ВГО-1, ВИТЭФ-1, ВИТЭФ-2, У-З0МЭС-5, УТ-32, ВЭР-1, ВПГ-300, ВПГ-2л, У-1-18, У-4-21 и др. Грибостойкость герметиков представлена в таблице 2.

Таблица 2

Грибостойкость герметиков

| Марка материала | Тип, каучука | Грибостойкость в баллах по 6-балльной шкале ГОСТ 9.048. |
| --- | --- | --- |
| ВГО-1 | кремнийорганический | 3 |
| ВИТЭФ-1НТ | полисульфидный | 2-3 |
| ВИТЭФ-2 | полисульфидный | 2-3 |
| пеногерметик ВПГ-300 | кремнийорганический | 3-4 |
| ВЭР-1 | полисульфидный | 4 |
| Виксинт У-1-18 | кремнийорганический | 3-4 |
| Виксинт У-4-21 | кремнийорганический | 3-4 |
| У-30МЭС-5М | полисульфидный | 5 |
| У-30МЭС-5НТ | полисульфидный | 4 |
| Виксинт УТ-32НТ | полисульфидный | 5 |
| УФ-7-21 | кремнийорганический | 2-3 |
| УФ-8П | кремнийорганический | 3 |

Герметик У-30МЭС-5НТ широко применяется в топливных системах АТ. Испытания на грибостойкость образцов герметика У-30МЭС-5НТ в среде топлива ТС-1 в соответствии с методикой СТП 1.595-20-355-2001 показали, что после трех месяцев испытаний в лабораторных условиях обрастание герметика – 5 баллов. Было отмечено развитие мицелиальной (грибной) пленки на границе раздела фаз топливо-вода. Изменения физико-механические свойств образцов герметика У-30МЭС-5НТ после 3-х месяцев испытаний в среде топлива ТС-1 находятся в пределах допустимых значений (10,11). Физико-механические испытания проводились по ГОСТ 21751 – 76.

Для предотвращения поражения топливной системы при применении герметика У-30МЭС-5НТ рекомендовано использовать защитные лакокрасочные материалы.

На рис.4 показано испытание герметика в топливной среде.

Рис.4. Испытания образцов герметика У30МЭС-5НТ на микробиологическую стойкость в лабораторных условиях.

Грибостойкость герметиков во многом зависит от грибостойкости компонентов, входящих в их состав. Введение в состав герметиков У-30МЭС-5, У-30МЭС-10 сажи снижает их грибостойкость. Таким образом, для увеличения грибостойкости герметиков необходимо исследовать компоненты данных материалов и иметь данные по грибостойкости каждого отдельного компонента. Заменяя негрибостойкие компоненты на грибостойкие, можно обеспечить увеличение показателя их грибостойкости вцелом.

Наиболее эффективным способом защиты герметиков от воздействия микроорганизмов является введение в их рецептуру специальных антисептических добавок.(5,6,7). Исходя из сложных условий эксплуатации большинства герметиков, данные антисептические добавки должны отвечать ряду требований:

- подавлять развитие микроорганизмов в малых концентрациях;

- не снижать физико-химические и эксплуатационные свойства материала;

- сохранять свои защитные свойства после длительного воздействия различных климатических факторов (колебания температуры, влажности и др.);

- герметик с введенной антисептической добавкой не должен проявлять агрессивного воздействия в контакте с другими материалами;

Были исследований кремнийорганические герметики ВИКСИНТ У-4-21 и ВИКСИНТ У-2-28, широко применяемые в различных конструкциях АТ. В качестве антисептических добавок – тиурам, широко применяемый в промышленности, в частности для вулканизации резин, и Превентол VPOC 3480, используемый для антисептирования текстильных и др. материалов.

На первом этапе были проведены исследования по оценке грибостойкости герметиков в исходном состоянии и с добавлением вышеуказанных антисептических добавок. Оценку грибостойкости проводили по 6-балльной шкале ГОСТ 9.048 (балл 0-5). Испытания проводили в течение 3-х месяцев при температуре 28±2 ˚C и относительной влажности 98%. Было установлено, что образцы герметиков в исходном состоянии были негрибостойкими – балл 3-4; образцы с добавлением. антисептической добавки тиурам являлись грибостойкими – балл 0-1, грибостойкость образцов с. антисептической добавки Превентол VPOC 3480 составила 2 балла. Для дальнейших исследований была выбрана антисептическая добавка тиурам, т.к. она обладала наибольшим биоцидным эффектом.

Далее исследовали влияние антисептической добавки тиурам на физико-механические и эксплуатационные характеристики герметиков ВИКСИНТ У-4-21 и ВИКСИНТ У-2-28. Было показано, что антисептическая добавка тиурам не вызывала значительного изменения физико-механических и эксплуатационные характеристик. Жизнеспособность осталась на уровне герметиков в исходном состоянии. Для герметика ВИКСИНТ У-2-28 условная прочность при 20˚C (σ) изменилась на 22%, относительное удлинение (ε) – на 24%. Для герметика ВИКСИНТ У-4-21 условная прочность при 20˚C (σ) изменилась на 18%, относительное удлинение (ε) – на 10%.

Для оценки сохранности защитных свойств антисептической добавки тиурам было проведено термостарение образцов герметиков в диапазоне их рабочих температур: ВИКСИНТ У-2-28 при 250˚C и ВИКСИНТ У-4-21 при 300˚C, исходных и с антисептической добавкой тиурам. Проведено сравнение грибостойкости и физико-механических свойств – относительное удлинение (ε), условная прочность при 20˚C (σ) герметиков в исходном состоянии и антисептической добавкой тиурам до и после термостарения.

Установлено, что изменение исследуемых показателей герметиков ВИКСИНТ У-2-28 ВИКСИНТ У-4-21 в исходном состоянии и  с антисептической добавкой тиурам после термостарения практически не отличаются.

Определена коррозионная активность герметиков ВИКСИНТ У-2-28 и ВИКСИНТ У-4-21 с антисептической добавки тиурам. Установлено, что герметики могут применяться в контакте с алюминиевыми сплавами с анодно-окисными покрытиями, нержавеющими сталями (хим. пасс), конструкционными сталями с защитными покрытиями, включая лакокрасочные. Физико-химический анализ показал, что рН водной вытяжки герметиков – 7,4÷7,6.

Таким образом, установлено, что введение фунгицидной добавки тиурам в рецептуру герметиков ВИКСИНТ У-2-28 и ВИКСИНТ У-4-21 повышает их грибостойкость с 3-4 баллов до 1 балла, не сказывается на их основных эксплуатационных свойствах и сохраняет свои защитные свойства в диапазоне рабочих температур в течение длительного времени.

Рис.5 Защита герметика ВИКСИНТ У-2-28 от микробиологического поражения.

В ВИАМе имеется большая база данных по грибостойкости герметиков с указанием их прочностных характеристик после воздействия плесневых грибов и повышенной влажности.

Литература

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

2. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

3. Каблов Е.Н., Кириллов В.Н., Жирнов А.Д., Старцев О.В., Вапиров Ю.М. Центры для климатических испытаний авиационных ПКМ //Авиационная промышленность. 2009. №4. С. 36–46.

4. Каблов Е.Н., Полякова А.В., Васильева А.А., Горяшник Ю.С., Кириллов В.Н. Микробиологические испытания авиационных материалов //Авиационная промышленность. 2011. №1. С. 35–40.

5. Ильина И.Г., Чекунова Л.Н., Иванова Е.В. Органические автокомплексы – новые биоцидные препараты /В сб. тезисов докл. IV Всесоюзной конф. по биоповреждениям. Нижний Новгород. 1991. С. 33.

6. Каневская, И.Г. Биоповреждения промышленных материалов. Л.: Наука. 1984. С. 268.

7. Семенов С.А., Гумаргалиева К.З., Заиков Г.Е. Биоповреждения материалов и изделий техники //Горение, деструкция и стабилизация полимеров. 2008. №2. С. 73–99.

8. Савенкова А.В., Чурсова Л.В., Елисеев О.А., Глазов П.А. Герметики авиационного назначения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №3. С. 40–43.

9. Полякова А.В., Кривушина А.А., Горяшник Ю.С., Яковенко Т.В. Испытания на микробиологическую стойкость в условиях теплого и влажного климата //Труды ВИАМ. 2013. №7. Ст. 06 (viam-works.ru).

10. Емельянов О.И.. Полякова А.В. Защита топлив и материалов топливных систем самолетов от микробиологического поражения// Молодежная научно-техническая конференция «Молодежь в авиационном материаловедении» Сб. тезисов докладов.- М. ВИАМ, 2008. С. 31.

11. Полякова А.В., Емельянов О.И. Грибостойкость  клеев и герметиков //Клеи. Герметики. Технологии.2005. №10. С. 27-29.