УДК  678.8

Герметизирующие ленты серии Абрис-А  для вакуумного формования полимерно- композиционных материалов

Артамонова Т.А., Савченкова Г.А., Шашунькина О.В.

abris@zgm.ru

ООО «Завод герметизирующих материалов» г. Дзержинск, Россия

Аннотация:

Даны рекомендации по применению герметизирующих лент для создания и герметизации вакуумных мешков при проведении вакуумных процессов формования полимерно-композиционных  материалов различного типа (вакуумная инфузия, термоформование, автоклавное формование, «подформовка» ПКМ). Показано, что рассматриваемые материалы обеспечивают качество проведения работ

Ключевые слова:

герметизирующая лента, вакуумные процессы, формование полимерно-композиционных материалов

Abstract:

Recommendations for applying sealing tape to create a vacuum and sealing bags with carrying out vacuum forming processes of composite materials of different type (vacuum infusion, thermoforming, pressure forming, "podgorovka" PKM). It is shown that the materials in question to ensure the quality of the work.

Keywords:

sealing tape,  vacuum processes, forming of polymer-composite materials

С середины ХХ века идет активный рост производства полимерных композиционных материалов (ПКМ), согласно прогнозам данная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Детали из ПКМ широко применяются в различных отраслях деятельности человека, но наибольшее внимание на развитие ПКМ оказывает авиационно-космическая отрасль, где тенденция замены металлов ПКМ в конструкциях ЛА различного назначения актуальна. Это обусловлено свойствами ПКМ: высокой прочностью и жёсткостью, минимальной массой, высокими эксплуатационными свойствами, длительным ресурсом и т.д. [1].

ООО « Завод герметизирующих материалов» производит герметизирующие ленты (жгуты) серии Абрис -А ТУ 2513-002-43008408-98, предназначенные для создания и герметизации вакуумных мешков при проведении вакуумных процессов формования полимерно-композиционных материалов различного типа (вакуумная инфузия, термоформование, автоклавное формование, «подформовка» ПКМ). Герметизирующие ленты применяются при формовании деталей в авиа-космической промышленности, формовании стекол и изделий сложной конфигурации из стеклопластика в автомобильной промышленности, судостроении, строительстве. Герметизирующие  ленты серии Абрис -А изготавливается из отечественного сырья и представляет собой ленту, полученную методом экструдирования полимерной композиции. Паро-, газонепроницаемая лента обладает хорошей самоклеящейся способностью к стали, алюминию, стеклопластику, углепластику, вакуумной пленке.. Герметизирующие ленты  используют как при комнатных, так и при  высоких температурах, до 180°С. В процессе вакуумного формования  ленты обеспечивают высокую прочность присоединения вакуумного мешка  к поверхности матрицы, шлангам, штуцерам и герметичность технологических процессов при различных температурах и давлении. По окончании процесса формования герметизирующая лента хорошо удаляется с оснастки, не требуя применения механических скребков и растворителей.

Марки  выпускаемой продукции:

- ЛБпечн. – для герметизации  и крепления вакуумных мешков при печном формовании деталей из ПКМ. Максимальная температура применения 180°С.

- ЛБавт.– для герметизации  и крепления вакуумных мешков при автоклавном формовании деталей из ПКМ. Максимальная температура применения 180°С.

- ЛБ90 – для герметизации  и крепления вакуумных мешков при формовании деталей из ПКМ методами вакуумной инфузии и вакуумного формования. Максимальная температура применения 90°С.

Форма выпуска продукции – рулоны по 10,20 п.м.

Цвет продукции   может быть изменен  по требованию заказчика.

По требованию заказчика полимерная композиция может выпускаться в виде брикета – марка Абрис®-А-Б.

Упаковка - ящики из гофрированного картона.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления ленты.

Ленту хранят в заводской упаковке в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха, предохраняя от воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

Технические характеристики ленты представлены в таблице.

Таблица.

Технические  характеристики герметизирующей ленты Абрис-А

| Показатели | Марки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Абрис ЛБ90 | Абрис ЛБпеч. | Абрис ЛБавт. |
| Цвет* | Светло-серый | Светло-серый | Черный |
| Ширина, мм | 10, 13, 15 | 10, 13, 15 | 10, 13, 15 |
| Толщина, мм | 3 | 3 | 3 |
| Длина в рулоне, м | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Прочность связи с металлом при отрыве, МПа | >0,15 | >0,15 | > 0,15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | до +90 | до +180 | до +180 |

*  По требованию заказчика возможно исполнение в другом цвете.

Герметизирующая лента серии Абрис-А серийно поставляется на авиапромышленные предприятия. Система качества, действующая на ООО «Завод герметизирующих материалов» сертифицирована на соответствие ГОСТ ИSО 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Литература.

1. Вешкин Е.А., Постнов В.И., Абрамов П.А. Пути повышения качества деталей из ПКМ при вакуумном формовании // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т.14. № 4(3). С. 834-839.

2. ТУ 2513-002-43008408-98 «Лента герметизирующая самоклеящаяся Абрис-А»