Термопластичные акрилатные каучуки как основа высокопрочных пленочных клеев и клеевых композиций

Береснев В. Н., к. х. н., Корнеева С. А., Мишунин С. В.

xloropren@mail.ru

ФГУП "НИИСК", Санкт-Петербург

Аннотация:

В условиях импортозамещения особый интерес представляют термопластичные акрилатные каучуки, синтезированные по усовершенствованной технологии и применяемые в качестве основы различных клеевых композиций

Ключевые слова:

термопластичные акрилатные каучуки, клеевые композиции, свойства, назначение

Abstract:

In terms of import substitution there is a particular interest of thermoplastic acrylate polimers synthesized according to the improved process and used as the basis of different adhesive joints

Keywords:

thermoplastic acrylate polymers, adhesive compositions, properties, purpose

В сложившихся условиях повышенного внимания современной промышленности к материалам отечественного производства создана линия выпуска термопластичных акрилатных каучуков по усовершенствованной технологии.

Основной сферой применения термопластичных акрилатных каучуков является создание на их основе клеевых композиций различного назначения, применяемых как в составе конструкционных пленочных клеев, так и в изделиях электронной промышленности.

Термопластичные акрилатные каучуки представляют собой линейные полимеры, получаемые эмульсионной сополимеризацией эфиров акриловой кислоты с мономерами, содержащими реакционоспособные функциональные группы.

Данные акрилатные каучуки имеют высокую стабильность при хранении даже без введения антиоксидантов, что объясняется отсутствием двойных связей, как в основной полимерной цепи, так и в боковых, образуемых за счет введения функциональных сомономеров. Их применение в рецептурах клеев различного назначения обусловлено низкими значениями модуля упругости и большими обратимыми деформациями.

Термопластичные акрилатные каучуки могут выступать как в качестве основного компонента клеевой композиции, так и в качестве модифицирующей добавки преимущественно в клеях на основе эпоксидных и фенолоформальдегидных смол.

Одним из основных общих свойств для термопластичных акрилатных каучуков является высокая адгезия к металлическим поверхностям (медная фольга, алюминиевая фольга, сталь, титановые сплавы), а введение их в клеевые составы позволяет обеспечить высокую эластичность, наряду с высокой прочностью клеевого шва, с обеспечением длительного срока хранения клеевой композиции.

Специфические свойства  акрилатных полимеров обусловлены введенными  функциональными мономерами, определяющими  разнообразие их сфер применения:

- каучук СКБНК-5 обеспечивает высокие диэлектрические свойства, радиационную и термостойкость  (пайка при 260°С) в клеевых соединениях, что позволяет применять его в изделиях электронной техники и микроэлектроники, в фольгированных  диэлектриках для гибких печатных плат;

- каучук СКБ-ЭВП проявляет высокую  адгезию к алюминиевой фольге, полностью растворим в этилацетате. Применяется при сборке и ремонте авиаконструкций в армирующих, эрозионостойких материалах, металлизированных клейких лентах, самоклеящихся материалах – липких клеях  типа ВКЛ-1.

- каучук СКБ-НВП полностью растворим в эпоксидных смолах. Применяется в  авиастроении в конструкционных пленочных клеях (типа ВК-41, ВК-46) и клеевых препрегах для крепления высоконагруженных сотовых конструкций. Клеевые связующие характеризуются  пониженной горючестью.

Поставленные на производство термопластичные акрилатные каучуки в настоящее время применяются в различных отраслях промышленности, а так же продолжаются исследования с целью расширения сферы их применения.