УДК 547.912.4.678

Изучение физико-химических основ создания износостойких гибридных эпоксиполимерных композиционных материалов с использованием нанодисперсных модификаторов с повышенными прочностными характеристиками

Ситников П.А., к.х.н., Рябков Ю.И., д.х.н., Белых А.Г., к.т.н., 
Васенева И.Н., Кучин А.В., д.х.н., чл.-корр. РАН

sitnikov-pa@chemi.komisc.ru

Институт химии Коми НЦ УрО РАН, Россия, г. Сыктывкар

Аннотация:

Методом рК-спектроскопии исследованы кислотно-основные свойства поверхности оксидов алюминия, железа, кремния. Установлено, что только γ-Al2O3 и γ-AlO(OH), за счет наличия наиболее активных поверхностных групп с рК1≈4, являются самыми реакционноспособными модифицирующими наполнителями эпоксидных олигомеров, вступая с ними в химические реакции

Ключевые слова:

кислотно-основные свойства, оксид, эпоксидные полимеры, композиты

Abstract:

The method of pK-spectroscopy to study the acid-base properties of the surface of aluminа, iron oxide, silicon. It is found that only γ-Al2O3 and γ-AlO(OH), due to the presence of the most active surface groups pK1≈4 are most reactive modifying fillers epoxy oligomers, entering them into chemical reactions

Keywords:

acid-base properties of oxide, epoxy resins, composites

В настоящий момент, для новых инфраструктурных проектов, например – морских объектов в Арктике, существующие нормативные документы и технические стандарты еще должным образом не подготовлены или не скорректированы для того, чтобы их можно было применять в арктических условиях. Эксплуатация ледовых платформ, конструкционных элементов трубопроводов и других изделий в экстремальных природно-климатических условиях, жесткие требования по безопасности, способность выдерживать максимальные ледовые нагрузки остро ставят вопрос о постоянном совершенствовании применяемых при их изготовлении и эксплуатации материалов.

Материалы на основе эпоксидных олигомеров, используются на ледостойких платформах в качестве защитных оболочек металлических конструкций; при изготовлении райзерных узлов и компонентов трубопроводов из стеклопластика [1].

Активные наполнители способны существенно менять эксплуатационные характеристики полимерных материалов на основе эпоксидов (механическую прочность, тепло- и термостойкость, электропроводность) за счет образования межфазного адсорбционного слоя на границе раздела полимер–наполнитель [2-6]. К сожалению, единого подхода, который позволял бы оценивать взаимодействия на межфазной границе, прогнозировать и регулировать такие взаимодействия, до сих пор не разработано.

Анализ литературных данных позволяет утверждать, что систематические исследования влияния поверхностных реакционных центров (гидроксильные группы, координационно-ненасыщенные центры и пр.) дисперсных частиц модифицирующего наполнителя на адгезионную способность, физико-механические характеристики полимерной матрицы до сих пор не осуществлены, несмотря на то, что даже незначительное изменение химического состава поверхности вызывает значительное изменение адсорбционной способности [7] Поэтому предметом исследований является разработка: методов направленной модификации поверхности наполнителей с использованием современных методов их синтеза, эффективных способов контроля параметров межфазного взаимодействия, выявление физико-химических закономерностей при получении полимерного композиционного материала.

Оксиды металлов нашли широкое применение в качестве наполнителей термо- и реактопластов. В представленной работе изучены оксид кремния (аэросил), а также различные модификации оксидов алюминия (γ-AlO(OH), γ-Al2O3, α-Al2O3) и железа (γ-FeO(OH), γ-Fe2O3, α-Fe2O3), химия поверхности которых широко и хорошо изучена [8-10]. Непосредственной целью работы является исследование влияния кислотно-основных свойств поверхности оксидов на физико-химические процессы, протекающие при их введении в эпоксидные соединения.

Данные о методике исследования

В работе использовался оксид алюминия, полученный методом осаждения из насыщенного раствора нитрата алюминия (ЧДА) водным раствором гидроксида аммония (ω=23 %, ХЧ). Добавление осадителя проводили до рН 7,5. Для получения различных полиморфных модификаций оксида алюминия синтезированный гидроксид алюминия прокаливали при температурах 300 (γ-AlO(OH)), 650 (γ-Al2O3), 1200°C (α-Al2O3), в течении 1 часа, скорость нагрева 60°С/час.

Производные гидроксида железа получали золь-гель способом из хлорида железа (III) (ХЧ). Полученные дисперсные системы были охарактеризованы по ряду параметров, таких как: значение pH (1,42 ± 0,02), средний размер частиц (9,3 ± 0,3 нм), содержание дисперсной фазы (0,52 ± 0,05 %), электрокинетический потенциал (+27,3 ± 2,17 мВ). Оксид кремния получен разложением паров хлорида кремния (ХЧ) в атмосфере водяного пара при температуре 1000 °С.

Кислотно-основные свойства оксидов изучали методом рК-спектроскопии. Для анализа были отобраны образцы суспензий с размером частиц 1–2 мкм. Перед титрованием рН аликвот суспензий доводили до 2–3, и образцы выдерживали в этих условиях в течение 1 сут. Ионную силу в процессе титрования поддерживали равной 0.1 моль/л. Титрование осуществлялось в термостатируемых (±0.2°С) полипропиленовых стаканах в токе аргона. Обычно проводили два параллельных титрования, на основании которых рассчитывали погрешность кривой титрования, учитываемую в дальнейшем при расчете рК-спектров.

Кислотно-основные свойства изучаемого материала удобно охарактеризовать с помощью метода рК-спектроскопии [11-12]. По оси ординат pK-спектра откладывается доля кислотно-основных центров с соответствующим pK (либо удельное содержание таких центров q, ммоль/г), в зависимости от pK. Расчет рК-спектров проводится по кривым титрования:

В этой формуле: nH0 – количество ионов водорода (ммоль/г), адсорбированных на частицах суспензии в начальной точке титрования pH0, nb(pH) – количество ионов водорода (ммоль/г), адсорбированных на частицах суспензии в ходе титрования до текущей величины pH, V0 – объем суспензии, CHA – концентрация одноосновной сильной кислоты в ней, V – объем добавленной щелочи с концентрацией CBOH, m – масса твердой фазы суспензии в образце.

Кислотно-основные свойства оксидных материалов были интерпретированы на основе 2рК-модели [13].

Исследование процессов протекающих при термическом воздействии на исследуемые системы осуществлялось с помощью дифференциального сканирующего калориметра Shimadzu DSC-60 (скорость подъема температуры 2 °С/мин в воздушной атмосфере).

ИК-спектры модельных систем, на основе фенилглицидилового эфира и оксидов, снимали после их предварительной изотермической выдержки при 90 °С в течении 1 ч при помощи спектрометра IR Prestige 21, в тонком слое, между окошками KBr.

В качестве модельного эпоксисодержащего соединения выбран фенилглицидиловый эфир (ТУ 6-08-3321-73, содержание эпоксидных групп 26%). Наличие в его структуре единственного типа функциональных групп упрощает исследование взаимодействия поверхности наполнителя с эпоксидным олигомером.

Экспериментальная часть

Типичные зависимости nb (pH), рассчитанные из кривых прямого и обратного потенциометрического титрования суспензии (на примере γ-Al2O3) показаны на рис. 1. Из рис. 1 видно, что последовательно выполненные прямые и обратные титрования дают идентичные результаты, значит, процессы, протекающие при титровании, обратимы.

Рис.1. Адсорбция ионов водорода на поверхности Al2O3 как функция рН

На рис. 2 представлены рК-спектры модификаций оксида алюминия. В соответствии моделью 2рК [10] пики спектров (рис. 2) можно отнести к следующим равновесиям:

–Al–OH2+ ⇄ –Al–OH + H+ (рК1 ≈ 4)

–Al–OH ⇄ –Al–O- + H+ (рК2 ≈ 10-12)

–Al–OH2+ Cl- ⇄ –Al–OH+H++ Сl- (рК3 ≈ 7-8)

–Al–OH + Na+ ⇄ –Al–O-Na++ H+ (рК4 ≈ 8-10)

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 2 рК-спектры γ-AlO(ОН) (а), γ-Al2O3 (б), α-Al2O3 (в)

Величина рК1 в ряду γ-AlO(ОН) – γ-Al2O3 – α-Al2O3 заметно уменьшается вплоть до полного ее исчезновения у корунда, а равновесие, соответствующее рК2, практически не зависит от модификации оксида алюминия.

В случае с производными гидроксида железа (III), с увеличением температуры прокаливания происходит удаление воды с образованием в конечном счете поверхностных кислотно-основных центров, поведение которых описывается уравнением: –Fe–OH ⇄ –Fe–O- + H+ (рК2 ≈ 11).

При анализе кислотно-основных свойств SiO2 обычно принимается, что заряд его поверхности изменяется за счет диссоциации поверхностных силанольных групп в соответствии с реакциями:

–Si–OH2+ ⇄ –Si–OH + H+ (рК1 ≈ 6)

–Si–OH ⇄ –Si–O- + H+ (рК2 ≈ 10)

Известно, что ионы фонового электролита образуют с поверхностными гидроксильными группами оксида кремния комплексы. Весьма вероятно, что между этими слабо сорбирующимися ионами и поверхностью расположен, как минимум, один слой молекул воды, который отделяет эти ионы от атомов кислорода или кремния на поверхности, т.е. они образуют ионные пары или внешнесферные комплексы [14]. Поэтому для описания протолитических свойств оксида кремния, кроме реакции диссоциации, необходимо учитывать реакцию образования внешнесферных комплексов с катионами электролита:

–Si–OH + Na+ ⇄ –Si–O-Na++ H+ (рК4 ≈ 9-10)

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) исследованы физико-химические процессы, протекающие при добавлении к фенилглицидиловому эфиру (ФГЭ) порошков оксидов. В таблице 1 представлены параметры взаимодействия в модельных системах Al2O3–ФГЭ, на основании данных ДСК.

Таблица 1

Температурные параметры и тепловой эффект процесса взаимодействия в модельных системах ФГЭ – γ-AlO(ОН) и ФГЭ – γ-Al2O3

|  | Тstart, °C | Tmax, °С | Tend, °C | Q, Дж/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γ-AlO(ОН) | 80 | 105 | 125 | 8.6 |
| γ-Al2O3 | 76 | 105 | 125 | 6.2 |

Видно, что в случае γ-AlO(ОН) и γ-Al2O3 имеется экзотермический пик химического взаимодействия эпоксидных групп с поверхностными кислотно-основными центрами, а в случае α-Al2O3 такого пика не наблюдается. В случаях оксидов железа и кремния на кривых ДСК, как и в случае α-Al2O3, процессы химического взаимодействия эпоксида с поверхностью наполнителя не обнаруживаются.

Так как константы равновесия K1 и K2 характеризуют силу кислотно-основных центров, наличие на рК-спектре линии с рК1 около 4 для γ-AlO(ОН) и γ-Al2O3 свидетельствует о более высокой их реакционной способности по сравнению с остальными изученными  оксидами.

Это подтверждается также данными ИК спектроскопии (IR Prestige 21). При нагревании смеси ФГЭ–γ-AlO(OH) (90°C, 1 ч) интенсивность полос поглощения, соответствующих колебаниям эпоксидных групп (750-950 см-1), заметно снижается, что свидетельствует об исчезновении эпоксидных циклов и полимеризации фенилглицидилового эфира на поверхности оксида алюминия.

Появление полосы поглощения в области 1650-1600 см-1, отвечающей валентному колебанию связи С=О, сопряженной с атомом кислорода, позволяет предположить что раскрытие эпоксидного цикла происходит по схеме:

где Al– атом алюминия на поверхности наполнителя.

При нагревании системы ФГЭ–γ-Al2O3 заметно уменьшается интенсивность полос поглощения эпоксидных групп, кроме того, в интервале 1150-1060 см-1 появляются полосы поглощения, отвечающие алифатическим простым эфирным связям–С–О–С–. Эти изменения спектров указывают на то, что при нагревании системы происходит гомополимеризация фенилглицидилового эфира с образованием простого полиэфира, а активные центры на поверхности оксида алюминия выступают как инициаторы полимеризации:

Кроме указанных взаимодействий, в ИК спектрах проявляются поверхностные гидроксильные групп, аналогично имеющимся в γ-AlO(OH) (слабый пик в области 1640-1630 см-1). Появление гидроксильных групп связано с гидролизом [7]:

–Al–O–Al– + H2O ⇄ 2–Al–OH

При нагревании смесей ФГЭ с другими оксидами заметных изменений в ИК спектрах не наблюдается.

Таким образом, в настоящей работе показано, что из изученных модификаций оксидов алюминия, железа и кремния лишь в γ-Al2O3 и γ-AlO(OH) имеются кислотно-основные центры, поведение которых описывается уравнением –Al–OH2+ ⇄ –Al–OH + H+ с рК1 ≈ 4. Эти модификации за счет наличия активных поверхностных групп являются наиболее реакционноспособными наполнителями эпоксидных олигомеров, вступая с ними в химические реакции. При этом происходит как химическое взаимодействие эпоксида с гидроксильными группами на поверхности оксида алюминия, так и и гомополимеризация фенилглицидилового эфира, инициированная поверхностно активными центрами наполнителя. Менее активные оксиды железа, кремния и корунд в непосредственное химическое взаимодействие с эпоксидными соединениями не вступают. Модифицирующее действие этих наполнителей может быть связано с образованием водородных связей между эпоксидными группами и поверхностными кислотно-основными центрами оксидов.

Работа выполнена при поддержке программ фундаментальных исследований УрО РАН, проекты № 12-33-004-АРКТИКА, 12-И-3-2005.

Литература

- Ягубов Э.З. Композиционно-волокнистые трубы в нефтегазовом комплексе. М.: Изд.ЦентрЛитНефтеГаз. 2008. 271 с.

- Хозин В.Г. Усиление эпоксидных полимеров. Казань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2004. С. 446.

- Novak B.M. Hybrid nanocomposite Materials – Between Inorganic Glasses and Organic Polymers. Adv.Mater. Vol. 5. 1993. № 6. Pp. 422-433.

- Дебердеев Т.Р., Гарипов Р.М., Гарипова Л.Р. Моделирование процесса отверждения эпоксиаминных композиций, содержащих активные модификаторы. Структура и динамика молекулярных систем. 2003. Выпуск X. Часть 1. Стр. 59-61.

- Baller J., Thomassey M., Ziehmer M. et al. The catalytic influence of alumina nanoparticles on epoxy curing. Thermochimica Acta. Vol. 517. № 1–2. 2011. Pp. 34–39.

- Pestov A.V., Kuznetsov V.A., Mekhaev A.V. et al. Designing new adhesive materials based on epoxy oligomers filled with organic compounds. Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, 2015, Vol. 8, No. 2, pp. 149–152.

- Bekir S., Özkanat Ö., Mol J. et al. Role of Surface Oxide Properties on the Aluminum/Epoxy Interfacial Bonding. J. Phys. Chem. C. Vol. 117. 2013. Pp. 4480−4487.

- Yates D. E., Levine S., and Healy T. W. Site-binding Model of the Electrical Double Layer at the Oxide/Water Interface. J. Chem. Soc. Faraday Trans. I Vol. 70. 1974. Pp. 1807-1818.

- Химия привитых поверхностных соединений // Под ред. Г.В. Лисичкина. М.: Физматлит, 2003. 592 с.

- Hiemstra T., Wit J.C.M.D., Riemsdijk W.H.V.  Multisite proton adsorption modeling at the solid/solution interface of (hydr)oxides: A new approach II. Applications to various important (hydr)oxides. J. Colloid. Interface Sci. Vol. 133. 1989. Pp. 105-117.

- Рязанов М.А. Кислотно-основные свойства поверхности оксидных материалов. Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 2(6). 2011. Стр. 25-29.

- Рязанов М.А., Дудкин Б.Н. Использование pК-спектроскопии для изучения кислотно-основных свойств золей гидратированного оксида алюминия. Коллоидный журнал. 2004. Т. 66. № 6. С. 807-810.

- Davis J. A., James R., and Leckie J. O. Surface Ionization and Complexation at the Oxide/Water Interface. I Computation of Electrical Double Layer Properties in Simple Electrolytes. J. Colloid Interf. Sci. Vol. 63. 1978. Pp. 480-499.

- Власова Н.Н. Сравнение моделей комплексообразования на поверхности для количественного описания кислотных свойств высокодисперсного кремнезема. Химия, физика и технология поверхности. 2008. Вып. 14. С. 6–15.