УДК 551.463

Устойчивость дисперсных систем к облучению космическими лучами

Сыроешкин А.В., д.б.н., Добровольский В.И. ,к.т.н.

ФГУП Научно исследовательский институт физико-техничесих и радио-технических измерений

Аннотация:

Материалы при авиаперелетах испытывают дополнительные нагрузки в части дефектообразования за счет особого взаимодействия со вторичными космическими лучами, особенно при высокой напряженности электрического поля (более 100 000 В/cм) на межфазных границах дисперсных сред. Это явление показано на следующих примерах: дефекты в твердом теле, межфазные границы «металл-раствор», дисперсные системы с межфазным электрохимическим потенциалом. Обсуждается роль нейтронного излучения как фактора старения авиационных материалов дисперсных систем

Ключевые слова:

тепловые нейтроны, дисперсные системы, космические лучи, авиаперелеты

Abstract:

Materials for air travel face additional strain of the defect formation by special interaction with secondary cosmic rays, especially at high electric fields (more than 100 000 V / cm) at phase boundaries of dispersed media. This phenomenon is illustrated in the following examples: defects in the solid phase boundaries "metal-solution", disperse systems with interfacial electrochemical potential. The role of neutron radiation as a factor of aircraft materials aging is discussed

Введение

При авиаперелётах на эшелонах свыше 9 километров теряется экранирующая защита тропосферы, что приводит к существенному росту дополнительного облучения. Радиационная нагрузка от космических лучей при авиаперелетах может превышать фоновую наземную в 100 раз в зависимости от маршрута авиалайнера. На высоте 10 км фоновые значения могут превышать 300 мкР/ч, что больше, чем в зоне отчуждения ЧАЭС (70 мкР/ч) и сопоставимо с уровнем радиации в окрестностях АЭС Фукусима (250 мкР/ч). Опаснее всего длительные перелёты над полярными областями. При солнечных вспышках, сопровождающихся солнечными протонными событиями, и иных гелиогеофизических событиях мощность дозы облучения вторичными космическими лучами (нейтронами и мюонами) может превышать фоновую в 100000 раз (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/140.pdf).

Поток тепловых нейтронов у поверхности геоида определяется в основном последствиями термализации нейтронов, рожденных ядерными реакциями от корпускулярного облучения верхней и средней атмосферы [1]. Вблизи земной коры более 70% нейтронов имеют энергию 0,45 эВ [2]. На уровне моря плотность потока тепловых нейтронов не превышает 30 н/(c×м2), слабо изменяясь с широтой, и достигают к высоте 10 км значений не менее 2000 н/(c×м2) [3]. Такие потоки тепловых нейтронов оказывают значительное модифицирующее влияние на гетерогенные системы за счет внесения радиационных дефектов [4]. Выяснению возможного механизма этого явления посвящена настоящая статья. Мы предположили, что многофазные гетерогенные системы могут выступать в качестве виртуальной нейтронной ловушки, подобно описанной ранее для гетерогенных замедлителей ядерных реакторов [5].

Для подтверждения выдвинутой гипотезы о своеобразной адсорбции нейтронов на межфазных границах использованы различные объекты, облучаемые тепловыми нейтронами: 1) дефекты в твердом теле (кварц), 2) электрохимическая ячейка, 3) сухие 200-мкм порошки и 5 мкм суспензии протеолипидных комплексов с межфазным электрохимическим потенциалом. Представленные ниже результаты указывают на повышенную чувствительность гетерогенных систем к облучению нейтронами тепловых энергий при сверхслабых интенсивностях.

Методы

Контроль за временным ходом нейтронного потока осуществляли  с помощью мобильной установки, состоявшей из 6 газоразрядных датчиков СНМ 18, (наполнение – 97% 3He + 3% Ar, 405 кПа), работающие в пропорциональном режиме. Чувствительность детектора к нейтронам тепловых энергий (0,02 – 0,5 эВ) около 180 имп.∙см2/н. Установка обеспечивает регистрацию не менее 80% нейтронов тепловых энергий. Счёт нейтронов проводили каждые 3 минуты. Счет (в течение 10 минут) фоновых нейтронов на двух детекторах, расположенных рядом, различается не более, чем на 10% при доверительной вероятности 0,99 (n=500).

Установка для облучения нейтронами состояла из источника нейтронов 252Cf, (ИНК1-06, активность – 1,42·104 н/c (± 8%)) или плутоний–бериллиевой пары, замедлителя нейтронов (полиэтилен), поглотителя гамма-излучения (свинец) специализированных кювет для твердых образцов, жидкостей и сыпучих материалов. Измерение плотности потока нейтронов от радиоактивных источников дополняли расчетом мощности эквивалентной дозы и энергетического спектра по методу Монте-Карло [6] с учетом реальной геометрии установки.

Электроосаждение никеля. Латунный катод (0,9х0,1 дм2) обезжиривали этанолом и активировали в 10% растворе серной кислоты. В качестве анода использовали никелевый электрод. Никелирование проводили в электролите, содержащим: сульфат никеля – 250 г/л, хлорид никеля – 50 г/л, борная кислота – 25 г/л, блескообразующая добавка «ЭКОМЕТ-Н1А» - 1,5 г/л, блескообразующая добавка «ЭКОМЕТ-Н1Б» - 5 г/л (рН=4,5). Плотность тока– 7,8 А/дм2, создаваемой с помощью источника постоянного тока Б5-47. Температура раствора – 20оС.

Выращивание бактериальной культуры (суспензия). Одну колонию клеток E. сoli (штамм DH5) пересевали в 10 мл среды «LB» (pH 7,5) содержащей 10% пептона, 0,5% дрожжевого экстракта, 1% NaCl с концентрацией ампициллина 100 мг/мл. Пересев клеток осуществляли с помощью пастеризованной в пламени платиновой петли и растили в течение ночи при 370С с аэрацией. Клетки растили до оптической плотности 0,6 (=600 нм).

Пробоподготовка бактериальной суспензии для элементного анализа. 1 мл суспензии клеток инкубировали с царской водке (6 мл) в течении 1 суток в тефлоновых бомбах. Далее минерализацию образцов проводили под давлением в микроволновой печи при следующем режиме: 2 мин. 20 сек. - при 80% мощности, 5 мин. - при 100% мощности. Во всех опытах вели обработку и последующий анализ трех параллельных проб.

Определение содержания металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Содержание металлов в минерализованных образцах определяли с помощью атомно-адсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией и эффектом Зеемана по протоколам с модификациями по результатам международной интеркалибрации с лабораторией MEL МАГАТЭ (Монако). Источником излучения служили одноэлементные лампы полого катода. Ток ламп для элементов Сd, Cu, Ni - 4,0 мА; для Pb, Mn - 5,09 мА; для Сr - 7,0 мА. Ширина щели монохроматора составляла 0,5 нм, за исключением измерений Сr и Mn (0,2 нм). Были использованы режим коррекции базовой линии и горячий впрыск - 50 оС, кроме Ni и Mn - 60 оС. Были использованы следующие длины волн (резонансные линии) и модификаторы: Cd - =228,8 нм, Pd(NO3)2+Mg(NO3)2+ NH4H2PO4; Pb - =283,3 нм, Pd(NO3)2+Mg(NO3)2+NH4H2PO4; Ni - =232,0 нм, Mg(NO3)2+ Pd(NO3)2; Cr - =357,9 нм, Mg(NO3)2; Mn - =279,5 нм, Mg(NO3)2; Cu - =327,4 нм, Pd(NO3)2; Al - =396,2 нм, Mg(NO3)2+ Pd(NO3)2; Zn - =213,9 нм, Mg(NO3)2. Относительное стандартное отклонение при определении с доверительной вероятностью 0,95 не превышало 20% для Сd и Сu и 15% для Pb, Ni, Cr, Mn [7].

Измерение дисперсных характеристик гетерогенных систем. Размерные спектры и концентрацию дефектов в кварце, распределение частиц суспензий по размерам и форме регистрировали с помощью дифракции лазерного света на лазерном малоугловом измерители дисперсности дифракционном [8]. Дисперсность порошкообразных веществ и суспензий контролировали с использованием оборудования Государственного первичного эталона единиц дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов (ГЭТ 163-2010, http://vniiftri.ru/index.php/ru/science/ion/12-science/16-ion#get-163-2010).

Результаты

Формирование предполагаемой ловушки нейтронов, позволяющей накапливать тепловые, холодные и ультрахолодные нейтроны и высвобождать их с заданной задержкой по времени, было осуществлено по следующей схеме: на пути потока нейтронов, устанавливался гетерогенный поглотитель с неоднородным электрическим полем в объемной фазе, внешних и внутренних межфазных зонах с напряженностью выше 105 В/cм за счет искусственных и природных источников электрического поля. Соответствующий градиент электрического потенциала может быть достигнут в следующих системах:

- «Статическое» кристаллическое поле при дефектах кристаллической решетки может достигать 109 В/см. В нецентросимметричном кристалле внутрикристаллическое поле может воздействовать на нейтрон, причем величина воздействия зависит от направления движения частицы относительно кристаллографических плоскостей [9]. Для этого был выбран твердотельный объект – кварцевое стекло КС4 с лазер-индуцированнными дефектами.

- Поле в межфазной зоне электрод-раствор при формировании потенциала Штерна-Гельмгольца) может достигать 107 В/cм. Для этого был выбран неравновесный процесс электроосаждения никеля.

- Стационарный (усреднённый) трансмембранный потенциал на биомембране может достигать 107 В/cм и - при локальных значениях до 1010 В/см [10]. Для этого был выбрана бактериальная суспензия и порошкообразный препарат артемий. Следует подчеркнуть, что мы использовали живые и мертвые (убитые длительным нагреванием при 70оС, не имеющие межфазного ионного градиента, но сохранившие морфологическую структуру) препараты цист артемий.

- Нейтрон-индуцированное дефектообразование в кристалле.

Облучению тепловыми нейтронами с плотностью потока до 10 000 н/(c×м2) были подвергнуты образцы кварцевого стекла (КС4) (1х1х4 см3) с наличием дефектов и без таковых. Дефекты были сделаны в кварце с помощью фокусированного лазерного излучения по технологии НПФ «Ламбит» в концентрации 2200 штук на куб. см при усредненном диаметре – 6 мкм. Внешний вид дефекта в кварцевом стекле показан на рисунке 1. Видно, что от центрального ядра расходятся трещины в стекле, образованные при сфокусированном «точечном» разогреве образца. Форма образцов позволила измерять концентрацию и размер дефектов методом лазерного малоуглового светорассеяния [11].

Рис. 1. Фотография лазер-индуцированного дефекта в кварцевом стекле.

Рис. 2. Индукция тепловыми нейтронами плотностных неоднородностей в кварцевом стекле с уже имеющимися дефектами (А, Qd) и интактном образце (А, Qe). Счетная концентрация предварительно созданных дефектов – 2200 штук на куб. см, объемная концентрация – 0,0003 %. k – коэффициент увеличения объемной (линия 1) и счетной (линия 2) концентрации дефектов в кварцевом стекле после нейтронного облучения. Dav – средний диаметр дефектов в кварцевом стекле.

Оказалось, что воздействие нейтронного излучения приводит к шестидисятикратному увеличению объемной доли дефектов в кварцевом стекле, уже имевшем затравки – неоднородности в кристалле (рис. 2-А, линия 1), тогда как в интактных образцах кварцевого стекла рост объемной доли дефектов незначителен. На рис. 2-В иллюстрируется явление «расширения» дефектов в кварцевом стекле, уже имевшем затравки, выжженные лазером. При этом снижение среднего диаметра плотностных неоднородностей в интактном кварцевом стекле указывает на их формирование при нейтронном облучении de novo. Это подтверждает и значительное различие в счетном дефектообразовании между кварцевым стеклом с имеющимися затравками по сравнению с «чистым» кварцевым стеклом (рис. 2-А, линия 2) . Рост дефектов в кристалле вызван, по-видимому, хорошо известным -распадом нейтрона. Большая эффективность дефектообразования в кварцевом стекле с лазерными затравками (рис. 1) может быть вызвана наличием межфазных границ с кристаллическими полями в дефектных зонах, способствующих кинетической задержке тепловых нейтронов при его прохождении через образец.

2. Никелирование латунных покрытий. Ранее было показано [12], что при электролизе водного раствора c использованием медного катода эффективное сечение поглощения тепловых нейтронов в меди увеличивается в 20 раз. Эти данные позволили предположить, что захват тепловых нейтронов при электролизе позволит влиять на качество гальванических покрытий за счет, в первую очередь, альтерирования начальных стадий роста новой фазы. Фотография электродов при наличии (образцы №1 и №2) или отсутствии (образцы №3и №4) нейтронного потока показана на рис. 3.

2     4	         3   1

Рис. 3. Результаты электроосаждения никеля на латунные пластинки при облучении тепловыми нейтронами (№1 и №2) от радиоактивного источника и без такового (№3 и №4), через 3 минуты протекания электрохимического процесса (образцы №1 и №3) и через 9 минут (образцы №2 и №4).

Образцы №1 и №3 – получены после 3-х минутного электроосаждения никеля, а образцы №2 и №4 – после 9 минут электроосаждения. Никелирование проведено при пониженной температуре (оптимальная – 55 оС), что позволяет лучше продемонстрировать эффект облучения нейтронами. Из фотографии видно (рис. 3), что нейтронный поток (образцы №2 и №1) как бы восполняют недостающую для полного покрытия поверхности плотность тока. Кроме того, как следует из сравнения образцов №2, №4, №1 при наличии потока нейтронов фаза никелевого покрытия не расслаивается и обладает лучшей адгезией к подложке, что указывает на более высокую плотность точек роста новой фазы.

3. Накопление металлов в бактериальной суспензии. Процессы межфазного транспорта металлов через мембрану клеток (толщина ~5 нм) обеспечиваются за счет трансмембранного электрохимического потенциала (по Н+, К+, Na+ и др - ), поддерживаемого клетками в стационарном режиме за счет непрерывной затраты энергии. Таким образом  на биомембране можно рассматривать как синоним жизнеспособности. Было предположено, что увеличение захвата тепловых нейтронов обусловлен особенностями строения межфазных слоев. Тогда следовало ожидать влияние слабого потока тепловых нейтронов на метаболизм металлов в живых клетках.

Влияние потока нейтронов было обнаружено по изменению содержания Cd и Pb (см. табл. 1). Для элементов Al, Cr, Mn, Ni, As, Cu, Zn, As отличий между контрольным образцом суспензии и экспонированным образцом не выявлено.

Таблица 1

Изменение концентрации элементов в бактериальной суспензии при облучении тепловыми нейтронами при плотности потока 2000 н/(c×м2)

| Элемент | Концентрация элементов, мкг/л |  |
| --- | --- | --- |
|  | контроль | + n |
| Pb | 14 | 37 |
| Cd | 0,0 | 0,2 |

4. Прохождение тепловых нейтронов через порошкообразные вещества. При облучении образца насыпного порошка артемий состояла из источника нейтронов 252Cf c 14200 н/c (±8%), замедлителя нейтронов, кюветы для цист, коаксиально охватывающий газоразрядный 3Не счетчик нейтронов. Детектор нейтронов через усилитель-дискриминатор был подсоединен к устройству счета импульсов. Плотность потока нейтронов от источника и энергетический спектр рассчитывали по методу Монте-Карло. Счет нейтронов во всей установке в сборе проводили не менее, чем в 11 повторах, в течение не менее, чем 300 с, со средним квадратичным отклонение 0,6% при  доверительной вероятности 0,95. Наблюдали различия во взаимодействии препаратов поршкообразных веществ с нейтронами при наличии межфазного трансмембранного электрохимического потенциала (рис. 4): потенциал до 250 мВ на биомембранах толщиной 5 нм образует сверхвысокий градиент электрического поля. Это приводит как к химическим эффектам (1 и 2 эффект Вина), так и к поляризации ядер, что, в свою очередь, меняет характер взаимодействия вещества с нейтронами (в том числе и ядерной прецессии нейтронов [13]).

Рис.4. Взаимодействие порошков артемий с тепловыми нейтронами. Зависимость счета нейтронов от массы образца спор. За одну относительную единицу (1 отн. ед.) счета были приняты следующие значения: для порошков с межфазным электрохимическим потенциалом на биомембранах (живые образцы) (кривая 1) – 64872 н за 300 сек, для порошков с отсутствием межфазного электрохимическим потенциалом на биомембранах  (кривая 2) – 61291 н за 300 сек. Теоретическую зависимость (кривая 3) рассчитывали исходя из следующего усредненного элементного состава живого вещества: (H – 10%, O – 62%, C – 22%, N – 3%, P – 1%, Ca – 2%).

Обсуждение результатов

Обнаруженные нами эффекты нейтрон-индуцированного дефектообразования  в твердом теле, различия во взаимодействии порошкообразных материалов с нейтронами, влияние нейтронного облучения на кинетику роста новой фазы в слое Штерна-Гельмгольца и на процессы межфазного массопереноса в дисперсных средах указывают, с нашей точки зрения на измененное состояние вещества при сверхвысоком напряжении электрического поля. Это подтверждается данными других групп по изменению взаимодействия нейтронов с веществом сильных внутрикристаллических полях [14]. Это приводит как к химическим эффектам (такие значения Е отвечают условиям реализации второго эффекта Вина – сверхвысокой подвижности ионов за счет «потери» гидратной оболочки), так и к поляризации ядер, что, в свою очередь, меняет характер взаимодействия вещества с нейтронами (известное явление ядерной прецессии нейтронов [13]. Нейтронная ловушка проявляется при условии концентрации гетерогенных  поглотителя, в которой вещество находится в условиях Е > 105 В/см, не менее 0,0001 %.

Кинетически накопление нейтрона в межфазных слоях при наличии сверхвысокой напряженности электрического поля может быть описано минимальной кинетической схемой, представленной на рис. 5.

Рис. 5. Кинетическая схема накопления нейтрона в межфазных слоях при  высокой напряженности электрического поля (grad E). fd – вероятность раcпада нейтрона. 
Х – химический элемент. Кn – константа равновесия.

Константа равновесия радиационной химической реакции Кn = [nХ]/[n][X] зависит от полного сечения рассеяния нейтрона в данной среде, от сечения захвата в данной среде, напряженности электрического поля, энергии нейтрона. Уравнение для наблюдаемого (кажущего) времен жизни нейтрона будет выглядеть согласно кинетической схеме на рис. 5 следующим образом:

obs = (1 + Kn (grad E))/ fd

Формула справедлива при условии, что характерное время распада нейтрона значительно превышает характерное время реакции Х + n = nX.

Заключение

Наличие в материале межфазных границ в условиях повышенной напряженности электрического поля (за счет кристаллического поля при дефектообразовании в кристалле или межфазного электрохимического потенциала в гетерогенных системах способствует усилению взаимодействия с  тепловыми нейтронами. Такой механизм указывает на особую важность учета взаимодействия корпускулярного излучения вторичных космических лучей с композиционными авиаматериалами и радиоэлектронными изделиями, когда малые дозовые нагрузки могут сопровождаться значительным усилением дефектообразования за счет своеобразного накопления нейтронов на межфазных границах.

Литература

1. Sigaeva E. A., Nechaev O. Yu., Panasyuk M. I. et al// Advances in Space Research. 2009. Т. 43. № 4. С. 649-653

2. Кужевский Б.М., Нечаев О.Ю., Сигаева Е.А. // Вестн. МГУ, Серия 3. Физика и Астрономия. 2002. № 1. C. 55-58.

3. Плотникова Н. В., Смирнов А. Н., Колесников М. В. и др. // Бюл. экспер. биологии и мед. 2007. Т. 143. № 4. С. 394-397

4. Сыроешкин А.В. Кинетика квазистационарных природных процессов. – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2014. -252 с.

5. Шихов С.Б., Шкурпелов А.А. Теоретические и экспериментальные проблемы нестационарного переноса нейтронов. - М.: Атомиздат, 1972.

6. Матвеева И. С., Смирнов А. Н., Воденников Б. Д. и др. // Бюл. экспер. биологии и мед. 2004. Т. 138. № 11 С. 530-534.

7. Сыроешкин А.В., Матвеева И.С., Чиквиладзе Г.Н. // Микроэлементы в медицине: - 2010. – т. 11. N 1. – С. 11-14.

8.  Krasovskii P.A., Karpov O.V.,  Balakhanov D.M. et al// Measurements Techniques. – 2010. V. 53, No. 8. – P. 852-857.

9. Fedorov V. V., Lapin E. G., Semenikhin S. Yu. et al // Appl. Phys.  2002.  A74. Suppl.1. P. 298-301.

10. Cherepanov D. A., Junge W., Mulkidjanian A. Y. // Biophys. J. 2004. V. 86. No. 2. P. 665-680.

11. Гончарук В. В., Самсони –Тодоров А. О., Таранов В. В. и др. // Электроника и связь. 2010. Т. 2(55). С. 161-166.

12. Липсон А.Г., Бардышев И.И., Кузнецов В.А. и др. // ФТТ. 1998. Т. 40. №3. С. 254-259.

13. Барышевский В. Г., Подгорецкий М. И. // ЖЭТФ. 1964. Т. 47. С. 1050.

14. Fedorov V.V., Voronin V.V. // Nucl.Instr. Meth. 2003. B201. No 1. P. 230-232.