УДК 535.44; 544.774.4

Оптические характеристики покрытий на основе массивов нано- и микрочастиц серебра, синтезированных на поверхности ядерных фильтров методом сухого аэрозольного осаждения

Смолянский А.С.1,2, к.т.н., Загайнов В.А.1,3, д.ф.-м.н., Бирюков Ю.Г.1, Козлова Н.В.1, к.ф.-м.н., Лакеев С.Г.1, к.ф.-м.н.

assa@nifhi.ru

1 АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

2 РХТУ им. Д.И. Менделеева

3 НИЯУ «МИФИ»

Аннотация:

Разработан способ изготовления массивов нано- и микрочастиц серебра на поверхности ядерных фильтров посредством пропускания аэрозоля частиц серебра сквозь поры фильтра. Установлено, что с увеличением концентрации аэрозоля от ~105 до ~4·106 см-3 изменяется строение слоёв серебра на поверхности ядерного фильтра от островковой плёнки, состоящей из отдельных нано-/микрочастиц серебра с размерами до 0,2 мкм, до сплошного покрытия толщиной до ~0,5 мкм. При исследовании спектров оптического поглощения ядерных фильтров, модифицированных массивами нано- и микрочастиц серебра, обнаружено влияние поверхностных плазмонных поляритонов и локализованных плазмонов, образующихся в результате прохождения света сквозь пористые серебряные плёнки, как на дифракционные, так и интерференционные моды. Сделан вывод о возможности применения ядерных фильтров, модифицированных нано-/микроструктурами серебра, для создания антиотражательных покрытий, в оптоэлектронике

Ключевые слова:

наноструктура, серебро, плазмон, оптика, аэрозоль

Введение

Нано-/микроструктуры серебра (Ag-НМС) в настоящее время рассматриваются как перспективный материал нового поколения, призванный заменить традиционные электродные материалы, например, оксиды индия и олова, в электронных и оптических приборах [1]. Ag-НМС сочетают ряд уникальных свойств, в том числе, - легко изменяемые оптические, плазмонные и электрические свойства. Уже показана возможность использования Ag-НМС в жидкокристаллических дисплеях, светодиодах, солнечных батареях и электрохимических устройствах. Поэтому разработка новых методов синтеза и изучение свойств Ag-НМС является актуальным и перспективным направлением в нанотехнологиях [2].

Известны следующие методы синтеза металлических шероховатых поверхностей: электрохимическое рыхление поверхности, механическая полировка поверхности, электрохимическое осаждение металлов, микролитография, технология «ядерных фильтров» (ЯФ), осаждение коллоидных растворов (золей) металлов, плазменное осаждение и др. [2]. Рассматриваемые методы синтеза являются многостадийными, обладают низким уровнем технологичности из-за невозможности контроля стадий осаждения металлов, формирования и роста плёнки. В результате наблюдается широкий разброс и невоспроизводимость свойств НМС, синтезированных различными методами.

В частности, использование ЯФ в качестве шаблонов для синтеза Ag-НМС вследствие высокой степени однородности геометрической формы и размеров открытых пор, возможности регулирования поверхностной плотности микропор [3] следует рассматривать как перспективный подход для стандартизации и оптимизации свойств Ag-НМС. Показано [4], что использование гидрозолей серебра для формирования Ag-НМС на поверхности ЯФ позволяет получить пористые плёнки серебра, обладающие рекордными оптико-спектральными характеристиками. Недостатком рассматриваемого подхода [4] следует считать невозможность эффективно контролировать состав и распределение по размерам частиц гидрозоля серебра и образующегося на поверхности ЯФ осадка, вероятностью возврата нано-/микрочастиц осадка с поверхности ЯМ в объём раствора, протекание процессов гидролитической деструкции материала подложки.

Указанных недостатков лишён разработанный в АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» метод аэрозольного напыления [5] – в этом случае иммобилизация нано-/микрочастиц металлов из потока воздуха на поверхность ЯМ протекает в гораздо более мягких условиях, существенно снижен риск побочных процессов. Более того, развитие представлений в области газофазной динамики аэрозолей и учёт особенностей взаимодействия последних с пористыми телами позволяют рассматривать технологию газофазного аэрозольного напыления как перспективный подход в области синтеза покрытий на основе НМС металлов, лишённый недостатков, присущих методу получения НМС металлов из гидрозолей. Предлагаемый метод также является простым в технологическом оформлении, экологически чистым и удобным в эксплуатации. Получаемый материал является многофункциональным, и способен выполнять как функцию фильтра, так и подложки для синтеза НМС металлов.

Цель настоящего исследования состояла в определении взаимосвязи между характеристиками аэрозоля и микрошероховатости поверхности, и оптическими свойствами покрытий на основе НМЧ серебра, осаждённых на поверхности ЯФ, посредством изучения спектров оптического поглощения/пропускания образцов ЯФ, модифицированных массивами НМЧ серебра.

Объекты и методы исследования

ЯФ были получены из двухосно-ориентированных полиэтилентерефталатных (ПЭТФ) плёнок толщиной 101 мкм (ГОСТ 24234-80); степень вытяжки 3, степень кристалличности - не выше 50, плотность - 1400 кг/м3, молекулярная масса 31000. В качестве наполнителя материал содержал каолин; его массовая доля - 0,2. Облучение потоком тяжёлых ионов (54Хе129, энергия ~1 МэВ/нуклон, флюенс ~31083109 см-2) проводили в Лаборатории Ядерных Реакций им. Г.Н. Флерова (ОИЯИ, г. Дубна) на ускорителе тяжелых ионов У-300 в условиях вакуума, при комнатной температуре. Химическую обработку облученных ионами пленок ПЭТФ осуществляли в водных растворах 0.55 N NаОН в области температур 303353 К. В результате в плёнке ПЭТФ возникал массив открытых микропор цилиндрической формы со средним диаметром ~0,2 мкм.

Метод аэрозольного напыления состоит из следующих стадий: а) в формировании аэрозоля нано- и микрочастиц серебра в электрической дуге, получаемой в режиме короткого замыкания серебряных электродов в разрядном устройстве, б) проведении диагностики состава аэрозоля с использованием диффузионного аэрозольного спектрометра (ДАС); в) пропускании аэрозоля серебряных нано- и микрочастиц (Ag-НМЧ) сквозь пористую полимерную подложку (ЯФ) и формировании НМС серебра (Ag-НМС) на поверхности ЯФ (далее – Ag-ЯФ).

Схема метода аэрозольного напыления приведена на рисунке 1: поток воздуха из атмосферы нагнетается компрессором (1) через аэрозольный фильтр (3а) для очистки от частиц механических загрязнений и пыли, затем поступает в генератор аэрозоля (4), где в момент короткого замыкания, образуется электрическая дуга с заданными и контролируемыми вольт-амперными характеристиками. При этом часть материала контактирующих электродов испаряется, образуя аэрозоль металлов с нано-/микрочастицами преимущественно сферической формы. Увлекаемые потоком воздуха, частицы аэрозоля попадают в рабочую камеру (7) где проходят сквозь ячейку с пористой полимерной подложкой (8). Ротаметры (2а), (2б) служат для определения характеристик потоков аэрозолей, прошедших через генератор аэрозолей и рабочую камеру. При помощи вентиля (9в) создаётся небольшое избыточное давление в рабочей камере, а насос (10) обеспечивает необходимый поток воздуха через полимерную подложку, имеющую большое сопротивление. Аэрозольные фильтры (3б), (3в) служат для улавливания аэрозольных частиц, не осевших на подложку. При помощи диффузионного аэрозольного спектрометра ДАС (6) можно регистрировать объёмную концентрацию частиц серебра в аэрозоле, как на входе, так и на выходе из рабочей камеры во время проведения операции осаждения.

Модификацию ЯФ проводили в трёх режимах, с использованием аэрозолей серебра с объёмной концентрацией частиц 1,56·105 (Ag-ЯФ-1), 3,34·106 (Ag-ЯФ-2) до ~4,38·106 (Ag-ЯФ-3) см-3.

Исследование строения Ag-НМС методами растровой электронной (РЭМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопии проводили с помощью электронного микроскопа Quanta и сканирующего зондового микроскопа «ИНТЕГРА-Терма».

Регистрацию спектров оптического поглощения образцов Ag-ЯФ осуществляли на воздухе при комнатной температуре с помощью спектрофотометра UV-365. Образцы Ag-ЯФ размещали в кюветном отделении прибора перпендикулярно направлению зондирующего пучка света; при этом покрытие из НМЧ серебра было расположено на передней поверхности образцов Ag-ЯФ по отношению к зондирующему пучку света.

Рисунок 1 - Схема установки для синтеза нано-/микроструктур металлов методом аэрозольного напыления: 1 – компрессор; 2а, 2б – ротаметр; 3а, 3б, 3в – аэрозольный фильтр; 4 – генератор аэрозоля; 5 – блок управления генератора; 6 – диффузионный аэрозольный спектрометр; 7 – рабочая камера; 8 – образец НМС металла на поверхности пористой полимерной подложки; 9а, 9б, 9в – регулировочные вентили; 10– насос

Результаты и обсуждение

Как следует из анализа РЭМ изображений поверхности исходного и модифицированного НМС серебра ЯФ (рисунок 2, а – г), с увеличением объёмной концентрации Ag-НМЧ в аэрозоле изменяется структура и строение покрытия из массивов НМЧ серебра на поверхности подложки. При низких концентрациях аэрозоля на поверхности Ag-ЯФ-1 формируется осадок в виде островковой плёнки, образованной совокупностью осевших Ag-НМЧ с размерами от 20 до 200 нм (рисунок 2, б). Увеличение объёмной концентрации частиц серебра в аэрозоле приводит к развитию интенсивных процессов объёмной (и, возможно, - поверхностной) агрегации осевших Ag-НМЧ, которые образуют Ag-ЯФ-2 смешанной структуры (рисунок 2, в): на поверхности ЯФ появляется сплошное покрытие, сформированное из кластеров Ag-НМЧ в виде цепочечных и дендритных структур и микрочастиц серебра размером ~1 мкм.

Рисунок 2 - Электронно-микроскопические изображения нано-/микроструктур серебра, нанесённых на поверхность ядерных фильтров методом аэрозольного напыления в различных режимах: а – исходный ядерный фильтр; б – ядерный фильтр, модифицированный нано-/микрочастицами серебра в первом режиме напыления (концентрация частиц серебра в аэрозоле 1,56∙105 см-3); в – второй режим напыления (3,34∙106 см-3); г – третий режим напыления (4,38∙106 см-3). Увеличение (а – г): 50000×

Однако, сохраняются участки поверхности, в которых распределение осевших Ag-НМЧ по-прежнему имеет вид островковой плёнки и где можно наблюдать устья микропор (рисунок 2, в). Дальнейшее увеличение концентрации Ag-НМЧ в аэрозоле (рисунок 2, г) приводит к росту площади поверхности, занятой сплошным покрытием из цепочечных и дендритных структур, а также образованиями, содержащими несколько микрочастиц серебра с размерами от 0,2 до 0,5 мкм, которые полностью закрывают устья микропор (Ag-ЯФ-3). Кроме того, начинается формирование многослойного покрытия вследствие осаждения НМЧ серебра друг на друга.

Рисунок 3 - а) Спектры оптического поглощения (0, 1, 2, 3) и пропускания (0’, 1’, 2’, 3’) образцов ядерных фильтров, модифицированных массивами нано-/микрочастиц серебра в различных режимах. Штриховыми линиями показаны результаты аппроксимации спектров пропускания полиномом четвёртой степени (0”, 1”, 2”, 3”). б) Разностные спектры, полученные в результате вычитания расчётной спектральной формы полосы фона исходного ядерного фильтра, из аппроксимированного фона оптического пропускания образцов ядерных фильтров, модифицированных массивами нано-/микрочастиц серебра. Обозначения на рисунках: 0, 0’, 0” – исходный ядерный фильтр; 1, 1’, 1”; 2, 2’, 2”; 3, 3’, 3” – соответствуют образцам ядерных фильтров, модифицированных аэрозолями нано-/микрочастиц серебра с объёмной концентрацией 1,56·105, 3,34·106 и 4,38·106 см-3, соответственно. Штриховыми линиями показаны значения длин волн, соответствующих минимумам разностного интерференционного фона

Природа спектров оптического поглощения/пропускания ЯФ (рисунок 3, а, спектры 0, 0’), который наблюдается в области от 1000 до 2500 нм, определяется: а) длинноволновым краем полосы дифракционного фона (далее – фона), обусловленного взаимодействием зондирующего света с системой микропор, б) интерференционной картиной (ИК), возникающей в результате двукратного отражения от поверхностей полимерной плёнки. Спектр фона может быть удовлетворительно аппроксимирован полиномом четвёртой степени (рисунок 3, а, 0”).

Как известно [6], основными параметрами, характеризующими ИК, являются контраст, интенсивность Tmax, Tmin и значения длин волн λmax, λmin, соответствующие максимумам и минимумам ИК. Установлено, что ИК ЯФ состоит из 12 интерференционных полос различной интенсивности, наблюдаемых в области длин волн от 1250 до 2500 нм. Интенсивное светорассеяние маскирует ИК ЯФ в области длин волн менее 1200 нм.

Появление осадка НМЧ серебра на поверхности ЯФ оказывает влияние как на светорассеивающие свойства ЯФ, так и на ИК. Прохождение света сквозь пористые плёнки серебра и ЯФ сопровождается дифракцией и появлением поверхностных плазмонных поляритонов (ППП) [7]. Следовательно, происхождение полосы фона в спектрах оптического поглощения Ag-ЯФ может быть связано с процессами дифракции света в пористой плёнке серебра и ЯФ, а также с взаимодействием между световыми фотонами и плазмонами, образующимися как на поверхности плёнки серебра, так и в её порах [7]. Можно предполагать, что процессы взаимодействия зондирующего света с плёнкой пористого серебра и ЯФ протекают независимо.

Рассматривая образцы Ag-ЯФ как двухслойную систему, произведём вычитание аппроксимированной полосы фона, наблюдаемой в спектре ЯФ (рисунок 3, а, 0”), из аналогичных полос фона, зарегистрированных в спектрах Ag-ЯФ (рисунок 3, а, 1”, 2”, 3”). Результаты вычитания приведены на рисунке 3, б: как следует из рисунка, увеличение концентрации серебра приводит к возникновению минимума на кривых, описывающих спектральную форму полосы разностного фона. Согласно [8], происхождение минимума на кривых разностного фона может быть связано с взаимодействием между дифракционными модами и ППП.

Появление отрицательных значений пропускания в спектрах разностного фона образцов Ag-ЯФ (рисунок 3, б) может свидетельствовать о наличии эффекта «просветления» ЯФ в рассматриваемой области спектра, природа которого обусловлена изменением условий прохождения и отражения света сквозь ЯФ в результате модификации поверхности материала, взаимодействующей со светом, слоями НМЧ серебра [9].

Поскольку длина волны зондирующего света значительно превышает размеры и величину расстояния между НМЧ серебра на поверхности ЯФ, то возникновение ИК, обусловленной отражением света от поверхностей полученных пористых плёнок серебра, маловероятно. Влияние слоя НМЧ серебра на ИК может быть связано с изменением условий отражения и поглощения света на границе раздела «серебро/ПЭТФ». Нельзя исключать взаимодействия ППП с интерференционными волнами, что может приводить к изменениям в ИК образцов Ag-ЯФ.

ИК образцов Ag-ЯФ-1 и Ag-ЯФ-3 содержат по 12 интерференционных полос, а в случае Ag-ЯФ-2 их число возрастает до 13. Кроме того, обнаружены как длинноволновые, так и коротковолновые сдвиги Δλ положений максимумов ИК Ag-ЯФ относительно соответствующих максимумов ИК ЯФ. В случае Ag-ЯФ-1 и Ag-ЯФ-3 Δλ смещается в сторону более длинных волн, что можно объяснить увеличением толщины плёнки в результате образования слоя НМЧ серебра на поверхности ЯФ, в то время как для Ag-ЯФ-2 установлена обратная тенденция: Δλ смещается в коротковолновую область, причём величина Δλ составляет ~120 нм. Обнаруженный характер изменения Δλ является неожиданным, и противоречит наблюдаемой динамике формирования и роста покрытия из НМЧ серебра на поверхности ЯФ (рисунок 2, б – г).

Различная направленность сдвигов λmax в ИК Ag-ЯФ может быть связана с отмеченными выше особенностями прохождения света сквозь пористые плёнки серебра на поверхности ЯФ [8, 9]. Как следует из рисунка 3, б, с увеличением концентрации НМЧ серебра происходит появление и смещение в коротковолновую область минимума полосы разностного фона в области 1800 – 2000 нм, происхождение которого может быть связано с взаимодействием между дифракционными модами и ППП, и который расположен в области спектра, где наблюдается ИК Ag-ЯФ. В случае Ag-ЯФ-2 Δλ = 125 нм (относительно минимума разностного дифракционного фона в Ag-ЯФ-1), а для Ag-ЯФ-3 – 154 нм. Если скорректировать положения λmax в ИК Ag-ЯФ-2 и Ag-ЯФ-3 на величину Δλ, то можно обнаружить, что в действительности сдвиг λmax ИК Ag-ЯФ-2 и Ag-ЯФ-3 происходит в длинноволновую сторону, что согласуется с динамикой роста пористых плёнок серебра.

Тогда по сдвигу λmax в ИК Ag-ЯФ относительно положения λmax ИК ЯФ для одной и той интерференционной полосы можно оценить толщину нанесённой плёнки серебра dAg при помощи очевидного соотношения:

dAg=∆λnПЭТФ  				(1)

где nПЭТФ = 1,53 – показатель преломления ПЭТФ [10].

Обнаружено хорошее согласие полученных данных с величиной средней шероховатости поверхности ЯФ и Ag-ЯФ, установленной в результате АСМ-измерений [5].

Выводы

Основным результатом проведённых исследований следует считать обнаружение влияния ППП, образующихся при прохождении света сквозь плёнки пористого серебра, на дифракцию и интерференцию света в образцах Ag-ЯФ. С другой стороны, обнаруженная взаимосвязь сдвига ИК в спектрах оптического поглощения образцов Ag-ЯФ, модифицированных массивами НМЧ серебра, с толщиной нанесённого покрытия, может найти практическое использование при изготовлении индикаторных матриц для сенсоров, солнечных батарей, для просветления элементов оптических устройств и т.д. Также интересна возможность диагностики ППП по коротковолновому сдвигу ИК в спектрах оптического поглощения пористых плёнок серебра, нанесённых на светорассеивающие подложки.

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии от 20 октября 2014 года №14.576.21.0053, уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57614X0053), Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-07-00025).

Литература

1 Duc Anh Dinh, Kwun Nam Hui, Kwan San Hui, Pushpendra Kumar, Jai Singh // Silver Nanowires: A promising transparent conducting electrode material for optoelectronic and electronic applications // Reviews in Advanced Sciencies and Engineering. – 2013. – V. 2. – C. 1 – 22

2 Получение и исследование наноструктур / под ред. А.С. Сигова. – М.: БИНОМ, 2010. – 146 с.

3 Флёров Г.Н., Барашенков В.С. // Практические применения пучков тяжёлых ионов // Успехи физических наук. – 1974. – Т. 114, № 2. – С. 351 – 353

4 Vo-Dinh T. // Surface-enhanced Raman spectroscopy using metallic nanostructures // TRAC: Trends Anal. Chem.. - 1998. - V. 17, N 8-9. - C. 557 – 582

5 Смолянский А.С., Загайнов В.А., Бирюков Ю.Г., Магомедбеков Э.П., Степанова О.Г., Трахтенберг Л.И. // Структурные свойства слоёв нано-/ микрочастиц серебра, синтезированных на поверхности ядерных фильтров методом аэрозольного напыления // Композиты и наноструктуры. – 2014. – Т. 6, № 4. – С. 212 - 222

6 Борн М. // Основы оптики / ред. М. Борн, Э. Вольф. - М.: Наука, 1973

7 Carton O., Ghaymouni J., Lejeune M., Zeinert A. // Optical Characterization of Porous Sputtered Silver Thin Films // Hindawi Publishing Corporation. Journal of Spectroscopy. - Volume 2013, Article ID 307824, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/307824

8 Cheng-ping Huang, Qian-jin Wang, Yong-yuan Zhu // Dual effect of surface plasmons in light transmission through perforated metal films // Phys. Rev. B. – 2007. – V. 75. – C. 245421

9 Попов В.В., Теперик Т.В., Garcia de Abajo F.J. // Фотонные зоны поглощения в спектрах нанопористых металлических плёнок // Физика твёрдого тела. – 2007. – Т. 49, № 7. – С. 1206 – 1209

10 Wang Y., Miyagi M. // Simultaneous measurement of optical constants of dispersive material at visible and infrared wavelengths // Applied Optics. – 1997. – V. 36. – C. 877 – 884