УДК 546

СВС высокотемпературных керамических композитов

Щербаков В.А., д.ф-м.н., Грядунов А.Н., к.ф-м.н.

vladimir@ism.ac.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН

Аннотация:

Презентация посвящена получению керамических композитов на основе боридов титана и хрома методом, сочетающим самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) и прессование горячего продукта. Показано, что продуктами экзотермического синтеза являются твердый раствор диборидов титана и хрома (дисперсная фаза) и моноборид хрома (керамическая связка). Изучено влияние наночастиц TiN на микроструктуру керамического композита. Показано, что введение наночастиц TiN обеспечивает получение керамических композитов с субмикронным размером структурных составляющих. Получены керамические композиты с минимальной остаточной пористостью (1-3%) и высокой микротвердостью (2250 кг/мм2). Изучено влияние мехактивации на морфологию реакционной смеси и формирование микроструктуры керамического композита. Показано, что в волне горения активированной смеси происходит разложение наночастиц TiN, сопровождающееся выделением паров титана и азота. Рассмотрен механизм формирования микроструктуры керамического композита, в котором взаимодействие газообразного азота с каплями жидкого титана приводит к образованию слоя нитрида титана на поверхности пор

Ключевые слова:

СВС, керамический композит, диборид титана, наночастицы, TiN

Abstract:

The presentation deals with producing of ceramic composites based on titanium and chromium borides by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) and consolidation hot reaction product under pressure. The influence of TiN nanoparticles on the microstructure of ceramic composites was researched. It was shown that adding TiN nanoparticles into the green mixture had resulted to formation the ceramic composites with fine microstructure. The ceramic composites with minimal residual porosity (1-3%) and high hardness (2250 kg/mm2) were obtained.

Keywords:

SHS, ceramic composite, titanium diboride, nanoparticles, TiN.

1. Введение

Создание новых керамических и металлокерамических материалов является актуальной задачей инновационного развития современных технологий машиностроения, металлообработки, металлургии, энергетики, авиастроения. Наиболее интересное применение могут найти керамические материалы на основе тугоплавких боридов. Они обладают уникальным сочетанием физико-механических характеристик. Так диборид титана (TiB2) сочетает с себе такие уникальные свойства, как высокая температура плавления (3490 K), низкая плотность 4,52 г/см3, высокие микротвердость (34 ГПа) и тепловая и электрическая проводимость [1-3], высокая износо- и коррозионная стойкость при высоких температурах эксплуатации. Это позволяет использовать его в качестве режущего и износостойкого материала и делает его идеальными кандидатом для создания керамик, работающих в экстремальных условиях сверхвысоких температур [4, 5].

Получение этих материалов традиционными методами порошковой металлургии затруднено высокими затратами электроэнергии, многостадийностью, сложностью технологического оборудования и низкой производительностью. Перспективным способом получения керамических композитов является СВС-компактирование [6, 7]. Он отличается от известного в порошковой металлургии горячего прессования тем, что керамический композит нагревается за счет тепла, выделяющегося в ходе экзотермического синтеза тугоплавких соединений. Достоинством способа являются быстрый (секунды) нагрев целевого продукта, простота технологической оснастки, низкий расход электроэнергии и низкая стоимость целевого продукта.

СВС-компактирование осуществляют следующим образом. Из приготовленной смеси порошков металлов и неметаллов холодным прессованием формуется шихтовая заготовка и помещается реакционную пресс-форму. С помощью раскаленной электрическим током вольфрамовой спирали инициируются экзотермическую реакцию синтеза, которая в виде волны горения самопроизвольно распространяется по объему шихтовой заготовки. Выделяющееся в ходе экзотермической реакции тепло нагревает целевой продукт до высокой температуры, при которой он проявляет пластичные свойства. Под действием приложенного давления продукт СВС уплотняют до беспористого состояния. На величину остаточной пористости существенное влияние оказывает образование жидкой фазы, которая значительно увеличивает пластичность продукта СВС и степень его компактирования.

Для получения СВС-композитов необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, осуществить синтез целевого продукта заданного состава. Во-вторых, обеспечить уровень пластичности, необходимый для консолидации целевого продукта до беспористого состояния. В третьих, обеспечить формирование однородной микроструктуры с минимальным размером структурных составляющих.

Ключевым параметром процесса является температура горения. Использование гетерогенной смеси с высокой температурой горения, при которой происходит образование жидкой фазы, позволяет выполнить указанные условия. В этих условиях формируются продукты СВС с крупнодисперсной микроструктурой. Чтобы модифицировать микроструктуру керамического СВС-композита в состав реакционной смеси вводят функциональные добавки - наночастицы нитрида титана.

Однако приготовление однородной смеси представляет затруднено значительным различием размеров частиц реагентов. Масштаб гетерогенности можно значительно уменьшить, используя метод механической активации, который оказывает влияние на состав и структуру исходных смесей, а также на температуру и скорость горения активированных смесей [8, 9].

СВС керамического композита на основе боридов титана и хрома осуществляли по реакции:

0,7{0,8(Ti+2B)+0,2(Cr+2B)}+0,3(Cr+B) => 0,7(Ti,Cr)B2+0,3CrB+xTiN.

В качестве функциональной добавки, модифицирующей микроструктуру композита, в смесь вводили наночастицы TiN. Выбор функциональной добавки обусловлен тем, что нитрид титана не образует растворов и соединений с боридами титана и хрома.

Целью настоящей работы является исследование влияния наночастиц TiN и способа приготовления экзотермической смеси на формирование микроструктуры керамического композита на основе боридов титана и хрома.

2. Методика эксперимента

Характеристики порошков металлов и неметаллов, использованных для приготовления реакционных смесей, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики реагентов

| Реагент | Марка | Содержание, % мас. | Размер частиц, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti | ПТМ | 99 | <45 |
| Cr | ПХ1 | 99,3 | <20 |
| B | черный | 98 | <0,2 |
| TiN* |  | 97 | <0,07 |

*Нанопорошок TiN получен в ИМЕТ РАН

Видно, что средний размер порошков титана и хрома значительно превышает размер B и TiN. Нанопорошок TiN получен плазмохимическим методом при взаимодействии порошка гидрида титана с азотной плазмой [10]. Наночастицы TiN (90% масс.), формирование которых происходило через паровую фазу, имеют размеры 10–70 нм. Содержание азота в этих порошках 21% мас.

Исходные порошки предварительно сушили при температуре 100–120°С и смешивали двумя способами. В первом случае в шаровой мельнице типа «пьяная бочка» объемом 0,5 литра, а во втором - в планетарной мельнице АГО-2 с центробежным ускорением мелющих шаров от 1 до 90g и продолжительностью смешивания от 1 до 60 минут. С помощью лазерного анализатора «Микросайзер-201C» определяли в полученных смесях распределение частиц по размерам.

Составы реакционных смесей, представлены в таблице 2. СВ-синтез и консолидацию горячих продуктов осуществляли в реакционной пресс-форме.

Таблица 2

Составы реакционных смесей

| Состав | Содержание, мас.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Cr | B | TiN |
| 1 | 34,74 | 31,26 | 24 | 10 |
| 2 | 32,81 | 29,52 | 22,67 | 15 |

Шихтовую заготовку диаметром 30 мм, высотой 16 мм и относительной плотности 0,6 помещали в реакционную пресс-форму, снабженную системой инициирования реакции экзотермического синтеза. Свободное пространство в пресс-форме заполняли дисперсной средой, в качестве которой использовали оксид кремния дисперсностью 200–300 мкм. Реакцию горения инициировали раскаленной электрическим током вольфрамовой спиралью. После завершения экзотермического синтеза целевой продукт прессовали при давлении 100 МПа. Полученный образец извлекали из пресс-формы и помещали в кварцевый песок для остывания.

Микроструктуру керамических композитов изучали методом растровой электронной микроскопии с использованием автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа сверхвысокого разрешения Zeiss Ultra plus. Фазовый состав полученных композитов изучали с применением дифрактометра «ДРОН-3» с использованием Cu-Kα-излучения. Содержание химических элементов в структурных составляющих СВС-композитов определяли с помощью энергодисперсионного анализа. Для исследования микроструктуры и фазового состава готовилась поверхность образца в виде чистого скола и шлифа. Микротвёрдость измеряли с помощью прибора ПМТ-3 в соответствии с ГОСТ 3450-76 при нагрузке 100 г. Плотность керамических образцов определяли методом гидростатического взвешивания по ГОСТ 25281-82.

3. Экспериментальные результаты и обсуждение

3.1. Влияние наночастиц TiN

Рассмотрим влияние концентрации наночастиц TiN в исходной смеси на формирование фазового состава синтезированных керамических композитов. На рис. 1 представлены рентгенограммы керамических композитов, синтезированных с различным содержанием TiN.

- (Ti,Cr)B2

- CrB

- TiN

Рис. 1. Рентгенограммы керамических композитов TiB2+30CrB+xTiN, содержащих нитрид титана: (1) 1; (2) 5; (3) 10; (4) 20% мас.

Видно, что керамические композиты содержат одинаковый набор фаз: твердый раствор (Ti,Cr)B2, CrB и TiN. Увеличение концентрации наночастиц TiN в смеси до 20 % мас. приводит, согласно термодинамическому расчету, к уменьшению температуры горения на 500К. Однако фазовый состав керамических композитов сохранился.

Влияние содержания наночастиц TiN в исходной смеси на формирование микроструктуры керамических композитов представлено на рис. 2. Видно, что частицы твердого раствора на основе диборидов титана и хрома (темная фаза) имеют игольчатую форму хорошо сформировавшихся ограненных кристаллитов. Моноборид хрома (светлая фаза) заполнил пространство между частицами твердого раствора благодаря хорошему смачиванию твердых частиц твердого раствора диборидов титана и хрома. Наночастицы TiN равномерно распределены в объеме композита. Энергодисперсионный анализ показал, что СВС-композит, полученный при горении смеси № 2, содержит в керамической связке: Cr – 69,7–72,8; Ti – 4–8,2 и B – 22-23,3% мас., а в зерне: Cr – 18,9–21,8; Ti – 47–49,7 и B – 31-31,4% мас. Содержание некоторого количества титана в связки обусловлено точностью анализа. Размер области, с которой осуществлялся энергодисперсионный анализ, составлял 2–5 мкм. Размер частиц в СВС-композите, полученном при горении смеси № 4, менее 0,2–0,3 мкм (см. рис. 2б). По этой причине установить количественный состав зерен в СВС-композите с размером частиц менее 0,3 мкм не представлялся возможным. Поэтому на рис. 2б указаны вероятные частицы TiN, форма которых близка к кубической.

а

б

(Ti,Cr)B2	CrB					TiN

Рис. 2. Микроструктура СВС-композитов, содержих TiN: (а) 5; (б) 15%мас.

С увеличением концентрации наночастиц TiN до 20% мас. средний размер структурных составляющих керамических композитов уменьшается от 2,5 до 0,1 мкм. Уменьшение размера частиц обусловлено как уменьшением температуры горения, так как частицы TiN, являющиеся тепловым балластом, не принимают участие в химическом взаимодействии, так и увеличением центров роста новой фазы - твердого раствора диборидов титана и хрома.

В таблице 3 представлены характеристики СВС-композитов. Максимальная твердость СВС-композита 2250 кг/мм2 достигается при содержании в смеси 10% мас. TiN. Дальнейшее увеличение концентрации наночастиц в смеси приводит к увеличению пористости керамического композита и уменьшению микротвердости СВС-композита.

Таблица 3

Характеристики керамических композитов

| Содержание TiN, % мас. | Средний размер частиц, мкм | Микротвердость, кг/мм2 | Пористость, % мас. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 1800 | 0,8 |
| 5 | 1,4 | 2100 | 1,3 |
| 10 | 0,5 | 2250 | 3 |
| 15 | 0,3 | 1750 | 16 |
| 20 | <0,1 | --- | 22 |

3.2. Влияние активированного смешения

На рис. 3 представлены зависимости распределения частиц по размеру, полученные в условиях низко (1g) и высоко активированного (90g) смешения в течение 40 минут. Дисперсный анализ показал, что приготовленная в условиях низко активированного смешения смесь содержит частицы реагентов, размер которых дисперсности исходных порошков. Напротив, при смешении с ускорением шаров 90g средний размер металлических частиц уменьшился с 20 до 2 мкм.

Рис. 3. Распределение частиц по размеру в смесях, полученных при мехактивации с ускорением шаров 1g (1) и 90g (2) в течение 40 минут.

Изменение морфологии наночастиц TiN изучали по данным рентгеноструктурного анализа. На рис. 4 представлены рентгенограммы смесей порошков Ti, Cr и TiN (15% мас.), полученных в режиме высоко активированного смешения с ускорением шаров 90g.

- Ti

- Cr

- TiN

Рис. 4. Рентгенограммы смесей порошков Ti, Cr, TiN, полученных механической активацией с ускорением шаров 90g в течение 1 (1); 20 (2); 30 (3) и 40 (4) минут.

Видно, что увеличение продолжительности смешения от 1 до 60 мин приводит к уменьшению интенсивности и уширению дифракционных пиков как наночастиц TiN, так и частиц Ti и Cr. Такое изменение дифракционных пиков обусловлено измельчением и образованием дефектов в ходе интенсивной обработки частиц в планетарной шаровой мельнице.

На рис. 5 представлена рентгенограмма керамического композита (Ti,Cr)B2+30CrB+15TiN, полученного из смеси, приготовленной с ускорением шаров 90g в течение 30 мин.

- (Ti,Cr)B2

- CrB

- TiN

- Ti2O3

Рис. 5. Рентгенограмма керамического композита (Ti,Cr)B2+30CrB+15TiN, приготовленной при смешении с ускорением шаров 90g в течение 30 мин.

Из сравнения рентгенограмм видно, что интенсивность дифракционных пиков TiN в композите выше, чем в исходной смеси, приготовленной в режиме высоко активированного смешения (90g) и практически соответствует интенсивности дифракционных пиков TiN в смеси, приготовленной в режиме низко активированного смешения (1g).

Микроструктура керамического композита синтезированного из смеси, приготовленной при 90g в течение 30 минут, представлена на рис. 6. Видно, что конечный продукт сформировался в виде пористого керамического материала, в котором сферические частицы TiN размером 2-3 мкм расположены на поверхности пор. Отметим, что размер частиц TiN в 20–30 раз превышает размер исходных части TiN в реакционной смеси. Значительное увеличение размера частиц TiN и их распределение в объеме композита обусловлено участием газообразного азота в формировании микроструктуры композита.

Рассмотрим следующий механизм формирования микроструктуры СВС композита. Термодинамический расчет показал, что с увеличением содержания в смеси функциональной добавки (TiN) до 20% мас. адиабатическая температура горения исходной смеси уменьшается от 2500 до 2300К. Высокая температуры горения обеспечивает плавление частиц титана, хрома и бора. Нитрид титана является тугоплавким соединением и в волне горения не плавится. Однако при температуре выше 2000К происходит его испарение с образованием паров титана и азота [11].

TiN						TiN

(a)							(b)

Рис. 6. Микроструктура керамического композита (Ti,Cr)B2+30CrB+15TiN, полученного при горении смеси, приготовленной при ускорении мелющих тел 1g (a) и 90g (b) в течение 30 минут.

Активированное смешение привело к уменьшению размера наночастиц TiN, что подтверждается уменьшением интенсивности и уширением дифракционных пиков (см. рис. 4). Увеличение удельной поверхности наночастиц TiN способствовало более интенсивному испарению и образованию паров титана и азота. В ходе экзотермического взаимодействия газообразный азот выделялся в поры образца. Его удалению из пор препятствовала газонепроницаемая оболочка, образовавшаяся на поверхности образца из расплавленного SiO2. Затем пары титана конденсировались на поверхности пор синтезированного СВС-композита и насыщались азотом с образованием нитрида титана. В итоге на поверхности пор керамического материала формировался слой TiN из частиц, размер которых значительно превышает размер исходных наночастиц TiN.

4. Заключение

Таким образом, показана принципиальная возможность получения методом СВС-компактирования керамических композитов, содержащих в качестве дисперсной фазы - твердый раствор диборидов титана и хрома, а в качестве керамической связки – моноборид хрома. Показано, что в ходе экзотермического синтеза формируется керамический композит равновесного состава.

Изучено влияние функциональной добавки (наночастиц TiN) на формирование микроструктуры керамического композита. Установлено, что при введении в исходную смесь 5-10% мас. наночастиц TiN формируется СВС-композит с остаточной пористостью 1-3%, средним размером частиц твердого раствора (Ti,Cr)B2 от 2,5 до 0,1 мкм, и микротвёрдостью 2100–2250 кг/мм2.

Экспериментальные результаты показали, что приготовление смеси в планетарной шаровой мельнице АГО-2 с центробежным ускорением мелющих шаров 90g значительно уменьшает масштаб гетерогенности смеси порошков Ti, Cr и TiN, но затрудняет получение методом СВС-компактирования керамических композитов на основе боридов титана и хрома. Длительное активированное смешивание приводит к уменьшению размера частиц смеси.

Установлено, что при горении смеси, приготовленной в условиях длительного интенсивного перемешивания, происходит плавление и разложение наночастиц TiN. Выделившийся газообразный азот взаимодействует с поверхностным слоем синтезированного продукта с образованием на поверхности пор слоя, состоящего из частиц TiN размером 2-3 мкм, что привело к формированию слоя нитрида титана на поверхности пор керамического композита.

Таким образом, высокая остаточная пористость керамического композита и значительное увеличение размера частиц нитрида титана обусловлено плавлением наночастиц нитрида титана и выделением газообразного азота в волне горения.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Грант № НК 13-08-01134).

Литература

- Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data. Ed.:  W.Martienssen, H. Warlimont. Spinger, Berlin, Heidelberg, New York. 2005. 1120 p.

- Киффер Р., Бенезовский Ф.. Твердые материалы. Перев, с нем. М.: «Металлургия», 1968, 384 с.

- Самсонов Г.В., Серебрякова Т.И., Неронов В.А. Бориды. М.: Атомиздат, 1975. 376 с.

- S.R. Levine, E.J. Opila, M.C. Halbig, J.D. Kiser, M. Singh, J.A. Salem. Evaluation of ultra-high temperature ceramics for aero propulsion use. J. Eur. Ceram. Soc. 2012. vol. 22, pp. 2757-2767.

- R.G. Munro. Material properties of titanium diboride. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 2000, 105, 709-720.

- А.Г. Мержанов. Процессы горения и синтез материалов. Черноголовка: ИСМАН, 1998, 512 с.

- А.Г. Мержанов, А.С. Мукасьян. Твердопламенное горение. М.: Торус Пресс, 2007, 336 с.

- М.А. Корчагин, Н.З. Ляхов. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез механически активированных смесей //Химическая физика. 2008, т. 27, № 1, с. 73-78.

- М. А. Корчагин, Т. Ф. Григорьева, Б. Б. Бохонов, М. Р. Шарафутдинов, А. П. Баринова, Н. З. Ляхов. Твердофазный режим горения в механически активированных СВС-системах II. Влияние режимов механической активации на характеристики процесса и состав продукто горения // Физика горения и взрыва, 2003, т. 39, № 1, с. 60-68.

- А.В.Cамохин, М.А. Синайский, Н.В.Алексеев, Е.В. Троицкая, Ю.В. Цветков. Получение нанопорошка нитрида титана из гидрида титана на основе синтеза в термической плазме // Физика и химия обработки материалов. 2013. № 4. c. 24-29 .

- Г.В. Самсонов Нитриды Наукова Думка, Киев, 1969, 380 c.