УДК: 678.01.53:537.87:623.62:620.22:661.66

Влияние процессов самоорганизации углеродных нанотрубок на свойства гибридных полимерных композиционных материалов

Л.В. Соловьянчик1, С.В. Кондрашов1, к.т.н., Г.Ю. Юрков1, д.х.н., 
А.С. Фионов2, В.М. Бузник1, академик РАН

mayskay@bk.ru

1ВИАМ, г.Москва

2ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г.Москва

Введение

Придание полимерным композиционным материалам конструкционного назначения дополнительных функциональных свойств, таких как электропроводность, экранирование электромагнитных волн радиодиапазона, является одной из приоритетных задач современного материаловедения [1]. Одним из возможных вариантов решения данной задачи является разработка гибридных полимерных композиционных материалов (ГПКМ), в которых наряду с традиционными армирующими наполнителями (стекло- или углеволокно) используют различные функциональные наполнители: углеродные нанотрубки (УНТ) [2], УНТ, покрытые никелем [3], углеродсодержащие наночастицы [4,5].

Традиционные методы изготовления ГПКМ, например, такие как RTM и VARTM [6], имеют существенное ограничение по технологическим параметрам. Увеличение концентрации функционального наполнителя приводит к увеличению вязкости, что не позволяет достигнуть высокого уровня функциональных свойств.

Выращивание УНТ на поверхности армирующего наполнителя из оксида алюминия [7] или углеродного волокна [8] с последующей пропиткой и прессованием пластика позволяет достигнуть электропроводности ГПКМ на уровне 1-10 См/см при концентрации УНТ 1-3% масс.

Однако, использование CVD метода выращивания УНТ на поверхности стекло- и углеволокон приводит к падению их прочности при растяжении [2].

Таким образом, разработка новых способов получения ГПКМ с высокой степенью наполнения нанотрубками и заданным уровнем функциональных свойств является крайне актуальной задачей.

Цель работы - исследование влияние процессов самоорганизации углеродных нанотрубок на свойства электропроводящих гибридных полимерных композиционных материалов.

- Методы исследования и способ получения ГПКМ

Для получения ГПКМ использовали углеродные нанотрубки Таунит М, поверхность которых была функционализирована карбоксильными группами (ФУНТ) (производство ОАО «Наотехцентр» г. Тамбов). Функционализацию УНТ карбоксильными группами осуществляли кипячением в азотной кислоте квалификации «х.ч.» в колбе с обратным холодильником в течение 10 часов. По окончании обработки УНТ отделяли от кислоты центрифугированием, промывали на фильтре дистиллированной водой до нейтрального рН, а затем – ацетоном до получения тиксотропного продукта. Содержание окисленных углеродных нанотрубок в полученной «пасте» составляло 8.5…10 массовых процентов. По аналогичной методике «пасту» получали авторы работ [9,10].

Для качественной идентификации функциональных групп на поверхности УНТ применялся метод ИК фурье-спектроскопии с использованием прибора «Infraluum FT-801».

Количественную оценку степени функционализации УНТ карбоксильными группами осуществляли посредством обратного потенциометрического кислотно-основного титрования по методике [11] с помощью автоматического титратора «Tiroline Easy».

Для исследования морфологии УНТ анализировали СЭМ-изображения, полученные на двухлучевом сканирующем электронном микроскопе Neon 40 Carl Zeiss. Исследования поверхности покрытий, полученных из дисперсий комопзиций ГПКМ-1-3, осуществлялось с помощью электронного сканирующего микроскопа JEOL JSM 6380 LA.

Для измерения электрического сопротивления вдоль плоскости укладки наполнителя наполнителя (ρ) между пластинами стеклоткани с покрытием перед прессованием прокладывали параллельные шины из никелевой фольги. Измерение сопротивления между шинами проводили вольтметрами В7-40 и В7Э-42 в режиме измерения сопротивления.

Величина удельной проводимости ГПКМ оценивалась по формуле:

Где S - площадь поперечного сечения образца, l - расстояние между шинами.

Расчет диэлектрической проницаемости (ε)  и тангенса угла(tgδ),  потерь образца производили по известным формулам [12]., коэффициенты прохождения (T) и отражения (R) мощности электромагнитного излучения (ЭМИ) проводили непосредственно из коэффициентов матрицы рассеяния.

В качестве армирующего наполнителя была выбрана стеклоткань марки Т-64(ВМП)-270. При выполнении работы были получены три серии образцов, отличающихся методом обработки полимерного связующего (матрицы). Для изготовления образцов первой серии (ГПКМ-1) в качестве матрицы была использована композиция состоящая из эпоксидной смолы ЭД-22 и отвердителя 4,4 диаминодифенилсульфона, которые были взяты в стехиометрическом соотношении. Образцы второй серии (ГПКМ-2) отличались от первой, тем что матрица перед растворением подвергалось термообработке при температуре 100°С в течение 120 мин. Третья серия образцов (ГПКМ-3) отличалась тем, что использовалась композиционная матрица, состоящая из исходного (ГПКМ-1) и термообработанного (ГПКМ-2) связующих в соотношении 75:25 по массе. Концентрация функционализированных углеродных нанотрубок (ФУНТ) во всех сериях образцов относительно полимерной матрицы была одинакова.

Для приготовления ГПКМ необходимое количество ФУНТ диспергировалось в 50 мл ацетона с использованием ультразвуковой ванны «Сапфир» в течение 40 мин. В полученную дисперсию добавляли связующее. После этого композиция подвергалась УЗ диспергированию в течение 20 мин. Раствор модифицированного ФУНТ связующего выливался на стеклоткань. Для предотвращения пролива ацетона с обратной стороны стеклоткани была натянута полиэтиленовая пленка. Покрытие формировалось в процессе испарения ацетона. Пластины стеклоткани с нанесенным покрытием выдерживались при нормальных условиях в течение 48 часов, затем собирались в пакет и прессовались по режиму: 120ºС - 60 мин; 180 ºС -  240 мин. Толщина изготовленных таким образом образцов составляла 0.21…0.3 мм.

- Экспериментальные результаты.

На рис 1а) представлена микрофотография функционализированных УНТ.

На ИК- спектрах окисленных образцов УНТ фиксируются максимумы поглощения при 1627.8 см-1, относящиеся к колебаниям С=О-связи в карбоксильной группе (рис 1 б).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис 1. Микрофотография функционализированных нанотрубок (а), ИК спектр ИК спектр исходных (кривая 1) ифункционали ФУНТ исходные и ф

Титриметрический анализ показал, что степень функционализации УНТ СООН-группами после 10 часов обработки нанотрубок в азотной кислоте составила 0.6 ммоль/г (по массе нанотрубок).

В таблице 1 приведены электрофизические характеристики образцов ГПКМ-1: омическое сопротивление между шинами (ρ), коэффициенты пропускания (Т), отражения (R) и поглощения (L), величина диэлектрической проницаемости (ε) и тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ)  электромагнитного излучения (ЭМИ) на частотах f 27, 30.5, 34 ГГц. В качестве исходного приведены характеристики ПКМ, который был получен аналогичным способом.

Таблица 1

Электрофизические характеристики образцов ГПКМ с различной концентрацией (С) ФУНТ

| Нанокомпозит | С, % | R, Ом | f, ГГц | ε | tgδ | Т, % | R, % | L, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх | 0 |  | 27.0 | 4.3 | 0.07 | 90 | 1.2 | 8.8 |
|  |  |  | 30.5 | 5.0 | 0.14 | 96 | 1.0 | 3 |
|  |  |  | 34.0 | 4.9 | 0.24 | 94 | 1.4 | 4.6 |
| ГПКМ-1 | 8 | 2.73∙104 | 27.0 | 28.8 | 1.78 | 15.5 | 51.5 | 33 |
|  |  |  | 30.5 | 22.7 | 1.57 | 16.8 | 50.6 | 32.6 |
|  |  |  | 34.0 | 19.9 | 2.76 | 12.9 | 45.8 | 41.3 |
| ГПКМ-1 | 4 | 0.66∙106 | 27.0 | 25.1 | 0.7 | 47.2 | 28.4 | 24.4 |
|  |  |  | 30.5 | 20.6 | 0.75 | 47.2 | 26 | 26.8 |
|  |  |  | 34.0 | 18.4 | 1.18 | 39.1 | 24.7 | 36.2 |
| ГПКМ-1 | 1 | 3.77∙107 | 27.0 | 12.7 | 0.34 | 77.5 | 11.3 | 11.2 |
|  |  |  | 30.5 | 11.1 | 0.41 | 75.2 | 14.1 | 10.7 |
|  |  |  | 34.0 | 12.0 | 0.51 | 70.1 | 19.4 | 10.5 |

Как видно из приведенных данных, использование описанного выше способа позволяет получить электропроводящие ГПКМ с удельной проводимостью вдоль плоскости укладки армирующего наполнителя до 5.8∙10-4 См/см при концентрации ФУНТ 3 масс. % по массе эпоксидной композициии.  Пластина из такого композиционного материала толщиной 0.3 мм обладает коэффициентом отражения ЭМИ в диапазоне 27.0…34.0 ГГц 51.5…48.5 %, пропуская при этом 15.5…12.9 % падающей мощности. С уменьшением концентрации ФУНТ проводимость ГПКМ-1 уменьшается, коэффициент отражения ЭМИ падает, а пропускание увеличивается (рис. 2) а).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2 Зависимость коэффициентов прохождения (T – фигуры без точек) и отражения (R – фигуры с точками) образцов от концентрации наполнителя: а) ГПКМ-1, б) ГПКМ-3. Рабочая частота: квадратики – 27 ГГц, кружочки – 30.5 ГГц, треугольнички – 34 ГГц.

В таблице 2 приведены электрофизические характеристики образцов ГПКМ-2, ГПКМ-3 (обозначения аналогичны обозначениям в табл. 1).

Таблица 2

Электрофизические характеристики образцов ГПКМ-2 и ГПКМ-3.

| Нанокомпозит | С, % | R, Ом | f, ГГц | ε | tgδ | Т, % | R, % | L, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПКМ-2 | 8 | 5.67∙103 | 27.0 | 32.5 | 1.79 | 19.3 | 48.1 | 32.6 |
|  |  |  | 30.5 | 33.5 | 1.83 | 19.8 | 43.1 | 37.1 |
|  |  |  | 34.0 | 26.1 | 2.43 | 17 | 45 | 38 |
| ГПКМ-3 | 8 | 1.26∙103 | 27.0 | 46.4 | 6.41 | 4.1 | 74.4 | 21.5 |
|  |  |  | 30.5 | 40.1 | 3.47 | 4.8 | 73.3 | 21.9 |
|  |  |  | 34.0 | 42.4 | 6.9 | 3.0 | 61 | 35.2 |
| ГПКМ-3 | 4 | 0.83∙105 | 27.0 | 72.4 | 3.18 | 9.0 | 60.0 | 31.0 |
|  |  |  | 30.5 | 49.6 | 4.36 | 8.8 | 60.0 | 31.2 |
|  |  |  | 34.0 | 37.6 | 5.7 | 8.8 | 58.9 | 32.3 |
| ГПКМ-3 | 2 | 3.19∙107 | 27.0 | 26.6 | 0.89 | 46.0 | 26.2 | 27.8 |
|  |  |  | 30.5 | 20.3 | 0.99 | 45.7 | 24.4 | 29.9 |
|  |  |  | 34.0 | 15.9 | 1.8 | 39.0 | 21.1 | 30.9 |
| ГПКМ-3 | 1 | 3.86∙108 | 27.0 | 7.2 | 0.26 | 83.6 | 7.5 | 8.9 |
|  |  |  | 30.5 | 6.4 | 0.26 | 82.9 | 7.4 | 9.7 |
|  |  |  | 34.0 | 6.9 | 0.49 | 74.0 | 7.4 | 18.6 |

Как следует из представленных данных, электрофизические свойства образца ГПКМ-3 существенным образом отличаются от свойств ГПКМ-1 и ГПКМ-2. Так величина проводимости нанокомпозита ГПКМ-3, при концентрации ФУНТ 8% вес (по массе связующего) составляет 1.6∙10-2 См/см, что почти на два порядка больше проводимости нанокомпозита ГПКМ-1. Однако при малых концентрациях ФУНТ (1% вес. по массе связующего) проводимость композита ГПКМ-1 оказывается на порядок больше, чем проводимость ГПКМ-3 (4.14∙10 -7 и 5.39∙10-8 Ом/см соответственно).

Диэлектрическая проницаемость композита ГПКМ-3 с концентрацией 8% на частоте 27.0 ГГц составляет 46.4, в то время как для композитов ГПКМ-2, ГПКМ-1 эта величина равна 32.5 и 28.8 соответственно. Тангенс угла диэлектрических потерь ГПКМ-3 (6.41 на частоте 27.0 ГГц) также оказывается существенно выше, чем для образцов ГПКМ-2, ГПКМ-1 (1.79 и 1.78 соответственно).

Если величина коэффициента поглощения ЭМИ радиодиапазона для композита ГПКМ-1 монотонно уменьшается при уменьшении концентрации, то для композита ГПКМ-3 коэффициент поглощения вначале растет, достигает максимума (31%) при концентрациях ФУНТ 4 масс.%, а затем уменьшается. Данный эффект связан с увеличением глубины проникновения ЭМИ в объем образца с уменьшением концентрации углеродсодержащего носителя [12].

На рис.3 представлены концентрационные зависимости величины электрического сопротивления при постоянном токе от концентрации наполнителя для образцов ГПКМ-1, ГПКМ-3.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 3 Зависимость сопротивления образцов от концентрации ФУНТ: а) ГПКМ-1, б) ГПКМ-3.

Характер концентрационных зависимостей сопротивления, а также коэффициентов пропускания и отражения образцов ГПКМ-2 и ГПКМ-3 принципиально различны. В случае ГПКМ-2 наблюдается почти линейная зависимость исследованных параметров от концентрации, в то время как в случае ГПКМ-3 наблюдаются сильно нелинейные зависимости с пороговым характером (при концентрации 2 %) и выходом на насыщение. Такой характер зависимости может проявляться в том случае, если при увеличении концентрации наполнителя в ГПКМ-3 образуется связная структура проводников, при которой основной вклад в электропроводящие и электродинамические свойства начинают вносить области контакта частичек наполнителя. Такая структура является аналогом «плохого металла», и проявляет себя в увеличении коэффициента отражения и соответствующем уменьшении коэффициента пропускания. Коэффициент поглощения при этом практически не меняется (начиная с пороговой концентрации).

При отсутствии связной структуры частичек наполнителя (ГПКМ-2) увеличение концентрации (вплоть до 8 масс. %, по крайней мере) приводит к реализации все более «плохого диэлектрика» со слабо нелинейным увеличением коэффициентов отражения и поглощения и уменьшением коэффициента пропускания.

Возможной причиной различия электродинамических характеристик ГПКМ, имеющих один и тот же состав, является различная структурная организация  функционального наполнителя в исследованных материалах. (переформулировать).

Для получения информации об образовании покрытий было проведено сравнительное изучение их морфологии. Для чего  в чашки из алюминиевой  были налиты дисперсии с разной концентрацией ФУНТ, использованные для получения препрегов ГПКМ.

На рис. 4 представлены данные о морфологии покрытий, которые образовались после испарения ацетона.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 4 Морфология покрытий после испарения ацетона из дисперсий:

а) ГПКМ-1 (2 масс.% ФУНТ),  б) ГПКМ-2 (2 масс.% ФУНТ), в) ГПКМ-3 (2 масс.% ФУНТ).

Различие в морфологии покрытий вероятно связано с различной силой взаимодействия ФУНТ/ФУНТ, ФУНТ/матрица для различных вариантов ГПКМ. В случае ГПКМ-3 силы взаимодействия между нанотрубками настолько велики, что препятствуют действию диффузионных потоков, которые возникают вследствие испарения растворителя и стремятся нарушить сплошность покрытия. В то время как, более сильное взаимодействие ФУНТ/матрица в ГПКМ-3 приводит к нарушению целостности покрытия.

Слабое взаимодействие ФУНТ с матрицей приводит к уменьшению толщины слоя полимера, который окружает нанотрубку, а, следовательно, к уменьшению величины контактного сопротивления между ФУНТ и увеличению проводимости нанокомпозита ГПКМ-3 по сравнению с ГПКМ-1, ГПКМ-2 [13].

Заключение

Таким образом, различные технологические режимы получения модифицированных ФУНТ связующих позволяют получать ГПКМ, которые в одном случае могут быть характеризованы как «плохой металл», а в другом – как «плохой диэлектрик». Оба варианта полученных ГПКМ являются востребованными и перспективными для применения в качестве конструкционных и функциональных радиотехнических материалов.

В работе показано, что гибридные полимерные материалы функционального назначения с высокой степенью наполнения могут быть изготовлены путем получения покрытий, содержащих углеродные нанотрубки функционализированные карбоксильными группами и эпоксидную композицию, на слоях армирующего наполнителя с его последующим прессованием. Удельная проводимость ГПКМ, полученных таким способом достигает величины 1.6∙10-2 См/см.

Использование в составе матрицы смеси олигомеров с различным молекулярным весом изменяет структуру покрытия, которая оказывает влияние на комплекс электрофизических свойств.

Сделано предположение о том, что механизм формирования структуры покрытия определяется силой взаимодействия ФУНТ друг с другом и с эпоксидной матрицей.

Литература

1. Каблов Е.Н., Кондрашов С.В., Юрков Г.Ю. Перспективы использования углеродсодержащих наночастиц в связующих для полимерных композиционных материалов // Российские нанотехнологии. 2013. Т. 8. № 3-4. С. 28-46

2. Lubineau G., Rahaman A. A review of strategies for improving the degradation properties of laminated continuous-fiber/epoxy composites with carbon-based nanoreinforcements // CARBON. 2012. V. 50. P. 2377–2395.

3. Chakravarthi D.K., Khabashesku V.N., Vaidyanathan R., Blaine J., Yarlagadda Sh., Roseman D., Zeng Q. and Barrera E.V. Carbon Fiber–Bismaleimide Composites Filled with Nickel-Coated Single-Walled Carbon Nanotubes for Lightning-Strike Protection // Adv. Funct. Mater. 2011. V. 21, P. 2527–2533

4. Гуняев Г.М., Чурсова Л.В., Раскутин А.Е., Гуняева А.Г. Молниестойкость современных полимерных композитов // Авиационные материалы и технологии. 2012. № 2. С. 36-42,

5. Гуняев Г.М., Чурсова Л.В., Комарова О.А., Гуняева А.Г. Конструкционные углепластики, модифицированные наночастицами // Приложение к журналу «Авиационные материалы и технологии». М.: ВИАМ. 2012. С. 277-286

6. Reia da Costa E.F., Skordos A.A., Partridge I.K., Rezai A. RTM processing and electrical performance of carbon nanotube modified epoxy/fibre Composites // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2009. V. 43. I. 4. P. 593-602

7. Garcia E.J., Wardle B.L., Hart A.J., Yamamoto N. Fabrication and multifunctional properties of a hybrid laminate with aligned carbon nanotubes grown In Situ // Composites Science and Technology. 2008. V. 68. P. 2034–2041

8. Singh B.P., Bharadwaj P., Choudhary V., Mathur R.B. Enhanced microwave shielding and mechanical properties of multiwall carbon nanotubes anchored carbon fiber felt reinforced epoxy multiscale composites // Appl Nanosci DOI 10.1007/s13204-013-0214-0

9. BourlinosA.B., GeorgakilasV., BoukosN., DallasP., TrapalisC., E.P.Giannelis.Silicone-functionalized carbon nanotubes for the production of new carbon-based fluids.// Carbon. 2007. Vol. 45. P. 1583–1595

10. Florian H. Gojny,JacekNastalczyk, ZbigniewRoslaniec, Karl Schulte. Surface modified multi-walled carbon nanotubes in CNT/epoxy-composites.// Chemical Physics Letters. 2003. Vol. 370. P. 820–824

11 Boehm H.P. Chemical identification of surface groups. // Advances in catalysis and related subjects. – 1996. – N 16. – P. 179-274.

12. Electromagnetic interference shielding mechanisms of CNT/polymer composites Mohammed H. Al-Saleh, Uttandaraman Sundararaj        CARBON 47  ( 2009 ) 1738 –1746

13. Increasing the electrical conductivity of carbon nanotube/ polymer composites by using weak nanotube–polymer interactions You Zeng, Pengfei Liu, Jinhong Du, Long Zhao, Pulickel M. Ajayan, Hui-Ming Cheng CARBON 48 (2010) 3551 –3558