УДК621.03:534

Комбинированная алмазно-ультразвуковая обработка перспективных изделий из композиционных материалов

Опальницкий А.И.

artik_footbol@mail.ru

ФГУП «НПО «Техномаш»

Аннотация:

В статье показаны результаты эксперимента по алмазно-ультразвуковой размерной обработки перспективного композиционного материала КМУ-4Л. Выявлены оптимальные параметры режима для достижения низкой шероховатости и высокого качества кромок при прошивке отверстий.  Проанализировано влияние рабочей среды на кромки отверстий. Сделаны выводы и даны практические рекомендации

Ключевые слова:

Алмазно-ультразвуковая размерная обработка, композиционный материал, алмазный инструмент, прошивка отверстий

Abstract:

The article shows the results of experiments on diamond ultrasonic machining perspective composite CMU-4L. Optimal mode settings for low roughness and high quality edges in piercing holes. The influence of the working environment at the edge of the holes. The conclusions and practical recommendations

Keywords:

Diamond-dimensional ultrasound treatment, the composite material, diamond tools, drilling

Композиционные углерод-силицидные и углерод-углеродные материалы по своим уникальным характеристикам относятся к наиболее перспективным материалам, которые применяются в авиакосмической промышленности. При создании изделий различного функционального назначения из таких материалов возникают трудности, связанные с получением точных отверстия и пазов. Стоит отметить, что традиционные методы механической обработки трудоемки, и не лишены недостатков, к числу которых можно отнести: сильный износ режущего инструмента, возникновение трещин, расслоение и махрение кромок из-за вибрационных и ударных нагрузок. В настоящее время углеродные волокна используют для термозащиты космических кораблей, самолетов, ракет, изготовления их носовых частей, деталей двигателей, теплопроводящих устройств, для энергетических установок и производства активированных углеродных волокон (например, в накопителях электроэнергии, аккумуляторах, батареях, устройствах-модулях по очистке газов) (рис. 1).

Рис.1. Применение материала КМУ-4Л в космической промышленности

Комбинированная ультразвуковая обработка вращающимся алмазным инструментом позволяет получать отверстия и пазы в деталях из КМ без повреждений и расслоений, возможно получении отверстий малого диаметра близко расположенных относительно друг друга.

В качестве материала для исследований был выбран  углепластик КМУ-4Л на основе наполнителя из углеродной ленты ЛУ-П/0,1-А ГОСТ 28006-88 связующего ЭНФБ ТУ 1-596-36-98. Углепластик КМУ-4Л является радиационно-стойким и используется в качестве конструкционного материала опорных конструкций внутреннего детектора.

Для обработки таких материалов в ФГУП «НПО» Техномаш» в лаборатории ультразвуковых и зачистных технологий разработан ультразвуковой трех координатный станок СКО 310-2 (рис.2).

Рис.2. Ультразвуковой трех координатный станок СКО 310-2

Проводились исследования с целью выявления зависимости шероховатости, получаемой поверхности от подачи инструмента. Использовался трубчатый гальванический алмазный инструмент (АИ) d=9,5 мм, отверстия прошивались на глубину h=10 мм, амплитуда А=9 мкм, биение на инструменте 0,02 мм, частота вращения 1200 мин-1.

Рис.3. Влияние подачи инструмента на шероховатость поверхности

На рисунке 3 показано влияние подачи инструмента на шероховатость боковой поверхности отверстия. На графике видно, что при подаче 3 мм/мин достигается минимальная шероховатость Ra=0,57 мкм. Такой подачи вполне достаточно, чтобы получить наилучшее качество поверхности, при этом АИ успевает прорезать углеродные волокна. При увеличении подачи до 7 мм/мин мы видим заметное ухудшение шероховатости поверхности до Ra=1,32 мкм, это связано с тем, что при высокой подаче АИ не успевает прорезать углеродные волокна и продавливает поверхность. На рисунке 4 показаны входные и выходные кромки отверстий с наилучшим и наихудшим качеством. Мы видим, что

| Входная кромка отверстия (S=3 мм/мин) | Выходная кромка отверстия (S=3 мм/мин) |
| --- | --- |
| Входная кромка отверстия (S=7 мм/мин) | Выходная кромка отверстия (S=7 мм/мин) |
| Рис. 4. Входные и выходные кромки отверстий |  |

при подаче S=3 мм/мин на входной части кромки отсутствуют вырывы, также как и на выходе АИ ухудшение качества не происходит. При подаче S=7 мм/минАИ не успевает завершить цикл по разрезанию углеродного волокна, вместо этого происходит, вырыв на входной кромке отверстия и непрорезание волокон на выходе АИ.

Таким образом, оптимальной подачей, рекомендованной для прошивки отверстий d=9,5 мм, является  S=3 мм/мин.

Исследовалась зависимость шероховатости получаемой поверхности от частоты вращения АИ. Использовался трубчатый гальванический инструмент d=9,5 мм, отверстия прошивались на глубину h=10 мм, амплитуда ультразвуковых колебаний А=9 мкм, биение на инструменте 0,02 мм, подача инструмента выбрана исходя из вышеизложенных экспериментов S=3 мм/мин.

Рис.5. Влияние частоты вращения АИ на шероховатость поверхности

На рисунке 5 показано влияние частоты вращения АИ на шероховатость боковой поверхности отверстия.

При частоте вращение V=1100 мин-1 мы получаем самую высокую шероховатость, в связи с недостаточной скоростью вращение АИ не успевает достаточно качественно обработать поверхность, при этом Ra=5,87 мкм. Тогда как при V=4650 мин-1 происходит высокоскоростная обработка с достижением низкой шероховатости поверхности   Ra=0,15 мкм.  Также исследовалось качество входных и выходных кромок получаемых отверстий (рис.6) при различной частоте вращения АИ, все отверстия получились достаточно качественными.

| Входная кромка отверстия ( V=4650 мин-1 ) | Выходная кромка отверстия (S=3 мм/мин) |
| --- | --- |
| Входная кромка отверстия ( V=1100 мин-1 ) | Выходная кромка отверстия ( V=1100 мин-1) |
| Рис. 6. Входные и выходные кромки отверстий |  |

Небольшое количество не прорезанных волокон наблюдается при частоте вращения V=1100 мин-1 , тогда как при   V=4650 мин-1 , мы получаем практически идеальную кромку. По результатам экспериментальных исследований для достижения наилучшего качества поверхности входных и выходных кромок необходимо использовать частоту вращения V=4650 мин-1.

В процессе научно исследовательской работы нами была поставлена проблема обработки углеродных материалов в различной среде (воздушная, принудительный обдув и вода), до этого все экспериментальные исследования проводились в водной среде. Исследовалось влияние рабочей среды на шероховатость получаемых поверхностей. Диаметр инструмента был выбран 5,3 мм, отверстия прошивались на глубину h=10 мм, амплитуда А=7 мкм, биение на инструменте 0,01 мм, подача инструмента и частота вращения была выбрана произвольно   S=5 мм/мин и V=3000мин-1 соответственно.

В процессе экспериментальных исследований, результаты которых изображены на рисунке 7, мы обнаружили, что для получения наилучшей шероховатости лучше использовать водяное охлаждение, хотя наименьшую шероховатость Ra=0,9 удалось достичь при обработке на воздухе. Это объясняется не очень хорошим качеством кромок, к которым предъявляются высокие требования (дополнительно будет рассмотрено ниже).

Рис.7. Влияние рабочей среды на шероховатость поверхности.

При прошивке отверстий в различных рабочих средах на электронном микроскопе исследовались входные и выходные кромки отверстий (рис. 8). При прошивке отверстий с поливом воды, получаются ровные острые кромки без расслоений и не прорезанных волокон, тогда как из-за отсутствия рабочей жидкости при работе на воздухе, происходят расслоения входной и выходной части поверхности отверстия, что не позволяет использовать данную среду в качестве рабочей. Если  по требованию заказчиков невозможно использовать воду, то необходимо провести дополнительные разработки для улучшения шероховатости обработки. Выходные и входные кромки имеют небольшие отслоения, что можно исправить с помощью специальных подложек и правильно подобранных режимов.

| Входная кромка отверстия (среда – вода) | Выходная кромка отверстия (среда – вода) |
| --- | --- |
| Входная кромка отверстия (среда – воздух) | Выходная кромка отверстия (среда – воздух) |
| Входная кромка отверстия (среда –обдув воздухом) | Выходная кромка отверстия (среда –обдув воздухом) |
| Рис. 8. Входные и выходные кромки отверстий |  |

Выводы и рекомендации

Для обработки композиционного материала КМУ-4Л был выбран метод алмазно-ультразвуковой прошивки. На сегодняшний день не имеется расчетных методик для получения оптимальных параметров режима. Целью нашей работы было выявление наилучших параметров режима для получения отверстий с низкой шероховатостью и хорошим качеством входных и выходных кромок. Оптимальными были выбраны следующие параметры режима:

- осевая подача инструмента S=3 мм/мин;

- частота вращения V=4650 мин-1;

- водяное охлаждение.

Полученные данные  будут применены при алмазно-ультразвуковой прошивке отверстий в углепластиках КМУ-4Л и других материалах с подобными характеристиками, это поможет сэкономить время на настройку оборудования  и повысить количество годных деталей.

Литература

1. Наукоемкие технологии машиностроительного производства: Физико-химические методы и технологии: учебное пособие  / Ю.А.Моргунов, Д.В.Панов, Б.П.Саушкин, С.Б.Саушкин; под ред. Б.П.Саушкина. – М.: Издательство «Форум», 2013. – 928 с.: ил. – (Высшее образование)

2. Шандров Б.В., Моргунов Ю.А., Саушкин Б.П.  Развитие и применение наукоемких технологий в производстве летательных аппаратов. Журнал «Известия МГТУ «МАМИ», 2013, №2(16), т.2, стр. 278…283.