УДК 669.017:001.5

3D моделирование металлических материалов как один из инструментов конструирования сплавов и обоснования режимов их термомеханической обработки

Носов В.К., д.т.н., Нестеров П.А., к.т.н., Ермаков Е.И.

nosovvk@mail.ru

Российский государственный технологический университет имени 
К.Э. Циолковского (МАТИ), Ступинский филиал

Аннотация

В работе рассмотрены результаты 3D моделирования структурного строения металлических материалов в двух иерархических уровнях. Первый нижний уровень моделирования основан на представлении о равновесной полиэдрической структуре как регулярной упаковке кристаллитов в форме усеченного октаэдра Кельвина, обладающего минимумом поверхностной энергии и полностью заполняющего пространство. На втором уровне моделирования в качестве структурной единицы структурно-геометрического подобия кристаллита в форме усеченного октаэдра выбрана кристаллическая решетка, как геометрическая модель атомной структуры

Ключевые слова:

3D моделирование структурного строения сплава

Abstract

The results of 3D computer modeling of structural construction of titanium alloys and solid solutions based on nickel, using the principle of structural and geometric similarity and substantiation of its parameters are presented

Keywords:

3D modeling of the structural construction of the alloy

Введение

Анализ и моделирование структурообразования металлических материалов в процессах пластической деформации, термической обработки и эксплуатации в большинстве случаях строятся на плоскостном полигональном представлении формы и размеров зерна, объёме и морфологии фаз. Такой упрощённый подход к поликристаллическому строению в двумерной плоскостной системе паркета полигонов-многоугольников не только сужает, но и искажает реальное пространственное полиэдрическое строение одно- и гетерофазных металлических материалов, исключает из рассмотрения истинное строение таких структурных граничных элементов кристаллитов (зёрен), как вершины и рёбра кристаллитов-полиэдров, затрудняет количественную оценку объёмного соотношения и распределения фаз; удельных межграничных и межфазных поверхностей и объёмов [1,2]. Трудности непосредственного наблюдения и оценки пространственного структурного строения могут быть преодолены графическим 3D компьютерным моделированием структурного строения. Системный анализ 3D  графического структурно-геометрического моделирования поли-кристаллической структуры базируется на достижениях материаловедения и таких ее разделах как: термодинамика сплавов, кристаллография, стереологическая металлография; и представлениях о равновесной структуре как о регулярной упаковке кристаллитов в форме многогранников. Теоретические представления о равновесных формах кристаллитов-многогранников в соответствии с принципом Гиббса-Вульфа и условиях полного заполнения изолированным многогранником пространства без промежутков, наложений и комбинаций с другими многогранниками, разработанные Е.С. Фёдоровым, Б.Н. Делоне, Г.Ф. Вороным, Кельвином, изложены в монографиях [3-6]. Теоретическая и практическая необходимость и значимость пространственного представления поликристаллического структурного строения гомогенных и гетерогенных металлических материалов обоснованно С.А.Салтыковым [1] и К.С.Чернявским [2]. В работе [7] нами на условиях минимума свободной поверхностной энергии и полного заполнения пространства изолированным кристаллитом в форме усечённого октаэдра (тетракаидекаэдра) Кельвина изложены начальные положения 3D моделирования структурного строения титана, α-титановых сплавов и α+β- титанового сплава ВТ6.

Цель настоящей работы заключается в обобщении известных литературных данных о пространственном строении металлических материалов, собственных разработок в области структурно геометрического 3D моделирования и формулировании основных принципов их использования в качестве инструмента для системного анализа, конструирования, обоснования режимов термомеханической обработки и прогнозирования механических свойств виртуальных металлических сплавов посредством управления структурно геометрическими параметрами их пространственного строения.

Методика моделирования.

Формализацию графического 3D моделирования структурного-геометрического строения на первом нижнем уровне моделирования выполняли на примере титана, α-сплавов, псевдо-α-сплава ВТ20 и α+β- титанового сплава ВТ6. Для однородной α-полиэдрической структуры титана и α-титановых сплавов в качестве основной компоненты для описания 3D структурного строения как и в работе [7] принят кристаллит в форме усечённого октаэдра (тетракаидекаэдра) Кельвина (рис.1а).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 1 – Изолированный многогранник кристаллита однофазной гомогенной структуры в форме тетракаидекаэдра Кельвина (а), заполняющая пространство упаковка (б) и замкнутый объем полиэдрической структуры (ЗОПС) (в) |  |  |

Тетракаидекаэдр четырнадцатигранник относится к кубической сингонии и октаэдрической группе m3m с координационным числом 24, отношением его поверхности к поверхности шара равного объёма 1,099 и числом рёбер на грань 5,143, минимизируя его удельную поверхность. Из равных тетракаидекаэдров с постоянной взаимной ориентацией граней формировали заполняющую пространство упаковку (ЗПУ) (рис.1б), отображающую 3D модель структурного строения однородной, гомогенной, равновесной полиэдрической структуры титана и α-титановых сплавов. Для количественной оценки стереологических параметров структурного строения частными и произвольными взаимоперпендикулярными сечениями ЗПУ выделяли замкнутый объём полиэдрической структуры (ЗОПС) (рис. 1в). При принятом первом нижнем уровне моделирования эта модель представлена следующими структурными составляющими: α-зерном в форме тетракаидекаэдра и межкристаллитными приграничными объемами (границами зёрен) с кристаллографической толщиной кратной межатомному расстоянию титана. Каждая структурная составляющая представляет собой сплошную, однородную, изотропную деформируемую среду [7]. В двумерной гомогенной равновесной модели структурное строение принимали в виде гексагональной сетки полигонов. Построение 3D модели структурного строения псевдо-α-сплава ВТ20 и сплава ВТ6 осуществляли из положения избирательного и последовательного уменьшения остаточных объемов β-фазы в процессе α+β-рекристаллизационного отжига и последующего охлаждения в структурных граничных элементах α-кристаллита: гранях, рёбрах и вершинах в соответствии с уровнем свободной поверхностной энергии и дополняли принципом притупления межфазных αβ двугранных углов остаточной β-фазой в рёбрах и вершинах с предпочтительным заполнением более острых углов.

В качестве структурной единицы 3D модели структурно-геометрического строения межграничных и межфазных объемов принята  «элементарная ячейка как геометрическая схема трёхмерной периодичности размещения атомов в кристаллическом пространстве и образующая в условиях термодинамического равновесия форму многогранников» [3-4] с объёмными дефектами-приграничными вакантными объемами, построенными из многогранников (рис.2а).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 2 – Изолированный тетракаидекаэдр, заполненный элементарными кубическими ячейками с плоскостями (001) параллельными тетраграням и их ребрам (001) тетракаидекаэдра (а), параллельными тетраграням (001) и составляющими угол 45° с их ребрами (б) |  |

Измерения и расчёты элементов структурного строения сплавов: объёмного размера, граничных и межфазных поверхностей и объёмов структурных составляющих в различных масштабных уровнях размера α-кристаллита (зерна) выполняли в программном комплексе твердотельного моделирования SolidWorks Education.

Результаты моделирования и их обсуждение.

Для сравнительной количественной оценки структурного строения 2D и 3D моделей однофазной гомогенной структуры приняты в соответствии с рекомендациями К.А.Чернявского [2] следующие обозначения стереологических параметров:

P - периметр α-зерна в 2D гексагональной модели;

F – площадь α-зерна в 2D гексагональной модели с учётом толщины межграничной прослойки;

Dг – диаметр α-зерна в 2D гексагональной модели, равный диаметру вписанной окружности;

δα = n∙aα – кристаллографическая толщина αα границы при межатомном расстоянии титана aα=2,9∙10-4 мкм, где n – коэффициент кратности толщины границы межатомному расстоянию;

Sг = P∙δα – площадь αα границ в 2D гексагональной модели;

Sт – площадь αα границ однофазной полиэдрической структуры в 3D модели тетракайдекаэдра;

Dт – диаметр α-зерна в 3D модели, равный диаметру сферы, вписанной по тетрагональным граням тетракайдекаэдра;

Vт – объём α-зерна в форме тетракайдекаэдра однофазной полиэдрической структуры;

Vгр = Sт ∙ δα – объём αα границ в однородной полиэдрической структуры в 3D модели тетракайдекаэдра;

d – средний диаметр α-зерна в плоскостном сечении

Равенство диаметров зёрен в 2D и 3D моделях соблюдается, если диаметр окружности, вписанной в гексагон 2D модели Dг, равен диаметру окружности, вписанной в гексагон сечения параллельного грани (001) тетракаидэкаидра по центру тетрагональных граней.

Расчёты основных параметров однофазной гомогенной равновесной структуры в 2D и 3D моделях в структурном масштабном уровне диаметра зерна 0,01-100 мкм и кристаллографической толщине αα границы равной двум межатомным расстояниям δα= 0,58 нм (n=2) сведены в табл. 1. Зависимости удельных межграничных поверхностей от диаметра зерна в координатах lgSг/F – lgD и lgSт/Vт – lgD в 2D и 3D моделях соответственно характеризуются одинаковой линейной зависимостью с коэффициентом роста удельных поверхностей Ks=dlgS/FdlgD=1. Значения межграничных поверхностей в 3D модели в 1,5 раза превышают их значения в 2D модели. Такой же линейной зависимостью характеризуется рост удельных межграничных объёмов Vгр/Vт в 3D модели (табл.1). Следует отметить, что прослеживается определённая аналогия полуторакратного соотношения межграничных поверхностей в 3D и 2D моделях с установленным в работе [7] соотношением между диаметром α-кристаллита в 3D модели и средним его диаметром в произвольных сечениях замкнутого объёма гомогенной однофазной полиэдрической структуры с изолированным многогранником в форме тетракаидекаэдра D = 1,53dα.

Таблица 1

Стереологические параметры однофазной гомогенной 2D гексагональной и 3D полиэдрической структуры, их удельные межграничные Sг/F и Sт/V поверхности и объемы Vгр/V  в различных масштабных уровнях диаметра зерна.

| D, мкм | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2D модель δα = 0,58 нм (n=2) |  |  |  |  |  |
| P, мкм | 3,46∙102 | 3,46∙101 | 3,46∙100 | 3,46∙10-1 | 3,46∙10-2 |
| F, мкм2 | 8,66∙103 | 8,66∙101 | 8,66∙10-1 | 8,66∙10-3 | 8,66∙10-5 |
| P/F, мкм-1 | 4∙10-2 | 4∙10-1 | 4∙100 | 4∙101 | 4,10∙102 |
| Sг, мкм2 | 2∙10-2 | 2∙10-2 | 2∙10-3 | 2∙10-4 | 2,10∙10-5 |
| Sг/F | 2,3∙10-5 | 2,3∙10-4 | 2,3∙10-3 | 2,3∙10-2 | 2,3∙10-1 |
| 3D модель δα = 0,58 нм (n=2) |  |  |  |  |  |
| S, мкм2 | 3,35∙104 | 3,35∙102 | 3,35∙100 | 3,35∙10-2 | 3,35∙10-4 |
| V, мкм3 | 5∙105 | 5∙102 | 5∙10-1 | 5∙10-4 | 5∙10-7 |
| S/V, мкм-1 | 6,7∙10-2 | 6,7∙10-1 | 6,7∙100 | 6,7∙101 | 6,7∙102 |
| Vгр, мкм3 | 1,94∙101 | 1,94∙10-1 | 1,94∙10-3 | 1,94∙10-5 | 1,94∙10-7 |
| Vгр/V | 3,88∙10-5 | 3,88∙10-4 | 3,88∙10-3 | 3,88∙10-2 | 3,88∙10-1 |

Однако простое аналитическое сходство зависимостей межграничных поверхностей 2D и 3D моделей от диаметра зерна не свидетельствует об идентичности структурного строения межграничных поверхностей 2D и 3D моделей. 2D модель не отражает такой важный структурный элемент межграничных объёмов, как вершины многогранников-кристаллитов, по которым сопрягаются 4-е кристаллита с различной, в самом общем случае, кристаллографической ориентировкой, а также искажает действительное представление об их рёбрах – местах сопряжения 3-х кристаллитов различной кристаллографической ориентировки и отображаемых в 2D модели как вершины зёрен (рис. 1б). При принятом 1-ом нижнем уровне 3D моделирования межкристаллитные объемы однофазной, однородной структуры могут быть представлены в виде сплошного, однородного, изотропного пространственного каркаса, заполняющего сопряжённые вершины, рёбра и грани в объёме, соответствующем принятой кристаллографической толщине границ (рис. 2б).

Частные и произвольные сечения непрерывного, сплошного, однородного и изотропного каркаса межкристаллитных зон однофазной α-структуры в замкнутом объёме полиэдрической структуры (ЗОПС) со сборной компонентой кристаллита  в форме тетракаидекаэдра с заданными Dт и δα характеризуются различными толщинами межкристаллитных зон и их формами даже в пределах отдельно взятого кристаллита (рис.2в).

В деформированных и отожжённых в α+β-области полуфабрикатах псевдо-α-сплава ВТ20 (Ti-6,5Al-1Mo-1V) и α+β-сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) с глобулярной структурой формируется фазовый состав с количеством остаточной β-фазы Qβ= 5-7% и 10-15% соответственно [11-13].  3D модель пространственного структурного строения сплава ВТ6 в равновесном состоянии с Qβ≈10% представлена «усечённым тетракаидекаэдром» α-фазы и непрерывным армирующем пространственным оболочковым «каркасом β-фазы» с количеством равным Qβ в сплаве и дополняющим объём «усечённого тетракаидекаэдра» до объёма тетракаидекаэдра [7]. 3D модель изолированного α-кристаллита сплава ВТ6 в форме «усечённого тетракаидекаэдра» характеризуется в сравнении с 3D моделью изолированного кристаллита α-фазы в титане и α-титановых сплавов большим числом граней – 74 против 24, большим числом вершин – 72 против 24, рёбер – 134 против 14, меньшим отношением поверхности к поверхности шара равного объёма – 1,03 против 1,099. Это приближает форму изолированного кристаллита α-фазы в сплаве ВТ6 с равновесной α+β-структурой к сфероидальной, а полученные в произвольных и частных сечениях многоугольники-полигоны к окружностям, оправдывая тем самым термин «структура с глобулярной α-фазой» (рис.3 а).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – Фрагмент произвольного сечения ЗПУ из ансамбля четырех кристаллитов в форме «сборных тетракаидекаэдров» (а) и объемный армирующий каркас β-фазы в замкнутом объеме полиэдрической структуры сплава ВТ6 |  |

В пользу предлагаемой модели с непрерывным объемным армирующим каркасом (рис.3 б) из более прочной и более пластичной β-фазой в притупленных ребрах и вершинах «усеченного тетракаидекаэдра» α-фазы, т.е. в местах наибольшей вероятности зарождения трещин, свидетельствуют данные не только о более высокой пластичности, но и более высокой прочности α+β-сплава ВТ6, несмотря на более высокую степень легирования его α-фазы по сравнению со сплавом Ti6Al.

Снижение Qβ у сплава ВТ20 до 5% против 10% у сплава ВТ6 сопровождается уменьшением размеров усечённых в тетракаидекаэдре сопряжённых единых объёмов октаэдра вершин β-фазы и объёмов треугольных призм рёбер без изменения формы «усечённого тетракаидекаэдра» изолированного кристаллита α-фазы и формы непрерывного армирующего каркаса β-фазы.

Из результатов моделирования следует также, что с уменьшением количества β-фазы до 2% объемы треугольных призм β-фазы в середине ребер тетракайдекаэдра вырождаются в точку. При дальнейшем снижении Qβ нарушается непрерывность армирующего оболочкового каркаса более прочной и пластичной β-фазы. Нарушение непрерывности оболочкового армирующего каркаса β-фазы с уменьшением Qβ, например, у сплавов ВТ18 и Ti8Al1Mo1V может быть одной из причин снижения показателей пластичности.

Без сопоставления рассматриваемой модели с известными экспериментальными данными о действительном микроструктурном состоянии сплава ВТ6 и его корреляции с механическими свойствами возникает больше вопросов, чем дается ответов.

Прежде чем обратиться к ответам рассмотрим сложившиеся представления о соотношении прочности α- и β-фаз, а так же межграничных αα, ββ и межфазных αβ объемов. Как показано в работе [14] в α+β-сплавах до температуры равнопрочности Тоβ/α прочность β-фазы выше прочности α-фазы σβ>σα и обусловлено различной степенью легирования α- и β-фаз. В частности, в сплаве Ti-6Al-4V при 10% равновесной β-фазы химический состав α-фазы представлен 7%Al и 1,5%V, в то время как β-фаза содержит 16%V и 2%Al [15]. При таком химическом составе фаз предел прочности тройного сплава Ti-7Al-1,5V, отвечающего химическому составу α-фазы в сплаве ВT6,  σв =720МПа, в то время как у сплава Ti-16V-2Al σв =930МПа [16,17]. Кроме того граничный слой толщиной в два – три межатомных расстояния рассматривается как отдельная поверхностная зернограничная фаза [8-10], представляющая собой кристаллическое строение, и обладающая большей, чем сами кристаллические зерна прочностью до температуры их равнопрочности, называемой эквикогезивной. Последнее означает, что прочность зернограничной фазы αα выше прочности α-фазы (σαα>σα), а σββ>σβ. Тогда есть основание полагать, что прочность межфазной границы (σαβ) выше прочности β- и α-фаз. Таким образом в рассматриваемой гетерофазной структуре сплава ВТ6 должно соблюдаться следующее соотношение прочности структурных составляющих σββ>σαβ>σβ>σαα>σα, которое в совокупности со значениями модулей упругости и формой структурных составляющих определяет последовательность их вступления в пластическую деформацию при механических испытаниях.

Как указано во введении 3D компьютерное структурно-геометрическое моделирование полиэдрического структурного строения и его визуализация базируются на достижениях материаловедения, и ее разделов термодинамики, кристаллографии, и стереологической металлографии металлических материалов и заключается в формальном преобразовании теоретически обоснованной и экспериментально подтверждённой информации об объекте – оригинале, т.е. о структурном строении металлов и сплавов в пространственную статическую геометрическую модель. Степень детализации и абстракции информации о структурном строении определяют иерархический уровень 3D модели, глубину, условия подобия, диапазон решаемых задач, и этапы моделирования на каждом иерархическом уровне.

Первый нижний уровень 3D моделирования при принятых положениях достижения равновесного структурного строения титана, α-титановых сплавов, псевдо-α-титановых сплавов и α+β-титанового сплава ВТ6, как самостоятельный объект исследования содержит две составляющие структурно-геометрического подобия. Первая составляющая характеризует количество, форму, взаимную пространственную ориентацию структурных элементов: кристаллит α-фазы, каркас β-фазы, межграничные αα и межфазные αβ объемы, а также их связь с двумерным отображением. Вторая составляющая включает количественную оценку поверхностных и объёмных параметров структурных элементов в зависимости от размеров α-кристаллита, количества β-фазы и принятой кристаллографической толщины межграничных αα и межфазных αβ объемов, насыщенность структуры межграничными и межфазными объемами. Структурная 3D модель первого уровня равновесного полиэдрического строения при принятых положениях не раскрывает пространственного строения дефектов кристаллического строения и, прежде всего, межкристаллитных и межфазных объёмов.

Поэтому в качестве следующего второго более высокого иерархического уровня структурно-геометрического подобия по степени детализации, углубления понимания, важности задач управления параметрами 3D моделей и прогнозирования пространственного структурного строения металлов и сплавов и, как следствие, вероятного управления механическими свойствами и их прогнозирования, предлагается 3D моделирование межкристаллитных и межфазных объемов.

В качестве базового выбран тетракаидекаэдр с параметрами: диаметр зерна Dт=12 нм, длина ребра l=4,2 нм, кратная  параметру a = 0,35 нм с 34-мя кубическими элементарными ячейкой никеля, полностью заполняющими объем тетракаидекаэдра по тетрагональным граням {001}. Плоскости и ребра кубической элементарной ячейки (001) параллельны грани (001) тетракаидекаэдра и ее ребрам (рис.2а). Представительный объем базового тетракаидекаэдра Vт=838 нм3 позволяет соблюсти повторяемость конфигурации вакантных объемов в исследованном интервале разориентаций.

Варьируя углами разворота массива кристаллических решеток в тетракаидекаэдре вокруг кристаллографических осей координат с их заданной фиксацией только в грани (001) тетракаидекаэдра (рис.2), можно получить многообразие типов границ и конфигураций полиэдров вакантных объемов (рис.4). В произвольных сечениях кристаллитов отображаются сечения полиэдрических вакантных граничных объемов в кристаллитах 1,2,3,4; «оборванные границы» в кристаллите 2; цепочки элементов кристаллических решеток в кристаллите 3 и их пилообразные сечения (рис.4б).

|  | 1 2 4 3 |
| --- | --- |
| а) | б) |
| Рисунок 4 – Фрагмент ЗПУ из четырех изолированных тетракаидекаэдров с различной ориентацией в них элементарных кубических ячеек (а) и его произвольное сечение (б) |  |

Многообразие межфазовых разориентировок α- и β-фаз в титановых сплавах может быть представлено (рис.5) в форме α- и β-фазовых объемов, заполняющих соответственно «усеченный октаэдр» α-кристаллита с ГПУ решеткой и пространственно-ориентированный каркас β-фазы с ОЦК решеткой в изначальном объеме «сборных тетракаидекаэдров».

Заявленная возможность использования результатов 3D моделирования и визуализация как одного из инструментов конструирования сплавов и обоснования режимов их термомеханической обработки может быть оправдана только в двух случаях. Первый -  если 3D моделирование несет дополнительную и принципиально-значимую информацию. Второй случай, когда 3D моделирование не только углубляет теоретическое понимание принятых и экспериментально подтвержденных режимов ТМО, но и позволяет их скорректировать. Оба случая могут быть реализованы путем анализа и управления параметрами структурно-геометрической модели.

Рисунок 5 – Изолированный «сборный тетракаидекаэдр» α+сплава ВТ6 с усеченным тетракаидекаэдром α- кристаллита с объемом заполненным гексагональной ячейкой и каркас β-фазы с объемом, заполненным кубической ячейкой

К примеру, на основании экспериментально установленной сегрегации алюминия с образованием предвыделений упорядоченной α2-фазы в приграничных объемах сплавах системы Ti-Al при определенных режимах ТМО можно усилить эффект зернограничного αα, αβ упрочнения α-сплавов ВТ5, ВТ5-1 и псевдо-α-сплавов ВТ20, ВТ18У путем концентрации упорядоченной α2-фазы, прежде всего, в приграничных объемах вершин и ребер α-кристаллита. В частности, нами показано [14], что зернограничное упрочнения дисперсными частицами α2-фазы повышает предел текучести сплава Ti-6Al со средней величиной α-зерна dα=5 мкм с 970 до 770 МПа. Не исключается вариант сочетания дисперсионного и дисперсного упрочнения приграничных объемов.

Другой пример более отдаленной перспективы. Конструируется виртуальный сплав на основе интерметаллидов Ti3Al (α2-сплавы) и TiAl (γ-сплавы) с требованиями не только высокой жаропрочности, но при рабочих температурах 600-900°C, но и достаточной пластичности в области температур 20-500°C. Такое сочетание механических свойств в виртуальном сплаве можно достигнуть, например, оперируя фазовым составом оболочкового каркаса в «сборном тетракаидекаэдре» с созданием его вокруг α2- и γ-фаз из пластичной β-фазы в вершинах, ребрах и гранях при комнатной температуре с последовательной его сменой на смешанный каркас α- и β-фаз, каркас из α-фазы, затем на смешанный из α+α2-фаз, с повышением температуры.

Мы полагаем, что 3D моделирование структурного строения жаропрочных дисковых никелевых сплавов может существенно совершенствовать известные системы их компьютерного проектирования, в частности, систему направленную на совершенствование межзеренных и межфазных границ, обзор которых подробно изложен А.В. Логуновым и Ю.Н. Шмотиным [15]. При этом в дополнение к базовым фундаментальным разработкам в области конструирования жаропрочных никелевых сплавов и обоснования режимов их ТМО во внимание могут быть приняты в первом приближении:

-предложенная структурно-геометрическая модель пространственного строения межкристаллитных вакантных объемов с кристаллитом, заполненным элементарными кубическими ячейками никеля (рис.2, 4);

-избирательное и последовательное заполнение вершин, ребер и границ кристаллитов-полиэдров направленными диффузионными потоками легирующих элементов и примесей по объему зерна к его межкристаллитным и межфазным объемам с формированием выраженной химической и фазовой неоднородностью;

-динамика смены химического состава кристаллического строения и конфигурации, образующихся в процессе ТМО фаз.

Выводы

- Предложены два иерархических уровня 3D компьютерного структурно-геометрического моделирования структурного строения металлических материалов, основанных на условиях стремления достижения кристаллитом минимума поверхностной энергии, полного заполнения им пространства и рассмотрения кристаллита как твердого тела, обладающего внутренней трехмерно-периодической атомной структурой.

- Первый нижний уровень 3D моделирования характеризует количество, форму, пространственную ориентацию структурных элементов, их связь с двумерным отображением и включает их количественную оценку поверхностных и объемных параметров.

- Второй более высокий уровень 3D моделирования отражает многообразие вакантных полиэдрических межграничных объемов, образующихся при заполнении объема кристаллита в форме тетракаидекаэдра массивом элементарных кубических ячеек.

Литература

- Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Металлургия, 1976. 271с.

- Чернявский К.С. Стереология в металловедении. М.: Металлургия, 1977. 279с.

- Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Издательство МГУ, 1987. 275с.

- Шаскольская М.П. Кристаллография. Учебное пособие для ВТУЗов. М.: Высшая школа. 1984. 376с.

- Кристиан Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. Часть 1. Термодинамика и общая кинетическая теория. : пер. с англ. / под ред. А.Л. Ройтбурда. М.: Мир, 1978. 806с. [J.W. Christian The theory of transformations in metals and alloys. Second edition. Part 1. Equilibrium and General Kinetic Theory. Oxford : Pergamon Press. 1975. 806p.]

- Мартин Дж., Доэрти Р. Стабильность микроструктуры металлических систем : пер. с англ. / под ред. В.Н. Быкова. М.: Атомиздат, 1978. 280с. [J.W. Martin, R.D. Doherty Stability of microstructure in metallic systems. Cambridge : Cambridge University Press. 1976. 280p.]

- Носов В.К. Трёхмерная модель микроструктурного строения α+β-титанового сплава ВТ6./ В.К. Носов, П.А. Нестеров, О.А. Поляков // Материаловедение. 2014. №4. С.21-27.

- Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика границ зёрен в металлах./ Б.С Бокштейн, Ч.В. Копецкий, П.С. Швиндлерман// М.: Металлургия, 1986. 224с.

- Кайбышев О.А. Границы зерен и свойства металлов./ О.А. Кайбышев, Р.З. Валиев // М.: Металлургия, 1987. 214с.

- Орлов А.Н. Границы зерен в металлах./ А.Н. Орлов, В.Н. Перевезенцев, В.В. Рыбин («Достижения отечественного металловедения»).// М.: «Металлургия», 1980 - 156 с.

- Ильин А.А. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. / А.А. Ильин, Б.А. Колачёв, И.С. Полькин.// М.: ВИЛС–МАТИ, 2009. –  520 с.

- Строганов Г.Б. Структурная сверхпластичность металлических материалов./  Г.Б. Строганов, Г.А. Салищев, А.А. Ильин, С.В. Скворцова// М.: ООО «Брест-Лайн», 2010, 260 с.

- Полуфабрикаты из титановых сплавов. / В.И. Александров, Н.Ф. Аношкин, Г.А. Бочвар и др.// М.: Металлургия, 1979. 512с.

- Носов В.К. Комбинированное упрочнение листовых заготовок сплава Ti-6Al при обратимом легировании водородом./ В.К. Носов, Ю.Ю. Щугорев, Н.А. Грачев, П.А. Нестеров// Металлы. 2012. №1.С.99-107.

- Логунов А.В. Современные жаропрочные никелевые сплавы для дисков газовых турбин (материалы и технологии)./ А.В. Логунов, Ю.Н. Шмотин// М.: Наука и технологии, 2013. – 264 с.

В дальнейшем термины кристаллит, зерно употребляются как синонимы равновесной полиэдрической структуры.