УДК 678.049:541.126

Керамообразующие полимерные прекурсоры для керамоматричных композиционных материалов

Шестаков А.М., к.х.н., Швец Н.И., к.т.н., Минаков В.Т., д.т.н., Бадьина Л.Ю., Розененкова В.А.,к.т.н., Шимкин А.А., к.х.н., Хасков М.А., к.х.н., Механик Е.А., Журавлева П.Л.

admin@viam.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Исследованы полимерные керамообразующие композиции на основе поликарбосилана и 2,2'-диаллилбисфенола-А с различным массовым соотношением исходных компонентов. На основании данных, полученных с использованием синхронного термического анализа (СТА) и инфракрасной (ИК) спектроскопии, показано химическое взаимодействие между исходными компонентами смеси в интервале температуры 100 – 400 °С, приводящее к образованию сшитого высокомолекулярного продукта. Выбран температурный режим термообработки керамообразующих композиций, позволяющий получать в инертной среде матрицы с содержанием сшитого полимера до 70 % мас. Методом СТА определены температурные интервалы пиролиза отвержденных композиций, и установлена возможность повышения при этом выхода керамической матрицы на 30 % по сравнению с чистым поликарбосиланом. Предварительная оценка термоокислительной устойчивости керамических продуктов пиролиза по результатам СТА, проведенного на воздухе, показала, что изменение массы образцов композиций до 1200 °С составляет не более 0,1 % независимо от их состава

Ключевые слова:

керамообразующие прекурсоры, поликарбосилан, олигосилазан, олигоэфиракрилат, 2,2′-диаллилбисфенол, отверждение, пиролиз, керамическая матрица, аморфный карбид кремния

Abstract:

It was shon It is shown that application of some polireaktsionnosposobny kremniyorganichesky and organic connections allows to carry out process of an otverzhdeniye polikarbosilanovy binding in the inert environment. On the basis of results of the research which has been carried out with attraction of methods of the thermogravimetric analysis (TGA), the rentgenofazovy analysis (RFA) and an ekstraktsiya, it is established that otverzhdenny binding are products of interaction of initial components. Further pyrolysis leads to formation of the inorganic matrixes, which exit in 1,3 times above, than an exit пиролизатов initial components

Key words:

ceramic precursors, polycarbosilane, oligosilazane, cure, pyrolysis, ceramic matrixs, amorphous silicon carbide

В настоящей работе была исследована реакционная способность низкомолекулярного дифункционального соединения: 2,2'-диаллилбисфенола А (ДБА) в процессе отверждения керамообразующих полимерных композиций на основе поликарбосилана (ПКС) в бескислородной среде.

Поликарбосилан представляет собой кремнийорганический олигомер молекулы которого имеют разветвленное циклолинейное строение и содержат до 1 % мас. реакционноспособных гидридных групп (Si-H – групп) (формула I):

Формула I. Структурная формула поликарбосилана.

Высокая реакционная способность Si-H – групп в реакциях гидросилилирования с соединениями, содержащими ненасыщенные связи, позволяет использовать ди- и более функциональные соединения, включающие в состав своих молекул связи C=C, в качестве сшивающих агентов для поликарбосилана, с целью получения сшитого высокомолекулярного продукта, дающего в процессе последующего пиролиза высокий выход керамического остатка с низким содержанием кислорода.

В работе использовали:

– поликарбосилан (ПКС) «ПКС-М» производства ФГУП «ГНИИХТЭОС» - твердое вещество, содержащее Si – 49,78 % мас., Si-H групп – 0,70 % мас.; увеличение массы при нагревании на воздухе до 200 °С – 14,56 %;

− 2,2’-диаллилбисфенол-А (ДБА) (формула II), CAS No: 1745-89-7, «Compimide® TM124» производства Evonik Industries AG (Германия) – прозрачная светло-желтая вязкая жидкость. Содержание основного вещества составляет не менее 85 %. Содержание [СН2=СН-] – групп – 1,25 моль на 100 г продукта;

Формула II. Структурная формула 2,2'-диаллилбисфенола А.

1. Керамообразующие полимерные композиции на основе ПКС и ДБА.

В ходе исследования были выбраны условия совмещения ПКС и ДБА и установлено, что оптимальным является совмещение исходных компонентов путем их растворения в толуоле с последующим вакуумированием при 1 мм рт. ст. до постоянной массы. Таким образом были получены керамообразующие полимерные композиции на основе ПКС и ДБА с различным массовым соотношением компонентов ПКС/ДБА: ПКСД-21 (ПКС/ДБА – 2/1), ПКСД-31 (ПКС/ДБА – 3/1) и ПКСД-41 (ПКС/ДБА – 4/1);

2. Исследование процесса отверждения композиций на основе ПКС и ДБА.

Процесс отверждения полученных композиций в аргоне в интервале температуры 30-400 °С исследовали методами гель-проникающей хроматографии (ГПХ), синхронного термического анализа (СТА), инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопии) и экстракции.

Показано, что в интервале температуры от 100 до 200 °С на кривых дифференциально сканирующей калориметрии (ДСК) композиций наблюдаются эндоэффекты, сопровождающиеся незначительной потерей массы, что, вероятно, связано с испарением остаточного толуола, используемого при приготовлении композиций, рис. 1б.

Рисунок 1. Кривые СТА (ТГА (а) и ДСК (б)) в аргоне: 1 – ПКСД-21, 2 – ПКСД-31, 3 – ПКСД-41, 4 − ПКС; 5 – ДБА.

В области температуры от 275 до 400 °С для ПКС и композиций наблюдаются экзоэффекты, которые сопровождаются потерями массы. В случае чистого ДБА данный эффект связан с процессами его разложения на легколетучие продукты, при этом энтальпия данного эффекта равна 104 Дж/г, табл. 1. В случае поликарбосилановых композиций величины экзотермических эффектов в данном температурном интервале составляют 690 – 1190 Дж/г, т.е. в несколько раз превышают значения для чистого ДБА. Таким образом, можно предположить, что при нагревании смеси ДБА и ПКС помимо реакций, сопровождающихся деструкцией ДБА, наблюдается реакция присоединения Si-H – группы по двойной связи аллильной группы ДБА, что в итоге приводит к отверждению композиций.

Таблица 1

Свойства поликарбосилановых композиций с 2,2'-диаллилбисфенолом А.

| Образец | Отверждение |  |  | СТА пиролиза |  | Твердый остаток ступенчатого пиролиза до 1100 °С, % мас. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выход гель-фракции при 350 0С, % мас. | СТА |  | Т1*, °С | Твердый остаток при 800 °С, % мас. |  |
|  |  | ∆m**, % мас. | ∆Н***, Дж/г |  |  |  |
| ПКСД-21 | 70 | 14,4 | 694±35 | 608 | 92 | 77 |
| ПКСД-31 | 71 | 11,2 | 729±36 | 603 | 90 | 79 |
| ПКСД-41 | 72 | 7,2 | 1189±59 | 453 | 85 | 80 |
| ПКС-М | 0 | 0,05 | - | 403 | 60 | 60 |
| ДБА | 5 | 71,5 | 104±5 | - | - | - |

*Т1 – температура начала потерь массы на кривых ТГА;

**∆m – потери массы по кривым ТГА при 450 °С;

***H – изменение энтальпии реакции, приведенное на грамм выделяющихся продуктов.

Сравнительный анализ ИК-спектров (рис. 2) компонентов, исходной композиции ПКСД-21 и композиции ПКСД-21о после термообработки при 350 °С показал во-первых снижение в спектре ПКСД-21о интенсивности полос поглощения колебаний при 3076 см-1 и 1637 см-1, относимых к валентным колебаниям двойной углеродной связи, по сравнению с интенсивностью этой полосы в спектрах как исходного ДБА, так и исходной композиции ПКСД-21. Это свидетельствует об уменьшении количества двойных связей в композиции при термообработке. Во-вторых, в ИК-спектре ПКСД-21о на 5-7 % понижается интенсивность полосы поглощения при 2101 см-1, относимой к валентным колебаниям Si-H – связи и наблюдаемой в исходном ПКС и в исходной композиции. Это позволяет считать, что одной из реакций, приводящих к отверждению композиции, является взаимодействие двойных углеродных связей аллильных групп ДБА с гидридными Si-H – связями ПКС.

Полученные керамообразующие композиции были отверждены в аргоне в интервале температур 100-350 °С по выбранному температурному режиму и методом экстракции определено содержание нерастворимого полимера в композициях, выход которого находится на уровне 70 % мас. и практически не зависит от соотношения компонентов в композициях, табл. 1. Следует отметить, что при термообработке в тех же условиях отдельно каждого из исходных компонентов, выход нерастворимого продукта для ДБА составляет лишь 5 % мас., а ПКС вообще не образует сшитого полимера.

Рисунок 2. ИК-спектры: 1) ПКС, 2) ДБА, 3) исходная композиция ПКСД-21, 4) композиция ПКСД-21о.

Таким образом, образование трехмерного сетчатого полимера является результатом взаимодействия исходных компонентов.

3. Исследование пиролиза керамообразующих композиций ПКС+ДБА.

Методом СТА был исследован пиролиз полученных отвержденных композиций. Исследования проводили в интервале температуры 30 – 1400 °С в атмосфере аргона. Показано, что основные термохимические превращения происходят в интервале температуры 450 – 800 °С, рис. 3. Температура начала деструкции и потери массы зависят от соотношения исходных компонентов, а завершается этот процесс для всех композиций при 800 °С независимо от их состава. При уменьшении содержания в композиции ДБА температура начала деструкции снижается с 607 до 453 °С, потери массы при 800 °С возрастают с 8 до 15 %. Полученная закономерность может служить доказательством того, что отверждение является результатом взаимодействия исходных компонентов, а образующийся нерастворимый полимер является продуктом этого взаимодействия.

Рисунок 3. Кривые ТГА пиролиза в аргоне отвержденных керамообразующих композиций: 1 – ПКСД-21о, 2 – ПКСД-31о, 3 – ПКСД-41о, 4 – ПКС.

Выход керамического остатка, полученного в результате пиролиза композиций в атмосфере аргона в температурном интервале 300 – 1100 °С составляет 77 – 80 % мас., практически не зависит от соотношения исходных компонентов и на 30 % выше, чем керамический остаток чистого ПКС, табл. 1.

3. Исследование керамических матриц, полученных при пиролизе отвержденных композиций ПКС+ДБА.

Анализ изменения элементного состава (рис. 4, табл. 2) керамообразующих композиций в процессе их отверждения и пиролиза, позволяет сделать ряд выводов. Процесс отверждения приводит к накоплению в отвержденном сополимере кислорода (с 3,5 до 5 % мас.), содержание которого практически не изменяется при последующем пиролизе. Отвержденные композиции и твердые продукты пиролиза содержат значительное количество углерода, которое в 2,7 раза превышает стехиометрическое соотношение С/Si.

Существенное снижение в результате пиролиза соотношения Н/С при довольно умеренном снижении содержания углерода (соотношения С/Si) свидетельствует о возможном образовании продуктов уплотнения избытка углерода, остающегося в керамическом продукте пиролиза, которые могут ингибировать процесс кристаллизации керамики и как следствие повысить ее термостойкость.

Рисунок 4. Изменение соотношения в процессе образования керамической матрицы: а – С/Si и б – Н/С композиций ПКСД-21 – 1а, 1б; ПКСД-3/1 – 2а, 2б; ПКСД-41 – 3а, 3б.

Таблица 2

Элементный состав керамообразующих композиций.

| Композиция | Элементный состав, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | C | O | H |
| ПКСД-21 | 35,2 | 51,4 | 4,6 | 8,7 |
| ПКСД-31 | 38,6 | 48,9 | 3,8 | 8,6 |
| ПКСД-41 | 41,0 | 46,7 | 3,5 | 8,6 |
| ПКСД-21о | 38,6 | 48.1 | 5,6 | 7,7 |
| ПКСД-31о | 37,5 | 49,3 | 5,4 | 7,8 |
| ПКСД-41о | 41,4 | 44,8 | 5,0 | 8,8 |
| ПКСД-21п | 43,4 | 51,0 | 5,3 | 0,2 |
| ПКСД-31п | 46,2 | 48,6 | 4,8 | 0,3 |
| ПКСД-41п | 48,0 | 47,1 | 4,5 | 0,3 |

Рентгенофазовый анализ порошковых образцов SiC-керамики показал, что в образцах керамического материала малоугловая кривая максимума не имеет, следовательно, область диффузного рассеяния в данных областях больше 4 нм. В интервале углов от 30° до 40° на дифрактограммах образцов (рис. 5а,б,в) находятся аморфные гало, положения которых соответствуют положению первой линии на штрих-диаграмме карбида кремния. Также во всех образцах присутствуют следы оксида кремния (SiO2-кварц).

Рисунок 5. Дифрактограммы образцов керамического материала: а) – ПКСД-21п, б) – ПКСД-31п, в) – ПКСД-41п.

Методом сканирующей электронной микроскопии проведены исследования микроструктуры керамики, полученной в результате пиролиза полимерного прекурсора ПКСД-21 в инертной среде до 800 °С. Исследовалась микроструктура излома образца керамики, на котором имелись области с крупными (до 1 мм) порами и поверхности излома (прослойки) между порами. Микроструктурные исследования образца керамики показали, что внутренняя поверхность поры состоит из слоистой структуры, что отчетливо видно на рисунке 6а. Толщина пленки составляет 10-20 нм. Микрофазовая структура матрицы на внутренней поверхности пор двухфазная, имеет участки со сферическими включениями размерами от 1 до 3 мкм (рис. 6б). На поверхности скола образца керамики, расположенного между порами, наблюдается пучок ветвящихся трещин, направленных от очага разрушения (рис. 7а, показаны стрелкой). В зоне долома наблюдается усиление ветвления микротрещин с отделением пластичных волокнистых образований (рис. 7б). Микрофазовая структура скола матрицы, так же как и в порах, двухфазная, в ней присутствуют включения сферической формы, размеры которых находятся в интервале от 1 до 5 мкм (рис. 8в). Следует отметить, что микроструктура излома керамики между включениями второй фазы аналогична структуре поверхности поры.

б)

а)

Рисунок 6. Микроструктура поверхности образца керамики: а) слоистая структура внутренней поверхности поры (увеличено в 2000 раз); б) микрофазовая структура матрицы внутренней поверхности поры (увеличено в 10000 раз).

Рисунок 7. Микроструктура поверхности скола образца керамики: а) трещины и фазовые включения вблизи очага разрушения (увеличено в 2000 раз); б) пластичные волокнистые образования (увеличено в 2000 раз); в) двухфазная структура (увеличено в 6000 раз).

В процессе исследования была проведена предварительная оценка термоокислительной устойчивости керамических продуктов пиролиза по результатам СТА, проведенного на воздухе, рис. 8а,б. Установлено, что потери массы образцов композиций до 1200 °С составляют не более 0,1 % мас., независимо от соотношения исходных компонентов. Дальнейший подъем температуры приводит к незначительному (до 0,2 % мас.) росту потерь массы, сопровождающемуся тепловым эффектом, величина которого возрастает с увеличением содержания в композиции ДБА.

Рисунок 8. Кривые ТГА (а) ДСК (б) термоокислительной деструкции керамических продуктов пиролиза: 1 – ПКСД-21п, 2 – ПКСД-31п, 3 – ПКСД-41п.

Образец керамики, полученный в результате пиролиза композиции ПКСД-41, также подвергали термообработке на воздухе при температуре 1000 °С в течение 30 ч и регистрировали изменение массы образца.

Полученные результаты приведены на рисунке 9. Видно, что образец теряет в течение первых 3-х ч 1,5 % своей массы, а при дальнейшей обработке масса образца остается практически постоянной.

Рисунок 9. Термоокислительная деструкция керамического продукта пиролиза композиции ПКСД-41.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 13-03-00150.

Литература

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

2. Каблов Е.Н., Солнцев С.С., Розененкова В.А., Миронова Н.А. Композиционные стеклокерамические покрытия для защиты бериллия при высоких температурах //Стекло и керамика. 2012. №4. С. 12−15.

3. Каблов Е.Н., Щетанов Б.В., Ивахненко Ю.А., Балинова Ю.А. Перспективные армирующие высокотемпературные волокна для металлических и керамических композиционных материалов //Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 05 (viam-wjrks.ru).

4. В.Т. Минаков, С.С. Солнцев. Керамоматричные композиты// «Все материалы. Энциклопедический справочник» 2007. № 2. С. 5 – 9.

5. Д.В. Гращенков, Г.М. Гуняев, В.Т. Минаков, Т.Г. Сорина SiC/SiC композиты, армированные нитевидными кристаллами //«Все материалы. Энциклопедический справочник». 2012. № 5. С. 43-48.

6. Р. Colombo, G. Mera, R. Riedel, G. D. Soraru. Polymer-derived ceramics: 40 years of research and innovation in advanced ceramics //J. Am. Ceram. Soc. 2010. V. 7. № 93. P. 1805-1837.

7. Швец Н.И., Минаков В.Т., Папков В.С., Бузин М.И., Бадьина Л.Ю., Шимкин А.А. Исследование термохимических превращений поликарбосилановых прекурсоров в керамическую матрицу //Журнал прикладной химии. 2014. Т. 87. № 6. С. 793-799.