Естественные композиционные материалы на основе  системы Nb-Si

Светлов И.Л.1, д.т.н.; Карпов М.И.2, чл.-кор. РАН, Фоломейкин Ю.И.1, Нейман А.В.1, Мин П.Г.1, Кузьмина Н.А.1, к.г.-м.н.; Карачевцев Ф.Н.1, к.х.н.

admin@viam.ru

1 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»), г. Москва

2 Институт Физики Твердого Тела РАН, г. Черноголовка

Аннотация:

В работе были исследованы химический и фазовый состав, микроструктура, свойства естественных эвтектических композитов системы Nb-Si и методы их получения

Ключевые слова:

композиционные материалы, направленная кристаллизация, микроструктура,  интерметаллиды силицида  ниобия

Abstract:

The chemical and phase composition, microstructure, properties Niobium-silicicon based eutectic composites and methods of obtaining were investigated

Keywords:

in-situ composites, directed eutectic, microstructure, intermetallic niobium silicide

Современные никелевые жаропрочные сплавы (НЖС) IV поколения для литья лопаток ГТД достигли потолка рабочих температур 1100-11500С, что составляет гомологическую температуру  Θ=ТрТплК,%=85%.

Повышение жаропрочности таких сплавов путем легирования ограничены температурой плавления основы сплава (около 1400°С). Эволюционное развитие НЖС для литья монокристаллических лопаток привело к созданию сплавов, температура плавления которых незначительно увеличивалась за счёт легирования тугоплавкими элементами, такими как вольфрам, рений и рутений, и, как следствие, повышалась их жаропрочность. Однако при этом возрастала плотность сплавов, их склонность к образованию топологически плотноупакованных фаз и стоимость. Во многих странах ведутся поисковые работы по созданию высокотемпературных материалов, способных заменить монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. Фронт работ довольно широкий - сплавы на основе иридия и платины, сплавы системы Cr-Ru, керамические эвтектики с направленной структурой, гибридные композиты Si3N4/MoSi2, композиты на основе молибдена и ниобия, упрочненные силицидами.

В результате всестороннего исследования никелевых эвтектических композитов стало понятно, что замену монокристаллам из НЖС с дисперсионным упрочнением следует искать среди эвтектических сплавов на основе тугоплавких металлов с композиционным упрочнением интерметаллидами. В качестве матрицы таких композитов могут служить тугоплавкие переходные элементы  периодической системы элементов - Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, а в качестве интерметаллидных упрочнителей - силициды этих элементов.  В представленном  докладе рассмотрены естественные эвтектические композиты системы Nb-Si, которые в настоящее время наиболее полно исследованы и рассматриваются в качестве перспективной  замены монокристаллическим  никелевым жаропрочным сплавам.

Силицид ниобия Nb5Si3 имеет высокую температуру плавления (2520ºC), низкую плотность, высокую прочность, высокую жаропрочность и хорошее сопротивление ползучести и стойкость к окислению (рис. 1). Однако, из-за хрупкости силицидов требуется наличие второй фазы, например, Nb-твердого раствора (Nb-тв.р-р), чтобы этот сплав можно было рассматривать для применения в деталях ротора. Сплав двойной системы  Nb-Si обладает широким диапазоном двухфазной области Nb5Si3 и Nb-тв.р-р с эвтектической и эвтектоидной реакциями, позволяющим контролировать микроструктуру. Необходимо отметить, что растворимость силицида ниобия в ниобии не существенно зависит от температуры, что означает достаточно стабильное количество объемной доли силицида, являющегося упрочнителем, при повышении температуры.

Рис. 1. Диаграмма состояния Nb-Si.

В связи с высокими температурами плавления, химической активностью расплавов с керамическими материалами, технология получения слитков и изготовление деталей из Nb-Si композитов несколько сложнее используемой в современном промышленном газотурбостроении.

Композиционный материал на основе легированной системы Nb-Si получают как методами порошковой металлургии, так и традиционными металлургическими методами выплавки слитков. Среди таких методов: вакуумная дуговая, плазменно-дуговая, электронно-лучевая, индукционная гарнисажная плавки, а так же направленная кристаллизация и прецизионное литье по выплавляемым моделям.

В большинстве литературных источников получение композитов Nb-Si разбивается на две металлургические операции:

- первичную выплавку прекурсоров эвтектического состава с равноосной структурой;

- получение собственно композита путем направленной кристаллизации прекурсоров.

Была опробована первичная выплавка прекурсора, которую осуществляли  в вакуумной индукционной печи УВРК  по технологии, разработанной для выплавки жаропрочных сплавов. Разница заключалась в том, что температура выплавки составляла 1800-1850°С. Плавку проводили в тигле из оксида иттрия. Разливку осуществляли  в разборную графитовую изложницу, нагретую до 400оС. В процессе одной 10кг плавки получали 6 цилиндрических слитков диаметром 18мм и длиной 180-190мм.

Собственно композит получали на третьей стадии путем направленной кристаллизации (НК) прекурсора. Направленную кристаллизацию прекурсоров проводили  в модернизированной установке УВНЭС-4 с  охлаждением в расплавленном олове. Глубокой модернизацией подверглась печь подогрева форм, тепловые экраны, изоляция, компьютерное управление процессом. Все это позволило   проводить направленную кристаллизацию при температуре 1800-1850°С  в тиглях, изготовленных из оксида иттрия Y2O3. Предпочтительная скорость направленной кристаллизации находится в интервале  5-15 мм/мин. Состав прекурсора отличается от расчетного  только в отношении титана. После направленной кристаллизации состав композита практически не отличается от состава прекурсора, за исключением углерода, содержание которого в 5 раз увеличилось.

Термодинамическое моделирование взаимодействия  керамики  Y2O3  c расплавами  Nb-Si

Совместно с кафедрой физической химии МИСиС проведено термодинамическое моделирование взаимодействия иттриевой керамики Y2O3  c расплавами на основе Nb-Si, легированными Ti, Cr, Hf и Al. Проведенное  термодинамическое моделирование однозначно показало, что взаимодействие Y2O3 с расплавами на основе Nb-Si, легированными Ti, Cr, Hf и Al, практически ограничивается взаимодействием только с одним компонентом расплава, а именно  гафнием. При этом процесс сводится к частичному восстановлению и переходу в металлический расплав иттрия и сопровождается образованием оксида гафния HfO2 по реакции

2/3Y2O3(с) + [Hf] = HfO2 (c)+ 4/3[Y]. Константа этой  реакции:

Кр=а[Y]4/3a[Hf]

где а[Y]  и а[Hf]  активности Y и Hf  в расплаве.

Микроструктура композита

На рис. 2 (а) приведена продольная и поперечная микроструктура эвтектики Nb-Nb5Si3 после направленной кристаллизации.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2. Микроструктура направленных эвтектических композитов Nb- Nb5Si3 (а) и γNi/γ᾽Ni3Al-NbC (б). |  |

Микроструктура представляет собой типичный конгломерат эвтектических колоний, каждая из которых состоит из ниобиевой матрицы и упрочняющих силицидов пластинчатой морфологии. В пределах колонии пластины силицида расположены веерообразно, с минимальным отклонением направления пластин от макроскопической оси роста в центре колонии и максимальным на периферии. Веерообразное расположение пластин в колониях является следствием их роста перпендикулярно микроскопическому ячеистому фронту кристаллизации.

Для сравнения на рис. 2 (б)  представлена продольная и поперечная микроструктура эвтектического композита γNi/γ᾽Ni3Al-NbC. Композит состоит из столбчатых зерен или эвтектических колоний, которые представляют собой многофазное образование, выросшее из одного центра кристаллизации. Каждая колония состоит из высоколегированного γ-Ni твердого раствора (матрицы), пронизанного непрерывным каркасом из разветвленных тонких дендритов нитевидных кристаллов карбида ниобия NbC. Различная длина нитевидных кристаллов в отдельных колониях объясняется незначительным отклонением их ориентации от плоскости шлифа. Как и в обычных никелевых жаропрочных сплавах, γ-матрица композита дополнительно упрочняется дисперсными частицами γ᾽-фазы размером 0,5 мкм с объемной долей 60-65%. Композиционное упрочнение осуществляется нитевидными кристаллами карбида ниобия сложного состава (Nb, W, Hf, V)C в объемном содержании 4-6%. Нитевидные кристаллы диаметром 1-2 мкм имеют высокую прочность, близкую к теоретическому значению для идеальной кристаллической решетки.

На рис.3 приведен график зависимости ширины эвтектических ячеек эвтектических композитов Nb-Nb5Si3 от скорости кристаллизации, из которого следует, что при увеличении скорости кристаллизации с 1,25 до 10 мм/мин  ширина ячеек уменьшается практически в 2 раза с 122 до 56 мкм. Полученный результат качественно согласуется с моделью роста ячеек Броди-Флеминга.

Рис. 3. Влияние скорости кристаллизации на ширину эвтектических ячеек композитов Nb-Nb5Si3.

Рентгенофазовый анализ композита

По результатам рентгенофазового анализа ниобий-кремниевого композита в образце идентифицированы две основные фазы: фаза твердого раствора ниобия Nbтв.р. (кубический) и силицид ниобия γ-Nb5Si3 (гексагональный). Дифрактограмма представлена на рис. 4.

Рис. 4. Дифрактограмма образца ниобий-кремниевого композита.

В таблице 1 представлены параметры ячеек фаз образца. Можно утверждать, что силицид ниобия образца наиболее близок по структуре к фазе Новотного. Несмотря на то, что наличие углерода в составе образца не определялось, можно утверждать, что углерод присутствует в составе, так как известно, что он стабилизирует гексагональную фазу.

Таблица 1

Параметры ячеек фаз.

| Основные фазы | Параметры эл. яч.(Å) | Соотношение фаз, % |
| --- | --- | --- |
| Nbтв.р. (куб. ОЦК) | а = 3.2662 | 30 |
| Nb5Si3 (гексагональная) | а = 7.554, c = 5.199 | 70 |

Получены прямые полюсные фигуры (ППФ) для основных фаз (рис. 5).

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| Рис. 5. Прямые полюсные фигуры Nbтв.р. (а) и γ-Nb5Si3 (б). |  |

Найдено, что вдоль оси роста фазы Nbтв.р. преимущественно выстраивается кристаллографическое направление [110]. Основная доля силицидов γ-Nb5Si3 по результатам съемки ППФ имеет ориентировку в направлении оси роста, близкую к [100]. Такая геометрия сопряжения соответствует кристаллографическому соответствию между решетками ОЦК и ГПУ в теории когерентных мартенситных превращений.

Проведены исследования образцов ниобий кремниевого композита с одинаковым исходным химическим составом, но с разной скоростью вытягивания. При сравнении дифрактограмм различий в фазовом составе образцов не выявлено.

Анализ распределения элементов по фазам  до и после испытаний на ползучесть при 1300°С показал, что силициды ниобия обладают большей химической устойчивостью по сравнению с твердым раствором ниобия. После испытаний состав силицидов меняется незначительно. Для твердого раствора ниобия характерны более значительные колебания химического состава после испытаний.

Механические свойства

Были проведены испытания на растяжение образцов из естественно-композиционного материала на основе системы Nb-Si при температурах 20°С и 1200°С. В таблице 2 представлены полученные значения в сравнении с данными из литературных источников.

Таблица 2

Сравнительные значения характеристик прочности.

| № | Температура, °С | σВ, МПа | σ0,2, МПа | Е, ГПа | d, г/см3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Композит Nb-Si с направленной структурой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 408 | - | 143 | 7,5 | Разрушение в галтели |
| 2 | 1200* | 544 | 330 | 63 | 7,5 | Разрушение в галтели |
| 3 | 1200** | 370 | - | - |  | Не известно |
| 4 | 1330*** | 330 | - | - | 7,5 | Разрушение в рабочей зоне |
| Монокристаллические НЖС |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1200 | 260 | - | - | 8,2 | ВИН-3 |
| 6 | 1200 | 260 | - | - | 9,1 | ВЖМ-8 |
|  | 1200 | 275 | - | - | 8,13 | ВИН-4 |

*Изготовлено и испытано в ВИАМ на воздухе с покрытием

**Литературные данные, композит MASC DS

***Изготовлено и испытано в вакууме в ИФТТ Черноголовка

Выводы

Естественные композиционные материалы на основе системы Nb-Si имеют ячеистую микроструктуру эвтектических колоний. Матрицей композита является твердый раствор ниобия Nbтв.р. с ОЦК решеткой, а армирующей фазой – силицид ниобия γ-Nb5Si3 c гексагональной решеткой. Объемная доля силицидов составляет 70%.

Матрица Nbтв.р. имеет аксиальную ориентацию [110] в направлении роста, тогда как азимутальный разворот ячеек произвольный, так как рассеяние азимутальной координаты достигает для отдельных ячеек 270о.

Армирующая фаза γ -Nb5Si3(гекс.) в направлении роста  имеет аксиальную ориентацию [100], величина рассеяния азимутальной составляющей текстуры не превышает 30о.

При температуре 1200°С прочность композита составляет 544 МПа, что в 2 раза превышает прочность монокристаллических никелевых жаропрочных сплавов. Разрушение композита хрупкое.

Плотность высокотемпературного композиционного материала на основе составила 7,5 г/см3.