УДК № 629.78

Контроль физико-химических свойств комплектующих материалов кабельных сборок

Ващун А.В., Волков А.Г., Дюгаева Н.А., Романова Т.В., Сушков А.А. Казаков П.И., Масич П.Ю..

ОАО «Корпорация Космических систем специального назначения «Комета», г. Москва

ОАО «Корпорация «Комета» в течение нескольких десятилетий занимается разработкой и изготовлением космической техники специального назначения. Одной из ее важнейших составных частей является бортовая радиоэлектронная аппаратура, которая обеспечивает функционирование всего аппарата в целом. Работа бортовой электроники обеспечивается бортовой кабельной сетью (БКС), представляющей собой кабельные сборки различных конструктивно-технологических вариантов. В ОАО «Корпорация «Комета» имеется определенный опыт изготовления кабельных сборок БКС.

Целью данной работы являлось проведение анализа перспективных разработок в области космического материаловедения в части КС БКС, анализ существующего опыта применения отечественных и зарубежных материалов в элементах КС, оценка возможности применения новых материалов и композиций в БКС, учитывая сложные условия эксплуатации бортовой аппаратуры и влияние ВВФ, а также учитывая актуальность проблемы импортозамещения материалов космического назначения.

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Описаны конструктивно-технологические особенности элементов БКС, даны базовые определения, описаны применяемые в настоящее время типы кабелей, проводов и соединителей, их структура, материалы и основные характеристики.

- Проведен анализ опыта применения отечественных и зарубежных материалов в элементах кабельных сборок бортовой кабельной сети.

- Определены требования, предъявляемые к конструкционным материалам в соответствии с конструктивными особенностями БКС и условиями эксплуатации. Кроме того, сформулированы требования, предъявляемые к материалам элементов кабельных сборок в соответствии с технической документацией (ТУ, ТО) в части физико-механических свойств и стойкости к ВВФ при эксплуатации.

- Проведены испытания 32 конструкционных материалов. Определены основные параметры газовыделения (ПМ, ЛКВ) в соответствии с      ГОСТ Р 50109-92, получены данные о кинетике газовыделения, установлен химический состав газовой фазы каждого из исследуемых материалов. Для экранирующих материалов были проведены дополнительные исследования: экстракция образцов в универсальном растворителе, исследование материалов с помощью ИК Фурье и лазерной спектрометрии до экстракции, после и самого экстракта, измерение электрического сопротивления экранирующих материалов.

- Проведен анализ полученных результатов в совокупности с имеющимися литературными данными по исследуемым материалам.

- Сформулированы рекомендации по применению для каждой группы материалов по результатам проведенных исследований.

Воздействие СВА на материалы и элементы кабельной сети сводится в основном к следующим эффектам:

- загрязнению поверхности осаждающимися продуктами СВА;

- увеличению светового фона в окрестности аппарата за счет рассеяния света на частицах СВА и люминесцентного свечения;

- возрастанию токов утечки в открытых высоковольтных устройствах и снижению их электрической прочности за счет «ухудшения» вакуума.

Сублимация материалов бортовой кабельной сети, не удовлетворяющих требованиям государственного стандарта (ГОСТ Р 50109-92), определяющего основные параметры газовыделения – общую потерю массы (ОПМ или ПМ) 1% и содержание летучих конденсирующихся веществ 0,1%, при эксплуатации приводит к загрязнению элементов конструкции аппарата. Это, прежде всего, отрицательно влияет на оптические поверхности КА: иллюминаторы, линзы телескопов и астронавигационных приборов, солнечные батареи, терморегулирующие покрытия. Чувствительны к загрязнению и многие другие элементы аппаратуры КА: плазменные зонды, детекторы заряженных частиц малых энергий, коммутирующие устройства.

Для совершенствования технологии сборки БКС космических аппаратов специального назначения, а также для повышения её помехозащищенности и устойчивости к разрушающим факторам космического пространства необходимо пересмотреть целесообразность применения в БКС некоторых полимерных композиционных материалов и рассмотреть возможность их замены появившимися в последние годы инновационными материалами, обеспечивающими высокую технологичность и эксплуатационные свойства.